МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франкiвський нацiональний технiчний
унiверситет нафти i газу

Б.В.Копей, В.Б.Копей, І.Б.Копей

Насосні штанги

свердловинних

установок

для видобування

нафти

Івано-Франкiвськ

2009

УДК 622. 276.53

Б.В.Копей, В.Б.Копей, І.Б.Копей. Насоснi штанги свердловинних установок для видобування нафти. – Івано-Франкiвськ: Факел, 2009. – 406 с.

Монографiя присвячена проблемi пiдвищення ресурсу штангової колони при видобуваннi нафти шляхом застосування методiв поверхневого змiцнення та нанесення захисних металевих та металополiмерних покрить.

Описанi причини обривiв насосних штанг, вивчено закономiрностi росту трiщин корозiйної втоми в тiлi штанг, запропоновано методи оцiнки повного та залишкового ресурсу насосних штанг. Особлива увага придiлена оцiнцi напруженого стану штанг i муфт методом скiнчених елементiв. Запропонованi конструкцiї насосних штанг з полiмерних композицiйних матерiалiв, новi конструкцiї обертачiв колони штанг, штангових муфт та скребкiв-протекторiв.

Монографiя призначена для спецiалiстiв з видобування нафти, може бути корисною для студентiв, аспiрантiв та викладачiв унiверситетiв. Рецензенти:

доктор техн. наук, професор Кондрат Р.М.

доктор техн. наук, професор Петрина Ю.Д. Голова експертно-рецензійної

комісії університету	Костриба І.В.

Нормоконтролер	Онуфрик Г.Я.

Коректор	Будуйкевич Н.Ф.

Бібліотека	Мирка Н.В.

Рекомендовано Вченою радою ІФНТУНГ

ІSBN 978-966-694-094-3

 Б.В.Копей, В.Б.Копей, І.Б.Копей 2009

3

Свётлёй пам'ятё дорогої ё незабутньої

дружини ё матерё присвячується

Копей Надія Йосипівна

Копей (Пiкуляк) Надiя Йосипiвна народилася 27 вересня 1946 року на свято Воздвиження Чесного Хреста в с. Мар'ямпiль Галицького району Івано-Франкiвської областi в сiм'ї селян.

В 1964 роцi закiнчила Мар'ямпiльську середню школу i того ж року поступила на загально-науковий факультет Івано-Франкiвського педiнституту, а в 1970 роцi закiнчила Львiвський торгово-економiчний iнститут за спецiальнiстю "Товарознавство i органiзацiя торгiвлi продовольчими товарами", отримавши фах товарознавця вищої квалiфiкацiї. Володiла, крiм рiдної української мови, росiйською, англiйською та польською мовами.

Працювати почала з лютого 1965 року в об'єднаннi "Продтовари" м. Івано-Франкiвська спочатку молодшим продавцем, потiм продавцем, а з 1970 року – товарознавцем. Працювала заступником директора найбiльшого в мiстi Івано-Франкiвську унiверсаму "Днiстровський" (1989- 2001 рр.).

4

В 1986-89 рр. перебувала з чоловiком в Алжирi (м. Бумердес), де вела активну громадську дiяльнiсть, працювала в клубi радянських спецiалiстiв.

Мала добру вдачу i толерантний характер, глибоко вiрила в бога, щиро спiвчувала близьким i друзям в труднi моменти, допомагала всiм, хто потребував пiдтримки.

Виховала двох синiв – Ігоря (1971 р. н.) та Володимира (1978 р. н.), яким дала вищу освiту, прищепила любов до творчостi, навчила їх працювати, любити Україну i людей.

Померла Надiя Йосипiвна в лiкарнi 18 квiтня 2008 року в розквiтi сил i ця раптова смерть забрала вiд нас добру, справедливу i щиру людину, кохану дружину i матiр, турботливу бабцю, повну творчих задумiв та мрiй.

Присвячення цiєї монографiї свiтлiй пам'ятi дружини i матерi є дани-ною шани за її постiйну пiдтримку i всебiчну допомогу в науковому пошуку, без якої не було б можливим виконання такої об'ємної i важливої роботи.

Автори

5

ЗМІСТ

с.

ВСТУП	 9

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШТАНГИ, ЇХ МАТЕРІАЛИ

ТА ТЕХНОЛОГІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ	 12

1.1 КонструкцгУ та параметри насосних штанг 	 12

1.2 Матергали для виготовлення насосних штанг г муфт 	 13

1.3 Розрахунок навантажень в верхньому перергзг колони

насосних штанг	 13
1.4 Динамометргя насосних установок та гнтерпретацгя динамограм 24

1.5 Технологгя виготовлення насосних штанг	 27

1.6 Технологгя виготовлення порожнистих насосних штанг 	 28

1.7 Технологгя виготовлення штангових муфт	 29

2 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, АНАЛІЗ ВІДМОВ ТА ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН РУЙНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ КОЛОН НАСОСНИХ

ШТАНГ	 30

2.1 Склад г властивостг робочих середовищ та Ух вплив на деталг

насосних штанг	 31
2.2 Технологгчнг та експлуатацгйнг дефекти в деталях колони

насосних штанг	 35

2.3 Аналгз вгдмов колон насосних штанг	 37

2.3.1 Аналгз пгдземних ремонтгв, пов’язаних з лгквгдацгєю

обривгв насосних штанг 	 37

2.3.2 Розподгл обривгв штанг по довжинг колони залежно вгд

дгаметра свердловинного насоса	 40

2.3.3 Аналгз параметргв надгйностг насосних штанг 	 47

2.4 Причини г характер руйнування деталей колони насосних штанг 57

2.5 Аналгз поломок насосних штанг (НШ) та Ух причини	 62
2.6 Аналгз впливу експлуатацгйних факторгв на вгдмови колони

насосних штанг	 97

3 ВТОМНЕ РУЙНУВАННЯ НАСОСНИХ ШТАНГ ТА ЇХ МАТЕРІАЛІВ В МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ПЛАСТОВИХ

СЕРЕДОВИЩАХ	 110

3.1 Методика експериментальних дослгджень 	 110

3.1.1 Стенди г зразки для дослгдження статичного г втомного

руйнування насосних штанг 	 110
3.1.2 Методика визначення тргщиностгйкостг сталей

для насосних штанг 	 115
3.1.3 Методика дослгдження втомноУ мгцностг муфтового

з’єднання насосних штанг зг спрацьованою муфтою	 117
3.2 Вплив сгрководневих пластових ргдин на опгр втомг матергалгв

насосних штанг	 119

6

3.3 Вплив нафтових емульсгй, насичених сгрководнем,

на опгр корозгйнгй втомг матергалгв насосних штанг	 122
3.4 Вплив концентрацгї хлористого натргю в пластових ргдинах

на витривалгсть насосних штанг	 125
3.5 Вплив поверхневого натягу нафтових емульсгй на опгр

корозгйнгй втомг насосних штанг	 126
3.6 Регресгйний аналгз зв’язку границг витривалостг

вгд границг мгцностг штангових сталей 	 128

4 РІСТ ТРІЩИН КОРОЗІЙНОЇ ВТОМИ

В НАСОСНИХ ШТАНГАХ	 130

4.1 Застосування механгки руйнування матергалгв для оцгнки

ресурсу деталей з тргщинами	 130
4.2 Методи дослгдження циклгчної тргщиностгйкостг насосних

штанг 	 134
4.3 Закономгрностг росту тргщин в насосних штангах та розробка

критергїв їх вгдбракування	 137
4.4 Дослгдження корозгйної тргщиностгйкостг сталевих

насосних штанг в умовах СПУ 	 148

5 ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ РІЗЬБОВИХ

КОНСТРУКЦІЙ НАСОСНИХ ШТАНГ І МУФТ	 151

5.1 Способи зменшення нергвномгрностг навантаження

по витках ргзьби муфтового з’єднання насосних штанг	 151
5.2 Аналгз напружено-деформованого стану стандартного муфтового ргзьбового з’єднання насосних штанг

за допомогою методу скгнченних елементгв	 156
5.3 Аналгз напружено-деформованого стану муфтових ргзьбових з’єднань для насосних штанг зг зменшеною

нергвномгрнгстю навантаження по витках ргзьби	 161
5.4 Аналгз напружено-деформованого стану та втомна мгцнгсть муфтового ргзьбового з’єднання насосних штанг

гз спрацьованою муфтою	 172
5.5 Вплив змгни конструкцгй заргзьбових розвантажувальних канавок насосних штанг на напружено-деформований стан

та величину моменту згвинчування ргзьбового з’єднання 	 177
5.6 Затягування ргзьбових з’єднань та способи контролю моменту

згвинчування насосних штанг	 183
5.7 Оптимгзацгя затягнення ргзьб при згвинчуваннг насосних

штанг 	 194

6 ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ НАСОСНИХ ШТАНГ	 206

6.1 Оцгнка ресурсу насосних штанг за параметрами кривих втоми 206 6.2 Прогнозування ресурсу насосних штанг за швидкгстю росту

тргщин в докритичному пергодг 	 218
6.3 Дослгдження впливу обертання колони штанг в процесг її

експлуатацгї на швидкгсть поширення втомної тргщини	 225

7

7 ПРОТЕКТОРИ І СКРЕБКИ ДЛЯ НАСОСНИХ ШТАНГ	 231

7.1 Аналiз конструкцiй протекторiв i скребкiв для боротьби зi спрацюванням колони насосних штанг i парафiноутворенням . 231

7.2 Класифiкацiя протекторiв i скребкiв для насосних штанг	 238
7.3 Аналiз конструкцiй протекторiв i скребкiв з точки зору Ух опору

спрацюванню та гiдродинамiчних характеристик 	 240
7.4 Принципи автоматизованого проектування за допомогою параметричного тривимiрного моделювання та методу

скiнченних елементiв 	 244
7.5 Проектування i розробка оптимальноУ конструкцiУ протектора-скребка за допомогою параметричноУ

тривимiрноУ моделi	 246

8 ЗМЩНЕННЯ НАСОСНИХ ШТАНГ ТЕРМООБРОБКОЮ, ПОВЕРХНЕВО-ПЛАСТИЧНОЮ ДЕФОРМАЩЄЮ

І НАНЕСЕННЯМ МЕТАЛЕВИХ ТА МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ

ПОКРИТЬ	 256

8.1 Сучаснi методи i засоби пiдвищення опору корозiйно-втомному

руйнуванню насосних штанг	 256
8.2 Установки i технологiУ змiцнення насосних штанг ППД,

нанесенням металевих i металополiмерних покрить 	 262
8.2.1 Вибiр комплексу обладнання для змiцнення насосних

штанг	 267

8.2.2 Опис установки i УУ принцип дiУ	 268

8.2.3 Призначення, опис конструкцiУ i принципу дiУ

витяжного комплексу 	 271

8.2.4 Опис конструкцiУ, призначення i принцип дiУ рольгангiв	 272

8.2.5 Вдосконалення конструкцiУ дробоструминноУ,

металiзацiйноУ i полiмеризацiйноУ камер	 276

8.2.6 Вдосконалення конструкцiУ рольгангiв 	 278

8.3 Змiцнення i очистка насосних штанг металевими обертовими

щiтками 	 281
8.4 Розподiл, стабiльнiсть i вплив залишкових напружень

на витривалiсть насосних штанг	 284

8.5 Металополiмернi композицiУ для насосних штанг	 287

8.6 Комплексне змiцнення насосних штанг термiчною обробкою,

ППД та нанесенням металiзацiйних покрить 	 295
8.7 Вiдновлення ресурсу насосних штанг з дефектами шляхом поверхнево-пластичного деформування i металiзацiйного

цинкування чи металополiмерними композицiями	 298
8.8 Ремонт насосних штанг зварюванням i комбiнованим

поверхневим змiцненням	 301
8.9 Змiцнення i ремонт насосних штанг склопластиковими

бандажами	 303

9 НАСОСНІ ШТАНГИ З ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ	 310

9.1 Розробка конструкцiй штанг з полiмерних композицiйних

матерiалiв 	 310

8

9.1.1 Технологгчний процес виготовлення насосних штанг

гз полгмерних композицгйних матергалгв 	 310
9.1.2 Технологгя виготовлення склопластикових насосних

штанг	 311
9.1.3 Новг варганти з’єднань тгла насосних штанг

зг сталевою головкою 	 317
9.2 Статична мгцнгсть з’єднань насосних штанг та

склопластикового тгла	 329

9.3 Витривалгсть зразкгв насосних штанг при циклгчному згинг	 333

9.4 Використання порожнистих склопластикових штанг

для виносу пгску з свердловини	 335
9.5 Крутний момент штангообертача для провертання

склопластикових насосних штанг та оцгнка мгцностг з’єднання

їх головок 	 342
9.6 Прогнозування мгцностг склопластикових насосних штанг

методом акустичної емгсгї 	 354
9.6.1 Випробування вгдргзкгв насосних штанг статичним

навантаженням на згин 	 355

9.6.2 Акустична емгсгя при деформуваннг вгдргзкгв насосних

штанг	 356

9.6.3 Амплгтудна селекцгя сигналгв АЕ	 358

9.6.4 Розробка методики неруйнгвного дгагностування г

прогнозування мгцностг вгдргзкгв насосних штанг	 361

10 РОЗРОБКА ОБЕРТАЧIВ КОЛОНИ НАСОСНИХ ШТАНГ 	 363

10.1 Аналгз конструкцгй штангообертачгв для боротьби зг

спрацюванням колони насосних штанг г парафгноутворенням . 363

10.2 Розробка г аналгз конструкцгй храпових штангообертачгв	 370
10.3 Принципи проектування штангообертачгв за допомогою

параметричної тривимгрної моделг	 377

11 ПРОМИСЛОВЕ ВИПРОБУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ I ЕКОНОМIЧНА ЕФЕКТИВНIСТЬ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПIДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ НАСОСНИХ ШТАНГ I

БОРОТЬБИ З ПАРАФIНОУТВОРЕННЯМ	 387

11.1 Промислове випробування г впровадження обладнання для пгдвищення ресурсу колони насосних штанг г боротьби

з парафгноутворенням	 387
11.2 Економгчна ефективнгсть обладнання для пгдвищення ресурсу

колони насосних штанг та боротьби з парафгноутворенням	 392

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	 399

9

ВСТУП

Перед нафтовою i газовою промисловiстю України стоять невiдкладнi завдання по забезпеченню народного господарства енергоносiями. Для розв'язання цих задач необхiдно створити в Українi виробництво нафтогазопромислового обладнання, провести пошук нових родовищ нафти i газу на сушi та в акваторiях Чорного i Азовського морiв, особливо на великих глибинах, вдосконалити та iнтенсифiкувати методи видобування нафти i газу з iснуючих родовищ.

Для забезпечення значних об'ємiв робiт та iнтенсифiкацiї процесiв видобування нафти i газу необхiдно мати високоефективне i надiйне обладнання. Враховуючи складнi умови експлуатацiї обладнання в свердловинi, а саме дiю рiзноманiтних навантажень, корозiйно-активного середовища, високих тискiв, пiдвищених температур, тощо, необхiдно створювати нове обладнання з урахуванням дiї цих чинникiв.

Аналiз вiдмов свердловинного обладнання, в першу чергу колон насосних штанг, показує, що переважною причиною аварiйних поломок є корозiйно-втомне руйнування. Їх сумарна частка в загальному балансi аварiй штангових колон складає 75-80%. Це в першу чергу, мабуть, пов'язано з вiдсутнiстю належного контролю за дефектнiстю елементiв штангових колон, недостатнiм знанням закономiрностей росту трiщин корозiйної втоми в деталях свердловинного обладнання, несмiливим впровадженням в практику методiв змiцнення об'єктiв, що експлуатуються в агресивних середовищах, а також недостатнiм вибором ефективних методiв гальмування процесiв корозiйно-втомного руйнування.

На основi теоретичних i експериментальних дослiджень авторами розвинутий науково обгрунтований напрям, оснований на концепцiї дефектностi виробу i можливостi його експлуатацiї з певними докритичними технологiчними чи експлуатацiйними дефектами при використаннi методiв поверхневого змiцнення, застосуваннi технологiчних рiдин з iнгiбуючими властивостями та при використаннi методик прогнозування повного чи залишкового ресурсiв колони за допомогою ЕОМ.

Новий пiдхiд дозволяє врахувати ряд експлуатацiйних факторiв, що дiють на штанги, а саме: циклiчнi згинаючi напруження, корозiйне агресивне середовище, наявнiсть в ньому поверхнево-активних речовин (ПАР), мiнеральних солей, розчинених газiв (кисню, сiрководню), пiдвищених температур i тискiв технологiчних рiдин. Саме на основi вивчення закономiрностей втомного руйнування насосних штанг, росту трiщин в деталях з технологiчними дефектами, впливу рiзноманiтних факторiв на витривалiсть цих деталей, авторами пропонуються технологiчнi методи змiцнення як нових, так i штанг, якi були в експлуатацiї.

10

На практицi склалося уявлення про неможливiсть гальмування росту втомноУ трiщини. Однак в виробi уже на стадiУ виготовлення iснують рiзноманiтнi технологiчнi дефекти (пори, усадочнi раковини, плени, бульбашки, лiквацiУ, неметалiчнi включення, термiчнi трiщини, закати, волосовини, тощо), якi в процесi експлуатацiУ можуть служити зародком корозiйновтомних трiщин i справа полягає в науковому обгрунтуванню критерiУв Ух вiдбракування та вибору методiв ремонту деталей з дефектами чи навiть з трiщинами.

Питання опору корозiйнiй втомi колони насосних штанг давно привернули увагу дослiдникiв. Аналiз робiт вiтчизняних i зарубiжних вчених Адонiна А.Н. [1], Артима В.І. [2], Баграмова Р.О. [3], Вiрновського О.С. [4], Джабарзаде Д.А. [5], Драготеску Н.Д. [6], Івасiва В.М. [7], Крумана Б.Б. [8], Малько Б.Д. [9], Мiлса К.Н. [10,4], Насонова В.В. [11], Прозура О.В. [12], Пушкара П.В. [13], Слоненжера Д.С. [4,14], Стюарда В. [15], Тараєвського С.Й. [16], Федоровича Я.Т. [17], Фаєрмана І.Л. [18], Фармера В. [19] та iнших дозволяє видiлити основнi фактори, що визначають циклiчну довговiчнiсть насосних штанг. Такими факторами є навантаженiсть, середовище, частота навантаження, температура, технологiя виготовлення, наявнiсть методiв конструктивного i технологiчного змiцнення. Хоча в цьому питаннi нагромаджений великий досвiд, насоснi штанги часто обриваються i завдають значноУ шкоди нафтогазовидобувним пiдприємствам.

Проблемi насосних штанг були присвяченi двi монографiУ, якi узагальнювали теорiю та практику використання штанг при видобуваннi нафти зi свердловин: Фаерман И.Л. Штанги для глубинных насосов. – Баку, Азнефтеиздат, 1955. – 323 с. [18], Круман Б.Б. Глубиннонасосные штанги. – М.: Недра, 1977. – 181 с. [8].

На жаль, цi книги давно розiйшлися серед користувачiв i стали практично недосяжними для сучасного спецiалiста, студента, аспiранта чи викладача унiверситету.

В данiй монографiУ автори поставили за мету вивчити закономiрностi росту трiщин корозiйноУ втоми в насосних штангах з врахуванням розсiювання характеристик опору втомi, розробити критерiУ вiдбраковки штанг з дефектами, розробити методи прогнозування залишкового ресурсу насос-них штанг, запропонувати бiльш ефективнi методи змiцнення нових i ремонту насосних штанг, якi були в експлуатацiУ. Особливо вигiдно використовувати штанги з дешевих нелегованих сталей з захисними покриттями (металевими чи металополiмерними), якi пiдвищують границю витривалостi в корозiйних середовищах до границi витривалостi в повiтрi i значно нiвелюють вплив агресивного середовища. Перспективним напрямом є застосування насосних штанг з полiмерних композитних матерiалiв.

Автори розвинули наступнi основнi науковi напрями:

11

1 Напрям по вдосконаленню деталей штанговоУ колони, що полягає в науково обґрунтованому виборi технологiчних методiв поверхневого чи комбiнованого змiцнення нових i вiдпрацьованих насосних штанг з врахуванням дiУ на них факторiв корозiйного середовища.

2 Результати теоретичних i експериментальних дослiджень з впливу ряду технологiчних, конструктивних i експлуатацiйних факторiв на витривалiсть деталей колон насосних штанг:

а) технологiчних факторiв: крутного момента згвинчування, дробоструминноУ обробки, об'ємноУ чи поверхневоУ термообробки в поєднаннi з нанесенням гальванiчних, металiзацiйних чи металополiмерних покрить;

б) конструктивних факторiв: зарiзьбових розвантажуючих канавок з рiзними технологiчними методами змiцнення, дiаметра (масштаба) з'єднання чи тiла деталi;

в) експлуатацiйних факторiв: концентрацiУ мiнеральних солей та наявностi поверхнево-активних речовин в пластових рiдинах, температури корозiйного середовища.

3 Результати експериментальних дослiджень по впливу технологiчних i експлуатацiйних дефектiв на витривалiсть деталей колони насосних штанг, а також по закономiрностям росту корозiйно-втомних трiщин в насосних штангах з врахуванням розсiювання Ух втомних характеристик.

4 Методи розрахунку повного i залишкового ресурсiв насосних штанг за параметрами кривих втоми i швидкостi росту трiщин втоми в докритичному перiодi з заданою ймовiрнiстю неруйнування.

5 Обладнання i технологiю змiцнення нових i вiдпрацьованих насос-них штанг.

6 КонструкцiУ склопластикових насосних штанг для видобування нафти в корозiйних середовищах з глибоких свердловин.

7 Новi принципи проектування насосних штанг, муфт та скребкiвпротекторiв для них методом тривимiрного параметричного моделювання та методом скiнчених елементiв.

Науковi дослiдження виконанi в створенiй авторами лабораторiУ довговiчностi насосних штанг кафедри нафтогазового обладнання ІваноФранкiвського нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу (м.Івано-Франкiвськ), в якому навчалися i довший час працюють автори (професор, д-р техн. наук Копей Б.В. з 1971 року, доцент, канд. техн. наук Копей В.Б. з 2000 р., асистент Копей І.Б. з 1994 р.).

Автори висловлюють щиру подяку професорам, канд. техн. наук Тараєвському С.Й., Сичову Ю.С. та доценту, канд. техн. наук Федоровичу Я.Т., аспiрантам Кiндрачуку С.М., Михайлюку В.В., Стелiзi І.І., якi доклали немало зусиль у виконаннi деяких дослiджень з даноУ проблематики.

12

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШТАНГИ, ЇХ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ

1.1 Конструкції та параметри насосних штанг

Насоснг штанги передають рух плунжеру свердловинного насоса при видобуваннг нафти з використанням штангової свердловинної насосної установки. Окремг насоснг штанги виконанг у виглядг металевих чи композитних стержнгв, з'єднаних мгж собою муфтовими ргзьбовими з'єднаннями. Конструкцгя сталевої насосної штанги та з'єднувальної муфти показана на рис. 1.1. Зггдно з ГОСТ 13877-96[20], ТУ.У.00136538-010-96, а також АНІ (Spec 11B ) [21] штанги виготовляють дгаметрами 13, 16, 19, 22, 25 г 29 мм. Довжина штанги – 8 м, а також 7,62 та 9,14 м. Короткг штанги довжиною 0,61; 0,915; 1,0; 1,22; 1,5;1,83; 2,0; 2,44; 3,03 г 3,66 м застосовують для регулювання довжини колони в залежностг вгд глибини пгдвгски насоса, тобто пгдгонки положення плунжера вгдносно цилгндра свердловинного насоса.

Головка штанги

Lш

до

D1

l1

д

D

S

а	б

S

l

D

Рисунок 1.1 – Насосна штанга (а) з муфтою (б)

В практицг видобування нафти використовують також безперервнг намотуванг насоснг штанги, якг значно скорочують час СПО при замгнг спрацьованого свердловинного обладнання.

1.2 Матеріали для виготовлення насосних
штанг і муфт

Штанги згiдно ГОСТ 13877-96 та ТУ виготовляють з марок сталей 20Н2М, 40, 30ХМА, 15Н3МА, 20ХН та iнших (табл.1.1). Зарубiжними фiрмами рекомендуються ряд марок сталей для виготовлення насосних штанг [22]. Муфти виготовляють з сталi марки 40 (ГОСТ 1050-74), 45 чи iнших i Ух зовнiшню поверхню гартують струмами високоУ частоти чи на неУ наносять зносостiйке покриття (муфти класу ЕМ).

Областi застосування насосних штанг в залежностi вiд корозiйностi продукцiУ свердловини, дiаметра свердловинного насоса та величини допустимого приведеного напруження наведена в табл. 1.2.

За рубежем для виготовлення насосних штанг згiдно стандартiв АНІ використовують марки сталей, яюрегламентуються тiльки механiчними характеристиками при розтягу (табл. 1.3).

Штанги категорiУ К використовують для середнього режиму роботи в свердловинах з корозiйним середовищем, категорiУ С - для середнього режиму роботи в свердловинах без корозiйного середовища, категорiУ D - для важкого режиму роботи в свердловинах без корозiйного середовища чи в свердловинах з ефективним застосуванням iнгiбiторiв корозiУ.

1.3 Розрахунок навантажень в верхньому перерізі
колони насосних штанг

Розрахунок колон насосних штанг ґрунтується на визначеннi максимальноУ довжини пiдвiски ступенi. Існують три методи розрахунку: статичний; з пiдбором рiвномiцних колон; з урахуванням дiУ змiнних напружень.

Першим методом визначається довжина пiдвiски, виходячи iз залежностi

  f  G р  q  h  (b  m) ,	(1.1)

де  – напруження розтягу у верхньому перерiзi колони штанг, Па; f – площа поперечного перерiзу штанги дiаметром d, м2; Gр – вага стовпа рiдини, що перекачується, Н; q – вага погонного метра штанг, Н; b – коефiцi-

єнт плавучостi колони штанг (

b 1	), тут ρр i ρм – густина рiдини, що

р

м



13

перекачується, i металу штанги вiдповiдно; m – коефiцiєнт динамiчностi m  f(S 0, n), де S0 i n довжина ходу i частота подвiйних ходiв головки

балансира.

14

15

16

Таблиця 1.3 – Механічні характеристики насосних штанг згідно
стандарту АНІ 11В

| Клас АНІ | в , МПа | т , МПа | 5 , % |  ,% | НВ |  1, МПа | Термообробка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 590-790 | 490 | 18 | 60 | 175-205 | 360 | Нормалiзацiя та вiдпуск |
| С | 630-790 | 420 | 18 | 50 | 185-215 | 330 | Нормалiзацiя |
| D | 790-965 | 690 | 12 | 55 | 235-285 | 420 | Те ж саме |

а	б

Рисунок 1.2 - Схема розрахунку напружень в одноступінчастій колоні штанг (а) і у двоступінчастій колоні штанг (б)

Звiдси

 Gр

h 	


q (b m)

 

f

| . | (1.2) |
| --- | --- |

Для двоступеневої колони (рис. 1.2б)

f2Gрq1h1(bm)q2h2(bm).	(1.3)

Звiдси

 f2 f1q2h2(bm) ;	(1.4)

 	

(f f )

2	1

,



h2

q (b m)

2 	

17

де f1 i f2 – площа поперечного перерiза штанг для 1-го i 2-го ступенiв.

Для триступеневої колони

h3

(1.5)

 (f3f2)

	.

q (b m)

3 

Недолгки методу в тому, що колона нергвномгцна по перергзах г недостатньо жорстка.

Друга методика дає змогу пгдгбрати ргвномгцнг ступенг колони штанг.

q H q h (b m) q h (b m)

	 		q H q h (b m)

	

р	1 1	2 2	р	1 1

f	f

2	2

.	(1.6)

Тут qр – вага погонного стовпа ргдини. Нехай

q2  f2 x; H  h1  h2.	(1.7)

q f

1	1

Тодг для двоступеневої колони

q(b m) q (x )   1 2	р
h H   11

.	(1.8)

)

m

) (2

q (b

2

18

x

Нехай q3  f3  z; q3  f3  y ; тодг q f q f

2	2	1	1

h2  H  [qр

q3

h1 H qр(

q3

  

1	1 

 3	

 z x 

x z 2y)  q1(b  m)

| (b m  | ) |  |
| --- | --- | --- |

;

)]

 (z1)

 

y q3(b  m

;

1

z



(bm)



z

y

  3



 



1

h3 Hh1h2.

Розрахунок на опгр втомг передбачає визначення величини допустимого приведеного напруження, яке можна знайти за дгаграмою Грузинова.

 пр   max  a ,

де max – максимальне напруження циклу; a – амплгтуда напруження

циклу.

Величина [пр] для вуглецевих нормалгзованих штанг складає

70 МПа, для легованих нормалгзованих 90 МПа. У середовищах, що мгстять значну кглькгсть сгрководню, [пр] значно зменшується.

Для розрахунку величини [пр ] можна використовувати формулу:

пр  A1H  [A2  A3n S0  A4HL  A5n2  (0  2A4HL)] L , (1.9)

qр 

;

A1

де

;

A2  0,4375qр  ; A3 	   D qшт

fв90 g d f

 p в



	  

2 ( )

1

q р	2

A4 	; A 	q

5	шт

1800

g fв

fр  0,785dp

;

;

2

19

L – висота пгдйому ргдини г глибина спуску насоса в м; рq – вага 1 м ргди-

ни з поперечним перергзом, що доргвнює площг перергзу плунжера, Н; qш , qш – вага одного метра штанги в ргдинг г в повгтрг, Н; dp – розрахун-

ковий дгаметр штанги; fв – площа поперечного перергзу верхньоУ ступенг;

fтр

	,

fтр fш

тут fтр – площа поперечного перергзу металу НКТ, м2; n – число коливань

за хвилину; S0 – довжина ходу балансира, м; α – коефіцієнт кінематичної досконалості верстата-гойдалки α=1.21...1.56; D – дгаметр насоса, мм.

Для пгдвищення величини [ пр] необхгдне поверхневе змгцнення

сталевих штанг або нанесення металевих чи металополгмерних покрить.

При виборг типорозмгргв насосних штанг в колонг слгд виходити, перш за все, з розрахунку навантажень, що дгють на колону насосних штанг. На даний час не гснує унгверсальноУ методики розрахунку навантажень, що дгють на колону насосних штанг, котра б враховувала вплив усгх факторгв. Кргм цього, ргвняння, що служать для визначення екстремальних навантажень в колонг насосних штанг, включають в себе багато змгнних параметргв.

Розглянуто сгм основних методик розрахунку екстремальних навантажень, дгючих в перергзах колони насосних штанг, що дає можливгсть поргвняти отриманг результати з даними динамометрування за допомогою дгагностичних комп’ютерних комплексгв.

Методика 1 (метод Вгрновського).

На основг експериментальних дослгджень, проведених в стендових свердловинах г статистичноУ обробки реальних промислових даних стверджується, що для широкого дгапазону умов експлуатацгУ насосних установок г режимгв Ух роботи найбгльш точними є формули, запропонованг А.С.Вгрновським [4]:

PmaxPштрPгPвібвPінв;	(1.10)

Ртin РштрРвібн Рінн,	(1.11)

де Рштр – вага колони штанг у ргдинг; Рг – ггдростатичне навантаження; Рвібв , Рвібн – вгдповгдно вгбрацгйне навантаження пгд час ходу штанг вверх г пгд час ходу вниз; Рінв, Рінн – вгдповгдно гнерцгйне навантаження пгд час ходу штанг вверх г пгд час ходу вниз;

Рвібв  1    Са1  Sт   Ршт  Рг

;	(1.12)

 2тр

Рінв  1  т 	уi	Ршт

2	•S

22

1

а1

.	(1.13)

Вгбрацгйне та гнерцгйне навантаження для ходу вниз отримуються з наведених формул шляхом замгни в них коефгцгєнтгв 1, а1 вгдповгдно

коефгцгєнтами 2, а2. У вище наведених формулах 1 2 – кгнематичний коефгцгєнт, що доргвнює вгдношенню р/2 до дгйсного кутового перемгщення кривошипа з моменту початку руху точки пгдвгсу штанг вверх (вниз) до досягнення моменту його максимальної швидкостг; а1 а2 – кг-

нематичнг коефгцгєнти, що враховують ргзницю максимальної швидкостг руху точки пгдвгсу штанг г максимальної швидкостг для гдеального гармонгйного руху; шт тр – пружнг деформацгї штанг г труб вгдповгдно,

зумовленг ггдростатичним навантаженням на плунжер

2



S



(1.14)

  	;

g



.

(1.15)

20

шт



шт тр

 

Але розрахункова схема, використана при виводг формул, наведених в методицг 1, не враховує ряд факторгв, що реально гснують г обумовлюють навантаження на штанги. До цих факторгв можна вгднести: сили тертя плунжера об цилгндр насоса, ггдравлгчнг опори, що виникають при русг продукцгї через нагнгтальний клапан, наявнгсть вгльного газу в насосг, втрати г т.д. Врахувати цг фактори аналгтично в даний час не являється можливим.

Методика 2 (метод Вгрновського з поправочними коефгцгєнтами динамгчних складових екстремальних навантажень).

На основг статистичної обробки результатгв за формулами Вгрновського, запропонованих в першгй методицг, г фактичних навантажень в точцг

пгдвгсу штанг для широкого дгапазону умов експлуатацгї та режимгв вгдкачування були визначенг поправочнг коефгцгєнти для динамгчних складових екстремальних навантажень [4].

Pmax  Pштр  Pг  P  P  K

min штр дин

Kдин вPвібв P

;

(1.16)

(1.17)

н віб н	ін н

 P  P  ,

0,206

;

де

K	дин

дин

21



в  2,042  Dпл  103





н

2,754

30,294 Dпл10	,
Dпл – дгаметр плунжера насоса.

Методика 3 (статичний режим вгдкачування ргдини).

В	третгй методицг запропонованг формули для статичних режимгв вгдкачування ргдини, спрощенг А.Н.Адонгним [1]:

| P; дин , | (1.18) |
| --- | --- |

Pmax PштрPг Pmin штр дин  P  P

де

1 D	

Pдин  3  d пл   mштРшт1000;	(1.19) S
штр

dшт ср – середнгй дгаметр ступеневої колони штанг.

Статичний режим вгдкачування ргдини приймається за значень коефгцгєнта   0,3...0,4:

  L

(1.20)

 	;

a

де  – кутова швидкгсть обертання вала кривошипа; L – глибина спуску насоса; a – швидкгсть звуку в штанговгй колонг.

Швидкгсть звуку в штанговгй колонг для одноргдної колони штанг а = 4600 м/c, для двоступеневої колони а = 4900 м/c, для три- г бгльше ступеневої колони а = 5300 м/c.

Методика 4 (з врахуванням власних коливань колони штанг).

В	дангй методицг представлено формули Вгрновського, виведенг з врахуванням власних коливань колони насосних штанг [4 ]

2



S



PрPштр

Pшт0,3KPр

Pmax

1

2

1

2

 шт

	

Dпл

	

dштр

 

2

2



S





3

g

  Pшт 

 шт

S

1

a1

  P шт 

a2 2

 S

2 	

2g

Pmin штр

 P



;

де Рр – вага стовпа ргдини площею, що доргвнює перергзу плунжера г висотою вгд динамгчного ргвня до гирла свердловини; Ршт – вага колони штанг у повгтрг.

Методика 5 (виключенг динамгчнг навантаження, обумовленг гнерцгєю ргдини; введено емпгричний коефгцгєнт Алєксєєвої).

В дангй методицг зггдно дослгджень Л.М.Алєксєєвої [23] запропонованг формули, в яких виключена частина динамгчних навантажень, обумовлених гнерцгєю ргдини. Кргм того, введенг в формулу емпгричнг поправочнг коефгцгєнти до динамгчного навантаження, що залежать вгд дгаметра глибинного насоса г враховують ряд факторгв, в тому числг г демпфування власних коливань колони штанг пружнгм стовпом ргдини.

Тодг формули для визначення екстремальних навантажень матимуть наступний вигляд:

    

1  

 1

	2  

де S – довжина ходу полгрованого штоку; g – прискорення вгльного падгння; l – видовження колони штанг вгд ваги стовпа ргдини

22

g

1



3





a2



S





1

1



 





 

2 2

1



S



a1



2

 



1

1



g

S





  



(1.21)

Pmax

PpPштр





2 2 2



2

g

2



S





PminPштрKн

;

g

a2

Kв

2  S 	2 шт	 

	 

 a	

1 g 	  S

1

Dпл

	

dштр

   

1  

 1

	2  

 Pшт

1





3

 



Dпл

	

dштр

2



3

 





2

g



S

S





S

(1.22)

1

шт

 1  

2

2

шт

S

1

a1

,

Pшт

2шт

2шт

	2шт	 

 

 a	

2



S

1 







a2

S

10

3

1

,

Pшт

;

.

P L
р

E f

 шт

 	 ;

де L – довжина колони штанг; Е – модуль пружностг сталг; fшт – площа поперечного перергзу штанг.

За даними Н.Д.Драготеску [6], для сучасних верстатгв-гойдалок кгнематичнг коефгцгєнти приймаються: а1 = 1,05; а2 = 0,95; а1 = 0,9; а2 = 1,15. Якщо розрахунок проводять для багатоступеневої колони штанг, то визначають зведений дгаметр колони штанг. Поправнг коефгцгєнти визначаються за формулами:









(1.23)

K	в

н

2,042

2,754

Dпл

Dпл

0,206

0,294

Методика б. Для визначення навантажень за шостою методикою були використанг наступнг формули [6, 33]: для визначення максимальних навантажень - формула И.М.Муравйова, а для визначення мгнгмальних навантажень - формула К.Н.Мглса:

|  | P ; p | (1.24) |
| --- | --- | --- |

Pmax шт

 P

Pmin шт

 P

,

1

S





n2 

1790

	

де Кар – коефгцгєнт Архгмеда.

Методика 7. Для визначення навантажень за сьомою методикою були використанг наступнг формули [6]: для визначення максимальних навантажень — формула Д.С.Слоннеджера, а для визначення мгнгмальних навантажень — формула Д.О.Джонсона:

Pmax  Pшт Pp

	

S n  

;

1



137

	S n 2

 	

 K		 

a p 1790

	

(1.25)

.

Pmin шт

 P 

Застосування ПЕОМ дозволяє значно полегшити розрахунок г об’єднати гснуючг методики з метою вибору оптимальних параметргв. В середовищг MаthCAD була написана комп’ютерна програма для розрахунку максимальних г мгнгмальних навантажень, що дгють в сгченнях колони насосних штанг за сгмома вищенаведеними методиками. Вхгдними параметрами служать характеристики свердловини ( глибина, динамгчний рг-

	Sn 2

	

 K		 

ap 1440

	

23

24

вень, густина продукцгї), характеристики верстата-качалки (довжина ходу полгрованого штока, частота обертання вала кривошипа, кгнематичнг коефгцгєнти), типорозмгр НКТ г насосних штанг, компоновка штангової колони та гн.

З фонду свердловин НГВУ “Бориславнафтогаз” за допомогою баз да-них [24] та розробленого нового дгагностичного комп’ютерного комплексу [25] були згбранг статистичнг данг для розрахунку екстремальних навантажень, що дгють в сгченнях колони насосних штанг. Данг розрахунку максимальних г мгнгмальних навантажень на колону насосних штанг за наведеними вище методиками, а також реальнг навантаження, отриманг з динамограм, були поргвнянг г порахована їх розбгжнгсть.

Проаналгзувавши отриманг данг можна зробити наступнг висновки:

-	розбгжнгсть мгж розрахунковими г реальними навантаженнями залежить вгд умов роботи штангової свердловинної насосної установки;

при нормальнгй роботг штангової свердловинної насосної установки найбгльш точними є навантаження, розрахованг за методикою 5. В цьому випадку розбгжнгсть складає в середньому 5 - 8°/о:

методики 4, 5, 6 дають розбгжнгсть до 10°/о при ускладненнях в роботг свердловинного насоса, втратах в НКТ, втратах в приймальнгй г нагнгтальнгй частинах;

оцгнювати навантаження на головку балансира можна також за середнгм значенням всгх семи методик;

розроблена методика дгагностування свердловин за допомогою комп’ютерних комплексгв показує її працездатнгсть г дозволяє розраховувати навантаження на головку балансира, оцгнювати технгчний ргвень СШНУ та пгдбирати та компонувати оптимальнг штанговг колони.

1.4 Динамометрія насосних установок та
інтерпретація динамограм

Динамограма свердловинного насоса є графгчним записом залежностг зусилля в точцг пгдвгсу штанг вгд її перемгщення (рис.1.3) .

За допомогою гнтерпретацгї динамограм проводять дгагностику штангових свердловинних насосних установок (ШСНУ). Типовг динамограми для ргзних типгв неполадок ШСНУ наведено на рис. 1.4.

So

Po

A

D

S

т

ш	Sпл

b

B	C

D

A

d

S

т

ш



Sпл

 ин

B

C

A

D

S

B

C

A

D

Rв

Rн

Pж

Рж

Рст

Pст

Pmax

Pш

Рш

B	C

Pmin

Рисунок 1.3 - Теоретичні динамограми статичних зусиль (а),
врахування сил тертя і видовжень штанг (б), врахування
динамічних зусиль (в), врахування коливань
колони штанг(г)

25

26

зл!ва вниз – недостатній притік флюїду, відсутність притоку, негерметичний вхідний клапан, негерметичний плунжер, висока посадка плунжера, упирання плунжера, сильне видовження штанг;

справа вниз – відкладання парафіну, заїдання плунжера вставного насосу, заїдання плунжера трубного насосу, сильна затяжка плунжера, перебіг плунжера, вільний газ в насосі, короткий полірований шток

Рисунок 1.4 - Типов! динамограми, як! характеризують певн!
неполадки установки

27

1.5 Технологія виготовлення
насосних штанг

Бiльшiсть фiрм, якi виготовляють насоснi штанги, звертають особливу увагу на технологiю виготовлення, яка безпосередньо визначає Ух ресурс. Специфiкацiя 11В АНІ залишає на розгляд виробника параметри виплавки сталi, гарячоУ обробки тиском, типу термообробки, правки та контролю якостi.

Типовий технологiчний процес передбачає такi етапи[22]:

1 Виплавка сталi i розливка сталi з контролем якостi. Для досягнення вищоУ якостi сталi рекомендується виплавка в електродуговiй печi, вакуумна обробка та автоматичний контроль шкiдливих домiшок.

2 Чорнове прокатування сталi. Виливки пiсля контролю якостi поверхнi прокатуються до дiаметру 130 мм.

3 Чистове прокатування до розмiрiв насосних штанг з контролем якостi. Для досягнення дрiбнозернистоУ структури необхiдна оптимiзацiя температури та степенi деформацiУ.

4 Нагрiвання до температури штампування.

5 Штампування кiнцiв штанг. Для досягнення спiввiсностi головки i тiла, якостi формотворення та оптимальному розташуванню волокон в головцi штампування проводиться в кiлька етапiв спецiальним iнструментом, з оптимальним спiввiдношенням температури i степенi деформацiУ.

6 Маркування штанг. Проводиться вiдразу пiсля штампування в гарячому станi.

7 Термообробка з контролем якостi. В залежностi вiд вимог проводиться нормалiзацiя чи покращення. Окремi фiрми використовують поверхневе гартування струмами високоУ частоти ( National-Oilwell –штанги типу “Електра”).

8 Правка розтягом i крученням. Штангу пiддають осьовому розтягу, яке викликає напруження вище границi текучостi матерiалу, пiсля чого штанга скручується пiд навантаженням розтягу. Такий спосiб правки вирiвнює штангу та пiдвищує УУ опiр втомному руйнуванню.

9 Струминна обробка сталевим дробом. Проводиться для видалення окалини ,створення залишкових напружень стиску та пiдвищення втомноУ мiцностi штанги.

10 Магнiтна порошкова дефектоскопiя.

11 Механiчна обробка рiзанням головки, проточка та обкатування зарiзьбовоУ канавки та накатування рiзьби. Накатування рiзьби суттєво пiдвищує втомну мiцнiсть нiпеля.

12 Контроль рiзьби калiбром.

28

13 Монтаж протекторiв на штангу (при потребi). В залежностi вiд конструкцiї протекторiв проводиться гаряче пресування постiйного полiамiдного протектора на штангу або монтаж роз’ємного протектора.

14 Нанесення лакового покриття. Окремi фiрми наносять металевi чи металополiмернi покриття.

15 Кiнцевий контроль якостi.

16 Змащування рiзьби мастилом для рiзьбових з’єднань.

17 Нагвинчування на один кiнець штанги муфти з рекомендованим моментом згвинчування.

18 Нагвинчування на другий кiнець штанги i муфти захисних пластмасових ковпачкiв.

19 Упаковка. Для усунення пошкоджень при транспортуваннi штанги складаються на спецiальнi дерев’янi рами.

1.6 Технологія виготовлення порожнистих
насосних штанг

1 Виготовлення безшовної холоднокатаної калiброваної труби та пiдготовка торцiв для зварювання.

2 Гаряча об’ємна штамповка головки.

3 Свердлiння головки, механiчна обробка торця пiд зварювання.

4 Зварювання головки i труби з контролем якостi капiлярним методом та рентгеноскопiєю.

5 Розточування зони зварного шва.

6 Термообробка з контролем якостi.

7 Правка розтягом i контроль спiввiсностi.

8 Струминна обробка сталевим дробом.

9 Магнiтна порошкова дефектоскопiя.

10 Механiчна обробка рiзанням головки та накатування рiзьби.

11 Контроль рiзьби калiбром.

12 Монтаж протекторiв на штангу (при потребi).

13 Нанесення лакового чи iншого покриття.

14 Кiнцевий контроль якостi.

15 Змащування рiзьби мастилом для рiзьбових з’єднань.

16 Нагвинчування на один кiнець штанги муфти з рекомендованим моментом згвинчування.

17 Нагвинчування на другий кiнець штанги i муфти захисних пластмасових ковпачкiв.

18 Упаковка.

29

1.7 Технологія виготовлення штангових муфт

1 Розрізання прокату.

2 Механічна обробка різанням, нарізання різьби.

3 Фрезерування лисок під ключ (при потребі). Виготовлення лисок на муфті не рекомендується, оскільки вони є концентраторами напружень.

4 Маркування муфт.

5 Гартування поверхні муфти СВЧ (при потребі). Гартовані СВЧ муфти володіють вищою стійкістю до спрацювання, але більш чутливі до корозії. ГОСТ 13877-96, крім того, рекомендує нанесення зносостійкого покриття.

6 Нанесення поліуретанового покриття (при потребі). Поліуретанове покриття на поверхні муфти володіє низьким коефіцієнтом тертя, високою зносостійкістю та захищає муфту від корозійного середовища.

7 Нанесення на різьбу фосфатного покриття. Фосфатне покриття попереджує заїдання різьби.

8 Змащування різьби мастилом для різьбових з’єднань. Кількість мастила повинна бути оптимальною, оскільки велика його кількість між торцями ніпелів призведе до неможливості повного загвинчування з’єднання.

30

2 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, АНАЛІЗ ВІДМОВ ТА ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН РУЙНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ КОЛОН НАСОСНИХ ШТАНГ

2.1 Склад і властивості робочих середовищ та їх
вплив на деталі насосних штанг

Свердловинне нафтогазове обладнання (насоснi штанги, муфти, насоси тощо) працює в надзвичайно складних умовах. Виконуючи функцiУ передачi енергiУ робочим органам, воно пiдлягає дiУ рiзноманiтних навантажень, корозiйного середовища, високих температур i тискiв.

Інтенсивнiсть процесiв корозiйноУ втоми в значнiй мiрi залежить вiд корозiйноУ активностi середовища, в якому працює колона.

Склад робочих технологiчних середовищ може бути дуже рiзноманiтним.

Оцiнюючи корозiйну активнiсть пластових рiдин слiд в першу чергу звернути увагу на основнi корозiйнi агенти та джерела Ух появи в розчинах:

кисень - проникає в розчин внаслiдок природноУ аерацiУ пластових рiдин;

розчинені солі - проникають в свердловину з пласта;

сірководень - проникає в розчин з пласта чи виникає внаслiдок розкладання окремих реагентiв або дiУ бактерiй;

вуглекислота - проникає в розчин з пласта, при добавках нафти, яка мiстить вуглекислий газ, або виникає внаслiдок дiУ бактерiй;

органічні кислоти - добавляються як реагенти чи стимулятори або виникають внаслiдок бактерiологiчноУ дiУ;

мінеральні кислоти - добавляються як стимулятори.

Кисень - основний агент корозiйного процесу матерiалу насосних штанг. Вiн є енергiйним катодним деполяризатором i тому з ростом його концентрацiУ в електролiтi зростає швидкiсть корозiУ металу. При вiдсутностi в розчинi активних iонiв хлору кисень чинить пасивуючу дiю на анодний процес, створюючи пасивнi окиснi плiвки. Згiдно плiвковiй теорiУ пасивностi надлишковий кисень окислює плiвку закису залiза i при цьому утворюється плiвка продуктiв реакцiУ, яка має великi захиснi властивостi, виступаючи ефективним дифузiйним бар'єром.

Розчиненi солi руйнують захиснi плiвки i прискорюють процеси корозiйного i корозiйно - втомного руйнування. За корозiйною активнiстю хлориди по катiону розмiщенi в послiдовностi Li, Nа, К. Солi лужноземельних металiв (наприклад СаCl2, SrCl2) менш корозiйно-активнi, нiж солi лужних металiв. За ступенем агресивностi пiд час корозiйно-втомного

31

руйнування сталей ангони деяких солей розмгщенг в залежностг вгд їх концентрацгї в наступному порядку:

С = 0,001М	SO4 ¯ ¯ > J¯ > Cl¯ > Br ¯ > NO3 ¯,

C = 0,01-0,1M Cl¯ > SO4 ¯ ¯ > J ¯ > NO3 ¯ > Br ¯,

C > 1,O M	Cl¯ > SO4¯ > Br¯ > J ¯ > NO3¯,

Сгрководень сильно прискорює корозгйнг процеси г навгть невеликг концентрацгї гонгв сульфгду можуть викликати швидкг руйнування. Сучаснг теоргї пояснюють його дгю корозгйним розтргскуванням пгд напруженням, водневим окрихченням чи сумгсною дгєю цих двох факторгв. Розчинений у водг сгрководень проявляє кислотнг властивостг:

H2S = HS¯ + H+ = 2H+ + S¯ ¯.

Іони водню безпосередньо приймають участь в корозгйному процесг, а гідросульфідний іон HS¯, адсорбуючись на поверхні металу, зміщує його електрохгмгчний потенцгал в негативну сторону г приводить до прискорення катодного процесу. Дгя сгрководню значно прискорюється в присутностг кисню чи вуглекислого газу.

Двоокис вуглецю понижує pH середовища внаслгдок дисоцгацгї вуггльної кислоти, яка утворюється при розчиненнг СО2 в водних електролгтах. Це збгльшує швидкгсть корозгйного руйнування за рахунок облегшення катодного процесу з водневою деполяризацгєю (якщо анодний процес не є лгмгтуючим), а також за рахунок пгдвищення розчинностг захисних плгвок продуктгв корозгї. Кргм того, вуглекислота попереджує утворення захисних карбонатних плгвок(переважно CaCO3) на поверхнг металу. Це пояснюється тим, що при збгльшеннг концентрацгї СО2 в розчинг не випадають захиснг плгвки карбонату кальцгю, при надлишку СО2 знаходиться в розчинг у виглядг бгкарбонату кальцгю Ca(HCO3)2. Карбонатно - бгкарбонатна ргвновага змгщується в залежностг вгд кглькостг СО2 в розчинг:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2.

Часто агресивною вуглекислотою називають надлишок СО2, необхгдний для переводу наявного в водг CaCO3 в розчинений стан, тобто бгкарбонат. Зггдно даних Г.В.Карпенко [26] при вуглекислотнгй корозгї може проходити наводнювання металу.

П.Мехдгзаде [27], фгрма Contгnental Oгl (США), приводить результати випробувань маловуглецевої сталг при частотг 600 циклгв за хвилину в середовищі, яке містить 57 г/л твердих частинок, 34,4 г/л іонів хлору Сl¯, 22,2 г/л гонгв натргю Na+, 24 мг/л гонгв магнгю Mg + + , 112 мг/л гонгв кальцгю Са + +, 92 мг/л гонгв сульфату SO4 ¯, решта (172 мг/л) - невизначені іони. В таблицг 2.1 наведенг результати випробувань, з яких випливає, що кисень, сгрководень г вуглекислота значно (на 40 - 70%) понижують границю витривалостг сталг.

32

Таблиця 2.1 - Гранищвитривалост! стал! в середовищах,
насичених газами [27]

| Характеристика середовища | 1 k , МПа | Зниження 1 k ,% |
| --- | --- | --- |
| Деаерацiя пропусканням гарячого азоту (О2 < 0,1 мг/л) | 293,4 | 0 |
| Насичення Н2 (3 г/л) | 230 | 22 |
| Насичення СО2 (2 г/л) | 170 | 42 |
| -"- СО2 (1,2 г/л) i О2 (3 мг/л) | 170 | 42 |
| -"- СО2 (2 г/л) i О2 (3 мг/л) | 150 | 49 |
| -"- Н2 (70 мг/л), СО2 (40 мг/л) | 110 | 63 |
| Аерацiя (7 - 8 мг/л О2 ) | 100 | 66 |

ПАР, якi в значнiй мiрi визначають корозiйну активнiсть робочих середовищ, суттєво впливають на корозiйно-втомне руйнування деталей штанговоУ колони внаслiдок адсорбцiйного пониження поверхневоУ енергiУ циклiчно деформованого металу .

Механiзм дiУ окремих ПАР залежить вiд Ух природи. В гомологiчному ряду жирних кислот, спиртiв i амiнiв поверхнева активнiсть зростає приблизно в геометричнiй прогресiУ (правило Траубе). Серед синтетичних жирних спиртiв широко використовується альфонол-79, як пiногасник в мiнералiзованих середовищах. Його 20%-ний розчин в дизпаливi, названий П-79, застосовують при концентрацiУ 0,5-1,0% по об'єму. Вiн не створює в рiдинах колоУдiв, облегшує змочування твердих поверхонь, в тому числi гiдрофiлiзує металiчну поверхню деталей колони. Гiдрофiльнi властивостi має i сульфiт - спиртова барда (ССБ) та конденсована ССБ (КССБ),яка використовується як реагент - стабiлiзатор i вiдноситься до високомiнералiзованих речовин. ССБ складається з кальцiєвих, натрiєвих та амонiєвих солей лiгносульфоновоУ кислоти.

Водний розчин ССБ має приблизно нейтральну реакцiю (рН~6). КССБ, яка модифiкується хромпiком, посилює гiдрофiльнiсть твердих поверхонь. ЇУ використовують при обробцi розчинiв у свердловинах з пiдвищеною температурою. Цi реагенти добавляють в технологiчнi рiдини в кiлькостi 5-15% по об'єму.

В практицi знайшли широке застосування рiзноманiтнi емульгатори, в тому числi окислений парафiн (ОП), сульфонат, сульфонал та iншi iоногеннi та неiоногеннi ПАР. Молекули цих речовин складаються з гiдрофобноУ i гiдрофiльноУ частин i характеризуються рiзко вираженою асиметричною будовою. Адсорбуючись на поверхнi металу гiдрофобними частинами, вони екранують метал i зменшують вплив корозiйного середовища. Зi

33

змгною концентрацгУ ПАР змгнюється структура плгвок г це впливає на гнтенсивнгсть перетгкання корозгйного процесу. Адсорбцгя ПАР на границях роздглення контактуючих фаз здгйснюється пгд дгєю сил Ван – дер  Ваальса для негоногенних г пгд дгєю електростатичних сил для гоногенних ПАР. Хоча при цьому можливе загальмування загальноУ корозгУ, адсорбцгя ПАР понижує поверхневу енерггю г прискорює процеси корозгйноУ втоми металу.

Спостереження за обривами насосних штанг показують, що переважна кглькгсть поломок обумовлена корозгйною втомою, про що свгдчать типовг ознаки зовнгшнього вигляду зломгв. Проводячи вгзуальний огляд зовнгшньоУ поверхнг штанг, що обгрвались пгсля вгдпрацювання значного часу в свердловинг, в продукцгУ якоУ є сгрководень, необхгдно вгдмгтити, що помгтного ураження Ух корозгєю не спостерггається. Це свгдчить про вплив сгрководневого окрихчення на процеси втомного руйнування насосних штанг. При змгнг динамгчного ргвня пластовоУ ргдини в свердловинг спостерггається значне ураження штанг корозгйними виразками, викликане дгєю кисню, що розчиняється в ргдинг.

Характерним середовищем, в якому експлуатуються насоснг штанги, є пластова мгнералгзована ргдина, яка мгстить ргзнг солг, сульфати, сульфгди, борнокислг сполуки, розчиненг гази (H2S, СО2 та гншг). Пластова ргдина знаходиться в сумгшг з нафтою г часто вмгст нафти в декглька разгв менший, нгж води.

Хгмгчний склад корозгйних пластових вод з Долинського, Биткгвського г Гвгздецького родовищ наведено в таблицг 2.2. Це переважно пластовг води хлорокальцгєвого типу, групи хлоридних, пгдгрупи натргєвих.

Для насосних штанг особливо небезпечним є сгрководень, через наявнгсть якого на окремих промислах (наприклад, в Башкортостанг) частота обривгв зростає до 150 у мгсяць.

В окремих лгтературних джерелах [18] вказується на велике значення поверхневих явищ при втомному руйнуваннг насосних штанг. Для дослгдження впливу поверхневого натягу нафтових емульсгй, насичених сгрководнем, нами були вгдгбранг активнг нафти ргзного хгмгчного складу з Бакинських родовищ (табл. 2.3).

Аналгз корозгйних середовищ, в яких експлуатуються штанговг колони, показує, що вони мгстять ряд компонентгв, що суттєво впливають на Ух витривалгсть. Проте систематичних дослгджень в цьому напрямг проведено небагато г тому представляє науковий г практичний гнтерес виявлення впливу окремих ПАР, концентрацгУ мгнеральних солей, кисню, сгрководню, активних нафт, а також ргзних РНО, в тому числг обернених емульсгй, на циклгчно деформований метал. Цг дослгдження необхгднг й тому, що гснує можливгсть суттєвого гальмування процесгв корозгйноУ втоми за допомогою гнггбгторгв чи гнших добавок, а також використанням РНО.

34

Таблиця 2.2 - Характеристика пластових вод Гвіздецького,
Битківського і Долинського родовищ Прикарпаття

| Характеристика пластових вод | Вміст іонів по нафтовим родовищам |
| --- | --- |
|  | Гвізд | Битків | Північна Долина |
| Na + +, K +,мг/л | 108585 | 85993 | 40486 |
| мг екв/л | 4721 | 3739 | 1756 |
| % мг екв | 41,08 | 41,90 | 44,12 |
| Са + +, мг/л | 16629 | 12100 | 4103 |
| мг екв/л | 829 | 605 | 205 |
| % мг/л | 7,22 | 6,8 | 5,14 |
| Мg + +, мг/л | 2373 | 1441 | 385 |
| мг екв/л | 195 | 118 | 29 |
| % мг екв | 1,7 | 1,3 | 0,73 |
| Cl ¯, мг/л | 203355 | 157778 | 70290 |
| мг екв/л | 5734 | 4449 | 1982 |
| % мг екв | 49,9 | 49,8 | 49,81 |
| SO4 ¯ ¯, мг/л | 130 | 230 | 115 |
| мг екв/л | 2,7 | 2,8 | 2,39 |
| % мг екв | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| HCO3, мг/л | 122 | 170 | 61 |
| мг екв/л | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
| % мг екв | 0,02 | 0,03 | 0,025 |
| J ¯, мг/л | 13 | - | 100 |
| мг екв/л | 0,1 | - | 0,79 |
| % мг екв | 0,001 | - | 0,02 |
| Br 5- 0, мг/л | 511 | - | 282 |
| мг екв/л | 6,39 | - | 3,52 |
| % мг екв | 0,055 | - | 0,09 |
| B2O3, мг/л | 175 | - | 300 |
| Мінералізація, г/л | 332 | 258 | 115,7 |
| Густина, кг/м3 | 1208 | 1169 | 1060 |
| pH | - | 5,5 | 5,23 |

Примітка: хімічний аналіз проведено в НДПІ ВАТ "Укрнафта"

35

Таблиця 2.3 - Хімічний склад нафтових емульсій

| Вміст компонентів в % (мас.) | Темпе- ратура плавлення, ºС |
| --- | --- |
| Вода | Смоли силіка- гелеві | Асфаль- тени | Сірка | Парафіни | домішки | МеханічніНафтенові кислоти |  |
| 44,2 0,4 0,01 | 15,0 15,6 4,2 | 0,21 0,23 - | 0,121 0,124 0,081 | 2,0 0,8 6,65 | 0,158 0,0076 0,026 | 0,25 1,65 0,05 | 51 - 50 |

2.2 Технологічні та експлуатаційні дефекти в деталях
колони насосних штанг

Технологiчнi дефекти в деталях обладнання виникають на стадiях виплавки, прокатки, ковки, штамповки, термообробки i механiчноУ обробки. На всiх етапах виробництва важливо правильно Ух розпiзнавати, виясняти причини Ух утворення i розробляти заходи по попередженню появи дефектiв в виробах чи швидкому Ух усуненню. Поскiльки в виробах пiсля всiх цих заходiв залишаються окремi дефекти, з них можуть подальше розвиватися окремi експлуатацiйнi пошкодження. Тому iснують теоретичнi передумови i практичнi можливостi для змiцнення деталей з дефектами, але для Ух реалiзацiУ необхiдно вивчити вплив цих дефектiв на втомнi характеристики деталей i розробити критерi∙ вибраковки виробiв з технологiчними i експлуатацiйними дефектами [28].

Аналiзуючи наявнiсть технологiчних дефектiв в насосних штангах, необхiдно вiдмiтити ряд суттєвих особливостей, якi обумовленi вiдмiнностями в технологiУ виробництва насосних штанг.

Пiсля литва заготовки i прокатки пруткiв потрiбного дiаметра проводять висадку головки, термiчну обробку i правку штанги i нарештi, механiчну обробку. При висадцi головок штанг на горизонтально-ковочних машинах типу В112, яка проводиться з нагрiвом до 1100-1200оС, можуть утворюватись перегини i складки волокон структури, рiст зерна в сталi з появою вiдманштетовоУ структури, утворення кiльцевих трiщин, перепал кiнцiвок штанг, поява неспiввiсностi тiла i головки штанги. Пiсля висадки i об'ємноУ термiчноУ обробки штанги витягують на правильно-розтягуючiй установцi конструкцiУ ЦНДІТмаш i в результатi правки штанги проходить викривлення осi головки по вiдношенню до осi тiла. Середня величина неспiввiсностi при цьому доходить до 2 мм. Це пояснюється недосконалiстю конструкцiУ захвата правильно-розтягуючоУ установки. Доказано, що ексцентриситет рiзьбовоУ частини з тiлом до 2 мм збiльшує нормальнi напруження в перерiзах поблизу головки майже в 2 рази. Порiвняння рiзних

36

варiантiв установок штанг при механiчнiй обробцi показує, що для умов масового виробництва найбiльш пiдходить спосiб базування по тiлу штанги i крiплення по квадрату плаваючим затискачем.

Технологiя виробництва насосних штанг зарубiжними фiрмами суттєво не вiдрiзняється вiд технологiУ на вiтчизняних заводах чи в близькому зарубiжжi (Росiя, Азербайджан, Румунiя).

Безумовним лiдером в технологiУ виробництва насосних штанг за рубежем є фiрма Norri Divi ion Sucker Rod Group (США). В рекламних проспектах фiрми можна прочитати: “Нiхто не знає про насоснi штанги бiльше, нiж Норрiс”. Компанiя почала свою дiяльнiсть в м.Тiона, штат Пансiльванiя, в 1882 роцi. Вже в 1886 роцi фiрма випускала штанги з дерева (бiлий американський горiх). Звичайно, що Ух мiцнiсть складала малу частку мiцностi сучасних насосних штанг. В 1892 роцi була випущена перша металева насосна штанга, яка складалася з трьох частин (стального трубчастого тiла i двох кованих головок). Незабаром фiрма випустила насосну штангу з суцiльним тiлом, але знову з'єднаною з двома кованими головками. 1908 рiк ознаменувався випуском першоУ суцiльноУ цiльнокованоУ штанги з висадженими кiнцями, що дозволило значно пiдвищити втомнi характеристики штанг. В 1923 роцi фiрма використовує марганець, як легуючу добавку до сталi, щоб отримати бiльш високi мiцнiснi властивостi штанг. В зв'язку з обмеженими можливостями термообробки в той час, це був значний крок в пiдвищеннi навантажень на насоснi штанги.

В 1928 роцi була впроваджена термообробка штанг на всю довжину i цей процес пiдвищив опiр втомi за рахунок зменшення залишкових напружень, якi утворюються при термообробцi одних кiнцiв штанги. З 1950 року фiрма першою виробляє штанги з зарiзьбовими канавками, якi зменшують концентрацiю напружень в останньому витку рiзьби нiпеля. Обкатка рiзьб нiпеля роликами, впроваджена в 1959 роцi, стала значним прогресом на шляху зменшення поломок рiзьбових кiнцiв. В 1968 роцi фiрма Норрiс запропонувала метод затяжки рiзьбових з'єднань шляхом контролю змiщення мiток на твiрнiй муфти, так званий Nor//Mark R, прийнятий пiзнiше АНІ. В 1969 роцi винайдено, розвинуто i впроваджено метод обкатки рiзьб муфт, при одночаснiй обкатцi рiзьбових кiнцiв штанги роликами (так званi Norri Matched Pair), що виявилось найбiльш важливим кроком в роз-витку виробництва штанг з часу переходу з дерев'яних штанг на сталевi. Фiрма Норрiс в 1977 роцi вперше почала 100% електронну дефектоскопiю всiх пруткiв заготовок перед початком виробництва штанг, що дозволило значно зменшити кiлькiсть поломок штанг по тiлу, проте пiд час експлуатацiУ в штангах все одно виникають додатковi дефекти.

Серед експлуатацiйних дефектiв насосних штанг необхiдно видiлити в першу чергу корозiйно-втомнi трiщини, якi переважно появляються на вiдстанi 20 - 250 мм вiд бурта головки i призводять в кiнцевому випадку до обриву колони. Крiм цього, на поверхнi штанг спостерiгають пiтiнговi,

37

виразковг та каверноподгбнг корозгйнг пошкодження. Розргзняють також внутргшньо-кристалгтну та мгжкристалгтну корозгю. Якщо в першому випадку метал уражений пазоподгбними тргщинами, що йдуть через кристали, то в другому випадку уражаються границг кристалгв г вони можливг переважно в штангах з перепалом структури. При заклинюваннг плунжера свердловинного насоса виникають тргщини перевантаження, коли напруження в ослаблених мгсцях штанги досягають границг мгцностг матергалу штанг.

При тертг тгла штанг об стгнки насосно-компресорних труб (НКТ) проходить спрацьовування металу , яке може привести до несприятливого перерозподглу напружень в мгсцях їх найбгльшої концентрацгї, швидкого зародження г росту втомних тргщин.

Таким чином, проведений аналгз показує , що в деталях штангової колони при виробництвг г експлуатацгї виникають ргзнг дефекти г тому необхгдно вчасно їх виявити, визначити вплив технологгчних та експлуатацгйних дефектгв на витривалгсть деталей г запропонувати методи змгцнення нових г бувших в експлуатацгї штанг з метою пгдвищення їх довговгчностг.

2.3 Аналіз відмов колон насосних штанг

2.3.1 Аналіз підземних ремонтів, пов'язаних з ліквідацією обривів
насосних штанг

До найбгльш трудомгстких процесгв в нафтогазовидобутку вгдносять пгдземнг ремонти, затрати на яка займають значну частку в загальному балансу витрат. Кглькгсть пгдземних ремонтгв в НГВУ зростає з року в ргк не тгльки в зв'язку з збгльшенням фонду свердловин, але й їх переводом на механгзований видобуток. 90% всгх пгдземних ремонтгв проводяться на глибинонасосних свердловинах. Особливий гнтерес представляють пгдземнг ремонти, пов'язанг з лгквгдацгєю обривгв насосних штанг.

Нами були проаналгзованг основнг показники пгдземних ремонтгв в ВАТ “Укрнафта”, а також в НГВУ “Надвгрнанафтогаз” г “Долинанафтогаз”. За основу були прийнятг показники 1984 року, коли вони характеризувалися певною стабгльнгстю г були використанг для поргвняння з гншими роками (1995-2007 рр.). Всг данг з проведених пгдземних ремонтгв згбранг в таблицях 2.4 та 2.5.

38

Таблиця 2.4 - Показники підземних ремонтів,
пов'язаних з ліквідацією обривів насосних штанг

| Рік | Юлькість ремонтів | Середня тривалість одного ремонту, год. | Середня вартість одного ремонту, крб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 59 | 66,7 | 1909 |
| 1981 | 28 | 74,1 | 1934 |
| 1982 | 120 | 73,3 | 2264 |
| 1983 | 80 | 67,6 | 2108 |
| 1984 | 63 | 62,1 | 2027 |
| 1985 | 34 | 59,3 | 1907 |
| 1986 | 44 | 58,8 | 1790 |
| 1991 | 63 | 40,7 | 13891 |
| 1992 | 72 | 62,1 | 51565 |

Для проведення пiдземних ремонтiв в шести НГВУ використовували вiд 2 до 8 бригад при коефiцiєнтi змiнностi вiд 1,6 до 3,0. Виробiток на одну бригаду складав вiд 60 до 270 ремонтiв в рiк. Середня тривалiсть одного пiдземного ремонту знаходиться в межах вiд 30 до 100 годин при його вартостi вiд 400 до 2500 крб. (в цiнах до 1991 року).

Найбiльший мiжремонтний перiод свердловин в цiлому складає 460 дiб (Охтирське НГВУ), а найменший - 175 дiб (пiдприємство “Долинанафтогаз”). Для глибинонасосних свердловин цей показник зменшується вiдповiдно до 270 i 150 дiб. При фонтанному i газлiфтному способах експлуатацiї мiжремонтний перiод свердловин значно вищий.

В 1984 роцi в НГВУ “Надвiрнанафтогаз” було проведено 394 пiдземних ремонти при планi 380, з них на фонтанних свердловинах - 8, на газлiфтних - 12, на нагнiтальних - 3, на iнших - 14 i найбiльше - 357 - на глибинонасосних.

Мiжремонтний перiод свердловин складав 255 дiб, середня тривалiсть одного ремонту понизилась з 86,1 в 1983 роцi до 81,2 години в 1984 роцi. Проте, слiд вiдзначити, що в 1976-81 рр. цей показник складав 68 - 73 години, а в 1975 роцi - 50 годин.

На трьох родовищах НГВУ (Гвiздецьке, Биткiвське i Стара Копальня) виконували в середньому вiд 1 до 5 ремонтiв в рiк на свердловину, зв'язаних з обривами штанг. Проте були свердловини, де проведено 10 i бiльше ремонтiв в рiк (це свердловини № 904, 202, 206, 212 на родовищi Гвiзд). На свердловинi 904 - Гвiзд в 1976 роцi виконано 19, а в 1977 роцi -16 ремонтiв з лiквiдацiї обривiв штанг.

39

Таблиця 2.5 - Аналіз основних показників пщземних ремонтів на
пщприємствах об’єднання “Укрнафта” у 1984 році

| Показник | Одиниці виміру | НГВУ “Чернігів- нафтогаз” | НГВУ “Полтава- нафтогаз” | Ахтирське НГВУ | НГВУ “Долина- нафтогаз” | НГВУ “Бориславнафтогаз” | НГВУ “Надвірнанафтогаз” | ВО “Укрнафта” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість бригад | шт. | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 28 |
| Кількість ремонтів | шт. | 686 | 335 | 210 | 886 | 1737 | 394 | 4248 |
| Коефіцієнт змінності |  | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,3 |
| Виробіток ремонтів на 1 бригаду в рік | шт. | 126,5 | 78,5 | 69,4 | 110 | 273,2 | 107,7 | 127,6 |
| Тривалість ремонту | год. | 39 | 54 | 76 | 78 | 30 | 81 | 60 |
| Вартість ремонту | крб. | 1647 | 2040 | 1186 | 2532 | 397 | 1419 | 1307 |
| Затрати часу на підземний ремонт (з них) | год./ % | 26512 /100 | 18223 /100 | 15949 /100 | 68723 /100 | 51599 /100 | 31984 /100 | 212990 /100 |
| –переїзди | –“– | 1602 /6,04 | 2081 /11,4 | 1426 /9 | 2354 /3,4 | 2679 /5,2 | 2326 /7,3 | 12468 |
| –глушіння свердловин | –“– | 923 /3,5 | 910 /5,0 | 359 /2 | 6062 /8,8 | 1075 /2,1 | 4374 /13,7 | 13703 |
| –підгот.-заверш. роботи | –“– | 2080 /7,9 | 2435 /13,4 | 494 /3 | 9806 /14,3 | 8479 /16,4 | 5758 /18,0 | 29049 |
| –ремонт | –“– | 21907 /82,6 | 12797 /70,2 | 13719 /86 | 50501 /73,5 | 39366 /76,3 | – | – |
| Міжремонтний період | діб | 228 | 250 | 458 | 175 | 197 | 255 | 260 |
| –СШНУ | –“– | 234 | 175 | 274 | 166 | 158 | 150 | 193 |
| –фонтанні | –“– | 409 | – | 2450 | – | – | 7224 | 3361 |
| –газліфтні | –“– | – | 1209 | 971 | – | – | 1250 | – |

Розподіл підземних ремонтів по видам робіт на глибинонасосних све-

рдловинах в 1984 році мав наступний характер:

– заміна чи контроль свердловинного насоса - 171 (47,9%)

– ліквідація обривів колони насосних штанг - 52 (14,6%)

– замір пластового тиску - 32 ( 8,9%)

– підготовка свердловин до ОПЗ - 10 ( 2,8%)

– промивка пісчаних чи гематитових пробок - 9 ( 2,5%)

– перевід на механізований видобуток - 7 ( 2,0%)

– інші роботи 76 (21,3%)

Всього 357 (100%)

40

Середня тривалгсть пгдземного ремонту на свердловинах, обладнаних СШНУ, складає 81 годину, тодг як на фонтанних - 89, на нагнгтальних - 91, на газлгфтних - 95, на гнших - 40 годин.

Кглькгсть ремонтгв з лгквгдацгї обривгв насосних штанг мгняється з року в ргк г може складати 14,6% (1984 ргк) чи навгть 23% (1976,1977 рр) вгд загальної кглькостг пгдземних ремонтгв.

На Гвгздецькому родовищг в окремг роки (1976 р) спостерггали бгльше 100 ремонтгв по лгквгдацгї обривгв штанг. На окремих свердловинах кглькгсть обривгв складає 80-90% вгд всгх обривгв по родовищу. Наприклад, в 1975 роцг на свердловинах 202-Гв г 206-Гв сталося 88% всгх обривгв Гвгздецького родовища, в 1976 роцг на 4-х свердловинах зафгксовано 76% всгх обривгв, в 1977 роцг на 4-х свердловинах - 87%, а в 1978 роцг на свердловинах 202-Гв, 206-Гв г 212-Гв сталися всг 100% обривгв.

По пгдприємству “Долинанафтогаз” кглькгсть пгдземних ремонтгв, що виконанг по причинг обривгв штанг, їх тривалгсть г середня вартгсть за 1980-1992 рр. згбранг в таблицг 2.4.

Частка ремонтгв, зв'язаних з лгквгдацгєю обривгв штанг г полгрованих штокгв, в загальному балансг всгх пгдземних ремонтгв по НГВУ “Долинанафтогаз” складає:

–	в 1984 роцг - 107 з 866 ремонтгв або 12,3%,

в 1985 роцг - 67 з 855 або 7,8%,

в 1991 роцг - 114 з 888 або 12,8%,

в 1992 роцг - 119 з 846 або 14,1%.

Вищенаведенг данг свгдчать про те, що пгдземнг ремонти, зв'язанг з лгквгдацгєю обриву насосних штанг, становлять значну частину всгх ремонтгв свердловин, г тому необхгдно провести бгльш детальний аналгз аваргйностг штангових колон, в першу чергу розподгл обривгв по довжинг колони в залежностг вгд дгаметра штангового насоса, визначити основнг параметри надгйностг колон насосних штанг.

2.3.2 Розподіл обривів штанг по довжині колони
залежно від діаметра свердловинного насоса

Аналгз робгт бригад поточного пгдземного ремонту в НГВУ “Надвгрнанафтогаз” г “Долинанафтогаз” показує, що кглькгсть ремонтгв, зв'язаних з лгквгдацгєю обриву насосних штанг, штокгв, муфт чи по причинг їх розгвинчування, становить в окремг роки 8 - 23%. Якщо врахувати, що в деяких НГВУ (зокрема в НГВУ “Долинанафтогаз”) за допомогою СШНУ видобувають 90-95% нафти, то стає зрозумглим необхгднгсть детального аналгзу обривгв штангових колон.

Багаторгчнг нашг спостереження, якг прийняли систематичний характер з 1979 року, показують, що за 15 рокгв в НГВУ “Долинанафтогаз” ста-лося 1907 обривгв штангових колон; з них 707 (37,07%) викликанг руйну-

41

ванням штанг по тілу, 409 (21,45%) – обривами полірованого штока, решта поломок штанг - 417 (21,87%) пройшли по різьбі. Спостерігались розгвинчування різьбових з'єднань – 160 (8,39%), а також обриви по муфтах - 214 (11,22%), обумовлені в першу чергу Ух спрацюванням при терті об внутрішню поверхню НКТ (табл. 2.6).

Cтатистичний аналіз показує, що на одну свердловину в рік припадає в середньому 0,36 - 0,52 обрива (табл. 2.7)

Таблиця 2.6- Характеристика обривів елементів штангових
колон в НГВУ „Долинанафтогаз”

| Характер обриву | Роки |
| --- | --- |
|  |  |  |  | 1979198219831984198519861987 |  |  |  | 1988 |
| Обрив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – по тілу | 66 | 93 | 75 | 45 | 46 | 31 | 37 | 37 |
| – по різьбі | 18 | 30 | 48 | 56 | 36 | 37 | 27 | 16 |
| – по штоку | 30 | 23 | 32 | 49 | 41 | 23 | 21 | 33 |
| – по муфті | 6 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 14 | 18 |
| Вщкручування штанг | 2 | 6 | 19 | 22 | 38 | 16 | 7 | 5 |
| Всього | 122 | 165 | 187 | 187 | 171 | 120 | 106 | 109 |
|  | Роки |  |  |
| Характер обриву |  | Загалом | % |
|  |  |  | 19891990199119921993 |  |  |  |  |
| Обрив |  |  |  |  |  |  |  |
| – по тілу | 40 | 31 | 77 | 60 | 63 | 707 | 37,07 |
| – по різьбі | 31 | 30 | 33 | 30 | 25 | 417 | 21,87 |
| – по штоку | 27 | 19 | 48 | 30 | 33 | 409 | 21,45 |
| – по муфті | 21 | 16 | 24 | 27 | 24 | 214 | 11,22 |
| Вщкручування штанг | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 160 | 8,39 |
| Всього | 131 | 100 | 189 | 159 | 161 | 1907 | 100,0 |

Таблиця 2.7 - Частота обривів штанг на одну свердловину в рік

| Рік | Кількість обривів | Рік | Кількість обривів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 0,37 | 1988 | 0,36 |
| 1982 | 0,44 | 1989 | 0,43 |
| 1983 | 0,50 | 1990 | 0,50 |
| 1984 | 0,51 | 1991 | 0,52 |
| 1985 | 0,46 | 1992 | 0,43 |
| 1986 | 0,35 | 1993 | 0,43 |
| 1987 | 0,50 |  |  |

42

В середньому частота обривiв на одну свердловину в рiк складає 0,44 за останнi 15 рокiв, що пiдлягають аналiзу.

Особливий iнтерес представляє оцiнка розподiлу обривiв по глибинi колони. Для цього було проаналiзовано 669 обривiв, що мали мiсце в 1983- 85 i 1988-89 роках, характер розподiлу яких представлений на рис. 2.1 через кожнi 10% вiдносноУ глибини пiдвiски свердловинного насоса.

n – загальна кількість обривів за 5 років (1983-85 та 1988-89 рр.)
nі – середні кількість обривів штанг в рік по НГВУ

Рисунок 2.1 – Розподіл глибин обриву lо насосних штанг
по довжині штангової колони залежно від глибини підвіски
l насоса в свердловині

Найбiльша кiлькiсть обривiв - 156, або 23,3%, трапляється в верхньому перерiзi з полiрованим штоком. Потiм Ух кiлькiсть стрiмко зменшується i складає в дiапазонi 0...0,1 lо/l всього 26 поломок, або 3,9%. 3 поглибленням свердловини частота обривiв безперервно зростає i складає в компоновцi над насосом вже 135 поломок, або 20,2%. 3 дiаграми видно, що в верхнiй третинi колони, за винятком полiрованого штока, сталося 12,9%, в середнiй - 23,8%, а в нижнiй - 40,1% всiх обривiв, тобто в середнiй частинi

43

штангової колони частота обривiв подвоюється в порiвняннi з верхньою третиною, а внизу - потроюється. В верхнiй половинi колони (без штока) cталося 24,2% вiдмов, а в нижнiй бiльш нiж в два рази бiльше - 52,5%.

Для визначення характеру розподiлу обривiв штанг по глибинi колони в залежностi вiд дiаметра свердловинного насоса були проаналiзованi 616 поломок, що мали мiсце в 1979-80, 1984 - 86 рр., а також в 1991-93 рр. Дiапазони глибин спуску насоса у вказанi перiоди складали 1320-1920 м. Для аналiзу вибранi свердловини, яюхарактеризувались бiльш-менш однаковими параметрами, особливу увагу придiлили вилученню з аналiзу свердловин з наявнiстю в продукцiї парафiнiв, вiдкладання яких на штангах i НКТ може суттєво вплинути на перерозподiл напружень i мiсце обриву. В таблицi 2.8 приводяться середнi вiдноснi глибини обривiв lсер/l.

Таблиця 2.8 – Статистичні дані з обривів штанг

| Діаметр насоса,мм | Юлькість відмов | Відносна глибина обриву для штанг Dшт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16 мм | 19 мм | 22 мм | 25 мм |
| 28 | 11 | 0,381 | 0,103 | 0,118 | - |
| 32 | 19 | 0,700 | 0,124 | 0,146 | - |
| 38 | 13 | 0,971 | 0,431 | 0,263 | - |
| 43 | 29 | - | 0,507 | 0,302 | 0,123 |
| 56 | 31 | - | 0,774 | 0,302 | 0,219 |
| 68 | 4 | - | 0,967 | 0,685 | - |

На основi обробки статистичних даних побудованi графiки залежностi вiдносної глибини обриву вiд дiаметра свердловинного насоса для рiзних типорозмiрiв насосних штанг (рис. 2.2, а-г ), а також одержанi рiвняння геометричної регресiї для штанг чотирьох дiаметрiв (16,19,22 i 25 мм) [28]. Графiки показують, що iз збiльшенням дiаметра насоса Dн зростає вiдносна глибина обриву lо/l. В зв'язку з багатоступеневою компоновкою насосних штангових колон фактичнi середнi глибини обриву для штанг дiаметром 25 мм не перевищують 0,4 l, дiаметром 22 мм - 0,65 l, а дiаметрами 19 i 16 мм досягають (0,95 - 0,96) l. Данi графiчнi залежностi показують, що при застосуваннi свердловинних насосiв меншого дiаметра мiсця обривiв змiщуються в верхню частину колони, а з ростом його дiаметра, коли необхiдно встановлювати НКТ бiльшого дiаметра та при ходi штанг вниз на дiлянках змiни жорсткостi виникають додатковi напруження згину, мiсця поломок переходять в нижню частину колони.

44

а

б

Рисунок 2.2 – Залежності відносної глибини обриву штанг
діаметром 16-25 мм (а-г) від діаметра свердловинного насоса

В

.43

32

2Э

NM

58

5б

б9 ...Ь~ ММ,..

_'///~ууΡ у imm mmim ~тт

| Г'. .5 в. 8ааели[iсть в1дносноь глибнви ебрнву птавг д1ааетроа 22 мм вьд д1ваетра свердаовивного насоса та р1вннвнв регрвевь,то епнсуг од ять. |
| --- |
| О,> 0,2 О,3 | 44 os 46 4? 48 о9 7,а z%z, |

39

32

28

45

Рис. 0 г. Эалеинвсiъ в1двьсао1 ганбювю ебрхву штанг д1аиетреа 25 ю, вед дiваетра свврдасвюьнего вассса та рlвняняв perpвcli, W оююсуе 1$ ааделв1сть.

| 0,3 | 09 | 05 Г | [j6 |  | qB | О9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження рисунку 2.2

46

Найбiльш часто в НГВУ “Долинанафтогаз” застосовують свердловиннi насоси дiаметрами 28, 32, 43 i 56 мм. При цьому необхiдно вiдзначити, що частота обривiв колони насосних штанг рiзко зростає iз збiльшенням дiаметра насоса. На рис. 2.3 показанi залежностi кiлькостi поломок штанг вiд дiаметра свердловинного насоса в рiзнi перiоди їх експлуатацiї. Особливо стрiмко зростає кiлькiсть обривiв з ростом дiаметра насоса, вiднесена до кiлькостi насосiв певного типорозмiру, якi знаходяться в експлуатацiї (крива 3).

1 – 1979 рік, 2,3 – 1984-85 рр.

Рисунок 2.3 – Залежність частоти обривів насосних штанг п та Ух
відношення до експлуатованого парку свердловинних насосів
п/N даного типорозміру від діаметра насоса в різні роки

Таким чином, проведений аналiз дає можливiсть зробити висновки, що значна кiлькiсть обривiв проходить не в верхнiй частинi колони, де розтягуючi напруження найбiльшi, а в нижньому комплектi штанг, що безпосередньо прилягає до свердловинного насоса, та вище над ним приблизно до половини довжини штанговоУ колони. Саме цiй частинi колони необхiдно придiлити особливу увагу, нацiливши зусилля на зниження напружень згину, якi виникають при ходi штанг вниз, або нейтралiзувавши Ух вплив. Так як згин локалiзується за головкою штанги на дiлянцi довжиною до 250 мм, то представляє iнтерес змiцнення цих дiлянок поверхневою обробкою, нанесенням захисних покрить чи застосуванням протекторiв.

2.3.3 Аналіз параметрів надійності насосних штанг

Для ефективного використання штангових колон необхiдно знати не тiльки Ух розподiл по довжинi колони, але й оцiнювати Ух довговiчнiсть з певною ймовiрнiстю неруйнування в залежностi вiд напруження в верхнiй частинi колони.

Аналiз експлуатацiйноУ надiйностi виконали за трьома рiзними виборками, враховуючи в першому випадку всi обриви штанг, в другому - обриви штанг по тiлу i в третьому - тiльки тi обриви штанг по тiлу, якi трапились пiсля 1,5-2 млн. циклiв, приймаючи до уваги те, що обриви штанг до вказаного наробiтку є випадковими i викликаними, як правило, технологiчними дефектими.

Наробiток штангових колон до вiдмови складав вiд 0,3 до 22,8 млн. циклiв. Для розрахунку ймовiрностi безвiдмовноУ роботи об'єми виборки (всi вiдмови, окремо поломки штанг по тiлу та вiдмови штанг по причинi обривiв по тiлу пiсля 1,5-2 млн. циклiв) розбили на iнтервали, а розрахунок вели за формулою

п

Р(t)  1

м

47

де Р(t) - ймовiрнiсть безвiдмовноУ роботи, яка вiдповiдає кiлькостi циклiв навантаження N (або часу ); л - кiлькiсть вiдмов до моменту часу ; N - загальна кiлькiсть вiдмов.

Середнiй наробiток до вiдмови (або на вiдмову) для всiх випадкiв обривiв колони складав 9,31 млн циклiв, тодi як для обривiв по тiлу 9,05 млн циклiв, а для обривiв по тiлу без врахування передчасних поломок Nсер = 9,54 млн циклiв [29,30].

Кривi ймовiрностi безвiдмовноУ роботи штанг приведенi на рис. 2.4 i 2.5. Якщо розподiл часу безвiдмовноУ роботи першоУ i другоУ груп наробiткiв штанг пiдпорядкований експоненцiальному закону, то третьоУ - закону Вейбула. Аналiз кривих розподiлу показує, що при часi роботi , який вiдповiдає середньому наробiтку штанг, ймовiрнiсть безвiдмовноУ роботи до-

48

рiвнює вщповщно 0,38 i 0,27 для перших двох виборок для експоненцiального закону розподiлу i 0,40 - 0,43 для закону розподiлу Вейбула.

1 - обриви штанг по тілу, різьбі, муфті та полірованому штоці;
2 -і обриви штанг по тілу

Рисунок 2.4 - Криві ймовірності безвідмовної роботи
штангових колон

Рисунок 2.5 - Криві ймовірності безвідмовної роботи
насосних штанг (обриви по тілу) по НГВУ "Долинанафтогаз"
в 1986, 1988 і 1989 роках

49

Для визначення вiдповiдностi прийнятих гiпотез розподiлу експоненцiальному закону i закону Вейбула застосували критерiї Пiрсона та Колмогорова [31]. За критерiєм Пiрсона при кiлькостi степеней свободи г = 4 i похибцi а = 0,05 критерiй с = 9,487, тодi як величина Е = 7,36, тобто можна прийняти гiпотезу розподiлу часу наробiткiв за експоненцiальним законом для всiх вiдмов штангової колони. Мiрою розходження мiж теоретичним i статистичним розподiлом розглядається максимальне значення модуля рiзнщi мiж статистичною функцiєю розподiлу Е(t)стат i вiдповiдною їй теоретичною функцiєю Е(t)теор:

Dn=max[F(t)стат-F(t)теор]

Величина цього модуля не перевищує 0,067, що свiдчить про високу кореляцiю статистичних i теоретичних величин.

Крiм того, статистичнi данi наробiткiв наносили на ймовiрнiсний папiр Вейбула (рис. 2.6), де по осi абсцис вiдкладали наробiток штанг в мiльйонах циклiв, а по осi ординат - функцiю розподiлу Е(t). Видно, що точки емпiричної функцiї розподiлу досить добре апроксимуються прямою лiнiєю, що свiдчить про близьке спiвпадання дослiдних даних з гiпотезою розподілу Вейбула (при т = 0).

Рисунок 2.6 - Графічне зображення функції і розподілу часу наробітку
насосних штанг до відмови на ймовірнісному папері Вейбула
(обриви по тілу)

50

51

З отриманого графiка можна знайти i параметри розподiлу: R = 1,65, η = 10,88 106.

Прийняту ггпотезу розподглу по закону Вейбула за критергєм Колмогорова можна рахувати сумгстимою з дослгдними даними.

На основг проведеного аналгзу г розрахункгв на ЕОМ визначенг параметри надгйностг для всгх трьох виборок:

–	для першої – iнтенсивнiсть вiдмов А, = 1,074 10-7 цикл -1

для другої – iнтенсивнiсть вiдмов А, = 1,105 10-7 цикл -1

для третьої – параметр форми R = 1,65

параметр масштабу η = 10,88 106

коефгцгєнт лгнгйної кореляцгї R = 0,991.

Третю групу наробгткгв розбили на окремг пгдгрупи, якг вгдповгдали вгдмовам штанг по тглу в 1986, 1988 г 1989 роках. Для всгх цих сукупностей наробгткгв визначили параметри розподглгв, якг наведенг на рис. 2.5.

Iнтенсивнгсть вгдмов визначали як умовну ймовгрнгсть вгдмови неремонтованого об'єкта за формулою

ni

 (ti)

ti  Ni

де nг - кiлькiсть вiдмов в вiдповiдному iнтервалi часу Δtг; Nг - кглькгсть ко-лон, якг знаходяться в справному станг на час tг при умовг, що обгрванг штанги не вгдновлюються.

Крива гнтенсивностг вгдмов штангових колон в часг має три характернг дглянки (рис. 2.7). Пергод приробки I, коли в колону при наробгтку t = 0 вводиться велика кглькгсть одноргдних деталей (штанг, муфт, штокгв), якг можуть мати технологгчнг дефекти, монтажнг дефекти г т.п. Пгсля виходу з ладу штанг з дефектами в пергод приробки (до 1,5 – 2 млн циклгв) гнтенсивнгсть вгдмов знижується г в другому пергодг (II) нормальної експлуатацгї вона майже постгйна або ледь пгдвищується за рахунок накопичення втомних пошкоджень. При цьому гнтенсивнгсть вгдмов штанг по тглу трохи вища, нгж гнтенсивнгсть вгдмов всгх деталей колони (враховуючи муфти, штоки i т.п.). Крива А,(t) - N вiдмов штанг по тiлу (крива 2 на рис. 2.7) не має першої характерної дглянки, що можна, мабуть, пояснити вгдносно меншою кглькгстю обривгв штанг по причинг наявностг дефектгв в тглг в першому пергодг приробки. Таким чином, основною причиною таких обривгв в першому пергодг (крива 1 на рис.2.7) може бути або недостатнгй момент згвинчування штанг з муфтами, або дефекти в ргзьбг чи муфтах, або вгдносно невелика мгцнгсть полгрованих штокгв.

Приблизно пгсля 20 млн. циклгв навантаження (що вгдповгдає 5...6 рокам роботи) в штангах накопичуються експлуатацгйнг дефекти (тргщини корозгйної втоми, спрацювання муфт г штанг, пгтгнги, корозгя г т.п.), якг викликають ргзке пгдвищення гнтенсивностг вгдмов приблизно в 3-5 раз.

Рисунок 2.7 – Інтенсивнгсть вгдмов всгх елементгв колони (1)
та обривгв по тглу (2)

Пгсля настання ІІІ пергоду необхгдно проводити дефектоскопгю всгєї колони, її переборку з замгною окремих штанг чи повну замгну.

Крива гнтенсивностг вгдмов для третьої групи вгдмов має аналоггчний вигляд, що й крива 2 на рис. 2.7.

Для вияснення впливу приведеного напруження  пр в верхньому пе-

рергзг колони штанг на ймовгрнгсть руйнування її елементгв всг вгдмови були розбитг на 4 дгапазони дгючих приведених напружень:

1 - 50 – 60 МПа,

2 - 70 – 80 МПа,

3 - 90 – 100 МПа,

4 - 110 – 140 МПа.

В кожному дгапазонг напружень визначили ймовгрнгсть безвгдмовної

роботи в залежностг вгд кглькостг циклгв навантаження штанг.

Результати розрахункгв приведенг на рис.2.8, з якого випливає, що в

першому пергодг роботи штанг (приблизно до 2,5 млн. циклгв) з збгльшен-

ням навантаження на полгрований шток ймовгрнгсть безвгдмовної роботи

колон ргзко знижується, тобто при

впр = 50 – 60 МПа Р (t) = 0,8

впр = 70 – 80 МПа Р (t) = 0,65

впр = 90 – 100 МПа Р (t) = 0,57

впр = 110 – 140 МПа Р (t) = 0,50.

52

Рисунок 2.8 - Криві ймовірності безвідмовної роботи насосних штанг та функції розподілу Вейбула для різних величин приведеного напруження у верхньому перерізі колони

Аналоггчним чином в перший пергод роботи значно зростає гнтенсивнгсть вгдмов з пгдвищенням навантаження в верхньому перергзг колони, циклів: λ50-60=0,88 10-6; λ70-80=1,23 10-6; λ90-100=1,12 10-6; λ110-140=1,37 10-6.

Основною причиною вищевказаної закономгрностг є, мабуть, вплив технологгчних дефектгв г монтажних дефектгв на пониження надгйностг штанг з пгдвищенням навантажень на полгрований шток в початковому пергодг їх роботи.

В наступнг пергоди (до 10-15 млн. циклгв) пгдвищення навантаження на головку балансира майже не впливає на величину ймовгрностг безвгдмовної роботи P(t). Пгсля 15млн циклгв навантаження значення P (t) понижується до 0,1...0,2 г при цьому обриви трапляються на бгльших глибинах, в силу вступають чинники тривалої корозгйної дгї г руйнування штанг вгд повздовжнгх навантажень згину при ходг штанг вниз.

На рис. 2.9 показанг залежностг ймовгрностг безвгдмовної роботи насосних штанг вгд величини приведеного напруження, якг показують зменшення їх чутливостг вгд навантаження з ростом тривалостг роботи колон в свердловинг.

53

_____ промислові дані; 	 дані стендових випробувань

Рисунок 2.9 - Залежність ймовірності безвідмовної роботи насосних штанг вщвеличини приведеного напруження при різних наробітках до відмови, виражених кількістю циклів навантаження

Інтенсивнiсть вiдмов насосних штанг незначно зростає при збiльшеннi величини приведеного напруження з 50-60 МПа до 90 – 100 МПа i описується рiвнянням лiнiйної регресiї (рис. 2.10):

λ = 7,25.10-8 + 3,75.10-10 σпр.

Проте, при досягненні величини σпр =100 МПа iнтенсивнiсть вiдмов рiзко зростає i її рiвняння лiнiйної регресiї має вигляд:

λ = 2,17.10-9 σпр. - 9,9.10-8 .

Такий характер змiни величини iнтенсивностi вiдмов з ростом напружень в точцi пiдвiсу штанг iдентичний залежностi середньої кiлькостi обривiв в рiк одного комплекту штанг вiд величини приведеного напруження (рис. 2.11) [34].

Результати статистичної обробки наробiткiв насосних штанг (обриви по тiлу) наведенi в табл. 2.9, а наробiтки всiх деталей штангових колон (обриви по тiлу, рiзьбi i полiрованому штоцi) - в табл. 2.10. Отриманi результати можуть бути корисними при проектуваннi колон насосних штанг i при виборi допустимого приведеного напруження в верхньому перерiзi колони штанг, величина якого для Долинського нафтопромислового району становить 100 МПа.

54

Рисунок 2.10 – Залежність інтенсивності відмов від величини
приведеного напруження

Рисунок 2. 11 – Залежність середньої кількості обривів в рік одного
комплекту штанг від величини приведеного напруження

55

Таблиця 2.9 - Параметри надійності насосних штанг в НГВУ
“Долинанафтогаз” (обриви по тілу)

| Параметри | Величини приведеного напруження у верхньому перерізі штангової колони, МПа |
| --- | --- |
|  | в=50-60 | в=70-80 | в=90-100 | в=110-140 |
| Наробгток Nmгn/Nmax, млн.циклгв | 0,929/22,18 | 0,710/22,81 | 0,580/21,34 | 0,605/17,39 |
| Середнгй наробгток до обриву Тсер, млн.циклгв | 10,830 | 9,723 | 9,324 | 5,808 |
| Середньоквадратичне вгдхилення S, млн.циклгв | 6,515 | 6,383 | 7,145 | 6,120 |
| Дисперсгя D, млн.циклгв | 42,44 | 40,04 | 51,05 | 37,45 |
| Інтенсив- нгсть вгд- мов,?. 106 | 0,092 | 0,103 | 0,107 | 0,172 |
| Параметри розподглу Вейбула: R 11 | 1,059 13,114 | 1,020 11,571 | 0,788 10,490 | 0,654 5,923 |
| Коефгцгєнт кореляцгї R | 0,967 | 0,973 | 0,978 | 0,952 |
| Коефгцгєнт варгацгї V | 0,601 | 0,651 | 0,766 | 1,054 |

Поргвняльний аналгз ймовгрностг безвгдмовної роботи всгх основних вузлгв СШНУ показав, що насоснг штанги мають поряд з свердловинними насосами найнижчу надгйнгсть г тому їм потргбно придглити особливу увагу г розробити ефективнг шляхи пгдвищення їх довговгчностг.

Таким чином, проведений аналгз надгйностг дозволив визначити основнг параметри надгйностг штангових колон, а саме:

- середню довговгчнгсть колони, яка досягає 18-20 млн. циклгв; (слгд зазначити, що середнгй ресурс штангової колони за даними Лепехгна Ю.Н. [35] в умовах Захгдного Сибгру складає 15,8 млн. циклгв);

56

Таблиця 2.10 - Результати статистичної обробки наробітків деталей
штангових колон в НГВП “Долинанафтогаз” (обриви штанг
по тілу, різьбі та полірованому штоці)

| Характеристика | Величина приведеного напруження в точці підвісу колони насосних штанг пр, МПа |
| --- | --- |
|  | 50 - 60 | 70 - 80 | 90 - 100 | 110 - 140 |
| Середнгй наробгток | 11,454 | 8,081 | 8,873 | 7,282 |
| Медгана | 9,96 | 7,155 | 7,875 | 4,210 |
| Мода | 9,37 | 6,730 | 7,77 | 3,37 |
| Середнє геометричне вгдхилення | 8,629 | 5,465 | 4,794 | 9,596 |
| Дисперсгя | 47,632 | 33,787 | 59,358 | 54,845 |
| Середньоквадратичне вгдхилення | 6,901 | 5,813 | 7,704 | 7,406 |
| Стандартна похибка середнього | 2,182 | 1,554 | 2,059 | 2,618 |
| Мгнгмальний наробгток | 0,929 | 0,30 | 0,42 | 0,605 |
| Максимальний наробгток | 22,18 | 22,81 | 21,34 | 17,6 |
| Розмах наробгткгв | 21,251 | 22,51 | 20,92 | 16,995 |
| Нижнгй квартгль | 8,77 | 4,66 | 1,81 | 0,85 |
| Верхнгй квартгль | 15,16 | 11,37 | 14,25 | 14,965 |
| Мгжквартгльний розмах | 6,39 | 6,71 | 12,44 | 14,115 |
| Коефгцгєнт асиметргї | 0,156 | 1,116 | 0,557 | 0,645 |
| Стандартизований коефгцгєнт асиметргї | 0,202 | 1,705 | 0,851 | 0,745 |
| Коефгцгєнт ексцесу | -0,612 | 2,093 | -1,089 | -1,684 |
| Стандартизований коефгцгєнт ексцесу | -0,395 | 1,599 | -0,832 | -0,972 |

-	середнгй наробгток штангової колони на вгдмову, який не перевищує 10 млн. циклгв; (за Лепехгним Ю.Н. наробгток на вгдмову складав в Сургутг - 5,58 млн циклгв, в Стрежевому - 8,88 млн циклгв, в Ураї - 12,44 млн циклгв);

гнтенсивнгсть вгдмов колон, яка складає (0,9-1,4) 10-6 ц-1.

Пгдвищення навантаження на головку балансира з 50-60 МПа до 70 80 г далг до 110-140 МПа ргзко (на 20-30%) понижує ймовгрнгсть безвгдмовної роботи колони в початковий пергод її роботи, що викликано в першу чергу впливом технологгчних дефектгв г незадовгльним кргпленням штанг з муфтами.

Отриманг результати дозволяють обгрунтувати пергодичнгсть профглактичного огляду колон, їх дефектоскопгю г замгну.

57

2.4 Причини i характер руйнування деталей колони
насосних штанг

Як показує аналiз обривiв колон насосних штанг, переважна кiлькiсть руйнувань деталей обумовлена процесами втоми i корозiйноУ втоми металу. На основi набраного досвiду можна видiлити двi стадiУ втомного руйнування, перша з яких визначається зародженням i розвитком окремих мiкротрiщин, а друга починається з виникнення магiстральноУ домiнуючоУ трiщини i залишкова довговiчнiсть деталi регламентується ростом цiєУ трiщини.

Оскiльки в деталях обладнання на стадiУ Ух виготовлення є рiзнi технологiчнi дефекти, то цей початковий дефектний фон обумовлює розсiювання втомних характеристик виробу. Розмiри дефектiв коливаються вiд десятих долей до декiлькох сотень нанометра i Ух вiдносять до розряду коротких трiщин на вiдмiну вiд трiщин значно бiльшоУ довжини, якi розглядаються в класичнiй механiцi руйнування [32]. На даний час не iснує єдиноУ точки зору на процеси зародження i росту трiщин на мiкроскопiчному рiвнi, проте все ж можна видiлити загальнi положення. Вважають, що зародки втомних трiщин утворюються в тонких смугах ковзання на поверхнi кристалiв, де спостерiгають виступи (екструзiУ) та канавки (iнтрузiУ), з яких i починають рости поверхневi трiщини. Іншим механiзмом зародження втомних дефектiв є утворення дислокацiй, якi при взаємодiУ приводять до формування вакансiй, якi в свою чергу служать зародками втомних трiщин. При дiУ змiнних навантажень одночасно стартує бiльшiсть з початкових мiкротрiщин, крiм того, в слабких мiсцях структури зароджуються iншi трiщини, появляється магiстральна трiщина, яка i приводить до кiнцевоУ поломки деталi.

Корозiйне середовище значно скорочує час до зародження трiщини, а також збiльшує кiлькiсть втомних трiщин, якi одночасно розвиваються в деталi.

Представляє науковий i практичний iнтерес визначення причин корозiйно-втомного руйнування окремих деталей штанговоУ колони, якi експлуатуються в реальних умовах свердловини.

Мiкрофрактографiчнi дослiдження зламiв насосних штанг з вуглецевоУ та легованоУ сталей в нормалiзованому станi та пiсля гартування з високим вiдпуском на електронному мiкроскопi “Tesla-BS-413” в пластовiй водi показують, що в механiзмi Ух втомного руйнування є багато спiльного. Встановлено, що розповсюдження корозiйно-втомноУ трiщини в насоснiй штанзi з легованоУ сталi в нормалiзованому станi проходить шляхом формування бороздок, якi утворюються внаслiдок циклiчних зупинок трiщини, що розвивається. Фронт бороздок в основному вузький (рис. 2.12а), вiдстань мiж останнiми визначається долями мiкрона (див. рис. 2.12а,б).

58

З розвитком магiстральної трiщини внаслiдок пiдвищеної концентрацiї напружень i дiї корозiйного середовища починають утворюватись i розвиватись трiщини, якi притаманнi короткочасним випробуванням. Так, при аналiзi мiкробудови обох зламiв поряд з бороздчастою структурою виявлено скольнi дiлянки, а також дiлянки з чiтко виявленою ямочною мiкробудовою. Саме цi елементи мiкробудови злому викликанi в першу чергу впливом корозiйного середовища на механiзм розповсюдження корозiйновтомної трiщини.

Для порiвняння був проведений мiкрофрактографiчний аналiз поверхонь зломiв зразкiв насосної штанги з вуглецевої сталi в нормалiзованому станi (ферито-перлiтна структура). Слiд звернути увагу на те, що поряд з бороздками (рис. 2.12д) тут часто спостерiгали дiлянки, якi можна представити в виглядi деформацiйних фрагментiв (рис. 2.12г). Останнi є ознакою пiдвищеного опору розвитку корозiйно-втомної трiщини нормалiзованої сталi 40 в порiвняннi зi сталлю 20Н2М в нормалiзованому станi. А в бiльшiй мiрi переконливо про пiдвищення корозiйно-втомної трiщиностiйкостi сталi 40 в нормалiзованому станi свiдчать елементи мiкробудови злому, якi властивi короткочасним механiзмам руйнування. Мова йде про локальнi ямочнi мiкроутворення на поверхнi втомного злому (рис. 2.12 в,з). Розмiр вказаних ямок значно бiльший, нiж тих, що спостерiгали в сталi 20Н2М, що свiдчить про високу енергоємкiсть локального в'язкого руйнування, а значить i про бiльший опiр розповсюдженню магiстральної втомної трiщини взагалi. Як показали подальшi випробовування, насоснi штанги в нормалiзованому станi мали вищi показники гранщi корозiйновтомної мiцностi, нiж цi зразки пiсля гартування i високого вiдпуску.

Характерний вигляд згину та зламу насосної штанги приведено на рис. 2.13, з якого видно, що штанга при ходi вниз згинається в мiсцях змiни жорсткостi i обриви, як правило, локалiзуються на вiдстанi 100 - 250 мм вiд головки штанги. При аналiзi поверхонь зламiв виявлено, що вони часто мають темну пляму, що являє собою прокородовану зону розвинутої вглиб тiла штанги втомної трiщини. Глибина i площа цiєї зони тим бiльшi, чим менша величина приведеного напруження дiяла на штангу при роботi в свердловинi.

59

Рисунок 2.12 - Електронна фрактограф!я зламу
насосної штанги з легованої стал! в нормал!зованої стан! (а, б)
з бороздчастою структурою (х5600)

60

Рисунок 2.12 - Електронна фрактограф!я зламу

насосної штанги з вуглецевої стал! в нормал!зованому стан! (в,г,д) з локальними ямочними м!кроутвореннями (х5600)

Продовження рисунку 2.12

61

62

Рисунок 2.13 - Згин та злам насосної штанги

2.5 Аналіз поломок насосних штанг (НШ) та їх причини*

В даному роздiлi розглянутi основнi види поломок насосних штанг [111], класифiкацiя яких наведена в табл. 2.11 :

- технологiчнi (дефекти при виготовленнi прокату i насосних штанг);

- конструкторськi (помилки при проектуваннi колони насосних штанг i її елементiв);

*

Аналiз поломок виконаний за участi Зiнченка Ю.С.

63

- монтажнi i транспортнi (порушення правил зберiгання, транспортування i монтажу);

- експлуатацiйнi (поломки, якi виникають переважно на етапi експлуатацiї штангової колони).

Таблиця 2.11 – Класифiкацiя причин вiдмов елементiв колони
насосних штанг

| № | Причини вiдмов елементів колони: тiла штанги (Т), нiпеля (Н), муфти (М), рiзьби (Р), з’єднання (З) | Стат. і корозійно- втомне руйнування | Механічне спрацювання | Корозійні дефекти | Відгвинчування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Технологічні. Дефекти при виготовленнi: |  |  |  |  |
| 1 | Прокату заготовки | ТНМ |  |  |  |
| 2 | Штампування головки | ТН |  |  |  |
| 3 | Механiчної обробки | НМР |  |  | З |
| 4 | Термообробки | ТНМР | ТМ | ТНМ |  |
|  | Конструкторськi (помилки при проектуваннi колони i її елементів): |  |  |  |  |
| 5 | Завищенi навантаження на колону | ТНМР |  |  | З |
| 6 | Неправильна компоновка колони | ТНМР | ТМ |  | З |
| 7 | Неправильний вибiр матерiалу i термо- обробки | ТНМР | ТМ | ТНМ |  |
| 8 | Неправильно вибраний дiаметр плунже- ра насосу i НКТ | ТНМР | ТМ |  | З |
|  | Монтажнi (порушення правил зберi- гання, транспортування i монтажу): |  |  |  |  |
| 9 | Пошкодження поверхнi штанг i муфти з утворенням концентраторiв напружень | ТНМР |  |  |  |
| 10 | Згин штанг | Т | ТМ |  |  |
| 11 | Неналежно закрiпленi НКТ | ТНМР | ТМ |  | З |
| 12 | Неоптимальний момент згвинчування | НМР |  | Н | З |
| 13 | Згвинчування забрудненої муфти, вiдсу- тнiсть змащування | НМР |  | Н | З |
| 14 | Неправильна посадка плунжера | ТНМР |  |  | З |
| 15 | Неоптимальне занурення пiд динамiчний рiвень | ТНМР |  |  | З |

64

Продовження таблиці 2.11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Експлуатаційні (причини, які виникають переважно на етапі експлуатації): |  |  |  |  |
| 16 | Корозгйно-втомнг дефекти | ТНМР |  |  |  |
| 17 | Дефекти механгчного спрацювання | ТНМР |  | М | З |
| 18 | Часткове вгдгвинчування | НР |  | Н | З |
| 19 | Корозгйнг дефекти | ТНМР | ТМ |  |  |
| 20 | Викривлена свердловина | ТНМР | ТМ |  | З |
| 21 | Згин тгла штанги | Т | Т |  |  |
| 22 | Згин нижньої частини колони | ТНМР | ТМ |  | З |
| 23 | Навантаження стиску | ТНМ | ТМ |  | З |
| 24 | Падгння обгрваної частини колони | ТР |  |  |  |
| 25 | Спрацювання внаслгдок тертя об НКТ | ТНМР | ТМ | ТМ | З |
| 26 | Удари муфти по НКТ | ТМ | М | М | З |
| 27 | Вгбрацгї, динамгчнг навантаження, удари | ТНМР |  |  | З |
| 28 | В'язка ргдина | ТНМР | ТМ |  | З |
| 29 | Наявнгсть пгску | ТНМР | ТМ | ТМ | З |
| 30 | Висока концентрацгя напружень | ТНМР |  |  |  |
| 31 | Іншг експлуатацгйнг дефекти | ТНМР |  |  | З |
| 32 | Вгдкладення парафгну г АСР | ТНМР | ТМ |  | З |
| 33 | Заїдання (прихвати) плунжера | ТНМР | М |  | З |
| 34 | Корозгя, проникнення корозгйного сере- довища. Висока обводненгсть свердловини | ТНМР | ТМ | ТНМ |  |
| 35 | Високий газовий фактор | ТНМР |  |  | З |
| 36 | Дефекти насосу | ТНМР | Т |  | З |

Бгльшгсть поломок свердловинних штангових насосних установках (СШНУ) пов'язанг з виходом з ладу насоса, поломками насосних штанг або насосно-компресорних труб. Поломки насосу, насосних штанг, або насосно-компресорних труб вимагають вгд обслуговуючого персоналу значних зусиль, щоб витягнути один або бгльше цих зруйнованих елементгв з свердловини. За загальноприйнятим визначенням, частота поломок(вгдмов)  це число поломок, що вгдбуваються на однгй свердловинг за один ргк(їх може бути вгд 0,3 до 10 г навгть бгльше). Свердловини з високою частотою поломок часто класифгкуються як “проблемнг” свердловини, г кергвництво промислгв має визначити, що ефективнгше – чи продовжувати експлуатацгю цих свердловин, чи закрити їх. Основнг управлгнськг заходи, пов’язанг з поломкою, включають: запобггання поломцг, виявлення поломки, визначення г запис основної причини кожної поломки, визначення ефективних

65

та рентабельних заходiв для усунення поломки. Предметом даного аналiзу i дослiджень є поломки насосноУ штанги.

Ефективнi заходи по боротьбi з поломками починаються iз дiй, що сприяють запобiганню наступноУ поломки. Просте виловлювання i вилучення обiрваних насосних штанг не перешкодить повторенню поломки. Фактично, бiльшiсть поломок повторюються зi збiльшенням Ух частоти, поки цiла колона насосних штанг не буде пiднята з свердловини i замiнена. Щоб досягти зниження частоти поломок, необхiдно провести точний аналiз основних причин поломки, i усунути цi причини, щоб перешкодити повторенню поломки. Для того, щоб вiдстежити i iдентифiкувати тенденцiУ поломки, потрiбна база даних про iсторiю поломок. Пiсля того як тенденцiя поломки iдентифiкована, потрiбно протягом обслуговування свердловини здiйснювати запобiжнi заходи, щоб перешкодити передчасним поломкам колони штанг. База даних iсторiУ поломки повинна включати iнформацiю про тип поломки, розташування, глибину, основну причину i ремонтнi дiУ або заходи спрямованi на усунення поломки [36].

Існують деякi способи запобiгання передчасному руйнуванню насос-них штанг. Для обслуговуючого персоналу важливо розумiти наслiдки вiд незначного пошкодження колони штанг, яким чином це пошкодження може привести до катастрофiчноУ поломки. Вмiння iдентифiкувати поломки i фактори, що Ум сприяють, дозволяє визначити заходи для виправлення основноУ причини поломки. Повиннi бути визначенi i виконанi усi заходи, якi можуть бути здiйсненi, щоб виключити передчаснi поломки насосних штанг. Навчальнi програми, що стосуються насосних штанг, повиннi включати формальнi i неформальнi форуми, якi надають рекомендацiУ для працiвникiв УСШН стосовно обробки, зберiгання, перевезення, експлуатацiУ, повторноУ експлуатацiУ, процесiв складання i демонтажу насосних штанг.

В даному оглядi розглянутi такi поломки:

- поломки, що залежать вiд конструкцiУ i способу виготовлення штанг;

- механiчнi поломки;

- поломки вiд згину штанг;

- поломки, спричиненi пошкодженням зовнiшньоУ поверхнi колони штанг;

- поломки з'єднання;

- поломки спричиненнi корозiєю:

- кислотна корозiя

- хлоридна корозiя

- СО2-корозiя

- корозiя рiзнорiдних металiв

- Н2S - корозiя

- корозiя спричинена мiкробiологiчним середовищем

66

- киснева корозiя - корозiя окалини

- корозiя спричинена паразитними струмами;

- виробничi дефекти

Механізм поломок

Всi поломки насосних штанг i муфт дiляться на руйнування при роз-тягу i поломки вiд втоми матерiалу. Руйнування при розтягу вiдбувається, коли застосоване навантаження перевищує межу мiцностi штанги. Навантаження концентрується в деякiй точцi колони штанг, створюючи зусилля розтягу на цилiндричнiй поверхнi штанги, i розрив вiдбувається на тому мiсцi, де поперечне сiчення найменше. Цей механiзм поломки характерний тiльки в тих випадках, коли на колону штанг дiє дуже велике навантаження, при працюючому насосi. Для уникнення поломок вiд розтягу необхiдно, щоб максимальне зусилля вiд дiУ ваги колони штанг не перевищувало 90% межi мiцностi матерiалу в поперечному перерiзi насосноУ штанги з найменшим дiаметром. Всi iншi поломки насосних штанг - це поломки спричиненi втомою матерiалу.

Поломки вiд втоми вiдбуваються з наростанням пошкодження i починаються з малоУ трiщини, яка збiльшується пiд дiєю циклiчного навантаження. Навантаження, що спричиняє цю поломку, має максимальне значення, яке є меншим за границю мiцностi матерiалу насосноУ штанги. Оскiльки навантаження розподiляється приблизно однаково по всьому тiлу колони штанг, будь-яке пошкодження, яке послаблює секцiйну область, збiльшить навантаження в точцi пошкодження, i це мiсце буде концентратором навантажень. Мала втомна трiщина формується в точцiконцентраторi навантажень, i поширюється перпендикулярно до лiнiУ дiУ навантаження або осi тiла штанги. Оскiльки втомна трiщина пiд дiєю навантаження поступово циклiчно збiльшується, спряженi поверхнi перелому то вiддаляються то наближаються, при цьому вони мають гладку i полiровану поверхню зламу. Оскiльки втомна трiщина збiльшується, при цьому скорочується ефективна площа поперечного перерiзу насосноУ штанги до того моменту, поки вона здатна витримувати навантаження, i насосна штанга просто переламується надвоє. Поверхнi руйнування типовоУ поломки вiд втоми мають три зони: 1)частину розвитку трiщини, 2)частину деформацiй вiд розтягу, 3)завершальний розрив.

Втомнi поломки спричиняються рiзноманiтними концентраторами навантажень. Концентратор навантажень - це видимi або мiкроскопiчнi виУмки, якi викликають зростання напруженостi в мiсцi Ух утворення, пiд дiєю навантаження на колону штанг. Типовi видимi концентратори навантажень на насосних штангах i муфтах це - згини, корозiя, трiщини, механiчнi пошкодження, рiзьби, мiсця зносу або будь-яка комбiнацiя цих пошкоджень. Небезпека поломки найбiльш критична, коли на колону штанг дi-

ють навантаження перпендикулярнi до основного навантаження розтягу. Для виявлення концентраторiв навантажень, пiсля поломки мiсця розриву штанг необхiдно ретельно чистити i уважно оглядати. Втомнi поломки мають видимi або мiкроскопiчнi особливостi на поверхнi зламу, якi допомагають визначити розташування концентратора навантажень. Так званi «береги», «бороздки» i «сколи» це три найхарактернiшi ознаки в iдентифiкацiї поломки вiд втоми. «Береги» - це лiнiї, якi походять вiд перетину i з'єднання втомних трiщин. «Бороздки» указують наступне положення просування втомної трiщини. «Береги» паралельнi до основного напряму збiльшення трiщини i мають напрямок до початкової точки поломки. «Бороздки» - це елiптичнi, або напiвелiптичнi кiльця, що розходяться вiд початку координат перелому, i указують наступнi положення приросту втомної трiщини. Скольнi дiлянки характеризують крихкi механiзми руйнування.

Рис. 2.14 - це приклади поломок вiд розтягу i втоми. Два зразки справа – це поломки розтягу. Поломка розтягу характеризується зменшенням в дiаметрi поперечного перерiзу в точцi перелому. Типовi поломки вiд роз-тягу мають конуснi кiнцi частин розриву. Другий зразок справа типовий для розтяжних поломок. Переломи вiд розриву розтягом мають напрямок пiд кутом 450 до застосованого зусилля. Вiзуальний огляд поверхнi перелому виявляє малу, напiвелiптичну втомну трiщину. Ця насосна штанга мала перед застосуванням поперечнi втомнi трiщини вiд внутрiшнього напруження. Одна з внутрiшнiх втомних трiщин вiдкрилась пiд дiєю постiйного навантаження, яке дiяло на штангу пiд час експлуатацiї насосу. Руйнування розтягу вторинне, i призводить до утворення нестандартного вигляду поверхнi розриву з невеликою частиною втоми, великою части-ною розтягу i дуже великою частини подвiйних розривiв пiд кутом 450.

Рисунок 2.14 - Поломки від розтягу і втоми НШ

67

68

Решта зразкiв, - це втомнi поломки на: насосних штангах з поверхневим змiцненням; нормалiзованих i вiдпущених насосних штангах; загартованих та вiдпущених насосних штангах. Крайнiй лiвий зразок - це поломка втоми вiд деформацiї кручення. «Береги», що знаходяться у великiй частинi втоми, i поширюються вiд поверхнi тiла штанги, цiлком оточили поверхню перелому з малою розтяжною частиною розриву, що знаходиться майже по центру. Другий зразок злiва - це приклад втомної поломки штанги з поверхневим змiцненням. Змiцнений поверхневий шар металу тiла штанги несе основне навантаження цiєї насосної штанги пiдвищеної мiцностi, i якщо пошкодиться цей поверхневий шар, то значно зменшиться мiцнiсть насосної штанги цього класу. Втомна трiщина перетинає змiцнений поверхневий шар i збiльшується через тiло штанги. Поверхня втомної поломки на насоснiй штанзi з поверхневим змiцненням загалом складається з малої частини втоми i великої частини розтягу розриву. Третiй зразок злiва є типовий приклад бiльшостi поломок втоми. Типовi поверхнi втомного розриву мають частину втоми, частину розтягу i завершальний розрив тiла. Ширина частини втоми вказує на величину навантаження, яке дiяло пiд час розриву штанги. Механiчне пошкодження можуть перешкодити аналiзу поломки за рахунок знищення вiзуальних ознак i особливостей, що є на поверхнi розриву. Огляд необхiдно здiйснювати вiдразу пiсля пiдняття з свердловини половинок розiрваної штанги. Дуже важливо не зберiгати розiрванi частини поверхнi розлому разом, оскiльки це майже завжди знищує мiкроскопiчнi особливостi розiрваних поверхонь. Щоб уникати механiчного пошкодження, поверхнi перелому не повиннi торкатися одна одну пiд час зовнiшнього обстеження.

Поломки, що залежать від конструкції і способу виготовлення штанг

Запобiгання поломки насосної штанги починається з проектування. Наслiдком поганого проектування колони насосних штанг можуть бути поломки iнших елементiв СШНУ, як наприклад, коли штанга розрiзає насосно-компресорнi труби - це є наслiдком стискаючих напружень в насос-них штангах. Пiд час проектування СШНУ необхiдно знайти оптимальне спiввiдношення мiж об’ємом конструкторської роботи, i вартiстю цiєї роботи за рентабельний перiод часу. Конструктор пiд час проектування має можливiсть комбiнувати рiзнi глибини, розмiри насосно-компресорних труб, об'єми нафти, що видобувається, розмiри i конфiгурацiї насосу, розмiри i геометрiю складових частин, довжини ходу насосу, швидкостi нагнiтання i рiзнi типи штанг. Розмiр насосної штанги залежний вiд багатьох чинникiв, серед яких прогнозоване максимальне навантаження, перепад навантажень i робоче середовище.

Програми комп'ютерного проектування дозволяють конструктору установки оптимально пiдiбрати виробниче устаткування для найкращого

69

пристосування до умов реальних свердловин. Пiсля початкового проектування i установки колони штанг, потрiбно перiодично перевiряти показники динамографа на СШНУ, щоб переконатися, що параметри навантаження устаткування не перевищують проектнi границi. Якiсне початкове проектування може iнодi привести до аварiї, якщо умови свердловин змiнюються в процесi експлуатацiї. Змiни об’єму нафти, що видобувається, рiвня рiдини, довжини ходу, вiдкладення парафiну, кiлькостi ходiв за хвилину або розмiрiв насосу суттєво впливають на конструкцiю СШНУ. Змiни корозiйної активностi рiдини можуть впливати на стан втоми насосних штанг, i можуть привести до передчасних поломок. Коли змiнюється одна з попереднiх умов, якщо необхiдно, треба повторно перевiряти стан i конструкцiю СШНУ i вносити вiдповiднi корективи.

Рис. 2.15 i Рис. 2.16 - це приклади поломок, як наслiдок помилок при проектуваннi i механiчних пошкоджень, що виникають пiд час експлуатацiї. До поломок такого типу призводять: знос, втомнi поломки вiд згину, втома вiд одно-направленого згинання, поломки вiд втоми пiд дiєю стискаючих навантажень на штанги, викривлення свердловин, удар плунжера насосу по рiдинi, перевантаженнi насоснi штанги, неналежно закрiпленi труби, заїдання плунжера насоса, незакрiпленi руби, або деякi комбiнацiї вищенаведених поломок.

Знос викликає поломки штанги шляхом зменшення поперечного перерiзу, пiддаючи корозiї новi зовнiшнi шари металу, i викликає поломки вiд подвiйної дiї ударних i згинаючих навантажень. Муфта незмiцнена з лiвого боку, муфта змiцнена класу SМ по серединi, i тiло штанги з лiвого боку - це приклади зносу. Знос колони насосних штанг - це поступове видалення зовнiшнiх шарiв металу, шляхом контакту з насоснокомпресорними трубами. Знос, який рiвний за довжиною, шириною i глибиною, як правило, виникає в свердловинах з криволiнiйним профiлем. Зразки штанг, що пошкодженi зносом, вказують на те, що колона насосних штанг сильно контактує з насосно-компресорними трубами в результатi удару плунжера насосу по рiдинi або незакрiплених (неналежно закрiплених) насосно-компресорних труб. Тiло штанги (посерединi Рис. 2.16) пошкоджено внаслiдок абразивно-корозiйного зносу. Знос також знищує антикорозiйне покриття, i вiдкриває для агресивного середовища свердловини шлях для взаємодiї з новими незахищеними шарами металу, що прискорює корозiю. Муфта класу Т на рисунку справа має змiцненнi ребра, що запобiгають зносу вiд ударiв до насосно-компресорних труб. Знос вiд ударiв до НКТ є наслiдком того, що колона штанг "вiдскакує", iмовiрно в результатi удару плунжера насосу по рiдинi або впливу газу. Змiцнений матерiал не зношується так швидко як сирий матерiал навколо змiцненої областi, в результатi залишається ребро змiцненого матерiалу пiсля зносу муфти.

70

Рисунок 2.15 - Пошкодження муфт

Рисунок 2.16 - Поломки штанг

Друге зліва тіло штанги - це поломка втоми від згинання. Поломка від втоми при згинанні виникає під час руху колони штанги, що має постійне поперечне або бічне переміщення протягом циклу нагнітання. Втомні тріщини, що виникають від сил згинання, концентруються уздовж місць на штанзі, де є найбільше навантаження згинання. Великі поперечні втомні

71

трiщини утворюються з одної сторони поперечного перерiзу тiла штанги, бiля мiсця найбiльшого згину штанги i поступово збiльшуються, просуваючись до середини тiла штанги. Бiльшiсть поломок втоми вiд згинання вiдбуваються в найбiльш зiгнутих НШ вище з'єднання в перехiднiй зонi тiла штанги мiж муфтою i виступом кiнця штанги. Втомнi поломки вiд згинання не вiдбуваються на одному мiсцi, оскiльки колона штанг перебуває в постiйному русi. На крайньому правому рисунку показана поломка втоми однонаправленого згинання. Цей вид поломки має два виступи, що стирчать над поверхнею перелому. Цi чiткi особливостi поломки указують на розрив з подвiйними губами зрiзу. Розриви з подвiйними губами зрiзу є прямим результатом навантаження однонаправленого згинання з розривом штанги, що виникає пiд дiєю стискаючих навантажень. Стискаючi навантаження штанги можуть виникати, як наслiдок поєднання великого дiаметру плунжера насосу з насосними штангами малого дiаметру, або багаторазових викривлень в неглибоких свердловинах.

Другий справа малюнок тiла штанги - це втомна поломка вiд перевантаження. Втомнi поломки вiд перевантаження вiдбуваються на сильно навантажених насосних штангах в результатi зносу насосної штанги, перевантаження, або надзвичайно високих навантажень штанги за короткi перiоди часу. Втомнi поломки вiд перевантажень мають великi, близько розмiщеннi, поперечнi втомнi трiщини, якi розташованi по цiлому периметру тiла штанги. Втомнi трiщини будуть як на частинi головки штанги пiд гайковий ключ, так i по всiй довжинi тiла штанги. На старих насосних штангах втомнi трiщини вiд перевантажень i поломки можуть з’являтися в межах нормальних щоденних операцiйних навантажень.

Рисунок 2.17 - Пошкодження вщудару муфти по ЛЕТ

72

Рис. 2.17 - це приклад пошкоджень від удару муфт по насоснокомпресорним трубам. Удари муфт по насосно-компресорним трубам є результатом надзвичайно сильного кутового зіткнення колони штанг з НКТ. Це зіткнення є прямим наслідком сильного удару плунжера насосу по рідині, незакріплених (або неналежно закріплених) насосно-компресорних труб, застрягання (заклинювання) плунжера насосу, або будь-якої комбінації вище наведених причин.

Рисунок 2.18 - Пошкодження від протекторів-скребків

Рис. 2.18 - це приклад пошкоджень, пов’язаних з протекторами-скребками. Зліва наведений приклад відновленої (модернізованої) насосної штанги високої міцності. Турбулентний потік рідини, що виникає при застосуванні коротких, впресованих в заводських умовах протекторівскребків з затупленими кінцями, спричиняє щілинну корозію в критичній ерозійній області навколо кінця протектора. До початку обстеження впресовані протектори-скребки були видалені з тіла штанги для відновлення. Відновленні насосні штанги не можуть мати тріщини більші ніж 0,5 мм (0.020") за Специфікацією APІ 11BR. Щілинна корозія менша за 0,5 мм допустима для насосних штанг 1-го класу. Проте, чутливість до надрізу високоміцних насосних штанг достатньо велика. Іншими словами, малі раковини(пошкодження) можуть бути небезпечні при великому навантаженні розтягу, що виникають під час використання високоміцних насос-них штанг. Тому відновленні високоміцні насосні штанги потрібно перерахувати в сторону зменшення допустимого навантаження. Приклад посередині - це поломка ерозії/корозії, як наслідок застосування коротких протекторів-скребків(стабілізаторів) з тупими кінцями, зібраних зі штангами

73

пiд час монтування, в малих насосно-компресорних трубах з високими швидкостями рiдини. Раковини ерозiї/корозiї - це "флюїднi виїмки (розмиви)" з гладким дном. Якщо ерозiя вiдбувається з супроводженням CO2, форми раковин можуть мати гострi краї i крутi боковi поверхнi, або широкi гладкi виїмки з скошеними краями, якщо присутнiй Н2S. Приклад справа - це абразивний знос вiд протектора-скребка, встановленого пiд час монтування колони НШ, що рухався вверх i вниз на тiлi штанги пiд час циклу помпування. Загалом, протектори-скребки, що впресованi в штанги в заводських умовах, забезпечують кращий ламiнарний потiк, забезпечують мiнiмум в три-чотири рази мiцнiше з’єднання (зчеплення), витримують в три-чотири рази бiльше навантаження i бiльш рентабельнi, нiж – протектори-скребки, встановленi пiд час монтування колони насосних штанг.

Механічні поломки

Механiчнi поломки складають великий вiдсоток всiх поломок колони штанг. Механiчнi поломки включають всi типи поломок, окрiм виробничих дефектiв i корозiйної втоми. Механiчному пошкодженню колони штанг сприяє концентратор навантажень, який викликає поломки насосних штанг. На причини поломки впливають багато факторiв, з яких найбiльш важливими є: максимальне навантаження, робоче середовище, розмiщення пошкодження, хiмiчний склад насосної штанги, тип термiчної обробки насосної штанги, дiапазон навантажень i вид пошкодження. Механiчнi пошкодження можуть виникнути з причин: помилки в конструкцiї СШНУ; невiдповiдного обслуговування i транспортних операцiй; недбалих монтажних робiт; застарiлих виробничих процесiв; або будь-якої комбiнацiї цих причин.

Поломки вщзгину штанг

Поломки вiд згинаючих напружень складають найбiльшу частину вiд числа всiх механiчних поломок. Незаперечним фактом є те, що всi зiгнутi насоснi штанги врештi-решт ламаються. Новi насоснi штанги виготовляються з вiдхиленням вiд прямолiнiйностi тiла, що не перевищує 1,5 мм на 3-х метрах довжини. Будь-який ступiнь згину бiльший вiд допустимого викличе зростання мiсцевого напруження в точцi згину, пiд час дiї навантаження. Коли викривлене тiло штанги розтягується пiд дiєю навантаження, то швидко досягається межа мiцностi матерiалу. Цикл постiйного перевищення межi мiцностi матерiалу повторюється протягом циклу роботи насосної установки, i сприяє утворенню втомних трiщин на внутрiшнiй сторонi згину. Пiд дiєю навантаження цi втомнi трiщини збiльшуються в перпендикулярному напрямку до осi штанги, до того моменту, поки залишки тiла штанги витримують навантаження, пiсля чого вiдбувається перелом.

74

Вирiвнювання сирої пруткової заготовки - це перший крок в процесi виготовлення насосних штанг. Холодне вирiвнювання прутка деформує структуру зерна металу при температурi нижче температури рекристалiзацiї. При цьому, крiм вирiвнювання прутка, досягається ефект змiцнення матерiалу. Функцiя термiчної обробки пiд час процесу виготовлення штанги - це зняття залишкових i iндукцiйних напружень, викликаних прокатуванням, вирiвнюванням та штампуванням прутка. Термiчна обробка змiнює металургiйну структуру кованих кiнцiв, щоб вони були однорiднi з тiлом штанги, а також покращує механiчнi властивостi насосної штанги. Будь-який згин тiла штанги пiсля термiчної обробки є наслiдком виникнення областей з рiзною твердiстю. Цi умови є причиною виникнення концентратора навантажень. Механiчна обробка, як наприклад, проходження закiнченої насосної штанги через систему валiв, вирiвнює згин. Пiсля такої обробки штанга стає майже iдеально прямою. Проте, технологiчнi процеси вiдновлення не придатнi для насосних штанг, якi використовувались i були зiгнутi пiд час видобутку нафти. Зiгнутi насоснi штанги постiйно ушкоджуються i не повиннi використовуватися, тому що всi зiгнутi насоснi штанги вкiнцi-кiнцiв ламаються.

Рисунок 2.19 - Втомні поломки зігнутих штанг (вид з торця штанги)

На рис. 2.19 та рис. 2.20 наведенi приклади поломок втоми зiгнутих штанг. Характерною ознакою втомних поломок зiгнутих штанг є скошена поверхня перелому, яка нахилена до осi тiла штанги пiд кутом вiдмiнним вiд 90º. Лiвий приклад на рис. 2.19 i рис. 2.20 iлюструє перелом, викликаний великим радiусом згину тiла штанги. Поверхня перелому нормальна в зовнiшньому видi, але має невеликий кут нахилу до осi тiла штанги. Сере-

75

днiй приклад на рис. 2.19 i правий приклад на рис. 2.20 - це поломка вiд короткого радiусу згину. Поверхня перелому знаходиться пiд бiльшим кутом нахилу до осi тiла штанги з малою частиною втоми i великою части-ною розриву вiд розтягу. Приклад справа (рис. 2.19) є наслiдком згину насосныштанги, що рухається по спiралi. Звернiть увагу, як вигнута поверхня перелому в зовнiшньому видi. Як правило, чим бiльше згин тiла штанги, тим бiльше вигнута поверхня перелому. На практицi перiод часу вiд згину до перелому штанги дуже короткий. Як правило, причиною згину штанг є недбале транспортування, зберiгання i обслуговування.

Рисунок 2.20 - Втомні поломки зігнутих штанг (вид з боку)

Поломки спричинені пошкодженням зовнішньої поверхні колони штанг

Необхiдно вжити усiх заходiв, щоб запобiгти механiчному зовнiшньому пошкодженню насосних штанг i муфт. Зовнiшнi пошкодження збiльшують критичнi навантаження протягом використання колони штанги, що може спричинити поломки. Вiд типу пошкодження i його розташування залежить величина збiльшення цих критичних навантажень. Залежно вiд орiєнтацiї пошкодження, значно сильнiше збiльшується напруження при поперечних пошкодженнях, нiж при повздовжнiх пошкодженнях. Гос-

76

тра заглибина створить вищу концентрацгю напружень г буде бгльш вразливою для навантаження, нгж мглка виїмка з широкою основою. Насоснг штанги з пошкодженнями зовнгшнгх поверхонь повиннг бути замгненг г не використовуватися. Потргбно уважно стежити, щоб уникати будь-якого контакту металевих поверхонь, що може привести до виїмок, вм’ятин або подряпин. Щоб запобггти пошкодженню насосних штанг, необхгдно помгщати дерев’янг пгдкладки мгж металевими складськими стелажами г мгж кожним шаром насосних штанг. Це дозволяє уникати контакту металевих частин. Необхгдно використовувати насоснг штанги тгльки за призначенням. Нгколи не можна використовувати насоснг штанги як перекидний мгсток або гнструментальний засгб. Металевг гнструменти, що не використовуються на насосних штангах, г всг гншг металевг предмети потргбно зберггати окремо вгд штанг. Необхгдно слгдкувати, щоб гнструмент вгдповгдав своєму призначенню г знаходився у робочому станг.

Рис. 2.21 - це приклад поломок, викликаних зовнгшнгми пошкодженнями. Приклад злгва показує невелику вм’ятину вгд гайкового ключа, гнструменту, або гншого металевого предмету. Другий приклад злгва - це пошкодження вгд трубного гайкового ключа, що використовується для встановлення протекторгв-скребкгв безпосередньо на СШНУ. Другий приклад справа має малу подовжню подряпину внаслгдок контакту металевих частин (за рахунок обертання насосних штанг у в'язцг штанг пгд час установки). На прикладг справа показано поперечне зовнгшнє пошкодження.

Рисунок 2.21 - Поломки викликанг зовнгшнгми пошкодженнями

77

Рис. 2.22 - це приклад зовнiшнього пошкодження, викликаного елеватором для насосних штанг. Нижнiй приклад - це пошкодження вiд зношених або неспiввiсних опор елеватора. Пiсля довгої експлуатацiї опори елеватора зношуються настiльки, що вони стають овальної а не круглої форми. Оскiльки овальна форма збiльшується, мiсце дотику штанги з опорою елеватора знижене в переднiй половинi опори. Оскiльки опора продовжує зношуватися, посадочне мiсце штанги стає перемiщеним вiдносно центральної осi цапфи елеватора. Це викликає вiдхилення напрямку навантаження на гак (захват) i нахиляє тiло елеватора вперед. Коли елеватор пiднiмає колону штанг, навантаження, що дiє на гак(захват) згинає вiсь насосної штанги, щоб спiвпасти з вiссю цапфи елеватора. Оскiльки вага колони штанги зростає, навантаження на крюк(захват) згинає кожну насосну штангу, що контактує з цим елеватором. Поломки насосних штанг вiд згину, якi вiдбуваються нижче посадочного мiсця, можуть бути вiд поганих опор елеватора. Верхнiй приклад - це пошкодження, викликане створками елеватора. Цей вид пошкодження, як правило, вiдбувається в результатi пiднiмання або укладки одночасно двох штанг. Нiколи не можна пiднiмати або вкладати бiльше одної насосної штанги. Також не можна робити нiчого, що може стати причиною того, що створки елеватора дiють, як точки опори важеля i дозволяють згинальному навантаженню концентруватися в перехiднiй зонi тiла штанги.

Рисунок 2.22 - Зовнішні пошкодження, викликані елеватором для НШ

78

Поломки з'єднання

З'єднання насосних штанг сконструйоване як ргзьбове упорне фрикцгйне з’єднання. Оскгльки втомна мгцнгсть з’єднання насосної штанги низька, коли воно пгддається дгї циклгчних навантажень, то необхгдно обмежити циклгчнг навантаження попереднгм натягом ргзьби головки НШ. Якщо попереднгй натяг ргзьби НШ бгльше, нгж застосоване навантаження, то напруження в з’єднаннг залишається сталим г нгякої втоми вгд циклгчних навантажень не буде. Сила тертя, яка виникає мгж поверхнею упорного торця ргзьби НШ г поверхнею торця муфти, допомагає замкнути з'єднання, щоб запобггти розгвинчуванню. Проте, якщо попереднгй натяг є менший нгж застосоване навантаження, упорний торець ргзьби НШ вгд’єднається вгд поверхнг торця муфти пгд час циклгчного руху деталей насосу. Коли цг поверхнг роз’єднаються, то з’єднання буде пгддаватися циклгчним навантаженням, що призведе до поломок вгд втрати натягу. Втрата натягу може бути наслгдком недостатнього змащування, невгдповгдного обслуговування, розбалансировки, зносу вгд ударгв по насосно-компресорним трубам, або будь-якої комбгнацгї цих причин.

Рисунок 2.23 - Поломки НШ внаслідок втрати натягу різьбового

з’єднання

Рис. 2.23 - це приклад поломок нгпеля НШ, внаслгдок втрати натягу ргзьбового з’єднання. Приклад справа - це типовий зовнгшнгй вид поломки головки НШ вгд втрати натягу. Неякгсний монтаж, або втрата натягу, викликала роз’єднання упорного заплечика ргзьби НШ г торця муфти. Коли цг поверхнг вгддгляються, тодг до навантаження розтягу в головцг додається момент згинання. Ргзьбова частина головки закргплена жорстко, а решта

79

частина головки не жорстко. Рух колони штанг спричиняє втомнi трiщини в основi першого повного витка рiзьби вище канавки. Малi втомнi трiщини починаються уздовж основи рiзьби, i об'єднуються в головну втомну трiщину. Поверхня перелому типової поломки головки НШ за рахунок деформування вiд втрати натягу має 1)малу частину втоми, що складає приблизно одну третину поверхнi перелому; 2) частину розриву вiд розтягу; З) частину кiнцевого долому. Лiвий i середнiй приклади вiдбулися в результатi напруження, коли на поверхнi зарiзьбової канавки нiпеля НШ присутнi чинники, що збiльшують навантаження, такi як корозiя або механiчне пошкодження.

Рис. 2.24 - це приклад двох iнших видiв поломок нiпелiв НШ. На прикладi злiва зображена зовнiшнiй вид типової поломки нiпеля НШ вiд втрати натягу. Проте, цей перелом головки НШ був викликаний гiдравлiчним ключем для штанг пiд час монтажу, про це свiдчить ступiнчатий розтяжний розрив. Це є типовий перелом головки НШ, що вiдбувається внаслiдок пошкоджень пiд час монтажу, якщо головка НШ попередньо має втомну трiщину за рахунок високого крутного моменту, що застосовується пiд час монтажу штанг з великим дiаметром i всiма розмiрами насосних високомiцних штанг. На прикладi справа показана поломка при надмiрному прикладеному крутному моментi до незагартованої головки.

Рисунок 2.24 - Перелом головки НШ від гідравлічного ключа

Поверхня перелому має велику частину втомного зламу з багаторазовими «мiтками храповика» в основi рiзьби головки, i малу розтяжну час-тину.

80

Рис. 2.25 - це приклад поломки муфти вiд втрати натягу рiзьбового з’єднання. Перелом вiдбувається в впадинi рiзьби муфти напроти першого повного витка рiзьби нiпеля НШ. 1/3-2/3 площi поверхнi перелому мають «береги», що беруть початок вiд впадини рiзьби, i є характерними для поломки муфти вiд втрати натягу. Поверхня перелому типової поломки муфти вiд втрати натягу має малу частину втоми i велику частину розриву розтягу. Поломки муфт вiд втрати натягу перш за все характернi для насосних штанг з легованих сталей i штанг з високою мiцнiстю.

Рисунок 2.25 - Поломки муфти від втрати натягу різьбового з’єднання

Переломи муфт посерединi з зовнiшнiми «берегами» на зламi представляють iнший вид поломок. Втомна трiщина починається вiд зовнiшньої поверхнi муфти, просувається всередину у напрямку виткiв рiзьби, потiм поширюється через тiло муфти, утворюючи перелом вiд розтягу. Переломи всерединi довжини характернi для поломок муфти вiд механiчного пошкодження поверхнi муфти, перевищення границi втомної мiцностi матерiалу або дефекту пiд час виготовлення. Бiльшiсть переломiв муфт всерединi довжини є результатом механiчного пошкодження або перевантаження. Переломи муфт посерединi вiд перевантаження мають малу час-тину втомного характеру i велику частину розриву вiд розтягу. Ця поломка типова для високомiцних насосних штанг i муфт з наплавкою класу SМ.

Щоб уникати поломок цього типу для високомiцних насосних штанг необхiдно використовувати муфти класу Т стандарту 11В АНІ.

Рис. 2.26 - це приклад зносу рiзьби в з’єднаннi насосних штанг. Знос рiзьби - це механiчне пошкодження рiзьби насосної штанги та/або муфти.

81

Знос рiзьби це результат пошкодження або забруднення рiзьб, що спричиняє виникненню достатньо великого натягу мiж витками рiзьби, що дозволяє зрiзати i зношувати поверхнi рiзьби. Рiзьби закручуються пiд час монтажу, i розбираються пiд час розгвинчування, внаслiдок чого з'єднання пошкоджується i зношується пiд час використання. Сильнi пошкодження пiд час монтажу i забруднення рiзьби - це першопричини зносу рiзьби. Очищення рiзьби до монтажу, вiдповiдне змащення i обережне виконання монтажних операцiй запобiгає зносу рiзьби.

Рисунок 2.26 - Знос різьби в з’єднанні насосних штанг

Рис. 2.27 - це приклад поломок квадратного перерiзу пiд гайковий ключ. Поломки квадратного перерiзу пiд гайковий ключ вiдбуваються надзвичайно рiдко вiд механiчного пошкодження, корозiї та дефектiв пiд час виготовлення. Приклад злiва - це поломка квадратного перерiзу пiд гайковий ключ вiд сильного механiчного пошкодження. Ослабленi або зношенi плашки на гiдравлiчному ключi для насосних штанг заокруглили кромки квадратного перерiзу штанги. Втомна трiщина почалася в кутку квадратного перерiзу i поширювалась до розриву або перелому. Приклад справа - це поломка квадратного перерiзу пiд гайковий ключ вiд дефекту пiд час виготовлення. Поломка спричинена дефектом вiд штампування i є прикладом поломки вiд надмiрної глибини штампування. Вм’ятини вiд штампування можуть бути з надрiзами, якi служать концентраторами напружень, якщо глибина штампування протягом процесу виковування не контролюється i перевищує допустимi норми.

82

Рисунок 2.27 - Поломки квадратного перерізу під гайковий ключ

Рис. 2.28 - це приклад пошкодження, яке вiдбувається через сильне перетягування з'єднання насосної штанги. Показаний приклад - це перетягнута муфта, яка розвальцювалася бiля мiсця контакту. Муфти малого дiаметру бiльш вразливi до цього виду пошкодження, нiж муфти звичайних розмiрiв. Перетягнутi муфти звичайного розмiру, що з’єднанi з високомiцними насосними штангами загалом мають невеликi потовщення i концентричний деформацiйний виступ матерiалу на торцю муфти вiд дiї упору нiпеля НШ. Перетягування з використанням гiдравлiчних гайкових ключiв, скручує незагартованi нiпелi НШ, що є причиною поломки вiд розтягу. В результатi вiдбувається швидкий розрив по канавцi нiпеля НШ. Ознакою перетягування для насосних штанг з легованих сталей є концентричний виступ деформованого матерiалу на поверхнi заплечика упора нiпеля НШ вiд дiї торця муфти. Перетягування на нормалiзованих з високим вiдпуском насосних штангах призводить до зриву рiзьби муфти.

Рис. 2.29 - це приклад ударних трiщин на муфтах. Пiд час розкручування муфт не можна допускати пiдiгрiвання з’єднання або биття по них молотком. Цей приклад показує, як удари по муфтам викликають втомнi трiщини навколо мiсця удару, i прискорюють локальну корозiю. Удари молотком по муфтах з наплавкою класу SМ викликають втомнi трiщини на поверхнi i спричиняють поломки муфти за рахунок корозiйної втоми або втоми вiд знакозмiнних навантажень.

Рисунок 2.28 - Воронкоподібна деформація муфти

Рисунок 2.29 Ударна тріщина на муфті

83

84

Рис. 2.30 - це приклад поломок полiрованого штоку. Бiльшiсть поломок полiрованого штоку вiдбуваються по тiлу, нижче пiдвiски полiрованого штоку, або в головцi. Поломки тiла полiрованого штоку нижче пiдвiски вiдбуваються внаслiдок надлишкового навантаження згину. Це згинаюче напруження може виникати за рахунок вiдхилення елементiв насосної установки вiд центральної осi, стойок, що не вiдповiдають рiвню, зношених стiйок, неспiввiсностi секцiй насосу або недбалої установки пiдвiски полiрованого штоку. Поломка полiрованого штоку, що зображена злiва - це приклад встановлення захватiв полiрованого штоку в напиленiй частинi полiрованого штоку. Полiрованi штоки з напиленням зносостiйкого матерiалу мають ненапилену частину для мiсця затиску штока. Нiколи неможна надягати захват полiрованого штока на напилену частину штока. Поломка полiрованого штоку справа має малi, подовжнi подряпини, викликанi недотриманням правил експлуатацiї.

Рисунок 2.30 - Поломка полірованого штоку

Поломки головки полiрованого штока, як правило, вiдбуваються внаслiдок неправильної установки муфт насосних штанг. Головки полiрованого штока мають конiчну рiзьбу з кутом 90 мiж частиною з цилiндричною рiзьбою i упором. Муфти насосних штанг мають початкову цилiндричну рiзьбу i глибоку виточку, яка не входить в зачеплення з усiма витками рiзьби головки полiрованого штока. Муфти полiрованого штоку мають пряму рiзьбу з кутом 90 i профiль, що вiдповiдає головцi полiрованого

85

штока. За допомогою невеликоУ виточки перед першим витком рiзьби можна легко вiдрiзнити муфти полiрованого штока вiд муфт насосних штанг, вона дозволяє кожному витку рiзьби головки полiрованого штоку входити в зачеплення.

Поломки спричиненні корозією

Корозiя є одною з найбiльших проблем, що виникають в процесах видобування нафти, якi пов’язанi з наявнiстю пластовоУ мiнералiзованоУ рiдини, i складають приблизно половину всiх поломок насосних штанг. Корозiя - це результат електрохiмiчноУ реакцiУ мiж сталлю, що використовується для виготовлення насосних штанг, i корозiйно-активним середовищем, в якому вони працюють. Простiше кажучи, корозiя - це природнiй процес повернення штучного матерiалу з вищим енергетичним станом (сталь), назад до його початкових умов, яким вiн зустрiчається в природi. Елементарне залiзо в складi сталi взаємодiє з водою або кислотами, в результатi чого, утворюються iншi сполуки, такi як оксид залiза, сульфiд залiза, карбонат залiза i т.п. Вода в певних формах i концентрацiях присутня у всiх свердловинах, i крiм того, вона мiстить значну кiлькiсть розчинених домiшок i газiв. Наприклад, кислотнi гази - вуглекислий газ (CO2) i сiрководень (Н2S), якi присутнi в бiльшостi свердловин, надзвичайно розчиннi i легко розчиняються у водi, яка прагне знизити Ух pН. Корозiйна активнiсть води - це наслiдок дiУ цих двох газiв, якi мiстяться у розчинi. Всi рiдини, з низькими значеннями pН, вважаються корозiйними по вiдношенню до сталi. Бiльш низьке значення pН свiдчить про бiльшу кислотнiсть або корозiйну активнiсть.

Середовище усiх свердловин в деякiй мiрi корозiйне. Окремi корозiйнi рiдини можуть вважатися некорозiйними, якщо ступiнь проникнення корозiУ складає тисячнi долi товщини за рiк, що є достатньо малою корозiєю, щоб викликати проблеми. Проте, для бiльшостi продуктивних свердловин корозiя є дуже актуальною проблемою, i жоднi насоснi штанги, що на даний час виробляються, не можуть ефективно витримати вплив корозiУ. При цьому, якщо не можна цiлком уникнути впливу корозiУ, то можливо контролювати ступень УУ впливу. Необхiдно запроваджувати ефективнi програми хiмiчного захисту насосних штанг вiд корозiУ. Деякi марки насосних штанг, завдяки рiзних комбiнацiй складових елементiв, мiкроструктур i рiвнiв твердостi, придатнi до бiльш довшого експлуатацiйного перiоду в свердловинах з активним корозiйним середовищем, нiж марки з нижчою або вищою мiцнiстю.

Спостереження свiдчать, що новi насоснi штанги швидше пiддаються корозiУ, нiж старi штанги, що знаходяться в однiй колонi. Одна з двох насосних штанг з однаковим хiмiчним складом може сформувати гальванiчний елемент корозiУ, якщо фiзичнi умови, в яких знаходиться штанга, вiдмiннi вiд iншоУ. Фiзичнi вiдмiнностi в насоснiй штанзi можуть виникати

86

при недбалому обслуговуванню, експлуатацiУ (тобто виникнення зовнiшнiх пошкоджень вiд подряпин, ударiв, згинiв), та корозiУ. Оскiльки новi насоснi штанги погружаються в свердловину без корозiйного шару, вони часто роз'Удаються швидше нiж штанги, якi покритi корозiйним шаром. Сталь кородує дуже швидко, але часто корозiя уповiльнюється, якщо на зовнiшнiй поверхнi металу є захисний шар, що утворився внаслiдок попередньоУ корозiУ. Наприклад, CO2 створює плiвку карбонату залiза, як побiчний продукт його корозiУ. Ця плiвка (окалина) покриває насосну штангу, i зменшує ступiнь проникнення корозiУ. Проте, якщо цей шар безперервно вiдколюється, пiд час згинання, або очищується вiд абразивного впливу середовища, виникає локальна корозiя на областi,, де окалина вiдкололася, i це призводить до утворення глибокоУ корозiйноУ раковини.

Виникає питання, чи можуть високомiцнi насоснi штанги використовуватися в корозiйному середовищi? Загалом сирi (термiчно необробленi) штанги бiльш корозостiйкi, нiж змiцненнi гартуванням штанги i, як правило, необхiдно завжди використовувати бiльш сиру штангу, яка буде витримувати проектнi навантаження. Проте, якщо навантаження вимагають використовувати високомiцнi штанги, тодi важливо захистити штанги поверхневим шаром, який ефективно сповiльнює корозiю. В бiльшостi випадкiв, якщо є можливiсть захистити устаткування свердловин вiд корозiУ, необхiдно вiдповiдно захистити високомiцнi штанги вiд корозiУ за допомогою збiльшення перiодичностi застосування програми сповiльнення корозiУ. Іншими словами, якщо для вуглецевих штанг ефективним перiодом антикорозiйноУ обробки є один раз на тиждень роботи насоса, то для високомiцних штанг необхiдно антикорозiйнi роботи проводити двiчi на тиждень. Перiодичнiсть антикорозiйноУ обробки змiнюється i залежна вiд багатьох чинникiв, дуже чисельних, щоб скласти Ух перелiк. Необхiдно консультуватися з фахiвцями по боротьбi з корозiєю перед установкою кожноУ колони штанг, особливо, коли є iмовiрнiсть, що причиною поломки може стати корозiйна втома вiд циклiчного навантаження.

Рис. 2.31 - це приклад корозiйноУ втоми вiд навантаження при CO2- корозiУ. Момент, коли розмiр раковини стає небезпечним для штанги, залежить вiд двох чинникiв - типу матерiалу i твердостi. Насоснi штанги нормалiзованi мають тривалiший перiод безпечноУ експлуатацiУ глибоких свердловин i свердловин з бiльшим дiаметром, нiж насоснi штанги пiсля гартування i високого вiдпуску. М’якi матерiали, з бiльш низьким навантаженням на штанги, не пiддаються руйнацiУ при наявностi бiльших раковин, нiж твердiшi матерiали з вищим навантаженням на штанги. Таким чином, невеликi раковини можуть бути небезпечнi для високомiцних насосних штанг на противагу м’яким штангам, якi не пiддаються великим навантаженням.

87

Рисунок 2.31 - Корозійна втома штанг при СО2-корозії

Кислотна корозія

Для стимулювання свердловин для iнтенсифiкацiї видобування нафти i очисних робiт на СШНУ використовують кислоти. Всi роботи з кислотами повиннi бути забезпеченi сповiльнювачем корозiї, змiшаним з кисло-тою до введення в свердловину. Використанi кислоти досить корозiйнi до сталi i свердловину потрiбно достатньо довго промивати, щоб видалити всю кислоту. Деякi рiдини, що видобуваються з свердловини, мiстять органiчнi кислоти, як наприклад ощову, соляну i сiрчану. Кислотна корозiя - це процес витравлювання металу, пiсля якого залишається поверхня з гострими, гребеневидними або решiтчастими виступами. При цьому, в раковинах металева окалина не утворюється.

Хлоридна корозія

Хлориди сприяють зростанню вiрогiдностi поломок насосної штанги, пов’язаних з корозiєю. Корозiйнiсть води зростає з зростанням концентрацiї хлоридiв. В свердловинах з високими концентрацiями хлоридiв сповiльнювачi корозiї мають меншу ефективнiсть i менше захищають сталеву поверхню насосних штанг. Корозiя вiд води з високою концентрацiєю хлоридiв бiльш агресивна до насосних штанг з вуглецевої сталi, нiж до насосних штанг з легованої сталi. Хлориста корозiя руйнує зовнiшню поверхню насосної штанги, утворюючи дрiбнi, плоскодоннi раковини нерегулярної форми. Особливостями форми раковин є крутi стiни i гострi краї.

CO2 -корозія

Реакцiя CO2 з водою утворює вуглекислоту, яка знижує pH води. Вуглекислота дуже агресивна до сталi i, як наслiдок цього, швидко кородують великi об’єми металу, що може призвести до повного роз'їдання насосних

88

штанг г муфт. Інтенсивнгсть корозгї зростає гз збгльшенням температури г парцгального тиску СО2. Вгд СО2-корозгї утворюються глибокг раковини з круглою основою, крутими стгнками г гострими краями. Раковини, як правило, з’єднуються в довгг лгнгї, але гнодг бувають одиночними г гзольованими. Дно раковини наповнюється окалиною карбонату залгза (легкоприлипаючим сгрим накипом, що утворюється вгд СО2).

На рис. 2.32 г рис. 2.33 зображенг типовг приклади СО2-корозгї.

Рисунок 2.32 - Типові приклади СО2-корозії муфт

Рисунок 2.33 - СО2-корозія на штангах

Корозія різнорідних металів

Надзвичайно рiдкiсна поломка - корозiя рiзнорiдних металiв може виникнути, коли з’єднуються два метали з рiзними потенцiалами хiмiчного складу. Один метал має схильнiсть кородувати сильнiше, нiж iнший, i при певних умовах в розчинах, менш благородний метал роз'їдається швидше. Корозiя рiзнорiдних металiв, звичайно, найбiльша бiля з’єднання двох металiв. Оскiльки бiльшiсть матерiалiв насосної штанги сумiсна, ця поломка дуже рiдка.

Л2S-корозія

Н2S-раковини глибокi, мають дно круглої форми, крутi стiнки i фаски на краях. Вони, як правило, невеликi i розмiщенi хаотично по цiлiй поверхнi штанги. Другий корозiйний чинник, що утворюється вiд Н2S, - це плiвка сульфiду залiза. Поверхнi, як самої насосної штанги, так i раковин, будуть покритi щiльно прилипаючою чорною плiвкою(окалиною). Плiвка сульфiду залiза дуже погано розчиняється i утворює зi сталлю гальванiчний елемент, який прагне прискорити ступiнь проникнення корозiї. Третiй механiзм корозiї - це водневе окрихчування, що спричиняє ламану або гранульовану поверхню перелому. Точка початку корозiї може бути видимою або невидимою, i на поверхнi перелому може не бути частини втоми. Розрив-ножицi вiд поломки водневого окрихчування неминучий пiд час перелому, за рахунок абсорбцiї водню i втрати гнучкостi в сталi. Не дивлячись на вiдносно малу кислотнiсть, навiть незначна кiлькiсть Н2S, при взаємодiї з невеликою кiлькiстю води, - це привiд для застосування хiмiчних засобiв уповiльнення корозiї.

Рисунок 2.34 - Л2S-корозія

89

90

Рисунок 2.35 - Поломка головки внаслідок водневого окрихчування

На рис. 2.34 i рис. 2.35 наведенi приклади Н2S-корозiУ. Три зразки тiла штанги злiва - це приклади локальноУ корозiУ (утворення раковин) i два зразки тiла штанги справа - це приклади суцiльноУ корозiУ, що вiдбувається пiд шаром плiвки. Зразок на рис. 2.35 - це приклад поломки головки, як наслiдок водневого окрихчування.

Корозія вщвпливу мікроорганізмів (КВМ)(Біологічна корозія)

Майже в кожнiй продуктивнiй свердловинi присутня невелика кiлькiсть форм мiкроскопiчного життя. В основному, на насоснi штанги впливають одноклiтиннi органiзми, якi розмножуються з неймовiрною швидкiстю, i здатнi до життя у всiх видах умов. Як правило, - це бактерiУ або ко-махи. Пiдозрiлi рiдини необхiдно безперервно контролювати на вмiст бактерiй за допомогою проб, iдентифiкацiУ i складання списку бактерiй. Як правило, для виявлення числа наявних бактерiй в свердловинi, використовують технiку розчинiв гасiння (extinction dilution technique). Щоб контролювати популяцiУ бактерiй в рiдинах, необхiдно використовувати бактерициди. БактерiУ класифiкують згiдно з Ух кисневих вимог: аеробнi (вимагають кисню); анаеробнi (не вимагають кисню); i факультативнi (iншi). Деякi бактерiУ виробляють Н2S (сульфатвiдновлюючi), органiчнi кислоти або ензими, окисляють розчинне залiзо у водi, або можлива будь-яка комбiнацiя перерахованих властивостей.

КВМ має тi ж основнi особливостi форми раковини як i Н2S-корозiя, часто з багаторазовими трiщинами в основi раковини, утворюючi тунель

91

навкруги краю раковини та/або незвичайнi аномалiї (наприклад, блискучi бруднi плями) на поверхнi штанги. Бактерiї дуже агресивнi, i всi типи насосних штанг швидко роз'їдаються в середовищах свердловин, що мiстять бактерiї. Сульфатредуцюючi бактерiї, що виробляють Н2S, викликають найбiльше проблем для устаткування СШНУ, в порiвняннi з iншими типами бактерiй. Багаточисельнi трiщини в основi раковини є наслiдком дiї водневого сульфiду, що є побiчним продуктом життя бактерiй, якi роз'їдають i роблять крихкою поверхню сталi пiд колонiєю.

На рис. 2.36 показано декiлька прикладiв бiологiчної корозiї на насосних штангах.

Рисунок 2.36. Біологічна корозія на насосних штангах

Киснева корозія (аеробна корозія)

Киснева корозiя найбiльш характерна для муфт. Дуже рiдко вона зустрiчається на штампованих кiнцях штанг i на тiлi штанги. Фактично, агресивна киснева корозiя може роз'їсти муфти з обох бокiв без шкоди для насосних штанг. Ступiнь кисневої корозiї прямо пропорцiйна до концентрацiї кисню в розчинi, вмiсту хлориду в пластовiй водi та/або присутностi iнших кислотних газiв. Розчинений кисень в невеликiй концентрацiї може викликати значну корозiю i знищувати велику кiлькiсть металу. Раковини, як правило, дрiбнi, плоскодоннi, з широкою основою, з тенденцiєю до об’єднання раковин. Раковини можуть мати гострi краї i крутi стiнки, якщо наявний CO2, або широкi, гладкi кратери з скошеними краями, якщо наявний Н2S. Ступiнь корозiї зростає iз збiльшенням концентрацiї розчиненого кисню.

На рис. 2.37 i рис. 2.38 наведенi приклади кисневої корозiю. Муфти - це приклади кисневої корозiї пiдсиленої СO2 (злiва), Н2S-корозiєю (посерединi), i хлористою корозiєю (справа). Зразки штанг на рис. 2.38 демонструють: кисневу корозiю, пiдсилену СO2, бiля штампованого кiнця штанги (злiва); i СO2-корозiю на тiлi штанги (справа).

Рисунок 2.37 - Киснева корозія

Рисунок 2.38 - Киснева корозія, підсилена CO2

92

93

Корозія окалини

Потрiбно перешкоджати утворенню на поверхнi насосних штанг ока-лини, як наприклад, сульфату барiю, карбонату кальцiю, сульфату кальцiю, карбонату залiза, оксиду залiза (iржi), сульфiду залiза, i сульфату стронцiю. Хоча окалина на насосних штангах уповiльнює ступень проникнення корозiї, вона також зменшує ефективнiсть хiмiчних уповiльнювачiв корозiї. Сильна локальна корозiя, у формi утворення раковин, є наслiдком вiдколу окалини вiд згинаючих рухiв або очищення в результатi абразивного впливу середовища.

Корозія спричинена паразитними струмами

У бiльшостi продуктивних свердловинах корозiя, що спричинена паразитними струмами, зустрiчається дуже рiдко, i виникає внаслiдок iндуктивних або паразитних електричних струмiв, якi мають напрямок дiї в сторону колони НШ або вiд колони штанг. Корозiя паразитними струмами може виникати вiд заземлення електроапаратури до насосно-компресорних труб свердловини або вiд сусiднiх систем катодного захисту трубопроводiв. Електричнi розряди, що виникають вiд насосних штанг, залишають глибокi, неправильної форми раковини з гладкими стiнками, гострими краями i невеликим конусом в основi раковини. Електричнi розряди, що виникають вiд насосно-компресорних труб, залишають глибокi раковини з гладкими сторонами i гострими краями, якi мають рiзнi форми i розмiри. Раковини вiд корозiї паразитними струмами, як правило, одиничнi i зiбранi у дорiжку з одної сторони насосної штанги бiля кiнцiв НШ.

Виробничі дефекти

Поломки, як наслiдок виробничих дефектiв, бувають рiдко. Виробничi дефекти легко розпiзнаються. Жодний виробник не застрахований вiд дефектiв матерiалу або виробництва. Наступнi приклади поломок демонструють усi можливi дефекти виробництва.

На рис. 2.39 показано дефекти прокату. Дефекти прокату утворюються уздовж однiєї сторони тiла штанги. Цi дефекти, як правило, мають повздовжнi трiщини, загостренi, "У"-подiбнi в основi. Приклад злiва - це приклад розщеплення. Тiло штанги, третє злiва, - це також приклад розщепу. При виявленнi поломки штанги, розщiп загнутий навпроти поверхнi перелому. Друге справа тiло штанги - це приклад закату. Розщiп - це невеликий вирваний сегмент, а закат - це великий вирваний сегмент матерiалу, подовжньо закатаний в поверхню штанги. Один кiнець розщепу або закату, як правило, металургiйно з'єднаний з тiлом штанги, тодi як iнший кiнець, закатаний в поверхню i фiзично приєднався. Втомне руйнування, яке вiдбувається вiд розщепiв або закатiв, має кусок вирваного матерiалу, що стирчить над частиною втомної поверхнi зламу. Друге злiва тiло штанги - це приклад закатаної окалини. Закатана окалина - це порушення цiлiсностi

поверхнi, коли окалина(оксид металу), утворений попереднiм нагрiвом, не був видалений до прокатування прутка. Крайнiй справа зразок тiла штанги - це приклад прокатної плени (зморшки). Плен - це подовжнi уривчастостi поверхнi, якi мають вигляд шва (зморшки) в наслiдок прокатування, з гострими кромками зiгнутими догори i закатаними в поверхню прутка без металургiйного з’єднання.

Рисунок 2.39 - Дефекти прокату

На рис. 2.40 показанi приклади дефектiв ковки. Перелом починається всерединi, нижче трiщини, що утворилася пiд час виковування, в областi висадки металу i має крихкий або зернистий зовнiшнiй вид. Мiсце трiщини, яка iнiцiювала перелом, може бути видиме або невидиме, i може бути вiдсутня частина втоми на поверхнi перелому. Приклади злiва i посерединi є наслiдком низьких температур виковування. Приклад злiва - це поломка вiд холодного спаю i приклад посерединi - це поломка вiд трiщини, що утворилася пiд час виковування. Перелом справа - це поломка, викликана подовжньою пiдповерхневою трiщиною, розмiщеною бiля кiнця сирого прутка. Протягом виковування, орiєнтацiя цiєї уривчастостi була змiнена на 90º.

Рисунок 2.40 - Дефекти ковки

94

95

Рис. 2.41 - це приклад початкового розплавлення границi мiж зернами металу, що є надзвичайно рiдким виробничим дефектом. Це є наслiдком виковування кiнця штанги при дуже високiй для сталi температурi. На жаль, нiяка перевiрка не може виявити цей дефект перед тим, як штанга буде вiдвантажена. На щастя, цi крихкi кiнцi штанги, як правило, вiдламуються пiд час перевезення або монтування. Нiяка трiщина не видима i нiяка частина втоми не буде присутня на поверхнi перелому.

Рисунок 2.41 - Початкове розплавлення границі між зернами металу

Застосування оптичних пiрометрiв на ковальському устаткуваннi фактично усуває цю проблему.

Рис. 2.42 - це приклад дефектiв обробки. Нижнiй приклад - це насоснi штанги з поверхнево змiцненим покриттям. Верхнiй приклад - це муфта, яка була оброблена на шлiфувальному верстатi для зменшення дiаметру. В обох прикладах, рiзниця в твердостi матерiалу привела до збiльшеної корозiї.

На рис. 2.43 зображено приклад дефектiв прокатки i механiчної обробки. Приклад знизу - це поломка за рахунок великого, внутрiшнього, неметалевого включення в нiпелi НШ. Перелом почався всерединi, i має крихкий або гранульований зовнiшнiй вид. На поверхнi перелому частина, що викликає трiщину, може бути видимою або не видимою, i може не бути частини втоми. Верхнiй приклад є наслiдком подвiйного накатування рiзьби кiнця штанги. Подвiйне накатування призвело до зрiзу вершин профiлю рiзьби кiнця НШ, i це не дасть можливостi створити необхiдне зусилля тертя для надiйного крiплення рiзьбового з’єднання.

96

Рисунок 2.42 - Дефекти обробки

Рисунок 2.43 - Дефекти прокатки і механічної обробки

Витрати, пов'язанi iз замiною пошкоджених насосних штанг загалом перевищують початкову вартiсть нової колони штанг. Необхiдно застосувати усi можливi заходи для найдовшої безаварiйної роботи колони насос-них штанг. Важливо, точно дiагностувати поломки штанг, i здiйснювати

97

попереджувальнг заходи, щоб перешкодити майбутнгм поломкам. Цей аналгз може бути використаний як довгдкова гнформацгя в попередженнг поломок насосних штанг. Тут пояснюється як вгдбуваються поломки штанг г висвгтлюються методи для гдентифгкацгї особливостей деяких механгзмгв поломок. За допомогою визначення вгзуальних особливостей ргзних механгзмгв поломок, можуть бути вжитг запобгжнг заходи, щоб перешкодити поломкам насосних штанг.

2.6 Аналіз впливу експлуатаційних факторів
на відмови колони насосних штанг

Найбгльш поширеними видами вгдмов колони насосних штанг є корозгйно-втомнг руйнування штанг г муфт, зриви ргзьби та вгдгвинчування муфтового з‘єднання.

Втомнг руйнування колони зумовленг дгєю змгнного циклгчного осьового навантаження. До них вгдносяться поломки штанг по тглу, ргзьбг нгпеля та заргзьбовгй канавцг, по тглу муфти та поломки полгрованого штока.

Близько 90% поломок штанг по тглу розташованг безпосередньо за головкою штанги, на вгддалг 20-150 мм вгд її нижнього бурта [18]. Основ-ною причиною цього, на думку багатьох дослгдникгв [18,28], є згин тгла штанги за головкою, який може бути зумовлений втратою стгйкостг колони при дгї високих навантажень стиску, падгнням обгрваної частини колони або не дотриманням правил транспортування г експлуатацгї штанг. Втомному руйнуванню можуть сприяти корозгйнг дефекти, технологгчнг дефекти, а також спрацювання тгла внаслгдок тертя об НКТ.

Втомнг поломки нгпеля штанги, в основному, зумовленг високою концентрацгєю напружень в перших витках ргзьби г заргзьбовгй канавцг, а також неконтрольованим моментом згвинчування з‘єднання [8,18].

Втомнг поломки по тглу муфти зумовленг високою концентрацгєю напружень в районг останньої робочої впадини ргзьби муфти, спрацюванням муфти та недотриманням правил експлуатацгї, якг забороняють удари ключем по муфтг.

Причиною руйнування ргзьбового з‘єднання шляхом зриву виткгв ргзьби є неконтрольований момент згвинчування [18] та глибоке спрацювання муфти.

Серед причин вгдгвинчування муфтового з‘єднання називають недотримання правил згвинчування (недостатнгй момент згвинчування, згвинчування забрудненої муфти [18]), а також дгю навантажень стиску на ко-лону. Часто пгдвищення вгдгвинчувань з‘єднань спостерггають у свердловинах з гнтенсивним вгдкладенням парафгну.

98

Для виявлення впливу рiзних експлуатацiйних чинникiв на частоту вiдмов колони насосних штанг на НГВУ “Долинанафтогаз” протягом 1999- 2001 рокiв були зiбранi данi по вiдмовах колон i створено базу даних з 704 записами. Кожен запис таблицi бази даних вiдповiдає окремiй вiдмовi колони i мiстить наступну iнформацiю: дата вiдмови, номер аварiйної свердловини, дiаметр плунжера свердловинного насоса, довжина колони, довжина секцiй штанг рiзного дiаметра, глибина обриву колони, тип вiдмови, газовий фактор, процент води в продукцiї, наявнiсть iнтенсивних СПУ, iнтервал кривизни свердловини, продуктивнiсть свердловини, приведене напруження в верхнiй частинi колони. Аналiз проводився за допомогою комп‘ютера i програм М Acce i М Excel. Реєструвались наступнi типи вiдмов: руйнування по тiлу штанги, руйнування по тiлу муфти, руйнування по рiзьбi нiпеля (переважно корозiйно-втомнi), зрив рiзьби муфти i нiпеля, вiдгвинчування, обрив i замiна полiрованого штока (таблиця 2.12).

Таблиця 2.12 - Юлькість відмов колони в парафінистих і
безпарафінистих свердловинах для різних типів відмов

| Тип відмови | парафінисті | безпарафінисті | всього |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к-ть | ю | к-ть | ю | к-ть | ю |
| по тiлу штанги | 45 | 15,8 | 70 | 16,7 | 115 | 16,3 |
| зрив рiзьби муфти | 51 | 18 | 77 | 18,3 | 128 | 18,2 |
| вiдгвинчування | 18 | 6,3 | 44 | 10,5 | 62 | 8,8 |
| по тiлу муфти | 71 | 25 | 80 | 19 | 151 | 21,4 |
| замiна штока | 52 | 18,3 | 71 | 16,9 | 123 | 17,5 |
| обрив штока | 3 | 1,1 | 9 | 2,1 | 12 | 1,7 |
| зрив рiзьби штанги | 24 | 8,5 | 44 | 10,5 | 68 | 9,7 |
| по рiзьбi нiпеля | 20 | 7 | 25 | 6 | 45 | 6,4 |
| Всього: | 284 | 100 | 420 | 100 | 704 | 100 |

Аналiзуючи цi данi, бачимо, що процент обривiв муфт по тiлу найвищий, а процент зривiв рiзьби муфти перевищує процент зривiв рiзьби нiпеля. Це пов’язано iз спрацюванням муфт, яке при високiй обводненостi i викривленостi свердловини може мати катастрофiчний характер, а також iз бiльшою мiцнiстю накатаної рiзьби нiпеля. Про це свiдчить i те, що вiдношення кiлькостi вiдмов муфт до загальної кiлькостi вiдмов значно вище в найбiльш аварiйних свердловинах (а до них, як правило, вiдносяться викривленi i обводненi). При спрацюваннi тiла муфти до певної межi, вiдбувається послаблення з’єднання i вирив нiпеля з муфти.

Вiдомi статистичнi данi, зiбранi в тому ж НГВУ протягом 1978-1979 рокiв [34]. Порiвнюючи цi данi, бачимо, що значно зросла кiлькiсть обривiв штангових муфт - 21% проти 2%, проте зменшилась кiлькiсть вiдмов

99

штанг (у тому числi по рiзьбi) - 59% проти 79%, кiлькiсть вiдмов полiрованого штока майже не змiнилась - 19% проти 17%. Збiльшення кiлькостi обривiв муфт пояснюється збiльшенням обводненостi свердловин НГВУ, яка зараз, в середньому, перевищує 60%. Це призводить до iнтенсивного зношування муфт. Зменшення кiлькостi вiдмов штанг пояснюється застосуванням їх нової конструкцiї, сталi i термообробки (ГОСТ 13877-96) [20].

Розподіл частоти відмов по довжині колони. Рiзними дослiдниками [18,28], були отриманi залежностi частоти вiдмов колони вiд її вiдносної глибини обриву, однак, недостатньо велика кiлькiсть статистичних даних не дозволила отримати точної залежностi. Аналiзуючи бiльше 700 вiдмов, авторами отримана залежнiсть частоти вiдмов колони штанг вiд її вiдносної глибини обриву для рiзних типiв вiдмов (рис. 2.44) [37].

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0	0,2	0,4	0,6	0,8

Lo/L

по тілу зрив різьби відгвинчені муфти різьби по тілу зрив різьби відгвинчені муфти різьби

Рисунок 2.44 - Залежність частоти відмов (у процентах) колони штанг від її відносної глибини обриву для різних типів відмов

Аналiзуючи її, бачимо, що iснують два максимуми вiдмов, перший з яких вiдповiдає дiї максимального навантаження розтягу на колону (lо/l=0,3), а другий – згину низу колони над насосом, зумовленому дiєю навантажень стиску (lо/l=0,9). Це пiдтверджують i iншi дослiдники [8,28], однак, вони вказують на те, що перший максимум вiдмов знаходиться безпосередньо вгорi колони, а другий – безпосередньо над насосом. В дiйсностi ж iснують три мiнiмуми вiдмов, перший з яких (lо/l0) пояснюється вiдсутнiстю вгорi колони таких негативних факторiв як викривленiсть свердловини, гiдростатичний тиск, навантаження стиску, наявнiстю захисного шару твердих вуглеводнiв на поверхнi штанг, другий (lо/l0,7)– вiдсутнiстю значних навантажень розтягу i стиску, а третiй (lо/l1) – вiдсутнiстю навантажень розтягу вiд ваги колони.

100

Залежнiсть такого характеру (рис. 2.44), iз двома максимумами i трьома мiнiмумами, стосується бiльшостi типiв вiдмов. Так, згин нижньої частини колони є причиною збiльшення не тiльки обривiв штанг по тiлу, але й обривiв по рiзьбi, зривiв рiзьби, обривiв муфти, вiдгвинчувань.

Кривi для вiдгвинчувань i вiдмов по рiзьбi нiпеля дещо змiщенi вправо. Так перший максимум для них вiдповiдає lo/l=0,35, а другий для вiдгвинчувань знаходиться безпосередньо над насосом. Крiм того, для вiдмов по рiзьбi нiпеля характерна наявнiсть максимуму безпосередньо пiд гирлом. В той час як для вiдмов муфт другий максимум не яскраво виражений, для вiдмов по рiзьбi нiпеля другий максимум бiльший першого, що говорить про особливо негативний вплив навантажень стиску на втомну мiцнiсть нiпеля.

Вплив дiаметра плунжера насоса на частоту вiдмов колони насосних штанг. Дiаметр плунжера глибинного насоса, в основному, визначає величину навантаження розтягу вiд ваги рiдини, яке дiє на колону. Однак, iз дiаметром плунжера часто може бути пов‘язаний i дiаметр НКТ i довжина колони i iншi чинники. Зi збiльшенням дiаметра НКТ збiльшується згин нижньої частини колони при дiї навантажень стиску. Аналiзуючи залежнiсть частоти вiдмов вiд дiаметра насоса, можна умовно розбити насоси на групи малого (29-32 мм), середнього (38-44 мм) i великого (57-95 мм) дiаметра з тих мiркувань, що при експлуатацiї насосами малого дiаметра вiдбувається, в середньому, менше двох вiдмов колони за три роки на одну свердловину, насосами середнього дiаметра – три вiдмови, а насосами великого дiаметра – чотири вiдмови. Помiтно (табл. 2.13.), що зi збiльшенням дiаметра насоса є тенденцiя до зменшення вiдмов по тiлу муфти i по рiзьбi нiпеля але збiльшується кiлькiсть зривiв рiзьби i вiдгвинчувань.

Таблиця 2.13 - Кiлькiсть вiдмов колони для малого, середнього

i великого дiаметра насоса i для рiзного типу вiдмов

| Тип вiдмови | 29-32 | 38-44 | 57-95 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к-ть | ю | к-ть | ю | к-ть | ю |
| по тiлу штанги | 21 | 16 | 41 | 16,1 | 53 | 16,7 |
| зрив рiзьби муфти | 22 | 16,8 | 42 | 16,5 | 64 | 20,1 |
| вiдгвинчування | 9 | 6,9 | 16 | 6,3 | 37 | 11,6 |
| по тiлу муфти | 35 | 26,7 | 53 | 20,8 | 63 | 19,8 |
| замiна штока | 22 | 16,8 | 56 | 22 | 45 | 14,2 |
| обрив штока | 3 | 2,3 | 5 | 2 | 4 | 1,3 |
| зрив рiзьби штанги | 7 | 5,3 | 20 | 7,8 | 41 | 12,9 |
| по рiзьбi нiпеля | 12 | 9,2 | 22 | 8,6 | 11 | 3,5 |
| Всього: | 131 | 100 | 255 | 100 | 318 | 100 |

101

Залежностi частоти вiдмов колони штанг вiд її вiдносної глибини обриву для насосiв малого, середнього i великого дiаметра, отриманi І.Л. Фаєрманом [18], показують, що у колон, обладнаних насосами великого дiаметра, значно переважають вiдмови внизу колони. На аналогiчних залежностях, отриманих авторами (рис. 2.45), цього не спостерiгається, проте помiтно, що зi збiльшенням дiаметра насоса кривi змiщуються вправо. Так, перший максимум вiдмов для насосiв малого i середнього дiаметра вiдповiдає lо/l=0,25-0,З, а для насосiв великого дiаметра - 0,4. Мiнiмум вiдмов, зумовлений наявнiстю нейтрального сiчення, для колон з насосами малого дiаметра (2,5% вiдмов) вiдповiдає lо/l=0,5, для середнього (5% вiдмов) – 0,7, для великого (7% вiдмов) – 0,8. Для колон з насосами малого дiаметра iснує збiльшення вiдмов безпосередньо пiд гирлом i над насосом.

25

20

15

10

5

0

0	0,2	0,4	0,6	0,8	1

юoню

29-32

38-44

57-95

Рисунок 2.45 - Залежність частоти відмов (у процентах) колони штанг від її відносної глибини обриву для насосів малого, середнього і великого діаметра

Вплив приведеного напруження на частоту відмов колони. Напруження в точцi пiдвiсу пiдраховувались наближено за допомогою електронних таблиць Мs Excel для кожного випадку вiдмови, використовуючи вiдомi формули [8]. Характерно (рис. 2.46), що зриви рiзьби бiльш чутливi до зростання напруження нiж вiдмови по тiлу штанги, полiрованого штока i вiдгвинчування. Зi збiльшенням напруження незначно зменшується кiлькiсть вiдмов по рiзьбi нiпеля.

N

2,5

0,5

1,5

2

0

1

0	40	80	120	s, МПа

по тілу штанги зрив різьби відгвинчування по тілу муфти по ніпелю

полірованого штока

102

Рисунок 2.46 - Залежність частоти відмов колони насосних штанг
від приведеного напруження в точці підвісу для різних типів відмов

Вплив процента води в продукції свердловини на частоту відмов колони. Пгдтверджено також висновки автора [8], що при обводненостг свердловини вище 50% кглькгсть вгдмов ргзко збгльшується. Це пояснюється безпосереднгм контактом води з обладнанням. Так, при 10-40% води в продукцгї середня кглькгсть вгдмов колони за три роки складає 2, а при 50-90% - 4. Авторами встановлено, що особливо пгдвищується кглькгсть вгдмов пов‘язаних з спрацюванням, а з корозгйною втомою - менше (рис. 2.47). Так, кглькгсть вгдмов муфт г полгрованого штока значно вища в обводнених свердловинах.

N

3,5

2,5

0,5

1,5

3

2

0

1

0-50	50-100

%води

по тілу вирив муфти муфти вирив штанги по різьбі штоку

Рисунок 2.47 - Частота обривів колони в звичайних і обводнених
свердловинах

103

Вплив інших факторів на частоту відмов колони штанг. Зi збiльшенням газового фактора кiлькiсть вiдмов зменшується, що пов’язано, в основному, зi зменшенням густини рiдини. Так, при газовому факторi 100- 300 середня кiлькiсть вiдмов колони складає 3,5 за три роки, а при факторi 350-550 – 2,5.

Авторами знайдена залежнiсть кiлькостi вiдмов колони вiд її довжини. При довжинi колони 700-1750 м вiдбувається 3,1-3,5 вiдмови на три роки, а при 1750-2100 м – 1,8 вiдмови. Це можна пояснити завищеним коефiцiєнтом запасу експлуатацiйних параметрiв при експлуатацiї свердловин з глибоким спуском насоса, а також експлуатацiєю їх насосами з малим дiаметром.

Встановлено (табл. 2.14), що в викривлених свердловинах переважають зриви рiзьби муфти i нiпеля та вiдгвинчування. Свердловини, з кiлькостями аварiй бiльше семи за три роки, можна умовно вiднести до високоаварiйних (рис. 2.48).

Таблиця 2.14 - Юлькість відмов колони для викривлених і
прямих свердловин

| Тип відмови | викривлені | прямі |
| --- | --- | --- |
|  | к-ть | % | к-ть | % |
| по тiлу штанги | 21 | 16,5 | 94 | 20,7 |
| зрив рiзьби муфти | 37 | 29,1 | 91 | 20 |
| вiдгвинчування | 17 | 13,4 | 45 | 9,9 |
| по тiлу муфти | 25 | 19,7 | 126 | 27,8 |
| обрив штока | 3 | 2,4 | 9 | 2 |
| зрив рiзьби нiпеля | 18 | 14,2 | 50 | 11 |
| по рiзьбi нiпеля | 6 | 4,7 | 39 | 8,6 |
| Всього: | 127 | 100 | 454 | 100 |

У високоаварiйних свердловинах значно переважають вiдмови по тiлу муфти (табл. 2.15).

Найменше вiдмов спостерiгалось в колонах, зiбраних iз штанг одного дiаметра (рис. 2.49). При цьому, колони з штанг дiаметром 19 мм ламались найменше як найлегшi, а з штанг дiаметром 25 мм – найбiльше. При частцi штанг певного дiаметра в колонi бiльшiй 0,5 найбiльше вiдмов спостерiгається для штанг 22 мм, а найменше для штанг 25 мм. При частцi штанг меншiй 0,5 – навпаки.

%

60

40

20

70

50

30

10

0

0	5	10	15	20

кількість відмов

парафінисті безпарафінисті всього

104

Рисунок 2.48 - Процентне співвідношення свердловин з різними
кількостями аварій колони насосних штанг

Таблиця 2.15 - Кількість відмов колони в високоаварійних і
низькоаварійних свердловинах для різного типу відмов

| Тип відмови | високоаварійні | низькоаварійні |
| --- | --- | --- |
|  | к-ть | ю | к-ть | ю |
| по тілу штанги | 36 | 17,3 | 79 | 15,9 |
| зрив різьби муфти | 30 | 14,4 | 98 | 19,8 |
| відгвинчування | 18 | 8,7 | 44 | 8,9 |
| по тілу муфти | 63 | 30,3 | 88 | 17,7 |
| заміна штока | 30 | 14,4 | 93 | 18,8 |
| обрив штока | 3 | 1,4 | 9 | 1,8 |
| зрив різьби ніпеля | 17 | 8,2 | 51 | 10,3 |
| по різьбі ніпеля | 11 | 5,3 | 34 | 6,9 |
| Всього: | 208 | 100 | 496 | 100 |

N,%

40

25

20

35

30

15

10

5

0

0,2	0,4	0,6	0,8	1

Li/L

19

22

25

105

Рисунок 2.49 - Залежність частоти відмов (в процентах)
від частки штанг діаметром 19, 22, 25 мм в колоні

Вплив інтенсивних СПУ на частоту відмов колони. В свердловинах з iнтенсивними СПУ вiдбувається в середньому 3,6 вiдмови за три роки, а в свердловинах без них – 3,2. В парафiнистих свердловинах спостерiгається бiльше вiдмов муфт i вiдмов по рiзьбi нiпеля, але менше вiдмов по тiлу штанги (табл. 2.12). Процент високоаварiйних свердловин при iнтенсивному парафiноутвореннi бiльший нiж при його вiдсутностi (рис. 2.48). При експлуатацiї свердловини насосами малого дiаметра в парафiнистих свердловинах спостерiгається бiльше вiдмов нiж при експлуатацiї насосами середнього i великого дiаметра (рис. 2.50). Частково це пояснюється бiльш iнтенсивними СПУ в НКТ малого дiаметра.

N

4

2

5

3

0

1

29-32	38-44	57-95

D,мм

парафінисті безпарафінисті

Рисунок 2.50 - Залежність частоти відмов колони від діаметра

насоса для парафінистих і безпарафінистих свердловин

106

Із збгльшенням газового фактора кглькгсть вгдмов в парафгнистих свердловинах стабгльно зменшується (рис. 2.51).

200	300	400	500

6

5

4

3

N

2

1

0

парафінисті безпарафінисті

газовий фактор

Рисунок 2.51 - Залежнiсть частоти вiдмов вiд газового фактора
свердловини для парафiнистих i безпарафiнистих свердловин

При малих глибинах спуску насоса (до 1050 м) частота вгдмов в парафгнистих свердловинах вища (рис. 2.52).

N

4

2

6

5

3

0

1

1000	1500	2000

L,м

парафінисті безпарафінисті

Рисунок 2.52 - Залежнiсть частоти вiдмов вiд довжини колони для
парафiнистих i безпарафiнистих свердловин

В парафгнистих свердловинах процент вгдмов уверху колони значно нижчий нгж в безпарафгнистих (рис. 2.53). Так як максимум СПУ припадає на верхню частину колони, то можна зробити припущення, що їх суцгльний шар на поверхнг штанг захищає штанги вгд процесу корозгйної втоми.

N,%

20

18

16

14

12

10

6

4

2

8

0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Lo/L

парафінисті безпарафінисті

107

Рисунок 2.53 - Залежність частоти відмов (у процентах) від відносної
глибини обриву для парафінистих і безпарафінистих свердловин

Вплив інтенсивних СПУ на зменшення частоти відмов штанг більш суттєвий ніж на зменшення частоти відмов муфт (рис. 2.54, 2.55). Це пояснюється утворенням на поверхні штанг більш стійкого шару СПУ ніж на поверхні муфт, яючастіше контактують зі стінками НКТ.

Низька продуктивність свердловини (до 1000-2000 м3/добу) впливає на підвищення частоти відмов колони в парафінистих свердловинах (рис. 2.56). Причиною цього є збільшення інтенсивності парафіноутворення.

N

20

18

16

14

12

10

6

4

2

8

0

0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1

Lo/L

штанги муфти штанги муфти

Рисунок 2.54 - Залежність частоти відмов (у процентах) від відносної
глибини обриву для парафінистих свердловин і відмов по тілу
штанги та муфти

N

25

20

30

15

10

5

0

0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1

Lo/L

штанги муфти штанги муфти

108

Рисунок 2.55 - Залежність частоти відмов (у процентах) від відносної
глибини обриву для безпарафінистих свердловин і відмов
по тілу штанги та муфти

| N | 6 5 4 3 2 1 0 |  | парафінисті безпарафінисті |
| --- | --- | --- | --- |

1000 2000 3000 4000 5000

Q

Рисунок 2.56 - Залежність частоти відмов від продуктивності
свердловини (м3/добу ) для парафінистих і безпарафінистих

свердловин

В парафiнистих свердловинах вплив води в продукцiї на частоту вiдмов колони штанг не суттєвий (рис. 2.57). Це ще раз пiдтверджує те, що СПУ захищають поверхнi колони штанг вiд контакту iз середовищем i пояснює малу кiлькiсть вiдмов угорi колони парафiнистої свердловини, де iнтенсивнiсть СПУ максимальна.

20	40	60	80	100

парафінисті безпарафінисті

|  | 8 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |
| --- | --- | --- |

109

процент води

Рисунок 2.57 - Залежність частоти відмов від процента води в продукції для парафінистих і безпарафінистих свердловин

110

3 ВТОМНЕ РУЙНУВАННЯ НАСОСНИХ ШТАНГ ТА ЇХ
МАТЕРІАЛІВ В МІНЕРАЛІЗОВАНИХ ПЛАСТОВИХ
СЕРЕДОВИЩАХ

3.1 Методика експериментальних досліджень

3.1.1 Стенди і зразки для дослідження статичного і втомного
руйнування насосних штанг

Для отримання втомних i корозiйно-втомних характеристик сталей насосних штанг дослiджували лабораторнi зразки з дiаметром робочої частини 5...10 мм (ГОСТ-2860-65). Конструкцiї зразкiв показанi на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 - Конструкції зразків для втомних і корозійно-втомних
випробувань сталей насосних штанг

З метою збереження мiкроструктури сталi з врахуванням механiчних дефектiв типу неметалiчних включень i для забезпечення iдентичностi текстури металу, яка утворюється при прокатi пруткiв, лабораторнi зразки вирiзали з стандартного круглого прокату. При цьому фрезерування заготовок в виглядi повздовжнiх брускiв розмiрами 12х12х100 мм проводили при сильному охолодженнi, зaстосовуючи мастильно-охолоджуючу рiдину (МОР) у виглядi масляної емульсiї. Потiм проводилася токарна обробка i шлiфування. Фiнiшна токарна обробка проводилася при глибинi рiзання

111

0,1...0,2 мм i подачi 0,05 мм/об. Шлiфування проводили в центрах при сильному охолодженнi МОР, застосовуючи бiльш м'якi круги з вiдкритою структурою. Чистота поверхнi зразкiв пiсля шлiфування вiдповiдала класу 0,63 (ГОСТ 2.309-73). Режим механiчної обробки вибирали таким, щоб наклеп поверхнi робочої частини зразкiв був мiнiмальним.

Гладкi зразки дiаметром 5 мм (рис.3.1,а) випробовували з метою отримання базових корозiйно-втомних характеристик сталей в лабораторному розчинi. На цих зразках проводилася оцiнка змiни циклiчної мiцностi сталi при пiдвищених температурах i рiзної мiнералiзацiї середовища, при введеннi в розчин антикорозiйних добавок i його емульгуваннi.

Зразки дiаметром 5 мм (рис. 3.1,б) з концентраторами напружень (радiус дна надрiзу  = 0,1 мм) використовували для оцiнки чутливостi ста-

лей до надрiзiв i для визначення ефективностi змiцнення сталей методом поверхневої пластичної деформацiї чи термодифузiйного насичення.

В рiзьбових з'єднаннях штангової колони при експлуатацiї в свердловинi виникають процеси фретiнг- i щiлинної корозiї. Визначення впливу цих процесiв на корозiйно-втомну мiцнiсть сталi проводили на лабораторних зразках дiаметром 5 мм з насадками (рис. 3.1,в). Пресову посадку втулок на зразки проводили по 2-му класу точностi (ОСТ 1043 ) з натягом 0,01 мм шляхом селективної зборки. Насадки виготовляли з сталей 45 або 40ХН.

Для визначення працездатностi склопластикових насосних штанг в умовах дiї навантажень згину використана методика натурних випробувань на втому. В її основу покладено випробування спецiального зразка довжиною 395 мм (рис. 3.2), який складається з головки (рис. 3.3) та тiла склопластикової насосної штанги. Зразки навантажують циклiчним консольним згином у корозiйному середовищi i визначають характеристики втоми на основi побудованої кривої втоми (залежностi числа циклiв навантаження до руйнування вiд амплiтуди циклiчних напружень). Розраховувались також характеристики розсiювання витривалостi насосних штанг [59]. Отриманi данi використовують для порiвняння мiцностi полiмерних штанг у рiзних середовищах, а також зi сталевими штангами.

Рисунок 3.2 - Ескіз зразка для випробування на втомну мщність
склопластикових насосних штанг

112

Рисунок 3.3 - Конструкція головки склопластикової штанги 22 мм

Склад матеріалу тіла штанг наступний: ровінг із скляних ниток (ГОСТ 17139-79), смола епоксидна ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), отверджувач - ангідрид ізо-метилтетрагідрофталевої кислоти /ізо-МТГФА/ (ТУ 6-02-594- 80), поліетиленполіамін /ПЕПА/ (ТУ 6-02-594-80). Механічні властивості матеріалу тіла штанг вказані в таблиці 3.1. Матеріал головки штанги - сталь 20Н2М після нормалізації.

Таблиця 3.1 - Механічні характеристики сталевих і склопластикових насосних штанг

| Характеристики | Сталеві | Скло- пластикові |
| --- | --- | --- |
| Густина тіла штанги, кг/м3 | 7500-7900 | 2100 |
| Допустиме напруження на розтяг, МПа | 275 | 187 |
| Модуль пружності тіла, МПа | 2,07105 | 0,53105 |
| Максимальне допустиме короткочасне напруження розтягу, МПа | - | 280-365 |
| Границя міцності на розрив, МПа | 570-700 | 560 |
| Допустиме осьове напруження зсуву, МПа | - | 55 |
| Допустиме поперечне напруження роз- тягу, МПа | 688 | 22 |
| Допустиме напруження кручення, МПа | 238-337 | 7 |
| Температура середовища, не більше, С | - | 100-115 |

113

Як робоче середовище використовували пластову воду зг свердловини НГВУ «Долинанафтогаз»: мгнералгзацгя 106596 мг/л, рН 7,08; ангони (в мг/л) – 63968 Cl-1, 207 SO4-2, 293 HCO3-1, решта - CO3-2; катгони (в мг/л) – 37512 (К++Na+1, 4008 Ca+2, 608 Mg+2, 50 Ее) та нафту з 10% розчином соляної кислоти.

Зразки випробували на установцг ЗКШ-25 [28], принципова схема якої приведена на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 - Схема установки для втомних випробувань насосних
штанг при циклічному згині

Установка змонтована на рамг 1. В стгйках 2 на пгдшипниках розмгщено вал 3, який через муфту 4 з’єднується з електродвигуном 5. До електродвигуна приєднано лгчильник обертгв 6. Зразок 7 через перехгдну муфту 8 з‘єднується з валом 3. За допомогою осг 9 г пгдшипника 11 зразок навантажується вантажем 10. Робоче середовище розмгщується в камерг 12. Для зменшення вгбрацгї установка розмгщена на подушках 13. В момент злому зразка електродвигун автоматично вимикається за допомогою вимикача.

Установка забезпечує проведення дослгджень на корозгйну втому насосних штанг дгаметром 16, 19, 22, 25 мм при частотг навантаження 15,2 Гц.

Для випробувань насосних штанг використовували 3%-ний розчин NaCl, пластову воду (табл. 2.2), нафтовг емульсгї (табл. 2.3),а також цг ж середовища при насиченнг їх сгрководнем до граничної концентрацгї.

114

При проведеннг ультразвукового контролю машину ЗКШ-25 зупиняли, знгмали камеру 12 г через 20-30 хвилин запускали знову. Контроль проводили декглька раз на добу. Схема контролю наведена на рис. 3.5.

Рисунок 3.5 – Конструкція зразка та схема ультразвукового
контролю дефекту в штанзі

Випробування матергалгв насосних штанг на корозгйне розтргскування проводили на машинах тривалої мгцностг ДП-3000.Цю машину модернгзували також для проведення корозгйно-втомних випробувань при частотг навантаження 2 Гц (10 циклгв за хвилину), що вгдповгдає експлуатацгйним частотам навантаження СШНУ.

Для корозгйно-механгчних випробувань використовували сталг 20Н2М, 20ХНМ, 35Г2, 40, 15ХН3МА, 15Х2НМФ г 30ХМА в нормалгзованому станг г пгсля вгдповгдної термообробки. Механгчнг характеристики вказаних сталей пгсля нормалгзацгї вгдповгдали ГОСТ 13877-96.

Для випробування на статичний розтяг г статичний стиск використовувались установка МР-50, випробувальний прес та прилади для контролю деформацгй. Ескгзи зразкгв для випробування тгла склопластикової штанги на статичний розтяг показанг на рис. 3.6. Зразки виргзались з тгла нової та уживаної склопластикової штанги, яка вгдпрацювала в свердловинг два роки. Зразок для випробування на статичний розтяг з‘єднання головки насосної штанги зг склопластиковим тглом дгаметром 22 мм показаний на рис. 3.2, а з тглом дгаметром 9 мм - на рис. 3.7.

З‘єднання головки склопластикової штанги з тглом здгйснювали на пресг з точнгстю вимгрювання перемгщення штампа 0,1 мм.

З22

300

14

З22

150

300

115

Рисунок 3.6 - Ескізи зразків для випробування тіла склопластикової
штанги на статичний розтяг

Рисунок 3.7 - Ескіз зразка для випробування з‘єднання головки насосної штанги зі склопластиковим тілом діаметром 9 мм на статичний розтяг

3.1.2 Методика визначення тріщиностійкості сталей для
насосних штанг

Для визначення характеристик трiщиностiйкостi сталей для насосних штанг використовувалась методика [60]. Випробування проводились на зразках зi сталi 20Н2М, вирiзаних з насосних штанг (рис. 3.8) (1=100 мм, Ь=10 мм, 1=4 мм). Зразки навантажувались консольним згином з частотою 24,2 Гц при температурi 20С у повiтрi та 3% розчинi NaCl. При вiдношеннi довжини робочої частини зразка 23' до його ширини Ь рiвнiй 1,6 i довжинi трiщини О,2Ь<I,<О,5Ь значення коефiцiєнта iнтенсивностi напружень К залишається майже постiйним i знаходиться за формулою:

| к |  | 1 3   . G  | (Ь / ) 2 | 3/2 |  | (3.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y |  | , |  |

116

де G – модуль зсуву, Па;  - кут повороту пластини, рад.

l/ 2

60Е

0,4

t

ь

0,4

0,4

l

R0,1

Рисунок 3.8 - Зразок для визначення характеристик тріщиностійкості

На рис. 3.9 показано схему установки УРТ-1 для визначення тріщиностійкості сталей для насосних штанг. Установка складається з корпусу 2, встановленого на гумовий лист 1. На валу електродвигуна 3 встановлено кривошип 6 з втулкою 4, поворотом якої відносно ексцентрика можна регулювати величину ексцентриситету (амплітуду деформації) від 0 до 4 мм. Величину ексцентриситету встановлюють за допомогою індикатора 10. Кривошип через шарнір з‘єднується з планшайбою 9, яка обертається на валу, розташованому на підшипниках у вузлі 7. Зразок 8 закріплюється нерухомо при мінімальних показах індикатора за допомогою затискачів 12. Зразок поміщено у камеру 11, здатну переміщуватись вздовж зразка. Кількість циклів навантаження визначають за допомогою лічильника 5. Спостереження за тріщиною в процесі її росту ведеться за допомогою мікроскопу МПБ-2. Точність вимірювання довжини тріщини 0,05 мм.

Для визначення залежності швидкості росту тріщини від амплітуди коефіцієнта інтенсивності напружень в зразку вирощувалась тріщина довжиною 0,5 мм.

Далі, при амплітуді навантаження, яка відповідає амплітуді КІН 19,5 МПам1/2, реєструвалася кількість циклів навантаження, за яку тріщина збільшувалась на 0,3 мм. Після цього амплітуда зменшувалась на 10% та, після приросту тріщини на 0,1 мм (з метою зменшення впливу пластичних деформацій при зміні амплітуди), замір повторювався. На основі отриманих даних будувалась діаграма втомного руйнування.

117

Рисунок 3.9 - Схема установки УРТ-1 для визначення
тріщиностійкості сталей

Для визначення впливу СПУ на швидкгсть росту втомної тргщини в середовищг 3% розчину NaCl, на поверхнг зразка вирощували шар смолопарафгнистих речовин товщиною 1-2 мм шляхом їх кристалгзацгї з розчину.

Для визначення впливу статичного перевантаження на швидкгсть росту втомної тргщини на повгтрг г в корозгйному середовищг, зразки зг сталг 20Н2М навантажувались змгнним згинаючим моментом при постгйному Ктax=8,3 МПам1/2. Потгм зразок пгддавали статичному перевантаженню в 1,5; 2 г 3 рази тривалгстю 20 хв. Пгсля цього навантаження зменшувалось до початкового г продовжували прикладення змгнного навантаження. За результатами випробувань будувалися залежностг довжини тргщини вгд кглькостг циклгв навантаження.

3.1.3 Методика дослідження втомноi міцності муфтового з‘єднання
насосних штанг зі спрацьованою муфтою

Для виявлення впливу величини спрацювання муфти на втомну мгцнгсть муфтового з‘єднання, були пгдготовленг зменшенг зразки нгпеля г муфти з ргзьбою М100,75 (рис. 3.10). Для гмгтацгї спрацювання муфти на нгй фрезерувалась лиска радгусом 10 мм заданої глибини. З‘єднання змащувалось г згвинчувалось рекомендованим моментом згвинчування [8]. Пгдготовленг таким чином зразки випробували на втомну мгцнгсть на ргзних ргвнях навантаження при пульсуючому вгднульовому розтязг. Матергал деталей з‘єднання – сталь 40 пгсля нормалгзацгї.

2 фаски

1,5•45Е

З15

1•45Е

M10Ы0,75

5,7

14

R1

30

40

3

З15

M10Ы0,75

90

З20

6

R10

10

R2

25

M16

118

Рисунок 3.10 - Ескізи зразків ніпеля і муфти для дослідження втомної міцності муфтового з‘єднання зі спрацьованою муфтою

На рис. 3.11 показано схему установки для випробувань на втому при пульсуючому вгднульовому розтязг. Установка складається з рами, в якгй на осг 5 розмгщено важгль 1. Важгль навантажується вантажем 12 г противагою 6. Зразок 3 закргплюють в шарнгрних затискачах. Змгна амплгтуди навантаження виконується за допомогою кулачкового механгзму 9, який приводиться в дгю електродвигуном 10 через пасову передачу 11 г редуктор 7. Контроль кглькостг циклгв навантаження виконується за допомогою лгчильника 8. Для точного регулювання амплгтуди навантаження використовується гвинт 4. В момент руйнування зразка установка автоматично вимикається за допомогою вимикача 2.

119

Рисунок 3.11 - Схема установки для випробувань на втому
при пульсуючому віднульовому розтязі

3.2 Вплив сірководневих пластових рідин на опір втомі
матеріалів насосних штанг

Насоснг штанги працюють в агресивних корозгйних середовищах, якг мгстять мгнералгзованг пластовг води, насиченг в багатьох випадках сгрководнем.

Дослгдженню мгцностг насосних штанг в корозгйних середовищах присвячено багато робгт, проте комплексних дослгджень щодо вивчення процесгв корозгйного розтргскування, корозгйної втоми, корозгї та наводнювання матергалгв штанг практично не проводили. Була поставлена задача дослгдити поведгнку сталей марок 20Н2М, 20ХНМ, 35Г2 г 40Х в середовищах, насичених сгрководнем. При випробовуваннг на корозгйне розтргскування в 3%-ному розчинг NaCl, насиченого сгрководнем, визначено, що найбгльш стгйка сталь 20ХНМ має границю статичної витривалостг, ргвну 260 МПа, а сталг 20Н2М, 40 г 35Г2 вгдповгдно 250,200 г 180 МПа (при базг випробувань 500 годин). Корозгйно-втомнг випробування зразкгв дгаметром 8 мм на пульсуючий розтяг при частотг 0,2 Гц показали, що ха-

120

рактеристики знаходяться в тому ж порядку, що i при статичному навантаженнi, проте вони значно понижуються (рис.3.12). При базi випробувань 1 млн. циклів найвищу витривалість мала сталь 20ХНМ г-1к = 50 МПа), а найнижчу - сталь 35Г2 (г-1к = 25 МПа).

1 – 20ХНМ, 2 – 20Н2М, 3 – 40У, 4 – 36Г2

Рисунок 3.12 – Криві корозійної втоми сталей насосних штанг
в середовищі H2S

Корозiйну стiйкiсть оцiнювали шляхом випробувань сталi 20Н2М в виглядi кiлець дiаметром 21 мм i товщиною 2 мм, вирiзаних з тiла робочих штанг дiаметром 22 мм. Зразки витримували в середовищi i контролювали зменшення маси пiсля 50, 100, 150 i 240 годин. Результати дослiджень показують, що корозiйна стiйкiсть сталi в 3%-ному розчинi NaCl, насиченому Н2S, зменшується в порiвняннi з чистим розчином NaCl в два рази. В експлуатацiйних свердловинах при русi рiдини з невеликим вмiстом Н2S корозiйнi процеси активуються, що зв'язано з руйнуванням сульфiдних плiвок, утворених на металi. Пiсля зняття продуктiв корозiї на блискучiй поверхнi залишались пораженi корозiєю дiлянки в виглядi ниток i плям. При травленнi реактивом вони легко знiмались. Явно виражених виразок чи iнших корозiйних пошкоджень не спостерiгали.

121

Вiдомо, що внаслiдок водневого окрихчення понижується пластичнiсть сталi (процес iнтенсифiкується, якщо в сiрководневому середовищi метал одночасно пiдлягає розтягу), а також iснує зв'язок мiж здатнiстю металу поглинати водень та його корозiйно-втомними характеристиками. Ступiнь водневого окрихчення залежить вiд величини пластичної деформацiї, яка передувала випробовуванню на розтяг. Хоча процес проникнення водню в метал невiд'ємний вiд процесу корозiйного розтрiскування, проте прямої залежностi мiж швидкiстю корозiї штангової сталi 20Н2М i ступiнню наводнювання немає. Тому цiкаво було прослiдкувати за змiною механiчних властивостей сталi пiсля наводнювання.

Зразки, вирiзанi з тiла штанги, на протязi 50 годин насичували воднем при катоднiй поляризацiї в 20%-ному розчинi сiрчаної кислоти (густина постiйного струму 4А/дм2). Потiм зразок покривали мiддю для попередження видiлення водню i випробовували на розривнiй машинi. Отриманi залежностi змiни механiчних властивостей сталi 20Н2М пiсля наводнювання (рис. 3.13) дають можливiсть впевнитись в незначнiй змiнi пластичної деформацiї при збiльшеннi часу наводнювання. Для порiвняння такi ж випробування провели на сталi 40Х, у якої при 2-годинному наводнюваннi вiдносне видовження δ i вiдносне звуження ψ були рiвнi нулю. Це дозволяє зробити висновок, що сталь 20Н2М значно менше схильна до наводнювання, нiж сталь 40Х.

1 – відносне видовження  , 2 - відносне звуження 

Рисунок 3.13 – Криві зміни механічних властивостей сталі 20Н2М
після наводнювання

122

В процесi експериментальних дослiджень на установках ІМА-5 визначено, що сiрководневе середовище (3%-ний розчин NaCl, насичений Н2S), бiльш нiж в 7 разiв знижує границю втоми зразкiв з сталi 20Н2М (з 375 до 50 МПа). Умовна границя корозiйної витривалостi сталi 40Х також дорiвнює 50 МПа, проте слiд вiдмiтити значно меншу довговiчнiсть цiєї сталi при високих напруженнях в порiвняннi з сталлю 20Н2М.

Сумiсного сумарного негативного впливу сiрководню i кисню на процес корозiйної втоми штангової сталi не виявлено. Варто вiдмiтити, що кисень, який знаходиться в розчиненому виглядi в мiнералiзованому середовищi, є не менш корозiйно-активним агентом, нiж сiрководень з киснем. Кривi витривалостi зразкiв з перiодичним (раз на добу) насиченням 3%- ного розчину NaCl сiрководнем i аналогiчним щодобовим обновленням 3%-ного розчину NaCl практично спiвпадають.

Таким чином, на основi проведених дослiджень можна зробити висновок, що сiрководень, який знаходиться в мiнералiзованому середовищi, значно знижує корозiйно-механiчну мiцнiсть сталей насосних штанг. Існує певний зв'язок мiж границями статичної i корозiйної втоми сталей насос-них штанг в сiрководневих середовищах. Наявнiсть сiрководню майже в два рази понижує корозiйну стiйкiсть сталi 20Н2М. Величина пластичної деформацiї сталi 20Н2М в процесi наводнювання понижується незначно.

3.3 Вплив нафтових емульсій, насичених сірководнем,
на опір корозійній втомі матеріалів насосних штанг

Аналiз лiтературних даних показує, що процес корозiйно-механiчного руйнування металiв в нафтах, якi мiстять пластову воду i сiрководень, є досить складним, i його вивчення представляє великий науковий iнтерес.

Було дослiджено вплив активних нафт, якi мiстили сiрководень, на опiр корозiйнiй втомi сталi 20Н2М. Нафти, хiмiчний склад яких наведено в табл. 2.3, насичували сiрководнем до граничної концентрацiї (5-6 г/л). Середовище подавали в електролiтичну камеру медицинським шприцом, щоб попередити видiлення сiрководню з внутрiшньої порожнини в навколишню атмосферу, i проводили його замiну раз на добу, поскiльки на протязi цього перiоду суттєвого зниження концентрацiї сiрководню в закритiй камерi не проходило.

В процесi експериментальних дослiджень, проведених окремо для кожної нафти, виявлено, що всi вони на 40-50% понижують границю втоми сталі 20Н2М, отриману при випробуванні на повітрі (σ-1=375 МПа). Найбiльше пониження характеристик втоми спостерiгалось при випробуваннi в нафтi, яка мiстила найбiльшу кiлькiсть води, тобто 44,2% (рис. 3.14). При базi випробувань 50 млн. циклiв умовна границя витривалостi

123

склала 180 МПа. Нафта, яка мгстила найменшу кглькгсть води (0,01%), дала найвищі показники опору корозійній втомі (σ-1к = 240 МПа).

1 – без сiрководню, 2 – з граничним насиченням емульсiї сiрководнем

Рисунок 3.14 – Вплив вмiсту води в нафтовiй емульсiї на умовнi
границi втоми сталi 20Н2М

При випробуваннг зразкгв з матергалгв насосних штанг в нафтових емульсгях, насичених сгрководнем, картина впливу значно змгнюється. В практично безводнгй нафтг (0,01% води) умовна границя корозгйної втоми понижується найбгльше при наявностг в нгй сгрководню, тобто пониження складає 36%, або Δσ-1к=90 МПа. Це, мабуть можна пояснити тим, що сгрководень набагато краще розчинюється в самгй нафтг, нгж в водонафтовгй емульсгї. Сгрководень значно прискорює корозгйний процес, сприяє зародженню г розвитку тргщин, наводнюванню сталг г окрихченню при механгчному навантаженнг.

Нафта, яка мгстила 0,4% води, при насиченнг сгрководнем понижує границю витривалості на 20%, що складає Δσ-1к = 40 МПа.

Експерименти з нафтою, яка мгстить найбгльшу кглькгсть води (до 44,2%) г насиченою сгрководнем, показали, що вона понижує границю витривалості сталі 20Н2М на 23% (Δσ-1к = 20 МПа).Обидвг нафти по хгмгчному складу є ргзними, проте ефект пониження умовної границг корозгйної витривалостг у них майже однаковий г складає бгля 20%. Це свгдчить про те, що кглькгсть води, що мгститься в нафтг при насиченнг сгрководнем, суттєво не впливає на процес корозгйної втоми. Агресивною є сама нафта з активними органгчними г механгчними з'єднаннями, а також розчиненим сгрководнем.

124

Були побудованi залежностi границi витривалостi сталi 20Н2М вiд вмiсту води i наявностi в нафтi сiрководню (див. рис. 3.14). Вони показують, що зi зменшенням кiлькостi води в нафтi опiр втомному руйнуванню зростає i при базi 50 млн циклiв може досягти величини 240 МПа. При насиченнi всiх трьох середовищ сiрководнем картина рiзко змiнюється. Слiд вiдзначити, що при наявностi сiрководню в нафтах рiзного хiмiчного складу умовна границя корозiйної втоми майже не залежить вiд вмiсту в них води i знаходиться в межах 140-150 МПа.

Таким чином, проведенi експерименти показують значний вплив сiрководню на процеси корозiйної втоми матерiалу насосних штанг. При наявностi в нафтових емульсiях розчиненого сiрководню умовна границя втоми практично не змiнюється майже до 50%-ного вмiсту води. В мiнералiзованiй водi, насиченiй сiрководнем, характеристики втоми сталi значно падають (рис. 3.15).

1 – в 3%-ному розчин! NaCl, 2 - в 3%-ному розчин! NaCl,
насиченому с!рководнем

Рисунок 3.15 – Крив! короз!йної втоми стал! 20Н2М за пульсуючого

розтягу

125

3.4 Вплив концентрації хлористого натрію в пластових
рідинах на витривалість насосних штанг

Бгльшгсть експериментальних дослгджень насосних штанг г їх матергалгв проводили в пластових водах, проте часто досить важко їх поргвняти, бо концентрацгя солей в них суттєво вгдргзнялась. Тому була поставлена задача дослгдити вплив концентрацгї NaCl в пластових водах, оцгнюючи як витривалгсть натурних штанг дгаметром 22 мм, так г зразкгв дгаметром 5 мм, виргзаних з штанг з сталг 20Н2М. Середовищем служила пластова вода з Долинського нафтового промислу з ргзним вмгстом хлор-гонгв, насичена до граничної концентрацгї сгрководнем.

Дослгди показали найбгльшу агресивнгсть середовища по вгдношенню до натурних штанг чи зразкгв дгаметром 5 мм при 3°/о-ному вмгстг NaCl (рис. 3.16). При меншгй концентрацгї солг в пластовгй водг границя витривалостг штанг г зразкгв з них помгтно зростає (в 1,5 - 2 рази), а при бгльшгй - збгльшується незначно (всього на 20 - 40°/о). Слгд при цьому вгдмгтити, що границі витривалості натурних штанг значно нижчі, ніж σ-1к зразкгв дгаметром 5 мм, що можна пояснити впливом масштабного ефекту на опгр корозгйнгй втомг сталг.

Рисунок 3.16 – Вплив концентрації NaCl на границі витривалості
зразків діаметром 5 мм (1) та насосних штанг діаметром 22 мм (2)
з сталі 20Н2М в середовищах, насичених сірководнем

126

Отриманi результати пiдтверджують, що найбiльш агресивним середовищем для насосних штанг i Ух матерiалiв є розчини з 3%-ним вмiстом NaCl i тому при лабораторних випробуваннях слiд проводити порiвняльнi дослiди саме при цiй концентрацiУ солi. Отриманi експериментальнi данi можуть бути корисними в лабораторнiй i промисловiй практицi для порiвняльноУ оцiнки втомних характеристик насосних штанг.

3.5 Вплив поверхневого натягу нафтових емульсій на опір корозійній втомі насосних штанг

Нафтовi емульсiУ характеризуються наявнiстю рiзних природних поверхнево-активних речовин: нафтенових кислот, асфальтенiв i смол. Представляє науковий i практичний iнтерес вивчення впливу поверхневого на-тягу нафт на механiчнi властивостi матерiалу насосних штанг, особливо при наявностi сiрководню.

Для проведення дослiджень нафти (див. табл. 2.3 ) були подiленi з використанням класифiкацiУ В.Т.Малишека на категорiУ за ознакою переважання одного з ПАР. Категорiю високоактивних нафт склали нафти родовища Балахани (Баку), якi багатi нафтеновими кислотами (до 1,5-1,7%). Легкi нафти родовища Бахар бiднi природними ПАР (до 0,05-0,07%) i мiстять малу кiлькiсть води (0,01%). Нафта родовища Бузовни (всi нафти взятi з Бакинських родовищ) мiстить найбiльше смол (до 15%), а також 44,2% пластовоУ води.

Вимiрювання поверхневих натягiв нафт проводили за допомогою приладу ППНЛ, розробленого професором Кiсiлем І.С. [50], в основу якого закладено вiдомий спосiб контролю найбiльшого тиску в газовiй бульбашцi. Характерною особливiстю отриманих результатiв вимiрювань були тi обставини, що адсорбцiйна рiвновага на дослiджуванiй межi роздiлу фаз нафта-повiтря наставала на протязi перших декiлькох секунд. Тому в дослiджуваному iнтервалi часу вiд 4 до 300 с отриманi результати вимiрювань практично не змiнювались, тобто величина динамiчного натягу дорiвнювала його статичнiй складовiй.

Дослiди показали, що пониження границь витривалостi сталi в нафтових емульсiях з наявним сiрководнем i без нього проходить не тiльки через збiльшення концентрацiУ в них води, але й в результатi збiльшення Ух поверхневого натягу.

В бiльшостi випадкiв значення поверхневого натягу нафтових емульсiй зi збiльшенням вмiсту в них сiрководню зростає в середньому на 5 - 9% (табл. 3.2).

127

Таблиця 3.2 - Результати вимірювання поверхневого натягу
нафтових емульсій Бакинських родовищ

| Нафтове середовище | в, Н/м •10-3 | Δв, Н/м •10-3 | Δв/в, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Без Н25 | З Н25 |  |  |
| Неактивна нафта (родовище Бахар) | 24,5 | 26,5 | + 2,0 | 7,71 |
| Активна нафта (родовище Балахани) | 32,7 | 32,0 | - 0,7 | 2,12 |
| Високосмолиста нафта з високим вмгстом пластової води (родовище Бузовни) | 31,8 | 33,5 | + 1,7 | 5,07 |

Спгввгдношення мгж границею витривалостг штангової сталг г величиною поверхневого натягу нафтових емульсгй чи вмгстом в них води, показаним на рис. 3.17, можна представити в аналгтичному виглядг. При цьому отриманг ргвняння регресгї характеризують залежнгсть границг витривалостг сталг 20Н2М вгд поверхневого натягу нафт г вмгсту в них води при даних умовах дослгдження.

1, 1І – без вмісту сірководню,

2, 2І – з граничним насиченням нафт сірководнем

Рисунок 3.17 – Залежність границь витривалості сталі насосних
штанг (20Н2М) від величини поверхневого натягу нафт (1,2) і вмісту
в них води (1І, 2І)

128

У випадку випробувань штанговоУ сталi в нафтах, якi не мiстять сiрководень, границi витривалостi сталi знаходяться у спiввiдношеннi з поверхневим натягом згiдно емпiричноУ формули:

σ-1к = с1 σ + 424,

де σ-1к - границя витривалості сталі, МПа; σ - поверхневий натяг, 10-3 ,Н/м; с1 - перевiдний коефiцiєнт, рiвний -7,25 м-1 .

Якщо нафтова сумiш гранично насичена сiрководнем, аналiтичний вираз приймає вигляд

σ-1к = с2 σ + 230,

де с2 = -2,41 м-1 .

Вираз σ-1к = с3 lgК + 205 (c3 = -17,5 м-1 ) пов'язує значення границi витривалостi сталi i концентрацiУ води К (%) в водонафтових емульсiях, якi не мiстять сiрководню.

Залежнiсть границi витривалостi сталi при роботi в емульсiях, якi насиченi сiрководнем, вiд концентрацiУ води, описується рiвнянням

σ-1к = с4 lgК + 154 ,

де с4= -3 м-1.

Знак “мiнус” у всiх формулах характеризує той факт, що зi збiльшенням значення поверхневого натягу i вмiсту в цих емульсiях води границя витривалостi сталi понижується.

Отриманi результати можна використовувати при оцiнцi умов експлуатацiУ штангових колон i виборi засобiв пiдвищення Ух витривалостi.

3.6 Регресійний аналіз зв'язку границі витривалості
від границі міцності штангових сталей

Регресiйний аналiз зв'язку границi витривалостi у  1 на повiтрi вiд

границi мiцностi штангових сталей румунського i американського виробництва (бiльше 30 марок сталей), а також зв'язку границi корозiйноУ втоми вiд границi мiцностi сталей, що використовуються в вiтчизняному нафтовидобутку, дав можливiсть зробити наступнi висновки.

Мiнiмальну границю витривалостi на повiтрi мають вуглецевi сталi ( 1 = 270-310 МПа) з границею мiцностi  в = 650-680 МПа.

Рiвняння лiнiйноУ регресiУ, що описує цю залежнiсть, i коефiцiєнт кореляцiУ Р :

1 = 0,76 в - 213 (Р=0,999) .	(3.2)

129

Найкращi показники витривалостi у хромомолiбденових сталей ( 1 складає бiля 540-560МПа) при границi мiцностi  в = 950 МПа.

Рiвняння лiнiйної регресiї

1 = 0,71  в - 142 (Р=0,990)	(3.3)
Для марганцовистих сталей (з вмiстом Мn до 1,45%)

1 = 0,62  в -50 (Р=0,997)	(3.4)
Для марганцовистих сталей (з вмiстом Мn до 1,6-1,9%)

1 = 0,7 в -140 (Р=0,970)	(3.5)
Для нiкельмолiбденових сталей

1 = 83,4 + 0,56 в (Р=0,979)	(3.6)
В загальному з ростом величини  в границя витривалостi 1

зростає. При випробуваннi в корозiйному середовищi (3% NaCl, насичення Н2S) спостерiгається зворотня тенденцiя: з зростанням  в умовна границя

корозiйної втоми 1к падає, але це пониження не є значним:

1к = 92,4 - 0,072 ув (Р=0,797)	(3.7)

Всюди в рiвняннях лiнiйної регресiї величини  в i 1 вираженi в

одиницях МПа.

Отриманi результати дають можливiсть оцiнити потенцiальнi можливостi сталей насосних штанг, особливо при використаннi методiв поверхневого змiцнення i застосування захисних покрить.

130

4 PІСТ ТРІЩИН КОРОЗІЙНОЇ ВТОМИ
В НАСОСНИХ ШТАНГАХ

4.1 Застосування механіки руйнування матеріалів
для оцінки ресурсу деталей з тріщинами

Механiка руйнування матерiалiв (МРМ) є наукою про мiцнiсть матерiалiв з урахуванням дефектiв типу трiщин в Ух структурi. Основоположником розвитку МРМ вважається А.А. Грiффiтс (1893 - 1963), англiйський вчений, авiаконструктор i винахiдник. Дослiдження А.А. Грiффiтса по впливу чистоти поверхнi (подряпин, малих надрiзiв) сталевих деталей на Ух опiр втомi, виконанi в 1920 роцi i опублiкованi в його основоположнiй працi “Явища розриву i течiння в твердих тiлах” (переклад якоУ вмiщено в журналi ФХММ, №3, 1993 року) дозволили йому пiдiйти до визначення граничноУ рiвноваги тiла з трiщиною з енергетичних позицiй. Вiн помiтив, що руйнування твердого тiла не вiдбувається спонтанно в момент досягнення напруженнями в точцi критичного значення, а для цього треба ще виконати певну роботу, щонайменше розриву мiжатомних зв’язкiв. Грiффiтс розглянув два послiдовних стани навантаженого тiла: перший стан до появи (точнiше до поширення iснуючоУ) трiщини i другий стан пiсля його розриву (тобто приросту довжини трiщини). При цьому вiн припускає, що перехiд вiд одного стану до iншого вiдбувається при неперервному зменшеннi потенцiальноУ енергiУ деформацiУ, яка покриває витрати на утворення нових поверхонь трiщини, переходячи у поверхневу енергiю.

Великий вклад у розумiння руйнування матерiалiв внiс росiйський вчений А.Ф. Йоффе, який в 1924 роцi писав: "Розрив нiколи не вiдбувається по всьому перерiзу, а починається з маленькоУ трiщини, яка, поглиблюючись, все далi роздiляє кристал на двi частини. В кожну мить усе навантаження дiУ тiльки на маленьку дiлянку на краю трiщини, а для цiєУ маленькоУ дiлянки навантаження достатньо велике, щоб поглибити трiщину".

Сучасна наука про мiцнiсть i руйнування матерiалiв розробляє теоретичнi основи процесiв деформування i руйнування тiл в екстремальних умовах експлуатацiУ, якими можуть бути, наприклад, свердловиннi умови (складний напружений стан деталей, фiзико-хiмiчна дiя агресивних середовищ, наявнiсть гострих концентраторiв напружень - рiзьб, трiщин i т.п.). Останнiм часом досягнуто суттєвих результатiв у розробцi методiв розв'язування крайових задач математичноУ теорiУ трiщин i обчислення значень коефiцiєнтiв iнтенсивностi напружень (КІН) для рiзних випадкiв навантаження i конфiгурацiУ тiла, а також у створеннi методик визначення характеристик трiщиностiйкостi матерiалiв [38].

131

Визначення кількісних показників опору матеріалу росту тріщини (в тім числі циклічної тріщиностійкості) – важлива задача МРМ, яка дозволяє вибирати матеріали для конструкцій, встановлювати допустимі умови їх експлуатації і визначати їх ресурс. У ФМІ ім. Г.В. Карпенко НАН України підготовлені методичні рекомендації щодо визначення циклічної тріщиностійкості матеріалів [39].

Важливими характеристиками матеріалів є порогові і критичні значення КІН (Кth і Кfc). Особливий інтерес представляють співставлення характеристик тріщиностійкості в припороговій області, на ділянці кінетичної діаграми втомного руйнування (КДВР). Дію корозійного середовища визначають на основі співставлення характеристик, отриманих в повітрі Кth і в корозійному середовищі Кthc. На рис. 4.1 показані залежності Кthc – σ0,2 (а) i βth - σ0,2 (б) для помірнолегованих сталей, які, як правило, були випробувані в 3%-ному водному розчині NaCl в діапазоні частот від 10 до 50 Гц. Тут βth = Kthc/ Kth, і, як видно з рисунка, значення його у високоміцних сталей мінімальне.

З пониженням умовної границі текучості вплив середовища слабшає і для сталей низької міцності порогові КІН в агресивному розчині значно вищі, ніж на повітрі [38].

Пороговий коефіцієнт Кthc пов'язаний з границею текучостi σ0,2 емпі-

ричною залежністю Кthc = e 3,ь10

-4О,2 (де - σ0,2 ( (МПа) і Кthc (МПа м ).

Регресійний аналіз проведено на основі обробки механічних характеристик сталей, які використовуються для виготовлення насосних штанг. Пороговий КІН Кth можна визначити і за формулою В.П.Когаєва [40]

Kth = 12,7 - 0,006 σ0,2 - (11,37 - 0,0065 σ0,2 ) R,

де R - коефіцієнт асиметрії циклу.

В свою чергу, коефіцієнт асиметрії циклу R залежить від діаметра свердловинного насоса [41].

Таблиця 4.1 - Залежність коефіцієнта асиметрії циклу R від діаметра
свердловинного насоса

| Dн,мм | 28 | 32 | 38 | 43 | 56 | 68 | 82 | 93 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0,55 | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,25 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |

Значення R розраховано для верхнього перерізу колони насосних штанг і поступово зменшується до нуля і далі до -1 по мірі наближення поточного перерізу, яке розраховується, до свердловинного насоса. Для сталей 20Н2М i 15Х2НМФ з умовними границями текучостi σ0,2, рівними відповідно 420 і 560МПа, порогові коефіцієнти Kth будуть мати наступні значення (рис. 4.2).

sa>	1_'	лваь	гоа,

G, ЛШа

70

8

6

2

| 75 7о |  |
| --- | --- |

132

О,5

О SCw	-fяю гооо

Gnz Л1~7а

Рисунок 4.1 - Залежнгсть порогових KIH вгд величини умовноi меже текучостг та зони цих значень для бурильних труб (1) та насосних штанг (2) з ргвнянням регресгг цгст залежностг

133

Рисунок 4.2 – Залежність порогового значення КІН вщкоефщієнта
асиметрії циклу R та діаметра свердловинного насоса Вн
для сталей 20Н2М (1) і 15Х2НМФ (2)

Таблиця 4.2 – Залежність порогових коефщієнтів Кth вщкоефщієнта
асиметрії циклу R

| R | 0,55 | 0,36 | 0,25 | 0,08 | 0 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кth, МПа м |  |  |  |  |  |  |
| 20Н2М | 5,42 | 7,07 | 8,02 | 9.49 | 10,18 | 18,82 |
| 15Х2НМФ | 5,09 | 6,56 | 7,41 | 8.72 | 9,34 | 17,07 |

Отримані значення порогових КІН для штангових сталей можуть бути використані при розрахунках ресурсу насосних штанг з дефектами типу тріщин.

134

4.2 Методи дослідження циклічної тріщиностійкості
насосних штанг

Як показують результати багаточисельних випробувань, основною причиною миттєвого руйнування насосних штанг є поступовий розвиток утворених в процесi виготовлення або експлуатацiУ дефектiв чи трiщин, якi не були виявленi методом неруйнiвного контролю, до критичних розмiрiв пiд дiєю змiнних напружень i корозiйного середовища. Для забезпечення безаварiйноУ роботи колон насосних штанг, прогнозування Ух довговiчностi i термiну профiлактичного огляду потрiбно визначити закономiрностi роз-витку цих корозiйно - втомних трiщин. Звичайнi випробування на втому не дають повноУ iнформацiУ для визначення таких закономiрностей. Потрiбнi данi, якi характеризують трiщиностiйкiсть матерiалiв.

Для отримання характеристик трiщиностiйкостi конструкцiйних матерiалiв розроблено декiлька експериментальних методик. Частина з них рекомендованi як стандартнi. Існуюча методика [38] розроблена для випадкiв, коли застосовується лiнiйна механiка руйнування, в основi якоУ лежить визначення коефiцiєнту iнтенсивностi напружень. Цей коефiцiєнт характеризує напружено-деформований стан в вершинi трiщини i УУ унiверсальною його характеристикою, так як в одному параметрi об’єднанi напруження, розмiр трiщини i геометрiя тiла. Для обчислення коефiцiєнту iнтенсивностi напружень застосовуються залежностi, приведенi в роботi [38], якi використовують для зразкiв з рiзною геометрiєю i конструкцiєю. Випробовування на циклiчну трiщиностiйкiсть проводяться на зразках з вихiдною трiщиною, утвореною в площинi, яка перпендикулярна дiУ найбiльших зусиль розтягу. Отриманi в процесi випробовувань основнi данi про опiр матерiалу розвитку втомноУ трiщини можна охарактеризувати за допомогою дiаграм втомного руйнування, якi є графiчною залежнiстю швидкостi росту трiщин вiд найбiльшого значення коефiцiєнта iнтенсивностi напружень Кmax або від його розмаху (ΔК=Кmax-Кmin). Повна дiаграма втомного руйнування в логарифмiчнiй системi координат lgУ-lgКmax є S-подiбною кривою, яка знаходиться мiж пороговим коефiцiєнтом iнтенсивностi напружень Кth, який вiдповiдає найменшому значенню коефiцiєнта iнтенсивностi напружень циклу, при якому не має росту трiщини на протязi великого числа циклiв (107 циклiв), i критичним коефiцiєнтом iнтенсивностi напружень Кfc, при досягненнi котрого настає спонтанне руйнування. Дiаграма втомного руйнування складається з трьох дiлянок (рис. 4.3). Кiлькiсть дiлянок визначається механiчними властивостями матерiалiв, що випробовуються.

135

Рисунок 4.3 - Універсальна кінетична діаграма втомного
руйнування

Дiлянка 1 – низько - амплiтудна, вiдповiдає дiапазону значень швидкостi зростання трiщин до У=5 10-9 м/цикл. Ця дiлянка апроксимується в основному в виглядi кривої i характерна для всiх матерiалiв.

Дiлянка 2 - середня, прямолiнiйна, яка описана степеневою залежнiс-

тю:

У = С (ΔК)л,

де С i л - постiйнi.

Дiлянка 3 - високоамплiтудна, вiдповiдає дiапазону значень швидкостi росту трiщин У > 10-6 м/цикл. Ця дiлянка може мати рiзну форму (випуклу вверх або вигнуту вниз, прямолiнiйну). На змiну дiаграм руйнування при циклiчному навантаженнi впливає ряд факторiв, якi визначають умови експлуатацiї конструкцiй в корозiйному середовищi. До таких факторiв можна вiднести частоту, асиметрiю i форму циклу навантаження, температуру i потенцiал зовнiшньої поляризацiї. Вплив кожного з них дослiджено в рядi робiт.

136

Аналiз стану i перспектив розвитку дослiджень в областi корозiйноУ трiщиностiйкостi матерiалiв свiдчить, що для отримання достовiрних i вiдтворюваних даних про закономiрностi розвитку корозiйно-втомноУ трiщини за тими методиками, якi застосовуються в даний час, при постiйних показниках, якi характеризують корозiйне середовище (температура, хiмiчний склад, концентрацiя i т.д.) в загальному по об'єму випробувальноУ камери, де розмiщений зразок, що випробовується, вельми проблематичний. Так як постiйнi умови в випробовувальнiй камерi не забезпечують постiйностi параметрiв в серединi корозiйно-втомноУ трiщини, фiзикохiмiчнi умови на поверхнi зразка i в вершинi трiщини значно вiдрiзняються i змiнюються в часi. Таким чином, безпосереднi використання даних про трiщиностiйкiсть матерiалiв для розрахунку довговiчнiсть сумнiвне через Ух неiнварiантнiсть.

Досить досконало причини неiнварiантностi вивченi в процесi дослiдiв, якi виконувалися в фiзико - механiчному iнститутi iм. Г.В.Карпенко НАН УкраУни. Для усунення причин не iнварiантностi був запропонований новий пiдхiд [38]. Суть його полягає в тому, що швидкiсть росту трiщини в корозiйному середовищi повинна контролюватися не тiльки за показниками, якi враховують напружено-деформований стан в вершинi трiщини, але й за показниками, якi характеризують фiзико-хiмiчнi процеси в вершинi трiщини за часом. Згiдно прийнятоУ моделi системи "метал-водне середовище", електрохiмiчна ситуацiя, а також стан зони передрозвантаження в вершинi трiщини повинен контролюватися за водневим показником середовища pНв, за електродним потенціалом металу фв i коефiцiєнтом iнтенсивностi напружень Kmax. Тому для побудови iнварiантних дiаграм руйнування в корозiйному середовищi потрiбно забезпечити постiйнiсть електрохiмiчноУ ситуацiУ в вершинi трiщини, що розвивається (pHв=const; фв=const). На рис. 4.4 представленi дiаграми руйнування сталi марки 20Н2М при циклiчному навантаженнi в повiтрi (крива 1) i пластовiй воду (крива 2), взятiй з свердловини НГВУ “Долинанафтогаз”.

Експерименти проводили згiдно методики, яка розглянута в роботi [38], на установцi ИМУИ. Постiйне значення pHв і фв досягли завдяки спецiальнiй конструкцiУ вимiрювального капiляру за рахунок безперервного примусового вiдводу корозiйного середовища з вершини трiщини в зливну ємкiсть. Маючи дiаграму втомного руйнування, можна з достатньою для практики точнiстю визначити умови, коли настає критичний стан насосних штанг. При цьому довговiчнiсть насосних штанг, враховуючи трiщиностiйкiсть матерiалу, визначають за формулою з роботи [38]

L к

dL

N  	,
L Vo(K)

o

137

де Л - довговiчнiсть насосних штанг з врахуванням трiщиностiйкостi матерiалу; lо.lк - вiдповiдно вихiдний i критичний розмiри трiщини; l - довжина трiщини, о - швидкiсть росту трiщини в корозiйному середовищi; К - коефiцiєнт iнтенсивностi напружень.

Рисунок 4.4 - Д!аграми втомного руйнування стал! 20Н2М
при цикл!чному навантаженн! в пов!тр! (1) ! пластов!й вод! (2)

Розроблена методика та отриманi результати можуть бути використанi для оцiнки ресурсу насосних штанг, проте виникає необхiднiсть випробувань натурних штанг з контролем росту трiщин, особливо з технологiчними i експлуатацiйними дефектами.

4.3 Законом!рност! росту тр!щин в насосних штангах
та розробка критер!їв їх в!дбракування

Особливий iнтерес представляє процес зародження i росту корозiйновтомних трiщин в натурних насосних штангах, що дозволить, визначивши граничний стан, попередити обриви колон i аварiї. В лiтературi практично

138

немає даних про дослгдження в цгй галузг, особливо з проблеми корозгйної втоми штанг в середовищах, якг мгстять сгрководень. В зв'язку з цим були проведенг дослгди з корозгйно-втомного руйнуванню насосних штанг, яке зумовлено ростом тргщин при роботг в агресивному середовищг, яке мгстить сгрководень. Як вказано вище, значна кглькгсть поломок насосних штанг проходить на дглянках, якг знаходяться на вгдстанг 40...250 мм вгд головки. Поряд з напруженнями розтягу в тглг штанг виникають напруження згину, особливо при русг штанги вниз.

Випробовування проводили при циклгчному консольному згинг з частотою навантаження 15 Гц. Зразок на дглянцг довжиною приблизно 250 мм вгд головки помгстили в чарунку, яку наповнювали 3%-м розчином NaCl г пергодично ( 1 раз на добу) насичували сгрководнем до граничної концентрацгї (~2500 мг/л ). Базовг кривг витривалостг отримували в трьох корозгйних середовищах: пластовгй водг однгєї з свердловин НГВП “Долинанафтогаз”, 3% розчинг NaCl г такому ж розчинг NaCl, який був насичений сгрководнем до граничної концентрацгї. Результати дослгдгв поргвнювали з даними випробовувань штанг в повгтрг.

При дослгдженнг швидкостг росту втомних тргщин штангу навантажували змгнними напруженнями 80...140 МПа. Пгд час випробувань контроль здгйснювали за допомогою ехо-гмпульсного методу г дефектоскопу ДУК-6В. При цьому фгксували як довжину тргщини по колу так г гнтенсивнгсть гмпульсу, який характеризує ргст дефекту в глибину штанги. Для випробувань вгдгбрали наступнг типи зразкгв 22 мм штанг з сталг марки 20Н2М:

1)	новг;

з технологгчним дефектом (закат або ужим);

якг вгдпрацювали в свердловинг вгд 2 до 8 рокгв;

з технологгчними дефектами пгсля вгдбракування за даними

дефектоскопгї в ВНДТ нафтг (Самара, Росгя).

Випробування показали, що в корозгйних середовищах ргзко знижується витривалгсть нових насосних штанг при навантаженнг змгнним згином. Зменшення довговгчностг проходить при напруженнях, якг доргвнюють границг витривалостг штанги ( -1=190 МПа ), так г нижче неї. З зниженням ргвня навантаження довговгчнгсть штанг збгльшується. Але при базовгй кглькостг циклгв навантаження N=20 106 граничнг напруження, якг витримувала штанга без руйнування, складали тгльки 40 МПа при випробовуваннях в сгрководневому середовищг. Випробовування штанг в гнших корозгйних середовищах свгдчать про бгльш високий опгр штанг корозгйно-втомному руйнуванню. Обмеженг границг витривалостг штанг в пластовгй водг г 3-% розчинг NaCl складали вгдповгдно 60 и 70 МПа. При цьому ргзниця в довговгчностг (в кглькостг циклгв) по мгрг зниження дгючих напружень при випробовуваннях в трьох вищевказаних

139

середовищах помiтно зростає. Наприклад, при напруженнi у =150 МПа рiзниця в довговiчностi мiж дослiдами в сiрководневiй пластовiй i мiнералiзованiй водах складає вiдповiдно 0,9 i 1,0 млн. циклiв. При зниженнi змiнного напруження до у =80 МПа ця рiзниця вiдповiдно дорiвнює 4,0 i 4,2 млн. циклiв. На рис. 4.5 також представленi кривi витривалостi, побудованi по моменту зарождення трiщини при Ух виявленi ультразвуковим методом, а також кривi, побудованi по моменту зародження трiщин, розрахованих теоретично. Результати випробувань штанг з дефектами представленi в табл. 4.3.

1 – на пов!тр!, 2 – в 3%-ному водному розчин! NaCl, 2´ - в пластов!й
вод!, 2˝- в 3%-ному водному розчин! NaCl, насиченому с!рководнем,
3, 4 – пер!оди до руйнування та зародження м!кротр!щин, розрахован!
за формулами при р!зних коеф!ц!єнтах асиметр!її R
(3%-ний водний розчин NaCl)

Рисунок 4.5 - Крив! втоми (1) ! короз!йної втоми (2-4) насосних штанг д!аметром 22 мм з! стал! 20Н2М

140

Таблиця 4.3 - Довговiчнiсть нових насосних штанг
та штанг з технологiчними i експлуатацiйними дефектами

| Тип зразка |  , MПа | Cередовище для випробувань | Довговiчнiсть N, млн.циклiв | Примiтка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 3%-й розчин | 7,00 | Без контролю за |
|  | 80 | NaCl | 12,00 | тргщиною |
|  |  |  |  | 3 контролем за |
|  | 100 | 3%-й розчин | 5,62 | тргщиною |
|  | 140 | NaCl+H2S | 0,75 | Без контролю за тргщиною |
| 2 | 100 | 3%-й розчин NaCl | 9 78 | 3 контролем за тргщиною |
| 3 | 140 | 3%-й розчин NaCl+H2S | 0,538 | Без контролю за тргщиною |
| 4 | 140 |  | 1,18 | Без контролю за |
|  | 140 | 3%-й розчин | 1,95 | тргщиною |
|  | 80 | NaCl | 8,09 |  |
|  | 80 |  | 22,26 |  |

Аналгз даних показує, що довговгчнгсть штанг, якг виробили свгй ресурс в свердловинг, майже на 30% менша, нгж нових. Ресурс штанги з технологгчним дефектом при випробуваннях виявився на 40% бгльшим, нгж нової. Пояснити це можна зародженням з обох сторгн дефекту двох тргщин, якг розвантажили головний концентратор напружень г збгльшили довговгчнгсть штанги. В новгй штанзг, довговгчнгсть якої при роботг на стендг доргвнювала 5,62 млн циклгв, за допомогою дефектоскопу зафгксована одна маггстральна тргщина. Випробування бездефектних штанг показали, що тргщина зароджувалася в тглг штанги на вгдстанг близько 20...25 мм вгд галтелг через деякий час, який складав в середньому 20...40% всього пергоду роботи зразки до поломки. Результати випробовувань показують, що за допомогою запропонованої методики можна оцгнювати ресурс штанги в корозгйних середовищах г контролювати ргст дефектгв. Використання цгєї методики буде сприяти розробцг критергїв вгдбраковки насосних штанг з дефектами.

У зв'язку з великою ргзницею в довговгчностг насосних штанг з технологгчними г експлуатацгйними дефектами, були поставленг додатковг експерименти.

Вгдомо, що на довговгчнгсть деталей, якг працюють при змгнних навантаженнях, впливає стан поверхнг, наявнгсть на нгй концентраторгв напружень, неодноргднгсть мгкроструктури, конфггурацгя виробу г т.д.

141

Багатьма авторами дослiджувалися рiзнi дефекти, якi є концентраторами напружень, впливають на працездатнiсть насосних штанг, призводять до частих обривiв колони. Виникає необхiднiсть оцiнки впливу дефектiв на опiр насосних штанг втомi при роботi в агресивних середовищах. В зв'язку з протирiччям в питаннi про вплив технологiчних дефектiв на опiр насосних штанг втомному руйнуванню була поставлена задача про дослiдження в лабораторних умовах закономiрностей їх руйнування в залежностi вiд виду дефекту, який виявили за допомогою засобiв неруйнiвного контролю. В той же час представляє iнтерес визначення залишкового ресурсу штанг, якi мають експлуатацiйнi дефекти (втомнi трiщини,корозiйнi виразки, пiтiнги i т.д.). Випробовування натурних зразкiв штанг з сталей марок 20Н2М, 15Х2НМФ i штанг румунського виробнищва дiаметром 19; 22; 25 мм проводили на установцi ЗКШ-25. За середовище використовували 3%-й розчин NaCl. В результатi випробовувань встановлено, що технологiчнi дефекти, якi виявленi за допомогою засобiв неруйнiвного контролю (УДШ-1), не дуже помiтно впливають на опiр насосних штанг корозiйно-втомному руйнуванню. Довговiчнiсть штанг без дефектiв i з технологiчними дефектами майже однакова (рис. 4.6), причому рiзниця зумовлена розсiюванням втомних характеристик металу. Загальною закономiрнiстю, яка встановлена при випробуваннях, є зниження границi витривалостi i довговiчностi насосних штанг по мiрi збiльшення їх дiаметру. Наприклад, при базi 10млн.циклiв границя витривалостi 19-мм штанг дорiвнює 95 МПа, 22-мм – 85 МПа, а 25-мм – 80 МПа. Експлуатацiйнi дефекти, якi з'являються в штангах при роботi в свердловинах, бiльш помiтнiше впливають на їх довговiчнiсть при дiї змiнних навантажень. На рис.4.6 показанi кривi витривалостi штанг дiаметром 19 i 22 мм. Встановлено, що зниження ресурсу 19-мм штанг значно бiльше, нiж 22-мм. Якщо 22-мм штанги мають ресурс, який складає всього 60...70% ресурсу нових, то ресурс 19-мм штанг складає всього 25...40 %. Причиною такої рiзницi є бiльша чутливiсть штанг меншого дiаметру до дефектiв приблизно рiвного розмiру, якi з'являються при роботi в свердловинi.

Спостереження за зламами штанг в свердловинi i лабораторних умовах показують, що на поверхнi зламу утворюється декiлька характерних зон: блискуча (звичайно глибиною 4...6 мм для штанг дiаметром 19 i 22 мм), яка є зоною зародження i повiльного розвитку трiщини; зона з шорсткою поверхнею; зона надлому, яка займає 8...15% живого сiчення штанги. Враховуючи значення критичної глибини трiщини, треба проводити вибраковку насосних штанг в перiод їх докритичного розвитку, так як трiщина потiм розвивається досить швидко. На рис. 4.7 показана залежнiсть критичної глибини штанг i вiдповiдної площi зон долому вiд дiючого змiнного напруження для штанг дiаметром 19 i 22 мм.

142

Там приведено i залежнiсть для промислових даних в НГВУ “Долинанафтогаз”, що характеризують стан штанг дiаметром 19,22 i 25 мм. Суцiльнi лiнiї описують промисловi спостереження, а пунктирнi - лабораторнi. Вiдносна глибина корозiйного втомного руйнування в промислових умовах при дiї невеликих напружень 60 МПа складає 40-60%, а при вiдносно високих напруженнях (порядку 120-140 МПа) понижується до 24-36% (табл. 4.4).

Аналiз кривих промислових i лабораторних випробувань показує, що для штанг дiаметром 19мм кр в свердловинних умовах на 25- 42% вище, а

для штанг з 'i шт =22 мм на 36-64% вище, нiж при роботi на стендi (табл. 4.5).

1,3 – бездефектні і з технологічними дефектами;
2,4 – з експлуатаційними дефектами
(втомні тріщини, корозійні пошкодження, виразки тощо)
Рисунок 4.6 – Криві корозійної втоми насосних штанг діаметром
19 мм (1,2) і 22 мм (3,4) зі сталі 20Н2М

143

1 -19мм;2-22мм;3-25мм

Рисунок 4.7 - Залежність критичної глибини корозійно-втомної
тріщини hкр і площі зони долому Sдол в лабораторних (а) і

експлуатаційних умовах (б) вщвеличини змінного напруження
в місці руйнування насосних штанг різного діаметра

Таблиця 4.4 - Вплив приведеного напруження на відносну глибину
критичного корозійно-втомного руйнування насосних штанг
різного діаметра

| dшт , | hкр d шт припр , МПа |
| --- | --- |
| мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 25 | 0,62 | 0,48 | 0,40 | 0,36 | 0,30 |
| 22 | 0,51 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,27 |
| 19 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,24 |

Таблиця 4.5 - Порівняння критичних глибин втомних тріщин штанг
діаметром 19 і 22мм, зруйнованих в промислових і
лабораторних умовах

| пр, | h пром hкр.лаб. для штанг діаметром |
| --- | --- |
| МПа | 19 мм | 22 мм |
| 60 | 7,8/5,5 | 1,42 | 11,2/6,8 | 1,64 |
| 100 | 5,6/4,2 | 1,33 | 7,8/5,4 | 1,44 |
| 120 | 5,0/4,0 | 1,25 | 6,8/5,0 | 1,36 |

144

Вказана рiзнищмiж критичними глибинами корозiйно-втомного пошкодження викликана, по всiй ймовiрностi, рiзницею мiж амплiтудними a i приведеними напруженнями  пр , якi виникають в насосних штангах,

а також рiзними частотами навантаження в промислових ( ]п =0,1-0,2 Гц) та лабораторних ( ]л =15,2 Гц) умовах. Втомнi випробовування насосних

штанг з технологiчними i експлуатацiйними дефектами в агресивних середовищах дозволили визначити небезпечнi розмiри цих дефектiв i на пiдставi цього проводити рацiональну вiдбраковку штанг. Аналiзуючи кривi швидкостi росту трiщини в залежностi вiд числа циклiв навантаження, зроблено висновок про те, що критична швидкiсть росту трiщини досягається в той момент, коли довжина її трiщини по колу дорiвнює 15...16 мм, а глибина - 4,5...5,6 мм для 22-мм штанг (рис. 4.8).

1 - без зміцнення, в середовищі сірководню (  =100 МПа); 2 - без
зміцнення, в середовищі 3% водного розчину NaCl (  =100 МПа);

3-після змщнення металевими обертовими щітками, в середовищі
сірководню (  =150 МПа)

Рисунок 4.8 – Залежності швидкостей росту корозійно-втомних тріщин
від числа циклів навантаження в насосних штангах діаметром 22 мм
зі сталі 20Н2М

Вказанi значення характернi для напружень, якi близькi до  =

100 МПа, тобто вiдповiдають експлуатацiйним навантаженням. Для штанг iнших дiаметрiв критична глибина має такi значення: для 16-мм штанг -

145

3...4 мм; для 19-мм - 4...5 мм; для 25 мм - 5...6 мм. З гншоУ сторони, гснуючг засоби контролю за станом насосних штанг не дозволяють визначати ультразвуковим методом дефекти глибиною до 2 мм. Таким чином, в компоновцг колони можуть виявитися штанги, якг мають технологгчнг або експлуатацгйнг дефекти глибиною до 2 мм. Але, як показали дослгдження, цг дефекти не мають помгтного впливу на довговгчнгсть штанг. Бгльшг дефекти (2 3 мм г вище) можуть вплинути на ресурс штанги.

Для прогнозування залишкового ресурсу (tзал) насосних штанг з

втомними пошкодженнями тгла, якг виявленг методами неруйнгвного контролю, пропонується формула

 tз  tV hкр h 1 1	(4.1) 

Vх hh0	

де hкр - критична глибина тргщини, при якгй швидкгсть УУ росту ргзко пгдвищується (hкр=3...6 мм, рис. 4.7); Vх - швидкгсть можливого розвитку

дефекту на пергод, що прогнозується; V - швидкгсть повгльного (гнкубацгйного) розвитку дефекту тргщини, початкова глибина якоУ h < 2 мм; h - глибина тргщини через час t пгсля УУ виникнення. V=Vх/V=1,5  вгдношення, яке показує ступгнь приросту швидкостг в докритичний пергод, що прогнозується, визначене експериментально.

Приклад: Дгаметрштанги 22 мм, h=3 мм, t=12 мгс.,

tз 12 0,605  3 1 1) 120,5  6 мгсяцгв 32

Таким чином, у 22-мм насосноУ штанги, яка має технологгчний дефект глибиною hо=2 мм, пгсля 12 мгс. роботи в свердловинг розвинувся дефект глибиною 3 мм. Залишковий ресурс штанги до критичноУ глибини 5 мм складе 6мгс. Через даний промгжок часу штангу необхгдно вгдбракувати. Отриманг результати є гнтересними з точки зору рацгональноУ вгдбракування г вгдпрацювання насосних штанг на нафтових промислах. Критичною для втомних дефектгв в насосних штангах треба вважати глибину 4...6 мм в залежностг вгд дгаметра штанги. За запропонованою формулою можливо визначати залишковий ресурс штанг з втомними пошкодженнями певного розмгру.

На основг випробувань бгля сотнг насосних штанг була побудована повна дгаграма втомного руйнування насосних штанг з гмовгрнгсною оцгнкою Р(N) Ух довговгчностг (рис. 4.9), яка дозволить проводити прогнозування ресурсу штанг. В таблицг 4.6 дано результати розрахунку параметргв дгаграми на ЕОМ.

|  | ы, |  | ю' /У уигл 1а s ю' |
| --- | --- | --- | --- |

146

Рисунок 4.9 - Повна дгаграма корозгйно-втомного руйнування насосных штанг дгаметром 22 мм з! стал! 20Н2М

147

148

4.4 Дослідження корозійної тріщиностійкості
сталевих насосних штанг в умовах СПУ

Для визначення впливу СПУ (на поверхнi штанг) на втомну мiцнiсть сталi 20Н2М в корозiйному середовищi, проводились дослiдження корозiйної трiщиностiйкостi плоских зразкiв з надрiзом при заданому характерi змiни ЮН. На рис. 4.10 показанi частини дiаграм втомного руйнування сталi 20Н2М на повiтрi, в 3% розчинi NaCl та в 3% розчинi NaCl при iснуваннi СПУ на поверхнi зразка. Помiтно, що суцiльний шар СПУ товщиною 2 мм надiйно захищає трiщину вiд проникнення до неї корозiйного середовища, особливо, при низьких амплiтудах навантаження. Це пiдтверджує факт зменшення корозiйно-втомних поломок насосних штанг в парафiнистих свердловинах у верхнiй частинi колони, де iнтенсивнiсть СПУ максимальна.

V, м/цикл

1,00Е-07

1,00Е-08

1,00Е-09

1,00Е-10

1,0Е+б	10,0Е+б	100,0Е+б

Kmax, Пам1/2

повітря З%ГаСl З%ГаСl+СПУ

Рисунок 4.10 - Діаграми втомного руйнування сталі 20Н2М на повітрі, в 3% розчині NaCl та в 3% розчині NaCl в умовах СПУ

СПУ на поверхнях штанг, при їх пiдiйманнi зi свердловини (напри-клад, для лiквiдацiї поломки насоса, штанг), призводять до збiльшення навантаження на штанги в кiлька разiв. При цьому, невiдомим є вплив такого перевантаження на швидкiсть росту втомної трiщини в штангах. На рис. 4.11 показанi графiки росту втомної трiщини в плоских зразках з сталi 20Н2М на повiтрi та в 3% розчинi NaCl при статичному перевантаженнi в 1,5; 2 i 3 рази (L – глибина трiщини, N – кiлькiсть циклiв).

2

1,8

1,6

1,4

1,2

повітря 3%NaCl

L,мм

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0	50000	100000	150000	N

а

1,8

1,6

1,4

1,2

1

L,мм

повітря 3%NaCl

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0	50000	100000	150000

б

1,8

1,6

1,4

1,2

1

L,мм

повітря 3%NaCl

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0	50000	100000	150000

149

в

а – при статичному перевантаженн! в 1,5 рази;

б–в2рази;в–в3рази

Рисунок 4.11 - Граф!ки росту втомної тр!щини в плоских зразках з! стал! 20Н2М на пов!тр! та в 3% розчин! NaCl

150

Свгтлими точками показано момент прикладення статичного перевантаження.

Перевантаження в 1,5 рази майже не вливає на швидкгсть росту втомної тргщини (рис. 4.11а). Перевантаження в два рази призводить до сповгльнення росту втомної тргщини на 30000 (в повгтрг) г 25000 (в 3°/о NaCl) циклгв. При перевантаженнг в три рази, спостерггається майже миттєвий приргст тргщини на 0,2-0,35 мм пгсля чого швидкгсть росту тргщини сповгльнюється. При випробуваннг в повгтрг зменшення швидкостг суттєве. Ефективнгсть такого пластичного змгцнення може бути виражена вгдношенням:

vпл=Lпл/Nпл,	(4.1)

де Lпл – величина приросту довжини тргщини в зонг пластичного змгцнення г Nпл – вгдповгдна кглькгсть циклгв навантаження.

Для випробування в середовищг 3°/о NaCl г перевантаженнг в два рази:

vпл=0,375*10-3/51000=7,35*10-9 м/цикл. При перевантаженнг в три рази:

vпл=1*10-3/122000=8,2*10-9 м/цикл.

Отже, змгцнення деталей зг сталг 20Н2М з тргщиною статичним перевантаженням в два рази бгльш ефективне.

151

5 ДОСЛIДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ РIЗЬБОВИХ КОНСТРУКЦIЙ НАСОСНИХ ШТАНГ I МУФТ

5.1 Способи зменшення нерівномірності навантаження по витках різьби муфтового з‘єднання насосних штанг

Як свгдчать статистичнг данг [34,37], вгдмови муфтового ргзьбового з‘єднання насосних штанг найбгльш розповсюдженг г складають бгльше 30% (не враховуючи вгдгвинчування з‘єднання г обриви муфт по тглу) вгд загальної кглькостг вгдмов штангової колони. Це пов‘язано, насамперед, з тим, що в стандартному муфтовому ргзьбовому з‘єднаннг насосних штанг навантаження мгж витками ргзьби розподгляється нергвномгрно. Встановлено [62], що в з‘єднаннях такого типу навантаження зростає вгд останнгх до перших виткгв по закону ггперболгчного косинуса. Розрахунки показують, що на першг два витка припадає вгд 38 до 47% загального навантаження [8]. При цьому, чим менший дгаметр ргзьби, тим бгльша нергвномгрнгсть розподглу навантаження. Незважаючи на те, що стандартне з‘єднання (ГОСТ 13877-96) має певнг конструктивнг елементи (розвантажувальна канавка, зргзи перших виткгв), призначенням яких є зменшення навантажень на першг витки, статистичнг данг [8,18] пгдтверджують той факт, що бгльшгсть втомних поломок ргзьбового з‘єднання штанг вгдбувається по першим виткам ргзьби нгпеля (рис. 5.1а). Руйнування неспрацьованої муфти по останньому робочому витку з‘єднання вгдбувається значно ргдше (рис. 5.1б).

Кргм цього, серйозною проблемою є спрацювання муфт при тертг об НКТ, що також зменшує мгцнгсть з‘єднання, а при значному нергвномгрному спрацюваннг призводить до нергвномгрного розподглу навантажень в ргзьбг.

Проаналгзуємо можливг способи пгдвищення ргвномгрностг розподглу навантаження мгж витками ргзьби муфтового з‘єднання насосних штанг без змгни параметргв профглю ргзьби:

а

б

152

а – по першому витку різьби ніпеля; б – по останньому робочому
витку різьби муфти

Рисунок 5.1 - Типові корозійно-втомні руйнування муфтового
різьбового з‘єднання насосних штанг

1 Застосування муфти розтягу-стиску зг змгнним перергзом розтягнутої частини. В болтових з‘єднаннях застосування стиснуто-розтягнутих гайок дозволяє значно зменшити навантаження на першг виткг з‘єднання г збгльшити границю витривалостг з‘єднання на 25...30% [62] внаслгдок бгльшої податливостг перших виткгв ргзьби гайки. Про можливгсть застосування муфти розтягу-стиску для з‘єднання насосних штанг говорилось давно [18], проте, вона ускладнена малою товщиною муфти. Практично можливо виконати дглянку розтягу тгльки над першими трьома витками нгпеля (рис. 5.2а).

153

1	3	2	1	2

1	2	а	1	3	2	б

в	1	2

1	3	2

4 г

д	є

1-штанга, 2-муфта, 3-протекторна вставка, 4-конусна вставка
Рисунок 5.2 - Способи підвищення рівномірності розподілу
навантаження між витками різьби муфтового з‘єднання
насосних штанг

2 Зміна модуля пружності матеріалу муфти. Для звичайних різьбових з‘єднань встановлено, що застосовуючи гайки з менш міцної сталі (з меншим модулем пружності та меншою границею текучості), можна підвищити границю витривалості з‘єднань на 15-20% [63]. Це пояснюється більш рівномірним розподілом навантаження між витками. Однак застосування муфти з менш міцної сталі в муфтовому з‘єднанні насосних штанг оправдане тільки тоді, коли буде гарантовано її надійний захист від спрацювання.

3 Застосування покриття різьби муфти пластичним матеріалом. Введення пластичних прошарків між витками болта і гайки (бронзування, алюмінування, цинкування, кадміювання) теж дозволяє дещо вирівняти навантаження між витками [64]. При цьому відсутні недоліки попереднього способу.

4 Зміна модуля пружності матеріалу ніпеля. Для болтових з‘єднань встановлено, що суттєве підвищення міцності досягається при збільшенні твердості болта [62]. Однак, для ніпеля штанги технологічно важко буде здійснити накатування різьби через низьку стійкість інструмента.

154

5 Вибгр оптимальної довжини згвинчування. Бгльша довжина згвинчування може дещо пгдвищити границю витривалостг з‘єднання при використаннг матергалу гайки (муфти) з меншим модулем пружностг нгж у матергалу болта (нгпеля) [62].

6 Застосування ргзьби нгпеля, утопленої в ргзьбг муфти. В таких з‘єднаннях перший виток болта (нгпеля) бгльш податливий, що зменшує навантаження на нього [62]. Застосовується в муфтових з’єднаннях нової конструкцгї (ГОСТ 13877-96).

7 Застосування зргзу перших виткгв ргзьби муфти (рис. 5.2б). Зргз (корекцгя) виткгв гайки в найбгльш навантаженгй областг пгд кутом 10-12° дозволяє зменшити навантаження на них г пгдвищити границю витривалостг на 20% [62]. Пгдргзання профглю ргзьби штангової муфти пгд кутом 9° використовувалось для з‘єднань старої конструкцгї [18] г пгд кутом 30° використовується в з‘єднаннях нової конструкцгї, як найпростгший спосгб зменшити навантаження на першг витки. Однак, якщо в конструкцгї застосовуються г гншг елементи для виргвнювання навантаження, вибгр оптимального кута зргзу потребує спецгального дослгдження.

8 Застосування розвантажувальної канавки оптимальної форми г розмгру. Пгсля введення в експлуатацгю штанг з накатаною ргзьбою г заргзьбовою розвантажувальною канавкою, число поломок в нгпелг зменшилось на 60% [8]. Збгльшення довжини розвантажувальної канавки (рис. 5.2г) зменшує навантаження на першг витки з‘єднання [62]. Вибгр профглю спряження стержня г головки нгпеля теж має велике значення. Показано, що незначна змгна радгуса профглю, або його форми, може суттєво пгдвищити довговгчнгсть з‘єднання [62]. Застосування профглю спряження у виглядг пгднутрення (рис. 5.2в) [18] в з‘єднаннг насосних штанг проблематично, так як потребує значного зменшення радгуса переходу поряд з незначним збгльшенням довжини заргзьбової канавки.

9 Розтиск перших виткгв ргзьби муфти у радгальному напрямку. Вгдомг гайки з увггнутою опорною поверхнею [62,64], що дозволяє збгльшити податливгсть перших виткгв г забезпечити обтиск останнгх. Це призводить до виргвнювання навантаження по виткам. Для з‘єднання насосних штанг цей спосгб важко здгйснити внаслгдок малої товщини муфти г площг контакту на стику з‘єднання (рис. 5.2д). Конструкцгя муфтового з‘єднання з конгчним заплечиком не дгстала розповсюдження [18].

10 Обтиск останнгх виткгв ргзьби муфти. Вгдомг гайки [64] з обтиснутими в радгальному напрямку останнгми витками. Це призводить до збгльшення жорсткостг останнгх виткгв г зменшення навантаження на першг витки. Для з‘єднання насосних штанг обтиск останнгх виткгв може бути забезпечений при застосуваннг муфти розтягу-стиску.

11 Розтиск останнгх виткгв ргзьби нгпеля. Ефект аналоггчний попередньому. Для муфтового з‘єднання штанг цей спосгб можна реалгзувати за

155

допомогою наявностг в муфтг спецгальної конусної вставки (рис. 5.2е). Однак практично реалгзувати його досить важко, так як необхгдна пгдвищена точнгсть виготовлення г складання деталей.

12 Попереднє пластичне деформування перших виткгв нгпеля або муфти. При попередньому обтисканнг з‘єднання високими зусиллями згвинчування вгдбувається пластична деформацгя перших виткгв з‘єднання. При наступному прикладеннг нормального зусилля згвинчування, навантаження в з‘єднаннг розподгляються бгльш ргвномгрно. Дослгдниками [62] в результатг аналгзу пружно-пластичних моделей ргзьбових з‘єднань було висловлено припущення, що попереднгй “обтиск” з‘єднань високими зусиллями згвинчування можна використовувати для змгцнення динамгчно навантажених з‘єднань. APІ рекомендує надлишковий момент згвинчування з‘єднань нових штанг, необхгдний для зминання первинної шорсткостг виткгв ргзьби г торцгв поверхонь (таблиця 5.1).

Деякг дослгдники [8,18] рекомендують при спуску нових штанг загвинтити з‘єднання гз зусиллям згвинчування, рекомендованим для нових штанг, а потгм послабити г загвинтити знову з зусиллям для уживаних штанг. Таким чином, буде виконано попереднє деформування з‘єднання високим зусиллям згвинчування, яке, наприклад, для штанг дгаметром 22 мм перевищуватиме рекомендоване на 18% (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 - Рекомендоване колове змгщення муфти вгдносно штанги при згвинчуваннг 'i, мм

| Умовний дгаметр штанг, мм | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для нових штанг: |  |  |  |  |  |  |
| мгнгмальне | 4,7 | 6,4 | 7,1 | 8,7 | 11,2 | 14,3 |
| максимальне | 6,4 | 7,1 | 8,7 | 9,5 | 12,7 | 16,7 |
| Для уживаних штанг: |  |  |  |  |  |  |
| мгнгмальне | 3,2 | 4,7 | 5,6 | 7,1 | 9,5 | 12,7 |
| максимальне | 4,7 | 6,4 | 6,8 | 9,1 | 11,2 | 15,1 |
| Ргзниця мгж мгнгмальними нових г уживаних штанг, % | 32 | 27 | 21 | 18 | 15 | 11 |

Це може призвести до зминання шорсткостг в областг перших виткгв з‘єднання, але може бути недостатнгм для досягнення максимального виргвнювання навантаження по виткам ргзьби. Тому, недослгдженим залишається вплив деформування з‘єднання бгльш високими зусиллями згвинчування.

Можливе поєднання кглькох способгв виргвнювання розподглу навантаження по витках ргзьби. Наприклад, поєднання використання муфти з меншим модулем пружностг та попереднього пластичного деформування високим зусиллям згвинчування.

156

Застосування вставки мгж торцем муфти г нгпеля зг зносостгйкого матергалу дозволить захистити муфту вгд спрацювання та очищувати НКТ вгд СПУ [65]. При цьому можливо використовувати муфту з менш мгцної сталг та уникнути гартування поверхнг муфти СВЧ. Таким чином, застосування муфти розтягу-стиску, муфти з менш мгцної сталг, збгльшеної довжини розвантажувальної канавки дозволить не тгльки виргвняти навантаження по витках ргзьби г збгльшити границю витривалостг з‘єднання, але й збгльшити його стгйкгсть до спрацювання.

5.2 Аналіз напружено-деформованого стану стандартного муфтового різьбового з‘єднання насосних штанг за допомогою методу скінченних елементів

Для виявлення характеру розподглу напружень в муфтовому ргзьбовому з‘єднаннг насосних штанг, авторами [110] була розроблена комп‘ютерна скгнченно-елементна осесиметрична модель стандартного муфтового з‘єднання штанг дгаметром 22 мм (ГОСТ 13877-80). Для розрахунку найбгльш небезпечного варганта з‘єднання розмгри моделг ргзьби нгпеля вибирались мгнгмально допустимг зггдно ГОСТ, а розмгри ргзьби муфти максимально допустимг (рис. 5.3б).

штанга

муфта

D1max=28,014

d2min=28,464

D2max=28,734

dmin=29,6284

Dmax=30,5934

2,54

45

41+2,2

З45- 0,8

З43- 0,8

З30,5 +0,5

З26- 0,24

1

10±0,5

17 +0,1

2

а	б

1 - штанга, 2 – муфта

Рисунок 5.3 - Муфтове різьбове з‘єднання насосних штанг діаметром
22 мм згідно ГОСТ 13877-80 (а) та геометричні параметри різьби (б)

157

Матергал деталей з‘єднання - сталь 40 пгсля нормалгзацгї (Е=2.1.1011 Па, t'=0,28, 6т=420.106 Па, 6в=620.106 Па). Розрахунок проводився з врахуванням пластичностг матергалу г тертя мгж поверхнями контакту. Для моделювання зусилля згвинчування з‘єднання, мгж опорним торцем нгпеля г основною частиною муфти було введено дглянку матергалу, здатного до термгчного розширення в осьовому напрямку на величину dі, яка доргвнює видовженню нгпеля при згвинчуваннг:

d

pd

. c

| , | (5.1) |
| --- | --- |

= i п .Df де p – крок ргзьби, dc- колове змгщення муфти вгдносно штанги при згвинчуваннг, Df - дгаметр кола, на якому фгксується змгщення dc. Для муфтового з‘єднання штанг дгаметром 22 мм було прийнято рекомендоване [66] dс=7,14 мм, dі=0,14 мм.

Дослгдження напруженого стану на ргзних ргвнях зовнгшнього навантаження проводились зггдно методики дослгдження муфтового з‘єднання насосних штанг за стандартом AНІ, проведеному в нацгональнгй лабораторгї Sandгa в США [66]. На модифгковангй дгаграмг Гудмена (рис. 5.4) для вуглецевої сталг були визначенг три цикли зовнгшнього навантаження, якг вгдповгдають напруженням розтягу в тглг штанг: перший вгд -13,8 МПа до 55,2 МПа; другий вгд 13,8 МПа до 158,6 МПа; третгй вгд 103,4 МПа до 206,8 МПа. Додатково були вибранг максимальнг навантаження стиску г розтягу (–34МПа г 276 МПа) для з‘ясування впливу пластичної деформацгї в з‘єднаннг.

Видно, що напруження, близькг до границг текучостг 389-444 МПа, локалгзуються у перших трьох впадинах ргзьби г заргзьбовгй канавцг при вгдсутностг зовнгшнього навантаження (рис.5.5). При дгї максимального навантаження розтягу вони поширюються по цглому поперечному сгченнг штанги, починаючи з заргзьбової канавки до третьої впадини ргзьби. При дгї максимального навантаження стиску (до цього з‘єднання було пгддане максимальному навантаженню розтягу) високг напруження (близько 350МПа) виникають в мгсцг контакту упорного бурта штанги з муфтою.

Однак, за розподглом напружень при прикладеннг однократного навантаження не можна говорити про стгйкгсть з‘єднання до втомного руйнування.

Для визначення зон з високим потенцгалом до зародження втомної тргщини застосовувалась методика [66], зггдно якої умова втомної мгцностг при об‘ємному напруженому станг виражається так:

1

2

,(5.2)

[(66 )2+(6 6 )2+(6 6 )2]<6 т(6m1+6m2+6m3) a1 - а2	a2 - а3	a3 - а1	N -	3

158

де 6aі – компонент амплгтуди нормального напруження; 6mі - компонент середнього нормального напруження; 6N - границя витривалостг; m - коефгцгєнт впливу середнього напруження.

З врахуванням деяких припущень [66], приймаючи 6N=207 МПа, m=1, коефгцгєнт запасу втомної мгцностг може бути виражений так:

| D |  | 6N m m - •6 207 -  | 6m | , (5.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6a	6a

де 6m - середне нормальне напруження (МПа), 6a - амплгтуда напружень за критергєм Мгзеса (МПа).

Оскгльки ргвнгсть (5.3) базується на наближених даних, отриманих з модифгкованої дгаграми Гудмена, а не на дгйсних даних втомної мгцностг, її не можна використовувати для прогнозування втомного руйнування, але можна гдентифгкувати зони з високим потенцгалом до втомного руйнування. Так, якщо D<1, то можна тгльки говорити про обмежену довговгчнгсть меншу числа циклгв N, якому вгдповгдає 6N. Критергй D можна використовувати для вгдносного поргвняння ргзних модернгзацгй з‘єднань.

Рисунок 5.4 - Модифікована діаграма Гудмена для сталі 40
та вибрані для аналізу цикли зовнішнього навантаження

159

а	б	в

0 МПа (а), -34 МПа (б), 276 МПа (в)

Рисунок 5.5 - Розподіл напружень за критерієм Мізеса (Па) в різьбовому з‘єднанні штанг діаметром 22 мм при зовнішньому навантаженні

З рис. 5.6 видно, що найбгльш небезпечними зонами, з точки зору втомної мгцностг, є перехгднг радгуси заргзьбової канавки (на рис. 5.6 перший – верхнгй, другий – нижнгй), першг двг впадини ргзьби штанги г двг останнг впадини ргзьби муфти. Статистичнг данг [18] пгдтверджують це, вказуючи, що бгльшгсть втомних руйнувань муфтового з‘єднання вгдбувається в цих мгсцях. У всгх випадках прикладення циклгчного навантаження найменший запас втомної мгцностг спостерггається у першому радгусг заргзьбової канавки. Найменший вгн для циклу -13,8...55,2 МПа (D= -25), що доводить особливо негативний вплив навантажень стиску на втомну мгцнгсть з‘єднання, найбгльший - для циклу 103,4...206,8 МПа (В= -17). Проте,

160

у циклі 103,4...206,8 МПа, порівняно з іншими, значно менше значення D у другому радіусі канавки і перших впадинах різьби штанги (рис. 5.6в).

Авторами виведені залежності нормального напруження 6н і напруження за критерієм Мізеса 6м від зовнішнього навантаження p (після попереднього прикладення максимального навантаження стиску і розтягу) в ідентифікованих небезпечних зонах (табл. 5.2). Ці залежності з незначною похибкою можна вважати лінійними.

а	б	в

-13,8...55,2 МПа (а); 13,8...158,6 МПа (б); 103,4...206,8 МПа (в)

Рисунок 5.6 - Розподгл коефгцгєнта запасу втомної мгцностг в ргзьбовому з‘єднаннг штанг дгаметром 22 мм для циклгв зовнгшнього навантаження

161

Таблиця 5.2 - Залежностг н г м вгд зовнгшнього навантаження
р (МПа) в зонах з високим потенцгалом до втомного руйнування
стандартного з‘єднання штанг дгаметром 22 мм

| Небезпечнг зони | н, МПа | м, МПа |
| --- | --- | --- |
| Перший радгус канавки | 0,0265p+274,29 | 0,1219p+363,33 |
| Другий радгус канавки | 0,1583p+234,21 | 0,3155p+340,91 |
| Перша впадина ргзьби нгпеля | 0,2523p+261,91 | 0,3483p+331,91 |
| Остання впадина ргзьби муфти | 0,5808p+240,92 | 0,6712p+236,73 |

Пгдставляючи значення н г м в ргвняння (5.3), можна знайти наближенг значення коефгцгєнта запасу втомної мгцностг при ргзних значеннях допустимих амплгтуд зовнгшнього навантаження. При аналгзг нового типу з‘єднання спочатку гдентифгкуються небезпечнг зони з точки зору втомної мгцностг, потгм в них знаходяться залежностг н(р) г м(р), знаходиться залежнгсть D(p) г поргвнюється гз залежнгстю D(p) для стандартного з‘єднання.

5.3 Аналгз напружено-деформованого стану муфтових ргзьбових з‘єднань для насосних штанг зг зменшеною нергвномгрнгстю навантаження по витках ргзьби

Аналоггчно аналгзу стандартного з‘єднання проведемо аналгз муфтових з‘єднань насосних штанг зг зменшеною нергвномгрнгстю розподглу навантаження по витках ргзьби. Це з‘єднання з муфтою розтягу-стиску (рис. 5.7а), з‘єднання з збгльшеною довжиною заргзьбової канавки (рис. 5.7б), з‘єднання з муфтою з пластичного матергалу та з‘єднання, попередньо пгддане пластичнгй деформацгї високим зусиллям згвинчування.

З’єднання насосних штанг з муфтою розтягу-стиску [35] складається гз з’єднуваних штанг 1, муфти розтягу-стиску 2 г протекторних вставок 3 (рис. 5.7а). Розмгщення вставки мгж опорним торцем муфти г штанги зг зносостгйкого матергалу г зовнгшнгм дгаметром, бгльшим зовнгшнього дгаметру муфти, дозволить захистити поверхню муфти вгд спрацювання г гнших механгчних пошкоджень. Для зменшення ггдравлгчного опору, на зовнгшнгй поверхнг вставки виготовляються повздовжнг пази. При спрацюваннг протекторної вставки можлива її замгна без потреби замгни муфти.

45

41+2,2

З30,5 +0,5

З26-0,24

З43- 0,8

З45-0,8

17 +0,1

З50

З34

7,5

2

1

3

17,5

30

34 +0,1

62

58 +2,2

З50

З43- 0,8

З30,5+0,5

З26- 0,24

2

З45- 0,8

1

3

162

а	б

1 – штанга; 2 – муфта; 3 – протекторна вставка
Рисунок 5.7 - Муфтове різьбове з‘єднання насосних штанг діаметром
22 мм з муфтою розтягу-стиску (а) та зі збільшеною довжиною
зарізьбової канавки (б)

При вгдсутностг зовнгшнього навантаження спостерггається бгльш ргвномгрний розподгл напружень в впадинах ргзьби нгпеля нгж в стандартному з‘єднаннг (рис. 5.8). В загальному, напруження в заргзьбовгй канавцг та перших впадинах ргзьби нгпеля дещо меншг. В муфтг найбгльшг напруження (389-444 МПа) спостерггаються в розтягнутгй її частинг та бгля опорного торця. При дгї максимального навантаження розтягу спостерггається помгтне збгльшення напруження в зонг останнгх виткгв ргзьби штанги, максимальне значення якого досягає 444-500 МПа.

Розрахунок коефгцгєнта запасу втомної мгцностг D показує, що найбгльш небезпечними зонами, з точки зору втомної мгцностг, є радгуси заокруглення заргзьбової канавки, перша впадина ргзьби штанги, остання та двг першг впадини ргзьби муфти. В таблицг 5.3 наведено залежностг 6н г 6м вгд зовнгшнього навантаження р (МПа) в зонах з високим потенцгалом втомного руйнування модернгзованих з‘єднань штанг дгаметром 22 мм. Знаючи максимальне допустиме напруження в штангах, яке зггдно дгаграми Гудмена визначається за формулою

6max=0,256в+0,56256mіn,	( 5.4)

163

а	б	в

0 МПа (а), -34 МПа (б), 276 МПа (в)
Рисунок 5.8 - Розподіл напружень за критерієм Мізеса (Па) в
різьбовому з‘єднанні штанг діаметром 22 мм з муфтою розтягу-стиску
при зовнішньому навантаженні

можна знайти залежнгсть коефгцгєнта запасу втомної мгцностг D (5.3) в гдентифгкованих небезпечних зонах вгд мгнгмального напруження (рис. 5.15). Найменше значення D спостерггається у першгй впадинг ргзьби муфти. При циклах зовнгшнього навантаження -13,8...55,2 МПа г 13,8...158,6 МПа воно бгльше значень коефгцгєнта D в небезпечних зонах стандартного з‘єднання, але при циклг 103,4...206,8 МПа зменшується в 7 разгв. Однак, слгд зазначити, що поява втомної тргщини в цгй зонг менш небезпечна, нгж поява тргщини в нгпелг г руйнування розтягнутої частини муфти (навгть якщо воно буде можливе) не призведе до руйнування

164

з‘єднання загалом. Для пгдвищення значення D в цгй зонг необхгдно збгльшити зовнгшнгй дгаметр розтягнутої частини муфти, що неможливо без збгльшення зовнгшнього дгаметра муфти.

Таблиця 5.3 - Залежності ан і ам від зовнішнього навантаження р (МПа) в зонах з високим потенціалом до втомного руйнування модернізованих з‘єднань штанг діаметром 22 мм

| З‘єднання | Небезпечні зони | ан, МПа | ам, Мпа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перший радгус канавки | 0,1356р+269,79 | 0,2866р+345,51 |
| Муфта | Другий радгус канавки Перша впадина ргзьби нгпеля | 0,1912р+192,48 0,2883р+253,25 | 0,4045р+312,12 0,4318р+305,49 |
| розтягу- | Остання впадина ргзьби муфти | 0,5904р+234,1 | 0,6387р+236,86 |
| стиску | Перша впадина ргзьби муфти | 0,266р+267,1 | 0,0031р+414,93 |
|  | Друга впадина ргзьби муфти | 0,3843р+301,38 | 0,2784р+338,23 |
|  | Перший радгус канавки | 0,058р+261,94 | 0,1625р+361,57 |
| Довжина | Другий радгус канавки | 0,1628р+215,91 | 0,3448р+331,98 |
| канавки | Перша впадина ргзьби нгпеля | 0,2845р+219,25 | 0,4085р+318,88 |
| 25 мм | Остання впадина ргзьби муфти | 0,5741р+213,03 | 0,5903р+214,1 |
|  | Перший радгус канавки | 0,0695р+228,85 | 0,1891р+373,27 |
| Довжина | Другий радгус канавки | 0,1583р+226,47 | 0,3226р+335,99 |
| канавки | Перша впадина ргзьби нгпеля | 0,2321р+186,02 | 0,3811р+319,76 |
| 34 мм | Остання впадина ргзьби муфти | 0,5741р+200,03 | 0,6155р+207,44 |
| Муфта з | Перший радгус канавки | 0,0283р+276,31 | 0,1215р+363,64 |
| пластич- | Другий радгус канавки | 0,1597р+235,82 | 0,3119р+341,59 |
| ного мате- | Перша впадина ргзьби нгпеля | 0,266р+221,1 | 0,3568р+331,59 |
| ріалу | Остання впадина ргзьби муфти | 0,3699р+157,82 | 0,4475р+226,39 |
| Попередня | Перший радгус канавки | 0,0243р+238,58 | 0,1066р+285,39 |
| пластична | Другий радгус канавки | 0,1583р+191,21 | 0,324р+300,32 |
| деформа- | Перша впадина ргзьби нгпеля | 0,254р+251,65 | 0,3491р+290,42 |
| ція | Остання впадина ргзьби муфти | 0,5808р+250,92 | 0,6571р+240,57 |

Збгльшення довжини заргзьбової канавки може суттєво зменшити навантаження, яке сприймає нгпель. Були проаналгзованг муфтовг з‘єднання з довжиною заргзьбової канавки 25 мм г 34 мм (рис. 5.7).

Збгльшення довжини канавки в два рази суттєво зменшує напруження в нгпелг, особливо при невеликих зовнгшнгх навантаженнях (рис. 5.9). Поргвняно зг стандартним з‘єднанням, в зонг першого витка ргзьби штанги не спостерггається напружень вищих границг текучостг (444-500 МПа).

Значення коефгцгєнта запасу втомної мгцностг в небезпечних зонах в кглька разгв вищг нгж в стандартному з‘єднаннг (рис. 5.10). Так, збгльшення довжини канавки в два рази, пгдвищує коефгцгєнт D в 3,5-4,5 рази в най-

165

бгльш небезпечних зонах. Суттєво пгдвищується коефгцгєнт запасу в зонг першого радгуса канавки та впадини ргзьби нгпеля, а в зонг останньої впадини ргзьби муфти - ненабагато. Характерно, що коефгцгєнт запасу в зонг другого радгусу канавки для з‘єднання з канавкою довжиною 25 мм вищий нгж для з‘єднання з канавкою 34 мм.

а	б	в

0 МПа (а), -34 МПа (б), 276 МПа (в)
Рисунок 5.9 - Розподіл напружень за критерієм Мізеса (Па) в
різьбовому з‘єднанні штанг діаметром 22 мм з зарізьбовою канавкою
довжиною 34 мм при зовнішньому навантаженні

Застосування протекторних вставок зг зносостгйкого матергалу дозволяє використовувати муфти з бгльш пластичного матергалу без загрози спрацювання тгла муфти.

166

а	б	в

-13,8...55,2 МПа (а); 13,8...158,6 МПа (б); 103,4...206,8 МПа (в)
Рисунок 5.10 - Розподгл коефгцгєнту запасу втомної мгцностг в
ргзьбовому з‘єднаннг штанг дгаметром 22 мм з заргзьбовою канавкою
довжиною 34 мм для циклгв зовнгшнього навантаження

Було виконано аналгз стандартного муфтового з‘єднання штанг дгаметром 22 мм, в якому механгчнг характеристики матергалу муфти були змгненг наступним чином: Е=2 1011 Па, 1=0,28; 6т=400 106 Па та 6в=600 106 Па, а характеристики матергалу нгпеля залишились тг ж. У поргвняннг зг стандартним з‘єднанням, напруження бгля першого витка дещо меншг при прикладеннг максимального навантаження розтягу (рис. 5.11).

При зменшеннг модуля пружностг матергалу муфти з 2,1 1011 Па до 2 1011 Па коефгцгєнт запасу втомної мгцностг в зонах радгусгв канавки май-же не змгнюється, проте, в зонг першої западини ргзьби штанги його значення зростає в 1-1,75 рази, а в зонг останньої западини ргзьби муфти май-же в 2,75 рази.

167

а	б

0 МПа (а), 276 МПа (б)
Рисунок 5.11 - Розподіл напружень за критерієм Мізеса (Па) в
різьбовому з‘єднанні штанг діаметром 22 мм з пластичною муфтою
при зовнішньому навантаженні

Попереднє пластичне деформування перших виткгв з‘єднання високим зусиллям згвинчування може дещо виргвняти розподгл навантаження по витках ргзьби. При цьому це зусилля повинно бути достатнгм, щоб створити напруження в перших витках ргзьби, вищг границг текучостг г призвести до Ух пластичного деформування на необхгдну величину. На-приклад, попередня деформацгя зусиллям згвинчування, яке вгдповгдає 5°/о збгльшенню колового змгщення муфти вгдносно штанги при згвинчуваннг, зовсгм не змгнює коефгцгєнт D, а 100°/о збгльшення колового змгщення муфти може призвести до руйнування перших виткгв. Пгсля попереднього згвинчування, з‘єднання згвинчують гз звичайним зусиллям. В результатг здеформованг першг витки будуть сприймати менше навантаження. Для попереднього деформування застосовувалось зусилля згвинчування, яке вгдповгдає 50°/о збгльшенню колового змгщення муфти вгдносно штанги при згвинчуваннг (dc=10,71 мм). Пгсля цього з‘єднання розгвинчувалось до величини dc=9,71 мм, що вгдповгдає рекомендованому моменту згвинчування. При такому попередньому пластичному деформуваннг, напруження, вищг границг текучостг 444-500 МПа (рис. 5.12), виникають у перших двох витках ргзьби штанги (в западинг витка та мгсцг контакту з головкою витка ргзьби муфти). Пгсля згвинчування зг звичайним зусиллям г прикладання робочого навантаження напруження в першому витку ргзьби штанги зменшується на 10-20°/о у поргвняннг з стандартним з‘єднанням (рис. 5.12б,в).

168

а	б	в

0 МПа (б), 276 МПа (в)
Рисунок 5.12 - Розподiл напружень за критерiєм Мiзеса (Па) в перших
витках рiзьбового з‘єднання штанг дiаметром 22 при попередньому
пластичному деформуваннi (а) i зовнiшньому навантаженнi

Коефгцгєнт запасу втомної мгцностг в зонах першої западини ргзьби нгпеля г останньої западини ргзьби муфти змгнюється не суттєво, а в зонах першого г другого радгусу канавки пгдвищується в 1,7 г 2,5 рази вгдповгдно. Помгтне незначне змгщення розташування небезпечної зони бгля заргзьбової канавки (рис. 5.13).

Рисунок 5.13 - Розподiл коефiцiєнта запасу втомної мiцностi
в рiзьбовому з‘єднаннi штанг дiаметром 22 мм при попередньому
пластичному деформуваннi i змiнi зовнiшнього навантаження
вiд 103,4 до 206,8 МПа

169

У багатьох випадках поломцг нгпеля передує часткове самовгдгвинчування з‘єднання. Значно ргдше спостерггаються поломки нгпеля, викликанг перевищеним моментом згвинчування [8]. Всг проаналгзованг вище варганти з‘єднань (кргм з‘єднання з попередньою пластичною деформацгєю) дослгджувались при однакових значеннях видовження нгпеля при згвинчуваннг, що, однак, не говорить про однакове значення зусилля згвинчування. З рис. 5.14 видно, що найменше змгнилось зусилля на стику для з‘єднання з муфтою з пластичного матергалу, а найбгльше для з‘єднань з муфтою розтягу-стиску та довжиною заргзьбової канавки 34 мм. Для останнього, також, характернг найменшг пластичнг деформацгї в з‘єднаннг.

-100000

-150000

-200000

-250000

-50000

0

-50	0	50	100	150	200	250	300 р, МПа

F, Н

1

2

3

4

5

1 – стандартне з‘єднання; 2 – з муфтою розтягу-стиску; 3 – довжина
зарізьбової канавки 25 мм; 4 – довжина зарізьбової канавки 34 мм;
5 – муфта з пластичного матеріалу
Рисунок 5.14 - Залежність зусилля на стику муфтового з‘єднання
штанг діаметром 22 мм від зовнішнього навантаження

Отже, в зонг першої впадини ргзьби штанги, де на практицг спостерггається найбгльше руйнувань з‘єднання, найбгльшу стгйкгсть до втомного руйнування показало з‘єднання з довжиною заргзьбової канавки 34 мм (табл. 5.3, рис. 5.15). Однак, в зонг останньої впадини ргзьби муфти, де поломки теж можливг, стгйкгсть до втомного руйнування пгдвищилась незначно на вгдмгну вгд з‘єднання з муфтою гз пластичного матергалу. Тому поєднання цих двох способгв в однгй конструкцгї могло б суттєво пгдвищити стгйкгсть до руйнування з‘єднання в усгх його небезпечних зонах.

0

-10

1

2

3

4

5

6

-20

-30

-40

-50

-60

о

0 50 100 150 200 250 300 350

Smin,МПа

а

б

0

1

2

3

4

5

6

-5

-10

-15

-20

-25

о

0 50 100 150 200 250 300 350

5 	 Smin,МПа

170

1 – стандартне з‘єднання; 2 – з муфтою розтягу-стиску; 3 – довжина
зарiзьбової канавки 25 мм; 4 – довжина зарiзьбової канавки 34 мм;
5 – муфта з пластичного матерiалу; 6 – попереднє пластичне деформу-
вання рiзьби високим зусиллям згвинчування

Рисунок 5.15 - Залежнiсть коефiцiєнта запасу втомної мiцностi
вiд мiнiмального напруження: в першому (а) i другому (б) радiусах
зарiзьбової канавки, першiй впадинi рiзьби нiпеля (в) та останнiй
впадинi рiзьби муфти (г)

0

1

2

3

4

5

6

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35D

0 50 100 150 200 250 300 350

5 	 Smin,МПа

в

г

0

1

2

3

4

5

6

-5

-10

-15

-20

-25

-30

D

0 50 100 150 200 250 300 350

5 	 Smin,МПа

171

Продовження рисунку 5.15

Застосування муфти розтягу-стиску даноУ конструкцгУ може бути виггдне тгльки при незначному навантаженнг розтягу, наприклад, внизу колони. Згин низу колони призводить до гнтенсивного спрацювання муфт, тому застосування протекторних вставок, в цьому випадку, пгдвищить Ух довговгчнгсть.

Застосування попереднього пластичного деформування з‘єднання високим зусиллям згвинчування призводить до суттєвого пгдвищення втомноУ мгцностг тгльки в зонг заргзьбовоУ канавки. Поєднання цього способу гз застосуванням муфти гз пластичного матергалу теж може пгдвищити стгй-

172

кгсть до руйнування з‘єднання в усгх його небезпечних зонах. При цьому необхгдно забезпечити захист муфти вгд спрацювання шляхом застосування протекторгв та уникнути нергвномгрного її спрацювання за допомогою штангообертача.

5.4 Аналіз напружено-деформованого стану та втомна міцність муфтового різьбового з‘єднання насосних штанг із спрацьованою муфтою

Для з‘ясування впливу спрацювання муфти на розподгл напружень в муфтовому з‘єднаннг, побудована комп‘ютерна тривимгрна параметрична модель з‘єднання насосних штанг дгаметром 22 мм з нергвномгрно спрацьованою вгд тертя об НКТ (дгаметром 59 мм) муфтою. Розрахунок проводився методом скгнченних елементгв. Зусилля згвинчування моделювалось шляхом прикладання до торця муфти г упорного торця нгпеля навантаження, яке вгдповгдає зусиллю на стику з‘єднання Fv при зовнгшньому навантаженнг p (рис. 5.14). При рекомендованому моментг згвинчування [8] г p=276 МПа, отримуємо Fv=130 кН, при вгдсутностг зовнгшнього навантаження - Fv=200 кН.

Як видно з рис. 5.16, спрацювання муфти глибиною 6 мм призводить до суттєвої нергвномгрностг перерозподглу навантажень в ргзьбовому з‘єднаннг. Найвищг напруження в муфтг спостерггаються в останнгх впадинах зг сторони спрацьованої частини. В нгпелг суттєве збгльшення напружень спостерггається в перших впадинах ргзьби зг сторгн, розмгщених перпендикулярно до напрямку спрацювання муфти (рис. 5.16б). Найменше ж навантажуються витки нгпеля, розмгщенг з сторони спрацьованої частини муфти, що пояснюється збгльшенням її податливостг (рис. 5.16а).

Визначенг напруження можуть перевищувати реальнг на 20-25%, так як, з метою спрощення моделг, не враховувались пластичнг деформацгї г застосовувалась сгтка скгнченних елементгв з великим кроком.

Для виявлення залежностг мгж напруженнями в найбгльш навантажених зонах з‘єднання г величиною спрацювання муфти, глибина спрацювання змгнювалась вгд 0 до 6 мм шляхом змгни вгдповгдного параметра моделг. З рис. 5.17 помгтно, що перерозподгл навантажень внаслгдок спрацювання муфти має складний характер.

При глибинг спрацювання бгльшгй 4 мм, в першгй впадинг ргзьби зг сторгн, розмгщених перпендикулярно до напрямку спрацювання муфти (рис. 5.17а) спостерггається суттєве зростання напружень (при d=6 мм - в 1,5 рази). При цьому, напруження бгля першого радгуса скруглення заргзьбової канавки майже не змгнюються.

173

а

б

а – вигляд збоку; б – вигляд зверху
Рисунок 5.16 - Розподiл напружень за критерiєм Мiзеса (Па)
в рiзьбовому з‘єднаннi при нерiвномiрному спрацюваннi муфти
глибиною 6 мм i зовнiшньому навантаженнi 276 МПа

а

б

0

-10

1

2

3

4

5

6

-20

-30

-40

-50

-60

о

0 50 100 150 200 250 300 350

Smin,МПа

800

700

1а 2а 3а 1б 2б 3б

5, МПа

600

500

400

300

2	4	6

d, мм

в

800

1а 2а 3а 1б 2б 3б

700

5, МПа

600

500

400

2	4	6

d, мм

174

а – вигляд збоку; б – зверху; в – знизу; 1,2 – перший і другий
радіус канавки; 3 – перша впадина різьби
Рисунок 5.17 - Залежність напружень за критерієм Мізеса
в небезпечних зонах різьби ніпеля при нерівномірному спрацюванні
муфти від величини спрацювання

175

Розглянемо ргзьбу нгпеля зг сторони спрацьованої частини муфти. Напруження бгля першого радгуса скруглення заргзьбової канавки (на рис. 5.16 – лгвого) практично не змгнюються гз збгльшенням глибини спрацювання. Напруження бгля другого радгуса скруглення та першої впадини ргзко зменшуються при глибинг спрацювання 4-5 мм. При глибинг спрацювання 6 мм напруження в першгй впадинг зменшуються в 1,7 рази.

Майже в усгх впадинах ргзьби зг сторони, яка протилежна спрацьовангй частинг муфти, спостерггається зменшення напружень. Це можна пояс-нити змгщенням нгпеля в сторону спрацьованої частини внаслгдок збгльшення її податливостг.

В муфтг, при нергвномгрному її спрацюваннг, найбгльше навантажується остання робоча впадина. При спрацюваннг муфти на 6 мм напруження тут пгдвищуються в 4-5 рази (рис. 5.18).

s, МПа

1400

1200

1000

400

800

600

200

0

2	4	6	8

d, мм

1а 2а 1б 2б

а – p=276 МПа; б – p=0 МПа
Рисунок 5.18 - Залежнгсть напружень за критергєм Мгзеса в останнгй
робочгй западинг ргзьби муфти при нергвномгрному (1) г ргвномгрному
(2) спрацюваннг муфти вгд величини спрацювання

Для визначення впливу ргвномгрного спрацювання на напруження в з‘єднаннг зменшували зовнгшнгй радгус моделг муфти на величину цього спрацювання. На напружений стан в нгпелг ргвномгрне спрацювання не має суттєвого впливу. При зменшеннг зовнгшнього дгаметра муфти на 9 мм дещо пгдвищуються напруження в заргзьбовгй канавцг г дещо зменшуються у впадинах ргзьби нгпеля. В останнгй впадинг ргзьби муфти ргзке збгльшення напружень спостерггається при д=3-4 мм ( див. рис. 5.18).

Отже, найбгльшою глибиною спрацювання, при якгй в з‘єднаннг штанг дгаметром 22 мм не виникає суттєвого пгдвищення напружень, є 5-6

176

мм для нергвномгрно спрацьованої муфти г 3 мм для ргвномгрно спрацьованої муфти. При досягненнг такої глибини спрацювання муфти необхгдно вгдбраковувати. Пгдрахуємо довговгчнгсть нергвномгрно г ргвномгрно спрацьованої муфти для з‘єднання штанг дгаметром 22 мм. Данг для пгдрахунку взятг з результатгв експерименту [8], в якому дослгджувалось спрацювання незагартованих муфт в свердловинг з вмгстом води в продукцгї 93%. Довговгчнгсть муфтового з‘єднання з нергвномгрно спрацьованою муфтою може бути виражена так:

nн=mн/(І 2S),	(5.5)

а довговгчнгсть з‘єднання з ргвномгрно спрацьованою муфтою:

nр=mр/(k І 2S),	(5.6)

де nн, nр – кглькгсть подвгйних ходгв СШНУ до вгдмови при нергвномгрному г ргвномгрному спрацюваннг; mн, mр – маса спрацьованого матергалу муфти з нергвномгрним г ргвномгрним зносом.

При глибинг нергвномгрного спрацювання 6 мм об НКТ дгаметром 59 мм mн=0,141 кг, при глибинг ргвномгрного спрацювання 3 мм - mр=0,278 кг І – гнтенсивнгсть спрацювання по масг, І=0,86 10-6 кг/м; S – довжина ходу плунжера насоса, S=2,3 м; k - коефгцгєнт, який враховує пгдвищення гнтенсивностг спрацювання в результатг обертання муфти. Пгдвищення гнтенсивностг спрацювання пояснюється непостгйним контактом поверхнг муфти з поверхнею НКТ, у результатг чого вона пгддається бгльш гнтенсивнгй корозгї, а також зменшенням площг контакту муфти г НКТ, що суттєво пгдвищує контактний тиск. В залежностг вгд корозгйних умов, k може приймати значення вгд 1 до 1,3. Зггдно експериментальних даних [8], при вмгстг води в продукцгї 93% k=1,2.

Пгдставляючи данг, отримуємо nн=31000, nр=51000. В загальному, збгльшення довговгчностг муфти при її ргвномгрному обертаннг доргвнює вгдношенню mр/kmн. В даному випадку mр/kmн=1,65. Однак, для звичайних умов експлуатацгї (з меншим вмгстом води в продукцгї г з меншою кривизною свердловини) збгльшення реальної довговгчностг муфт, в результатг обертання колони, може бути бгльшим. Існують данг [67] про збгльшення довговгчностг муфт при застосуваннг штангообертача в 2-3 рази.

Для визначення впливу спрацювання муфти на характер втомного руйнування з’єднання була випробувана партгя зразкгв геометрично подгбних до муфтового з’єднання насосних штанг дгаметром 22 мм з глибиною спрацювання 4,5 мм (див. рис. 3.10). Випробування, проведенг на ргзних ргвнях зовнгшнього навантаження, показали, що втомна тргщина в нгпелг зароджується перед першим робочим витком г росте в напрямку, перпендикулярному напрямку спрацювання муфти (на рис. 5.19 показано стрглкою). Руйнування зумовленг появою втомної тргщини в зонг останньої робочої впадини муфти, що призводило до збгльшення навантажень згину на

177

нгпель г його руйнування через 100-1000 циклгв. Довговгчнгсть зразкгв гз спрацьованою муфтою зменшувалась в 2-3 рази поргвняно зг зразками з неспрацьованою муфтою.

Рисунок 5.19 - Втомне руйнування зразка муфтового з‘єднання
з різьбою М100,75 і нерівномірно спрацьованою муфтою (г1=1,5 мм)

5.5 Вплив зміни конструкцій зарізьбових
розвантажувальних канавок насосних штанг
на напружено-деформований стан та величину моменту
згвинчування різьбового з‘єднання

Ргзьбовг з’єднання насосних штанг часто розгвинчуються г руйнуються пгд час роботи в свердловинг, що обумовлено впливом змгнних навантажень, вгбрацгй, дгї крутних моментгв з використанням штангообертачгв.

Для виявлення впливу змгни конструкцгй заргзьбових розвантажувальних канавок насосних штанг на напружено-деформований стан та величину моменту згвинчування ргзьбового з‘єднання характеру була розроблена комп‘ютерна скгнченно-елементна осесиметрична модель стандартного з‘єднання штанг дгаметром 19 мм (ГОСТ 13877-96). Для розрахунку найбгльш небезпечного варганта з‘єднання, розмгри моделг ргзьби нгпеля вибирались мгнгмально допустимими зггдно ГОСТ, а розмгри ргзьби муфти є максимально допустимими (рис. 5.20). Матергалом деталей з’єднання вибрана сталь 40 пгсля нормалгзацгї (Е=2,11011 Па, =0,28, т=420 МПа, в=620 МПа). Розрахунок проводився з врахуванням пластичностг матергалу г тертя мгж поверхнями контакту. Для моделювання зусилля згвинчування з‘єднання, мгж уступом нгпеля г опорним торцем муфти було введено дглянку матергалу, здатного до термгчного розширення в осьовому напрямку на величину lz=0.0241мм, яка доргвнює видовженню нгпеля вгд попереднього затягнення:

23,24±0,13

27,43 +0,25

41,3 +0,13

- 0,25

38,1+0,13

- 0,25

51

36,5 +1,6

11,1±1,5

+1,0

15+0,2

2

1

шТВУсВ

N СРТВ

D1max=24,79

d2min=25,146

D2max=25,303

dmin=26,624

Dmax=26,952

2,54

а	б

1 - штанга, 2 – муфта

Рисунок 5.20 - Муфтове різьбове з‘єднання насосних штанг діаметром 19 мм згідно ГОСТ 13877-96 (а) та геометричні параметри різьби (б)

FV

 5Z,

A E Z 



lZ

(5.7)

178

де Fv - сила попереднього затягнення 141,8 кН; Az - площа задньої про-

точки нгпеля (заргзьбової канавки) 423 мм2 ; 5z - величина деформованої частини нгпеля 15,1 мм; Е - модуль пружностг сталг 2,1 ∙105 МПа.

З скгнченно–елементної моделг видно, що напруження, близькг до границг плинностг 389-444 МПа, локалгзуються у перших трьох впадинах ргзьби г заргзьбовгй канавцг при вгдсутностг зовнгшнього навантаження (рис. 5.21). Пгд дгєю максимального навантаження розтягу вони поширюються по цглому поперечному сгченнг штанги, починаючи з заргзьбової канавки до третьої впадини ргзьби. Пгд дгєю максимального навантаження стиску (до цього з‘єднання було пгддане максимальному навантаженню розтягу) високг напруження (близько 350 МПа) виникають в мгсцг контакту упорного бурта штанги з муфтою.

179

Рисунок 5.21 – З’єднання насосної штанги i муфти (19 мм)

Таблиця 5.4 – Розподiл напружень в небезпечних зонах з’єднання насосної штанги i муфти (19 мм)

| Небезпечнi зони | м, МПа |
| --- | --- |
| Перший радіус канавки | 402 |
| Другий радіус канавки | 329 |
| Перша впадина різьби ніпеля | 454 |
| Остання впадина різьби муфти | 381 |

180

Рисунок 5.22 – З’єднання насосної штанги i муфти (19 мм) з
подовженою до 25 мм зарiзьбовою канавкою

Таблиця 5.5 – Розподiл напружень в небезпечних зонах з’єднання
насосної штанги i муфти (19 мм) з подовженою до 25 мм
зарiзьбовою канавкою

| Небезпечнi зони | м, МПа |
| --- | --- |
| Перший радіус канавки | 324 |
| Другий радіус канавки | 292 |
| Перша впадина різьби ніпеля | 441 |
| Остання впадина різьби муфти | 368 |

181

Рисунок 5.23 – З’єднання насосної штанги i муфти (19 мм) з
подовженою зарiзьбовою канавкою (25 мм) i збiльшеним
моментом затягування

Таблиця 5.6 – Розподiл напружень в небезпечних зонах з’єднання
насосної штанги i муфти (19 мм) з подовженою до 25 мм зарiзьбовою
канавкою i збiльшеним моментом затягування

| Небезпечнi зони | м, МПа |
| --- | --- |
| Перший радіус канавки | 401 |
| Другий радіус канавки | 325 |
| Перша впадина різьби ніпеля | 423 |
| Остання впадина різьби муфти | 445 |

182

1 – стандартна штанга дiаметром 19 мм,

2 – штанга дiаметром 19 мм з подовженою зарiзьбовою канавкою,

3 – штанга дiаметром 19 мм з подовженою зарiзьбовою канавкою
i збiльшеним моментом затягування з’єднання
Рисунок 5.24– Графiчнi залежностi розподiлу напружень
за критерiєм Мiзеса по впадинах рiзьби нiпеля насосної штанги
дiаметром 19 мм i рiзним виконанням зарiзьбових канавок

Розподiл напружень за критерiєм Мiзеса по впадинах вздовж рiзьби нiпеля вiдбувається наступним чином: в першому витку рiзьби напруження найбiльше, далi йде спадання величини напружень, а на останнiх впадинах рiзьби нiпеля напруження зростають. Як видно з рис. 5.22, найменшi напруження виникають в рiзьбi нiпеля з подовженою зарiзьбовою канавкою i з моментом згвинчування, якiй рiвний моменту згвинчування стандартної насосної штанги. Однак прикладання даного моменту згвинчування є недостатнiм, оскiльки на торцях нiпеля i муфти не виникає необхiдного контактного напруження, яке б не дозволило з’єднанню самовiльно розгвинчуватися при роботi.

Отже, iз збiльшенням моменту згвинчування нiпеля з подовженою зарiзьбовою канавкою (рис. 5.23) вiдбувається такий розподiл напружень за критерiєм Мiзеса, коли зростають напруження на торцях нiпеля i муфти, а також напруження у впадинах виткiв рiзьби.

Проаналiзувавши залежностi (рис. 5.24) розподiлу напружень за критерiєм Мiзеса по впадинах рiзьби нiпеля насосної штанги дiаметром 19 мм i рiзним конструктивним виконанням зарiзьбових канавок можна зробити висновок, що найкращий розподiл напружень вiдбувається в нiпелi з подовженою зарiзьбовою канавкою i збiльшеним моментом згвинчування. Використання з’єднання з недостатнiм моментом згвинчування (з подовженою зарiзьбовою канавкою i рекомендованим стандартними моментом згвинчування) не рекомендується, тому що це не забезпечує створення контактних напружень стиску в стику нiпеля i муфти.

183

Проведенг дослгдження показують, наскгльки важливим стає контроль моментгв згвинчування ргзьб насосних штанг г виникає необхгднгсть створення механгзованих ключгв для контролю згвинчування штанг на устг при Ух спуску в свердловину.

5.6 Затягування різьбових з’єднань та способи контролю
моменту згвинчування насосних штанг

Ргзьбовг з’єднання часто являються вгдповгдальними вузлами , якг визначають мгцнгсть г надгйнгсть всгєУ конструкцгУ (стяжнг болти роторгв турбомашин, силовг шпильки г шатуннг болти поршневих машин, фланцевг з’єднання посудин, що працюють пгд високим тиском г т.д.). Для пгдвищення надгйностг ргзьбових з’єднань необхгдно використовувати сучаснг методи проектування, основанг на широкому використаннг ЕОМ. Це дозволить при проектуваннг врахувати розподгл зусиль, визначити запаси мгцностг та створити надгйну конструкцгю.

Вибір попереднього затягування

Бгльша частина ргзьбових з'єднань, якг використовуються сучасних машинах та установках, збирають з попереднгм затягуванням. Правильне затягування з'єднання - одна з основних умов надгйноУ роботи з'єднання [68].

Напруження вгд попереднього затягування встановлюють вгдповгдно до умов герметичностг г щгльностг (жорсткостг) стику. Останнє є необхгдною умовою забезпечення мгцностг ргзьбових з'єднань при змгнних навантаженнях:

в0  вр (1 х)	(5.8)

де σо = F0 /A1 — напруження вгд попередньоУ затяжки (F0 — сила затяжки, А1 — площа перерізу балта, шпильки); σр= Fр /A1 — номгнальне напруження вгд найбгльшого зовнгшнього (робочою) навантаження, що виникає в стрижні болта (шпильки) при роботі; χ — коефіцієнт основного навантаження (зазвичай χ=0,2...0,4). При σо ≤ σр∙(1–χ) стик розкривається і зовнішнє навантаження повнгстю передається на болт, ргзко знижуючи довговгчнгсть з'єднання.

На практицг, як правило, напруження попереднього затягування зменшується в результатг того, що нергвностг на стиках зминаються, вгдбувається релаксацгя напружень г т.д. Можливо також пгдвищення робочих навантажень при роботг машини на нерозрахунковому режимг (наприклад, внаслгдок ггдравлгчного удару, при роботг на резонансному режимг г гн.). З урахуванням цього, розрахункове напруження затяжки збільшують в v раз:

| , | (5.9) |
| --- | --- |

184

0 Р1

Зггдно умови щгльностг стику v = 1,25... 2,00 при постгйному навантаженнг г v= 2,5 ... 4,0 при змгнному навантаженнг.

Пгдвищення напруження попереднього затягування приводить до гстотного зменшення частки робочого навантаження, що сприймається болтами з'єднання, г сприяє її збереженню при експлуатацгї. Таким чином, велика сила затягування є ефективним засобом пгдвищення надгйностг роботи ргзьбових з'єднань.

Щоб уникнути появи пластичних деформацгй (залишкового видовження г скручування) верхню межу напруження затягування обмежують значенням коефгцгєнта запасу мгцностг, що мгнгмально допускається, вгдповгдно до постгйного напруження.

(5.10)

пm  т /0

,

де ξ — коефгцгєнт, що враховує форму стержня болта; R — коефгцгєнт приведення, що враховує закручування стержня болта. Якщо стержень болта складається з і дглянок довжиною loі г площею Аoі, то

|  |  | 2  д 1 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 l0 |

loi

A oi

,

(5.11)

(5.12)

п



i 1

Коефгцгєнт R залежить тгльки вгд вгдношення τ/σ:

  1  3  / 

	2

,

Зазвичай R = 1,19 ... 1,50.

Якщо прийняти ξ = 1 (стержень болта гладкий), дo=д1 г коефгцгєнт запасу по межг текучостг пT = 1,2 ... 1,4, то верхня межа напруження затягування

,

(5.13)

0  0,5 ...0,7  т

Слгд зазначити, що збгльшення напруження затяжки гнодг знижує граничну амплгтуду циклу (межа витривалостг з'єднання). Проте в цьому випадку частка зовнгшнього навантаження, що сприймається болтом, як правило, гстотно зменшується.

Для високомгцних ргзьбових з'єднань в мостових конструкцгях при-

ймають

00,8 ...0,9 т

Контроль сили затягування

Практика показала, що при монтажг г експлуатацгї вгдповгдальних ргзьбових з'єднань необхгдно контролювати силу (напруження) затягуван-

ня, оскiльки надмiрне або недостатнє затягування може привести до поломок рiзьбових деталей.

У машинобудуваннi найбiльш поширенi методи контролю, заснованi на вимiрюваннi:

1)	подовження болта (гвинта);

кута повороту гайки;

крутного моменту затяжки гайки.

Найбiльш точнi результати досягаються при контролi за першим методом. Його широко застосовують при перевiрцi затяжки особливо вiдповiдальних рiзьбових з'єднань — шатунових болтiв, стяжних болтiв, роторiв компресорiв i т.д. (рис. 5.25а).

185

а	б

Рисунок 5.25 – Схеми контролю сили затяжки за подовженням болта (lu та lр– довжини вимірювання і розтягування)

Контроль сили затягування по видовженню болта здiйснюють за рiзнщею l бази вимiрювання до i пiсля затягування:

F 0 l/  б ,	(5.14)

де λб – податливiсть стержня болта.

Для коротких болтiв i болтiв середньої довжини (l < 6й) подовження не перевищує 20 ...60 мкм. Щоб уникнути значних похибок вимiрювання в цьому випадку слiд враховувати деформацiю болта в межах рiзьби, додаючи до розрахункової довжини близько 1/3 висоти гайки, а для коротких шпильок – i деформацiю стрижня шпильки в межах довжини згвинчування. При використаннi довгих болтiв (шпильок) можна вимiрювати змiну вiдстанi при затягуваннi мiж кiнцем болта i корпусом, застосовуючи для цього iщикатори або шаблони.

Інодi для визначення сили затягування при монтажi i експлуатацiї застосовують болти (шпильки) з центральним просвердленим отвором, в якому закрiплюють стержень (рис. 5.25б). Довжину стержня пiдбирають

186

так, щоб при повному затягуваннi торець стержня був би рiвним з торцем болта (шпильки).

Для контролю сили затягування вiдповiдальних рiзьбових з'єднань застосовують дротянi тензодатчики (наклеюванi на гладку частину болта або такi, що заливаються в центральний отвiр), якi пiсля вимiрювання можуть залишатися на деталi при подальшiй експлуатацiї.

У рядi випадкiв ефективний пневмотензометричний метод контролю сили затягування [68], заснований на фiксацiї змiни витрати повiтря через кiльцеву щiлину шайби, яку пiдставляють пiд гайку, при її деформацiї (рис. 5.26а).

1



2

а	б

1

 мах

2

в

г	д

Рисунок 5.26 – Шайби для контролю сили затягування з'єднань

Силу затягування вiдповiдальних рiзьбових з'єднань iнодi контролюють за допомогою мiрної шайби 1 i кiльця 2 (рис. 5.26б), якими забезпечується з'єднання крiм двох звичайних шайб. Мiрна шайба i кiльце вiдрiзняються по висоті на величину зазору δ, яка пщбирається такою, щоб при розрахунковому навантаженнi на болт шайба отримала пластичну деформацію δ. Розрахункове навантаження визначається по затиску кільця 2 (у

187

цей момент його не можна провернути за допомогою тонкого штифта, що вставляється в один з трьох отворiв в кiльцi).

Результати випробувань, проведенi в лабораторних умовах i в умовах експлуатацiї, показали, що похибка вимiрювання сили затягування складає ±10 %. Це дозволяє призначати напруження затягування в болтi, рiвне 0,7σт. При використаннi менш точних методiв контролю затягування необхiдно знижувати напруження затягування до (0,4 ... 0,5)σт.

Застосування фасонної шайбу (рис. 5.26в), якi встановлюють мiж опорним торцем головки гвинта або гайки i корпусною деталлю. Шайба спочатку контактує з опорным торцем поверхнею 1, а потiм, у мiру затягування гвинта, поверхнею 2. Силу затягування, яка визначається зазором 6, контролюють за зростанням моменту затягування М0 (iз-за збiльшення моменту сил тертя на торцi гайки). Цей принцип, закладений також в конструкцiї шайби (рис. 5.26,е,д,) забезпечує бiльш точне затягування. Для вiдповiдальних рiзьбових з'єднань застосовуючи контроль затягування за допомогою ультразвука.

Силу затягування контролюють по куту повороту гайки. У цьому випадку в технiчних умовах на збирання рiзьбового з’єднання вказують кут повороту гайки (в градусах)

п

F 0

i

(5.15)

 360

 р  

i 1

п1

 i

де i1 – сумарна податливiсть болта i стягуваних деталей; п – число деталей в з'єднаннi (iндекс 1 вiдповiдає болту); Р – крок рiзьби.

Якщо знехтувати податливiстю стягуваних деталей (порiвняно з податливiстю болта), то

|  360  | F l 0  6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | E A р 6 6 | (5.16) |

де А6– площа поперечного перерiзу болта.

Вимiрювання кута повороту гайки при монтажi з точнiстю 10 ... 15° не викликає утруднень; його виконують iз застосуванням мiрних пiдкладок, шаблонiв i iнших (рис. 5.27).

Основне значення має податливість болта λб, проте для податливих фланцiв i при наявностi деякого вигину в стягуваних деталях слiд враховувати їх податливостi.

Перевага методу контролю затягування по куту повороту гайки полягає в тому, що вiн не пов'язаний з силами тертя i не залежить, таким чином, вiд iндивiдуальних особливостей рiзьбового з'єднання. Інша перевага цього методу, в порiвняннi з попереднiм – його простота. Проте зважаючи

188

на складнiсть визначення податливостi стягуваних деталей, початковий кут φо, при якому повністю вибираються зазори в з'єднанні, цей метод не завжди ефективний. Точнiсть забезпечення заданої сили затягування при контролi по куту повороту гайки не бiльш ±20 %.

Рисунок 5.27 – Ключ для затягування з’єднань, які контролюються
за кутом повороту гайки

Метод контролю сили затягування по куту повороту гайки непридатний для з'єднань з короткими болтами, оскiльки розрахунковий кут повороту гайки для таких болтiв невеликий i похибки методу позначаються найбiльшою мiрою.

Найбiльш простим для практики виявляється непрямий метод контролю по моменту затягування, заснований на вимiрюваннi моменту, що обертає, за допомогою проградуйованих ключiв: динамометричних i граничних.

У динамометричних ключах (рис. 5.28) за допомогою спецiальних пристроїв (пружних елементiв) в кожен момент часу вимiрюється прикладений крутний момент. Затягування припиняється при досягненнi моментом на ключi значення, встановленого технiчними умовами. Для градуювання ключа застосовують спецiальнi пристосування та стенди.

У граничних ключах момент затягування обмежується за допомогою вiджимних муфт або фрикцiйних обмежувачiв. При досягненнi заданого моменту затягування ключ або вiдключається, або подається спецiальний сигнал (звуковий або свiтловий).

Використання проградуйованих ключiв засноване на зв'язку крутного моменту на ключi i зусилля затягування. Момент, прикладений до гайки, врiвноважується моментами сил тертя в рiзьбi i на торцi гайки.

Рисунок 5.28– Динамометричний ключ

Момент опору в ргзьбг визначається вгдомим вгдношенням (fр — коефгцгєнт тертя в ргзьбг)

P /d   fр

M  0,5F d

р	0 2

(5.17)

(5.18)

1 fр P /d2 

Момент сил тертя на торцг гайки

М Т  fТ F 0 RТ

,

де fТ – коефгцгєнт тертя на торцг гайки; RТ – радгус тертя опорної поверхнг гайки (головки болта), залежить вгд форми торця для плоского кгльцевого торця (див. рис. 5.25)

3

D d

3 

1

0

2

RТ

d

3D

2 

0

,

(5.19)

|   P М F 0 0. 5 d  1 . 1 5     f f кл Т   d | RТ |   | , (5.22) |
| --- | --- | --- | --- |

189

Крутний момент на ключг (момент затягування)

Т

,

(5.20)

Мкл  Мр  М

Для гдеального ргзьбового з'єднання (без тертя в ргзьбг г на торцг гайки, тобто при fр =0, fТ =0 момент на ключг витрачається на подолання кута пгдйому ргзьби:

P

Мкл

| 2 | . | (5.21) |
| --- | --- | --- |

*  F0

Звичайно М*кл=(0,05 ... 0,15)∙Мкл г основна частина моменту на ключг витрачається на подолання сил тертя.

В наближених розрахунках у формулг для визначення Мкл можна прийняти d2 z д, RT = 0,25 (D - do). Тодг для метричної ргзьби (а = 60°, fр = 1,15f)

| . | (5.23) |
| --- | --- |

При звичайних значеннях f = fТ = 0,15; Rт = 0,7д г д/P = 8 Мкл  0, 2F0д

Цгєю формулою можна користуватися для попередньої оцгнки крутного моменту на ключг. Якщо прийняти напруження затягування σо = 0,5σТ, то

| F   0. 6 0 Т |  д1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | , | (5.24) |

190

При д1 ≈0,85д отримаємо гз спгввгдношення (6.23) наближену формулу Мкл  0,07Тд.

3

(5.25) При однакових напруженнях затягування Мкл ~ д3 .

З формули (5.23) випливає, що при незмгнних коефгцгєнтах тертя сила затягування пропорцгйна моменту на ключг. Насправдг коефгцгєнти тертя залежать вгд питомого тиску г ряду гнших чинникгв, серед яких основними є наявнгсть г вид покриття ргзьби, шорсткгсть поверхонь тертя, наявнгсть г вид змащувального матергалу, повторювангсть збгрки, швидкгсть загвинчування, а також жорсткгсть з'єднання, що впливає на питомий тиск. Тому зв'язок мгж Мкл г F0 не залишається постгйним навгть у однгй г тгй же сергї болтгв. На рис. 5.29 зображенг результати вимгрювання сили затягування при однаковому моментг на ключг для 38 ргзних екземпляргв болтгв з ргзьбою 5/8", виконаних Тумом г Дебусом.

| 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 |  |
| --- | --- |
|  | 0 5 10 15 20 25 30 35 |

Рисунок 5.29 –Розподіл сил в болтах з різьбою 5/8"
при затягуванні з моментом Мз = 80 Н∙м

191

Аналгз експериментальних даних показує, що залежнгсть Мкл = f (F0) не є стгйкою, вона забезпечує точнгсть отримання сили затягування в межах ±30 %.

Для визначення моменту на ключг або коефгцгєнтгв тертя проводять дослгди з вимгрюванням сили затягування F0 на спецгальних ргзьбових динамометрах. Дослгдне визначення залежностг Мкл = f (F0) при випробуваннях вибгркових партгй болтгв, а також використання опублгкованих результатгв дослгджень дозволяють лише зменшити похибку сили затягування з'єднання. Інодг на практицг застосовують спрощену залежнгсть моменту на ключг, отриману з припущення, що f = f Т

 М0,5F0d(  P1. 1 5f  fТ2RТ

d	d	(5.26)

де f – приведений коефгцгєнт тертя.

Кращг (в поргвняннг з контролем за Мкл) результати можуть бути отриманг при затягуваннг послгдовним комбгнованим методом. При цьому первинне затягування до «Нульового» положення виконують проградуйованим гнструментом, подальше затягування контролюють за кутом повороту. Необхгднг значення Мкр г φ визначають з експериментальної дгаграми Мкл = f(φ). При контролг цим методом виключається довгльнгсть вгдлгку нульового положення кута повороту, сила затягування не залежить вгд тертя.

Останнгми роками для автоматизованої зборки з'єднань використовують контроль сили затягування за градгєнтом моменту на ключг (градгєнтний контроль) [68]. Проте для реалгзацгї на практицг цього методу контролю болти слгд виготовляти з високопластичних матергалгв.

У рядг конструкцгй для автоматизацгї зборки застосовують спецгальнг гайки з шестигранною головкою, що обривається в процесг затягування по шийцг в момент досягнення певного моменту затягування.

Необхгдно вгдзначити, що при неконтрольованому затягуваннг виникає небезпека перетяжки болтгв г шпильок з дгаметром менше 10 мм. Це вимушує гстотно знижувати навантаження, що допускаються, на з'єднання, а у рядг випадкгв обмежує застосування таких болтгв як силових деталей.

Способи контролю моменту згвинчування насосних штанг

Метод контролю моменту згвинчування насосних штанг
за допомогою ручного динамометричного ключа

Для перевгрки практичного впливу моменту згвинчування на працездатнгсть ргзьбових з’єднань насосних штанг використовують ручний динамометричний ключ (рис. 5.30). Ключ складається з головки 1, до якої за допомогою болтгв прикргпленг пружнг пластини 6 та кожух 2. За допомо-

192

гою гвинтiв до кожуха прикрiплена шкала 3, проградуйована на момент згвинчування штанг. Стрiлка 4 жорстко з’єднана з телескопiчною рукояткою 7. Для зручностi при роботi на шкалi 3 встановлений повзунок 5, який вказує верхню межу заданої величини крутного моменту. Ключ дозволяє виконувати згвинчування рукояткою довжиною 600 мм, докрiплення рiзьби – рукояткою довжиною 900 мм, що досягається перемiщенням телескопiчної частини рукоятки.

3 4 5 6 7

2

1

Рисунок 5.30 – Ключ динамометричний ручний

Метод контролю моменту згвинчування насосних штанг

за коловим переміщенням твірної насосної штанги та муфти

Досить поширеним способом контролю моменту згвинчування насос-них штанг є контроль моменту згвинчування за коловим перемiщенням насосної штанги та муфти.

Принцип згвинчування при даному способi контролю наступний:

- згвинтити муфту вручну до упору (рис. 5.31а).

- зробити мiтку на муфтi вiдносно правої мiтки на насоснiй штанзi (рис. 5.31а).

- затягнути муфту до спiвпадання нанесеної i лiвої мiтки насосної штанги (рис. 5.31б).

В цьому положеннi з’єднання одержує попереднє напруження в залежностi з iнженерними показниками колового перемiщення.

Одним з недолiкiв цього способу є те, що при експлуатацiї насосної штанги вiдбувається зношення поверхнi тiла штанги з нанесеною мiткою. Цього можна уникнути, виконавши незначне вдосконалення, яке полягає в виконаннi в тiлi муфти отвору дiаметром 2...3 мм, та глибиною 5...8 мм. В даний отвiр необхiдно вставити дротик з латунi чи бронзи з деяким натягом (для запобiгання його випадання).

Це вдосконалення дасть змогу навiть при значному спрацюваннi тiла насосної штанги знаходити мiтку, очистивши при необхiдностi поверхню тiла штанги.

а	б

а – з’єднання, згвинчене вручну; б – з’єднання, згвинчене
з необхідним моментом згвинчування
Рисунок 5.31 – Контроль моменту згвинчування за коловим
переміщенням насосної штанги та муфти

| 2 1 3 |  |
| --- | --- |

193

1 – насосна штанга; 2 – муфта; 3 – вставка, виконана
з латуні чи бронзи

Рисунок 5.32 – Встановлення в різьбове з’єднання вставки

194

Метод контролю моменту згвинчування насосних штанг за величиною зазору між конусною поверхнею муфти, торцем насосної штанги та спецйльним кільцем

Даний метод полягає в використаннi металевого кiльця (рис. 5.33), яке в процесi збирання рiзьбового з'єднання встановлюється мiж конусною поверхнею муфти та торцем насосної штанги. Кiльце має змогу вiльно провертатися в процесi згвинчування з’єднання до досягнення необхiдного моменту згвинчування з’єднання. При досягненнi необхiдного моменту згвинчування кiльце неможливо провернути вручну.

1

1

зазор

3

3

2

2

а	б

а – з’єднання, згвинчене попередньо вручну;
б – з’єднання, згвинчене з необхідним моментом;
1 – насосна штанга; 2 – муфта; 3 – кільце
Рисунок 5.33 – Контроль моменту згвинчування за допомогою кільця

5.7 Оптимізація затягнення різьб при згвинчуванні
насосних штанг

Попереднє затягнення з'єднання насосних штанг передбачається не тiльки для попередження саморозгвинчування з'єднання пiд час роботи, а також для запобiгання втомного руйнування нiпеля. Тому необхiдно через прикладений крутний момент попередньо затягнути рiзьбове з’єднання по осi таким чином, щоб верхнє i нижнє граничне напруження втомної мiцностi не перевищували оптимальну осьову складову попереднього затягнен-

ня, яка ргвна за рекомендацгєю [62] щонайменше 0,5-0,7 Т .Оптимальна

(5.27)

Здм  т

0,6

0,5

0,4

0,3

2

1

величина затягнення упорних ргзьб за умови найвищого опору втомг складає 0,425-0,53 Т [28] та визначається з наступної залежностг (рис.5.34):

k  зат	0,5250,141lg	А ,

2

Т



195

де k – коефгцгєнт затягнення, , зат - напруження затягнення, МПа, Т  межа плинностг сталг, МПа, Az– площа поперечного перергзу нгпеля, см2.

| 1 2 1 3 4 5 2 3 4 5 | 6 6 |
| --- | --- |

2 4 6 8 10 20

FН,см2

1- 13 мм, 2 – 16мм, 3 – 19 мм, 4 – 22 мм, 5 – 25 мм, 6 – 29 мм

(1 – 0,425-0,53 Т , 2 –0,5-0,7 Т )

Рисунок 5.34 - Залежність відношення оптимальних напружень
затяжки до границі плинності сталі від площі поперечного перерізу в
небезпечному перетині різьби ніпеля штанг діаметром

Для площ поперечного перергзу нгпелгв насосних штанг дгаметром 13-29 мм, якг ргвнг вгдповгдно 183-1012 мм2, оптимальнг напруження затягнення за формулою (5.27) складають (табл. 5.7)

196

Таблиця 5.7 - Оптимальні напруження затягнення різьб
насосних штанг

| Типорозмір штанг дюйми, мм | AZ , мм2 | i=  зат T |
| --- | --- | --- |
| 1 " 2 | , 13 | 183 | 0,530 |
| 5 " 8 | , 16 | 316 | 0,497 |
| 3 " 4 | , 19 | 423 | 0,479 |
| 7 " 8 | , 22 | 548 | 0,463 |
| 1" , | 25 | 762 | 0,443 |
| 1 1 " 8 | , 29 | 1012 | 0,425 |

В практицi видобування нафти згiдно ГОСТ 13877-96	та

ТУ.У.00136538-010-96 , а також АНІ можливе використання насосних штанг з рiзними механiчними характеристиками[20,21]:

- сталь 40, Т =314 МПа пiсля нормалiзацiї,

- сталь 20ХН,  Т =340 МПа пiсля нормалiзацiї,

- сталь 20Н2М, Т =382 МПа пiсля нормалiзацiї,

- сталь 30ХМА, Т =392 МПа пiсля нормалiзацiї та високого вiдпуску,

- сталь 15Н3МА,  Т =490 МПа пiсля нормалiзацiї та високого вiдпуску,

- сталi 15Х2НМФ, 15Х2ГМФ, 14Х3ГМЮ, уТ =617 МПа пiсля гартування та високого вiдпуску,

- сталь ARD3 нержавiюча уТ =600 МПа пiсля гартування та високого вiдпуску,

- сталь S200h уТ =690-700 МПа пiсля нормалiзацiї та вiдпуску.

В лiтературi рекомендують наступнi моменти згвинчування насосних штанг [22,69-71] (табл.5.8).

Моменти затягнення рiзьбових з’єднань насосних штанг , якi наведенi в табл. 5.8, отриманi для напруження зат, якi досягають 270 МПа, i не

враховують нi вплив масштабного фактору нi величину межi плинностi сталi Т .

197

Таблиця 5.8 – Рекомендовані моменти згвинчування насосних

штанг (Н∙м)

| Ном. діаметр дюйми/мм Штанги | 1 " 2 13 | 5 " 8 16 | 3 " 4 19 | 7 " 8 22 | 1" 25 | 11 " 8 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Н2М ГОСТ 13877-96 | - | 288- 298 | 461- 474 | 656- 705 | 1039- 1084 | 1400- 1491 |
| АРІ RP 11 BR США | - | 298- 328 | 474- 522 | 705- 775 | 1084- 1193 | 1491- 1640 |
| VM125 ЗВЗ Австрія | 149 | 294 | 471 | 706 | 1080 | 1619 |
| S200h ЗВЗ Австрія | 221 | 328 | 530 | 771 | 1187 | 1638 |
| N2P ЗВЗ Австрія | 149 | 294 | 471 | 706 | 1080 | 1619 |
| ARD3 ЗВЗ Австрія | 221 | 328 | 530 | 771 | 1187 | 1638 |

Кргм того, для попередження розкриття стикгв пгд час дгї змгнних навантажень та вгбрацгй штангової колони потргбно оптимальний момент збгльшити на 20%. Тодг дгапазон максимальних напружень затягування для насосних штанг дгаметром 13-29 мм складе 0,51-0,636 Т , що вгдповгдає рекомендацгям [62].

Враховуючи залежнгсть (5.27), крутнг оптимальнг моменти затягнення будуть функцгєю дгаметра ргзьби нгпеля та величини межг плинностг сталг Т г тому пропонується розраховувати їх за формулою:

	"

	

			

	

	

F P D 

v	2

M 		 D	, де Fv  kтAz

d	A A

	(5.28)

2cos

тут: Md - момент згвинчування різьби штанги, Н∙м; Fv - сила попереднього затягнення, кН; Р - крок ргзьби, Р=2,54 мм; D2 - середнгй дгаметр ргзьби, м;

|  - коефгцгєнт тертя бгчних поверхонь виткгв ргзьби, " |  =0,17; а - половина " |
| --- | --- |

кута профглю ргзьби а =30о; DA - середнгй дгаметр контактної поверхнг торцгв муфта – нгпель, м; A - коефгцгєнт тертя опорної поверхнг муфта –

нгпель, A =0,15; Az - площа задньої проточки нгпеля (заргзьбової канавки), м2.

198

Сили, що діють у різьбовому з’єднанні

При правильному згвинчуваннi рiзьбове з’єднання насосних штанг, тобто з'єднання нiпеля i муфти з упором, являє собою частину такої ж мiцностi, як i гладке тiло штанги (рис. 5.35).

Рисунок 5.35 - Зібране з'єднання ніпеля і муфти насосної
штанги з упором

Пiд правильним згвинчуванням розумiється змащування рiзьби вiдповiдно до вимог стандартiв i затягнення з’єднання оптимальним моментом згвинчування. Затягнення необхiдним моментом згвинчування означає попереднє затягнення та створення контактних напружень на поверхнях торцiв, якi мають бути вищi очiкуваного максимального верхнього напруження в колонi штанг для попередження розкриття стику, але обов'язково нижчi межi плинностi металу.

Таким чином виникають наступнi питання:

1.	Як вибрати величину оптимального попереднього затягнення з'єднання штанг?

Яким крутним моментом досягається оптимальне попереднє затягнення?

Як забезпечити правильний момент затягнення?

Наскiльки важливо ретельне очищення та достатнє змащення рiзьби, можна побачити з того, що близько 90% моменту, який прикладений до загвинчуваного, чистого й змащеного з'єднання йде на тертя у витках (40%) i на тертя мiж опорними поверхнями (50%); тiльки 10% моменту затягнення залишається для створення потрiбного напруження на контакт-них поверхнях. На прикладi демонструються сили, що дiють у рiзьбовому

з’єднаннi насосних штанг дiаметром 19 мм фiрми SBS, Австрiя ( "

3 -

4

сталь S200h).

199

Приклад:

	"	

2	

			

 	cos 	
F P D

v

M 		D A A



d

	

Розрахуємо оптимальний крутний момент згвинчування ргзьби насосныштанги за формулою (рис. 5.36):

2

,

де	Fv kтAz =0,479·700·106·423·10-6=141800 Н;

-3 25 22 ·10 ·0,17

-3

141800  	,	

-3

Md= 	 2 54 ·10

,		 349· 1 0 ·0,15

,	 =780 Н·м.

2	3,14	0,866

	

Максимальний момент затягування буде на 20% вищим г складе 936 Н·м.

DA

D2

Рисунок 5.36 - Розрахункова схема різьби насосної штанги

Якщо на дане ргзьбове з’єднання дгє ще й максимальне робоче навантаження 65 кН при ходг штанг вгору, то загальне напруження в ргзьбг нгпеля при оптимальному затягненнг:

3

6 	6510

Zзза  ZV  Fb  3353·1 0 +	 390 МПа ,

A A

z  m	423·10- 765·10-6

тодг загальне напруження в ргзьбг нгпеля при максимальному затягненнг досягне 457 МПа.

При мгнгмальнгй границг текучостг T = 700 МПа коефгцгєнт запасу мгцностг:

при оптимальному затягненнг n   T   700 1 79

, , або при максималь-

.

390Zзза

700

T

ному затягненнг n 		1 53

, , що є достатнгм при розрахунку на

7зза.

	457

мгцнгсть.

200

При цьому:

Md - момент згвинчування штанги 3 4 " (1 9мм)	780 Н∙м Fv

- сила попереднього затягнення	141,8 кН

Fb - робоче навантаження	65 кН

Р - крок ргзьби	2,54 мм

D2 - середнгй дгаметр ргзьби	25,22 мм

	- коефгцгєнт тертя бгчних поверхонь виткгв ргзьби	"0,17

а - половина кута профглю ргзьби	30о
DA - середнгй дгаметр контактної поверхнг муфта – нгпель 34,9 мм

A - коефгцгєнт тертя опорної поверхнг муфта – нгпель	0,15

ZV - напруження в ргзьбовгй частинг нгпеля вгд попереднього затягнення 335,3 МПа

Az - площа задньої проточки нгпеля (заргзьбової канавки) 423 мм2

Am - несуча кгльцева поверхня муфти	765 мм2

Zзза - загальне напруження в нгпелг	390 МПа

 T - мгнгмальна границя текучостг	700 МПа

Видовження lZ нгпеля вгд попереднього затягнення: l_ FVZ 	1418001 5.1 1 0  0,0241

-3

мм

Z A E

Z	4231032,11 011

-3

мм

Скорочення lM муфти вгд попереднього затягнення:

l_ FV  M    1418001 5.1 1 0 = 0,0133

M A E

m 	76510-32,11 011

Видовження lZ lZ нгпеля вгд попереднього та робочого навантаження:

мм

6	3

 		390 10 1 5 1 1 0

		

A	.

заг	Z Z

l	l

 

		0 0280

,

Z Z	A E

Z	2 1 1 011

, 

lZ  0,02800,0241 0,0039 мм

Щоб поверхнг контакту муфти й нгпеля не роз'єдналися, повинна бути

виконана умова l Z lM . Тобто, додаткове видовження ргзьбової частини нгпеля вгд робочого навантаження повинне бути менше скорочення довжини муфти, що досягається попереднгм затягненням.

lZ  0,0039lM  0,0133 мм.

201

Тут:

lZ - подовження нгпеля вгд попереднього затягнення	0,0241 мм

lZ - додаткове подовження нгпеля вгд робочого навантаження 0,0039 мм

lM - зменшення довжини муфти вгд попереднього затягнення 0,0133 мм

z - величина деформованої частини нгпеля	15,1 мм

M - величина скорочуваної довжини муфти	15,1 мм

Е - модуль пружностг сталг	2,1 ∙105 МПа

Розрахунковг данг зведено до таблицг 5.9.

Таблиця 5.9 – Дані для розрахунку сил, що діють в різьбовому з’єднанні насосних штанг

| Типорозмір дюйми, мм | Р мм | DZ мм | DA мм | AM мм2 | AZ мм2 | M мм | Z мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 , 13 2" | 2.54 | 17.27 | 22.90 | 356 | 183 | 11.1 | 11.1 |
| 5 , 16 8" | 2.54 | 22.05 | 30.20 | 519 | 316 | 13.1 | 13.1 |
| 3 , 19 4" | 2.54 | 25.22 | 34.90 | 765 | 423 | 15.1 | 15.1 |
| 7 , 22 8" | 2.54 | 28.40 | 38.10 | 949 | 548 | 17.1 | 17.1 |
| 1" , 25 | 2.54 | 33.15 | 45.30 | 1465 | 762 | 20.2 | 20.2 |
| 1 1 , 29 8 " | 2.54 | 37.91 | 50.80 | 1619 | 1012 | 22.2 | 22.2 |

На рис. 5.37 показано вплив попереднього затягнення на ргзьбове з’єднання. Тут: FMAX – максимальне загальне навантаження; FMIN – мг-

нгмальне загальне навантаження; FB – робоче навантаження; FV – попе-

реднє напруження; F'V – залишкове попереднє напруження; FBmin – мгнгмальне робоче навантаження; FBmax – максимальне робоче навантажен-

ня; lZ – подовження нгпеля; lM – скорочення муфти; lZ – видовження нгпеля вгд робочого навантаження; О – максимальне напруження; y – мгнгмальне напруження.

сила (кН)

РV	РB

РBiн РBтaх

РB

Рv

lZ

пружуiа двформація (мм)

lZ

lM

Ртiп

Ртaх

202

Рисунок 5.37 – Вплив попереднього затягнення на різьбове

з’єднання

Виробничника насамперед цiкавить, як забезпечити необхiдний момент згвинчування. На рис. 5.38 показанi оптимальнi моменти згвинчування, необхiднi для рiзних марок сталей i розмiрiв штанг. Величини максимальних моментiв згвинчування показанi на рис. 5.39.

Застосування ручних ключiв для згвинчування не забезпечує виконання й можливiсть контролю необхiдного моменту згвинчування. Рекомендується застосовувати гiдравлiчнi ключi, тому що при вiдповiдному використаннi i обслуговуваннi гiдравлiчнi ключi значною мiрою забезпечують затягнення з необхiдним моментом згвинчування. Надалi розглядаються тiльки можливостi контролю, якi реалiзуються при застосуваннi гiдравлiчних штангових ключiв.

При роботi з подiбними ключами, як правило встановлюють перепускний клапан ключа на тиск, обраний за калiбрувальною кривою (дiаграма величин моменту згвинчування – тиску масла) на основi моменту згвинчування, що рекомендується для даних штанг (залежно вiд марки сталi i розмiрiв), рис.5.40.

203

Рисунок 5.38 – Діаграма залежності оптимальних моментів
згвинчування М (Н·м) різьб насосних штанг діаметром д (мм)

від дискретних величин межі плинності сталі Т (МПа)

При цьому варто звертати увагу на наступнг пункти:

1.	Калгбрувальна крива повинна бути точною; по можливостг бажано мати калгбрувальну криву для кожного ключа, а не тгльки для кожного типу ключгв.

Передавальний механгзм ключа г перепускний клапан повиннг працювати бездоганно, що необхгдно забезпечити шляхом пергодичного контролю г профглактичного ремонту.

Ргзна в'язкгсть ггдравлгчної ргдини позначається на силовому потоцг. Необхгдно застосовувати завжди однакове, зазначене заводом– виготовлювачем, масло ггдросистеми.

Перш нгж приступати до згвинчування, включити ггдравлгчну систему, щоб вона могла розггргтися до необхгдної робочої температури.

204

Рисунок 5.39 – Д!аграма залежност! максимальних момент!в згвинчування М‚i (Н·м) р!зьб насосних штанг д!аметром ‚i(мм) вщдискретної величини меж! плинност! стал! Т (МПа)

Найбiльш надiйним засобом визначення i перiодичного контролю нормальної роботи гiдравлiчної системи, перепускного клапана та ключа виявилося вимiрювання тиску гiдравлiчного тиску за перепускним клапаном за допомогою iндуктивного давача тиску, а також вимiрювання крутного моменту на головцi ключа за допомогою тензометричних давачiв на контрольних штангових муфтах. Обидва значення тиску i крутного моменту одночасно реєструються на монiторi ноутбука. Так як давачi тиску i контрольних муфт калiброванi, то за кожним вiдхиленням параметра на монiторi ПК можна визначити певний тиск або певний крутний момент i створювати в такий спосiб калiбрувальну криву ключа. Крiм того, даний метод вимiрювання дозволяє встановити вплив рiзних мастильних засобiв на процес згвинчування, а також визначити найбiльш вигiдний спосiб роботи i обслуговування ключа пiд час експлуатацiї.

B.J.

Н.К.

B.J.

Н.К.

7/ 8"

Диаграма ММАХ- тиск

масла для штангових ключів Байрон-Джексон Марк ІІ та Хиллманн-Келли R 100 Н

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

насосна штанга

1"

3/ 4"

5/ 8"

1/ 2"

11/ 8"

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

Крутний момент М, Нм

200

205

1 бар=10 5Па	Тиск масла, бар

Крутний момент для сталг з 6 max  250МПа -насоснг штанги SВS– S200h - суцільна лінія; крутний момент для сталг з 6max  250МПа

насоснг штанги SВS–VM125 N2P – штрих-пунктирна лінія Рисунок 5.40 - Тарувальнг графгки для окремих моделей ггдравлгчних штангових ключгв (данг виробникгв ключгв зггдно стандарту АНІ–RP

11 ВR г показники промислових дослгджень)

б. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ НАСОСНИХ ШТАНГ

При видобуваннг нафти штанговими свердловинними насосами насоснг штанги часто обриваються г це наносить значну шкоду нафтовидобувним пгдприємствам. Оцгнка ресурсу насосних штанг на основг сучасних досягнень в галузг механгки руйнування, теоргУ надгйностг, комп’ютерних технологгй дозволить визначити закономгрностг руйнування штанг, настання критичного стану г це дасть можливгсть своєчасно замгнити вгдпрацьованг колони г попередити складнг пгдземнг ремонти з лгквгдацгУ обривгв.

Оцгнювати ресурс насосних штанг можна на основг аналгзу параметргв надгйностг [28-30] з певною ймовгрнгстю неруйнування, за параметрами кривих корозгйноУ втоми, використовуючи дво- чи трипараметричнг ргвняння [28], за швидкгстю росту тргщин корозгйноУ втоми в до критичному пергодг [17], за параметрами тргщиностгйкостг [17,], за величиною пошкодження живого сгчення штанги (G- критергєм) [28] та гншими методами [72]. Проведемо аналгз цих методгв г намгтимо шляхи для подальшого Ух розвитку з метою розробки єдиноУ методики розрахунку ресурсу штангових колон з врахуванням навантаженостг, агресивностг середовища та гнших чинникгв.

б.1 Оцінка ресурсу насосних штанг за параметрами

кривих втоми

Результати корозгйно-втомних випробувань деталей нафтогазового обладнання представляють собою випадковг величини, тому оцгнку характеристик опору втомг необхгдно проводити з врахуванням розсгювання Ух довговгчностг.

Процес втомного руйнування описується ргвняннями кривоУ втоми, якг мають вигляд [73]:

| Q N  ln{ 1   | [exp( |    Vo | гр )1]1 | }, (6.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

206

N  N ln{1[exp( угр)1]1},	(6.2)

а також функцгєю нормального розподглу границг витривалостг

r r min tSmax	(6.3)

207

де N - кглькгсть циклгв до руйнування; а - амплгтуда змгнного напруження циклу; Q, Vo - параметри кривої втоми зггдно ргвняння (6.1); агр -

значення межг витривалостг, яке вгдповгдає ймовгрностг неруйнування P ; Nа , V - параметри кривої втоми зггдно ргвняння (6.2), якг характеризують

вгдповгдно кглькгсть циклгв до точки нижнього перегину г кут нахилу лгвої вгтки кривої втоми; агрmin - нижня межа гнтервалу довгри для середнього

значення межг витривалостг; Smax - верхня межа гнтервалу довгри для се-

редньоквадратичного вгдхилення значень меж витривалостг; t - квантиль нормального розподглу, який вгдповгдає ймовгрностг неруйнування Р.

Мгж параметрами ргвнянь (6.1) г (6.2) для сукупностг однотипних виробгв гснують наступнг залежностг:

Q = Nаагр	(6.4)

V o = агрV /(агр -V)	(6.5)

Обробка експериментальних даних проводилась на ЕОМ, в результатг якої отриманг чисельнг значення параметргв Q, Vo,агр, а також значення:

мгнгмальної необхгдної бази випробувань - Nа = Q/агр; фактична база, яка повинна бути ргвною чи бгльшою за необхгдну (Nф > Nб ); довгрчг гнтер-

вали математичного очгкування межг витривалостг M[аm]= а m ± t 1 S n ;

середньоквадратичне вгдхилення межг витривалостг S г довгрчий гнтервал для нього z1S < S < z2S ; коефгцгєнт варгацгї межг витривалостг V и = S /аr ;

оцгнка точностг апроксимацгї а .

За допомогою знайдених теоретичних значень параметргв Q, Vo,аrбу-

ли побудованг теоретичнг кривг втоми, якг вгдповгдають математичному очгкуванню аr , його верхнгм г нижнгм довгрчим значенням аr ± t1S n .

Координати точок вгдповгдних кривих вираховували на ЕОМ. Прикладом отриманої кривої втоми може служити рис. 6.1. Обробка даних натурних випробувань наведена в табл. 6.1. Ргвняння Почтеного Є.К. практично не застосовували до цього часу для опису результатгв корозгйно-втомних випробовувань, особливо натурних об’єктгв.

208

209

Рисунок 6.1 - Крива втоми (1) і корозійної втоми (2) насосних штанг діаметром 22 мм з сталі 20Н2М з кривими інтервалів довіри для середнього значення границі корозійної витривалості

За результатами випробувань натурних штанг дгаметром 22 мм з сталг 20Н2М в повгтрг г корозгйному середовищг розрахованг на ЕОМ характеристики втоми ( r =187,6 МПа, Q=8,910 6 МПацикл, Vo=170,7 МПа) г

корозгйної втоми ( r к =14,2 МПа, Q =56,7106 МПацикл, Vок =55,74 МПа).

Як видно з рисунка, результати корозгйно-втомних випробувань добре описуються за допомогою ргвняння (6.1), що дозволяє зробити висновок про можливгсть використання ргвняння для опису кривих корозгйної втоми, зокрема дглянки до перегину кривої. На рис. 6.1 також побудована теоретична крива корозгйної втоми, яка вгдповгдає математичному очгкуванню r , його нижньому г верхньому значенням довгри.

Досвгд застосування ргвнянь (6.1) г (6.2) показує, що при обробцг результатгв втомних дослгджень друге ргвняння дає добрг оцгнки середнього

210

значення межi витривалостi, але заниженi оцiнки середньо-квадратичного вiдхилення. Це рiвняння є бiльш простим для складання програм на ЕОМ, а параметри цього рiвняння є бiльш наочними. Проте для бiльш точної статистичної оцiнки необхiдно користуватись рiвнянням (6.1).

Бiльшiсть методiв розрахунку деталей колони насосних штанг основанi на визначеннi коефiцiєнта запасу мiцностi за межею витривалостi, якi отриманi при випробуваннi на повiтрi. Проте межа витривалостi насосних штанг понижується в корозiйних середовищах на 30-50% i може приймати дуже малi значення, особливо при великих базах випробувань (20-50 млн. циклiв). Це може суттєво вплинути на результати розрахунку мiцностi насосних штанг.

Бiльш доцiльно для виробiв, якi не мають конкретної межi втоми, визначати не коефiцiєнт запасу мiцностi, а ймовiрну кiлькiсть циклiв навантаження, яку може вiдпрацювати деталь чи вирiб до руйнування. В цьому випадку розглядають насосну штангу, що має обмежену (умовну) межу витривалостi з постiйним кутом нахилу лiнiй кривих втоми в логарифмiчних координатах.

Для цього може бути використана методика розрахунку кiлькостi циклiв навантаження виробiв, основана на двопараметричному рiвняннi:

 a 

m N const	(6.6)
Тодi рiвняння мiцностi може бути записано в виглядi:

  IN N   к 1 к 2  N

m		 ймов

m	(6.7)

ф

звiдки

m



 	 

 

1 N

N		 N	6.8)

ймов	

к к

1 2 

	ф 

де IN- умовна межа витривалостi в корозiйному середовищi при базовiй кiлькостi циклiв навантаження N; N ймов - ймовiрна кiлькiсть циклiв

навантаження елемента колони насосних штанг, що розраховується; m - показник кута нахилу лiвої вiтки кривої втоми; ф - фактична ймовiрна

величина очiкуваних еквiвалентних змiнних напружень. Для змiнних напружень згину

ф  a     Д  m	(6.9)

Коефiцiєнт к1 враховує ступiнь агресивностi пластової води, к2 - за-

лежить вiд зенiтного кута викривлення свердловини. Значення цих коефiцiєнтiв лежать в широких межах i для елементiв насосних штанг повнiстю ще не визначенi. В першому наближеннi можна рахувати, що вплив таких

факторгв, як вид навантаження, асиметргя циклу, агресивнгсть корозгйного середовища, структурнг особливостг матергалу побгчно ввгйдуть в значення фактичної ймовгрної величини очгкуваних еквгвалентних напружень ф

через коефгцгєнт Д [28].

Тодг ймовгрна кглькгсть циклгв навантаження визначиться з виразу

m



Nймов  1N  N ,	(6.10)





ф



або

Tймов  Nймов / 60n,	(6.11)

де Tймов - ймовгрний час роботи виробу (год.), n - частота ходгв полгрованого штока (хв.-1).

Для кожного типорозмгру насосних штанг, якг мають вгдповгдну мгцнгсть сталг г якг працюють в конкретних умовах експлуатацгї, кут нахилу буде постгйним г буде визначатись показником кривої m .

Показник кута нахилу кривої втоми т визначається з залежностг:

m  lgN1 / N2/ lg1 /2	(6.12)

В таблицг 6.1 наведенг данг експериментальних дослгджень, проведених за участю автора роботи [ 28 ].

Крива втоми (6.1) спрямляться в логарифмгчних координатах lg a  lg N, тому, позначивши lg a  Y г lg N  X , запишемо ргвняння

через коефгцгєнт лгнгйної кореляцгї R :

|  Y(x) y R   | Sy Sx |  , (6.13) ( x x ) |
| --- | --- | --- |

де y   yi/ n г x   xi / n — середнг арифметичнг значення випадкових величин Y г X.

Sy г Sx - середнг квадратичнг вгдхилення для Y г X :

(y y)2

	 (x

i	i 

S 	;S x 

y	n  1	n1

x)

2

,	(6.14)

211

тут n - кглькгсть деталей, випробуваних при побудовг кривої втоми. Вибгрковий коефгцгєнт кореляцгї R розраховують за формулою:

 (xi  x) (yi  y)	(6.15)

(n )S S 1 x y

Значення показника m в ргвняннг кривої втоми знаходять також за допомогою виразу:

| m |  |  | 1 |  | (6.16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R |  S y / S x | . |  |

	

Y x Y x

 	 


1	i

|  | t | (n ) 2 | S зал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Використовуючи ргвняння (6.13) для значень xi (в тому числг г для X , яке вгдповгдає N  ) розраховують значення y i ( x ) та вгдповгднг їм значення ai.

Значимгсть одержаного лгнгйного ргвняння регресгї перевгряють за критергєм Фгшера:

F S y / S зал

,

2 2



| де 2 2  1 Sy - дисперсгя випадкової величини Y ; S зал n k  |        y y x 2- зали- ii |
| --- | --- |

шкова дисперсгя (оцгнка дисперсгї випадкової величини У коло емпгричної лгнгї регресгї); k - кглькгсть невгдомих коефгцгєнтгв в лгнгйному ргвняннг регресгї:

yac a1x,	тобто k = 2.

Далг з таблицг квантилгв розподглу Фгшера [31] для вибраної довгрчої ймовгрностг (звичайно  =0,95 або  =0,90), числа степеней свободи чисельника (n-1) г знаменника (n-k) знаходять критичне значення:

Fкр n 1, n  k.

Якщо F1  Fкр , то з вибраною довгрчою ймовгрнгстю можна ствер-

джувати гснування зв’язку мгж a г N в виглядг ргвняння оцгнки. При виконаннг умови нергвностг F1  Fкр приймають, що зв'язок мгж змгнни-

ми статистично не значимий. В цьому випадку подальше використання ргвняння регресгї недопустиме.

Випадкову величину Y1 x , яка вгдповгдає нижнгй одностороннгй гра-

ницг довгри при довгрчгй ймовгрностг (1- ), розраховують за формулою:

xx i 

 xix2,

(6.17)

1

1

  n

де t(n2) - процентна точка розподглу Ст'юдента для числа степеней сво-

1

(x x)2 i 

боди (n-2);

212

1  n	2

 

(x x) i

- компонента, яка враховує збгльшення сту-

213

пеню розсгювання емпгричного середнього значення Yx в мгру вгддалення xi вгд свого середнього значення. Знайденим значенням Y1x пгсля потенцгювання вгдповгдають значення a1  i .

За допомогою трипараметричного ргвняння Почтенного Є.К. та методичних рекомендацгй МР55-82 [73] розрахованг характеристики розсгювання витривалостг насосних штанг, випробуваних в корозгйних середовищах (табл. 6.2), а також наведений приклад побудови на ЕОМ кривих втоми для штанг з склопластику (рис. 6.2).

Таблиця 6.2 - Характеристики розсіювання витривалості насосних
штанг з сталі і склопластику

| Тип штанг | сер, МПа | mіn, МПа | max, МПа | Vo, МПа | Q,МПа 106цикл | Nб,млн циклів | S, МПа | V=S/сер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НШ22 20Н2М | 69,6 | 53,68 | 85,52 | 100 | 10,0 | 1,436 | 22,25 | 0,319 |
| МПШ22 ПКМ | 61,58 | 51,86 | 71,3 | 18 | 10,0 | 1,623 | 7,83 | 0,124 |

Рисунок 6.2 - Криві втоми різної ймовірності неруйнування P(N)
сталевих (1) і склопластикових (2) насосних штанг

214

В перiод повiльного (до критичного) росту трiщин корозiйноУ втоми Ух швидкiсть V зростає за лiнiйною залежнiстю i описується рiвняннями лiнiйноУ регресiУ (рис. 6.3):

- серiйнi штанги ( a =100 МПа);

- середовище 3% NaCl + Н2S;

V  , *  N / N к  , *  (м/цикл)

9 7 10 9	2 04 10 10	(6.18)
- середовище 3% NaCl;

V  , *  N / N к  , *  (м/цикл)

5 6 10 9	8 47 10 10	(6.19)
- штанги, обробленi металевими щiтками ( a = 150 МПа);

- середовище 3% NaCl + Н2S;

V  , *  N / N к  , *  (м/цикл).

2 3 10 9	2 02 10 10	(6.20)
Тут N i N к поточне i кiнцеве число циклiв навантаження штанги.

1 - 3%-ний розчин NaCl, насичений H2S; =100 МПа; 2 - 3%-ний
розчин NaCl; =100 МПа; 3 - 3%-ний розчин NaCl, насичений H2S;
=150 МПа, обробка металевими обертовими щ!тками
Рисунок 6.3 - Швидкост! росту тр!щин короз!йноУ втоми в насосних
штангах д!аметром 22 мм з стал! 20Н2М та р!вняння регрес!У, що
описують Ух р!ст в до критичному пер!од!

лтк

лтк



лткр  Ь



а

а

2а а

лтк Е2лтк лтз - Ьлтз - 11кр

2

Ь2 - 	(6.21)

215

Характерним при роботг насосних штанг є те, що обробка їх тгла металевими обертовими щгтками подовжує до критичний пергод росту тргщин з 75 до 90% повного ресурсу штанги.

Визначенг параметри розсгювання довговгчностг насосних штанг, якг лягли в основу методики розрахунку повного г залишкового ресурсгв насосних штанг. Аналгз кривої росту тргщини корозгйної втоми при напруженнг 100 МПа в штанзг, випробувангй в середовищг 3%-ного розчину лтаСl, насиченому сгрководнем, показав, що гнкубацгйний пергод росту тргщини вгдповгдає 75-80%-нгй ймовгрностг неруйнування. Пергод до критичного росту тргщини перекривається 50%-ною ймовгрнгстю руйнування Р (рис. 6.4 ), а пергод критичного росту тргщини характерний для 40-45% г менше ймовгрностг неруйнування (або 55-60% г бгльше ймовгрностг руйнування).

Ii - гнкубацгйний пергод росту тргщин; I1, - докритичний пергод росту тргщин; Iк - критичний пергод росту тргщин

Рисунок 6.4 - Крива швидкостг росту тргщини корозгйної втоми в насосних штангах дгаметром 22 мм з сталг 20Н2М з видгленням зон ргзної ймовгрностг неруйнування Р(N)

Запропоновано формулу для визначення числа циклгв пгдростання тргщини до критичного стану:

216

де a і b - постiйнi рiвнянь регресiї; Nз - число циклiв до зародження; hкр - критична глибина трiщини ( h кр = 4-6 мм).

Для оцiнки ефективностi змiцнення металевими щiтками, що обертаються, з ударними елементами в виглядi кiлець проводили натурнi випробування насосних штанг дiаметром 22 мм зi сталi 20Н2М.В результатi об-робки штанг на установцi УВЩ-25 глибина пластичного деформування склала 600...800 мкм, шорсткiсть поверхнi R z = 40-80 мкм, залишковi

осьовi напруження стиску - коло 600-700 МПа. Змiцненi штанги випробовували на опiр втомному руйнуванню при змiнному консольному згинi з частотою навантаження 15,2 Гц. Корозiйне середовище - 3%-ний водний розчин NaCІ з перiодичним насиченням сiрководнем до граничної концентрацiї. Контроль втомної трiщини проводили за допомогою ультразвукового дефектоскопа ДУК-6В.

Ступiнь пошкодження D оцiнювали за площами зон корозiйної втоми в небезпечному перерiзi тiла штанги:

D  F в / F н ,

де F к - площа зони корозiйно-втомного руйнування; Fн - номiнальна пло-

ща перерiзу.

В якостi лiнiйної функцiї, яка описує процес корозiйно-втомного руйнування, було прийнято рiвняння Почтеного Є.К. [73]:

G  G o  (G o  G к ) N n / N к ,	(6.22)

де Go  / lg Do / - критерiй опору корозiйнiй втомi в початковий момент реєстрацiї трiщин, Gк - критерiй опору корозiйнiй втомi в момент кiнцевої поломки, N п , N к - поточна i кiнцева кiлькiсть циклiв навантаження з'єд-

нання.

Результати експерименту наведенi на рис.6.5.

Крива 1 побудована за результатами вимiрювань параметрiв трiщини ультразвуковим контролем. Крива 2 описує рiст трiщини в змiцненiй штанзi.

Отримано рiвняння лiнiйної регресiї, яке описує кiнетику корозiйновтомного руйнування насосної штанги:

G1,932,0 1 N / Nк

Необхiдно вiдмiтити, що ступiнь вихiдного пошкодження незмiцненої штанги становить Go = 1,9, а критерiй опору корозiйнiй втомi штанги в

момент долому Gк = 0,05.

Аналiзуючи кривi 1 i 2 можна зробити висновок, що критерiй G для незмiцнених штанг, якi випробовувалися в корозiйному середовищi, на 35- 40% нижче, нiж для змiцнених.

217

1 - незмiцненi штанги; 2 - пiсля обробки металевими щiтками
Рисунок 6.5 - Залежнiсть ступеню пошкодження насосних штанг
дiаметром 22 мм з сталi 20Н2М за С-критерiєм при роботi в
сiрководневому середовощi

В результатг наклепу щгтками довговгчнгсть насосних штанг при роботг в сгрководневому середовищг зростає в 2,5 рази [28]. При цьому суттєво гальмується швидкгсть розвитку тргщини в початковий пергод роботи штанг. Величина G -критергю насосних штанг дгаметром 22 мм при роботг в сгрководневому середовищг пгсля ППД металевими щгтками зростає в 1,5-2 рази.

Запропонованг ргвняння лгнгйної регресгї для оцгнки величини G -критергю насосних штанг дгаметром 22 мм з сталг 20Н2М:

сергйнг

G=1,93- 2,0 1 N / Nк ,	(6.23)

обробленг металевими щгтками

G= 2,50-2,09N / Nк,	(6.24)

Проведенг експерименти показують, що металевг щгтки можуть бути ефективним засобом очистки г змгцнення штанг, особливо тих, якг вже були в експлуатацгї.

218

За допомогою отриманих результатгв можна планувати пергодичнгсть дефектоскопгї колон насосних штанг г обмежити частоту їх обривгв пгд час експлуатацгї.

6.2 Прогнозування ресурсу насосних штанг
за швидкістю росту тріщин в докритичному періоді

При експлуатацгї ШСНУ насоснг штанги часто обриваються г основ-ною причиною їх поломок є ргст тргщин корозгйної втоми. Тргщина в тглг штанги зароджується в гнкубацгйному пергодг, далг росте г досягає критичного розмгру.

Технгчними показниками ресурсу насосних штанг є повний технгчний ресурс Тп, фактичний вгдроблений ресурс Тф та залишковий ресурс Тз.

Якщо проаналгзувати кривг росту корозгйно-втомних тргщин в насос-них штангах з моменту виявлення першої тргщини, то можна вважати, що на дглянцг її пгдростання до критичної, коли глибина тргщини досягне 5-8 мм, приргст довжини L в першому наближеннг буде прямо пропорцгйний наробгтку. В експлуатацгйних умовах тргщина росте повгльнгше нгж в лабораторних г досягає бгльшої глибини [28]. Причиною такої ргзницг є ргзниця мгж амплгтудними а г приведеними напруженнями пр, якг виникають в насосних штангах, а також ргзними частотами навантаження в лабораторних (fл = 15,2 Гц) та промислових (fп = 0,1-0,2 Гц) умовах.

Повний технгчний ресурс штанги визначатиметься за формулою:

| тП  Т  т  i | LГРY LП (6.25) шт |
| --- | --- |

де Тг - гнкубацгйний пергод розвитку втомної тргщини, який розраховується зггдно [74] за формулами:

при симетричному циклг навантаження

| т с' i  |   в max  Е    2    max   1  | п , (6.26) |
| --- | --- | --- |

тут в - границя мгцностг матергалу штанги, max - максимальне напруження циклу, -1 - границя витривалостг штанги або напруження, що вгдповгдає точцг перелому кривої втоми, Е - модуль пружностг,СІ, n - експериментальнг параметри.

при асиметричному циклг навантаження



	(6.27)

 11R max  

п/ 2

 8   8 1R max 





 

Т с ' Z 

де R – коефгцгєнт асиметргУ циклу.

Ця залежнгсть справедлива при (1 - R)max < max - -1, гнакше кглькгсть циклгв до зародження втомноУ тргщини визначається за формулою:

Т с ' Z 

8

1

R







max

 8 





 

п/ 2

(6.28)

Тр - пергод росту тргщини вгд початковоУ довжини Lп, ( Тр = ТФ + ТЗ ); LГР г LП - гранична г початкова довжини тргщин; ( LГР = 15 - 20 мм, LП = 7 - 8 мм для лабораторних умов, LГР = 20 - 25 мм, LП = 8 - 9 мм – для промислових умов),Vшт - середня швидкгсть росту тргщини в докритичному пергодг в тглг штанги (1гшт=3,610-9 м/ц).

Пгд час дефектоскопгУ визначають параметри тргщин (довжину, глибину, оргєнтацгю, Ух кглькгсть, локалгзацгю найбгльшоУ тргщини) г при цьому часто виникає необхгднгсть визначити можливгсть подальшого використання штанг, тобто визначити величину залишкового ресурсу штанг.

Залишковий ресурс насосноУ штанги з моменту контролю тргщини до УУ граничного значення визначають з ргвняння:

Т3

 IгР  Iв	( 6.29)
1гшт

де LВ - довжина тргщини в тглг штаги пгд час вимгрювання методами неруйнгвного контролю (наприклад, ультразвуковим) LВ = 7-25 мм.

Якщо при гндивгдуальному прогнозуваннг величини ТФ г LВ прийняти за постгйнг, то Тз необхгдно розглядати як випадкову величину, значення якоУ визначаються ймовгрнгсним методом з врахуванням можливоУ вели-чини його розсгювання. Величина можливого розсгювання залишкового ресурсу характеризується нижньою Т3 та верхньою 8

н	Т3 границями довгри
при вибрангй величинг ймовгрностг довгри  (рис.6.6). Таким чином, знаючи, або припускаючи закон розподглу ресурсних показникгв г ймовгрнгсть довгри , визначають нижню н

Т3 г верхню 8

Т3 границг довгри - величини

можливого розсгювання.

При законг розподглу Вейбула г коефгцгєнтг варгацгУ v границг довгри розсгювання залишкового ресурсу можна визначити за допомогою формул:



 max  1

219

Рисунок 6.6 – Граф!чна побудова параметр!в ресурсу насосних штанг
 22 мм з! стал! 20Н2М при зм!нному напруженн! =100 МПа
в лабораторних (1) та експлуатац!йних умовах (2)

Н

Т н	К

	 

 

З	,	(6.30)
н



Н

Т в	К

	 

 

З	,	(6.31)
в



| НК де  | - квантіль розподілу закону Вейбула, н, в, - прийнята ймовір- |
| --- | --- |

ність довіри для границь розсіювання залишкового ресурсу. Враховуючи, що



v T  З

,

	

С С

В В



	

	2

де С	Г 1	К В

В	 	 

	



	

1

, тутКВ Г 1

  	 , (Г-гаммафункція,-

	



220

параметр форми,  - параметр масштабу,  - середньоквадратичне відхилення, v - коефіцієнт варіації), можемо остаточно записати

(6.32)

(6.33)

221

Н	v T



н К	З

Т		 
 

З	н

	СВ

в НК

vTЗ

ТЗ    вС

В

Поскгльки ТФ = const, то границг довгри повного ресурсу при гндивгдуальному методг прогнозування складуть

ТП  T i  TФ  ТЗ

н	н	(6.34)
ТП  T i  TФ  ТЗ

в	в	(6.35)
Величина наробгтку екстремума густини розподглу залишкового ресурсу може бути знайдена, якщо першу похгдну функцгї розподглу f(t) приргвняти до нуля. При законг розподглу Вейбула вона складе

  1   t

  	

t	

f t

( ) 	 		e

 

 

| Якщо | t  |  , тодг x |
| --- | --- | --- |

   x

1  e x



 		

  

2	 

1	1

( )  	 

	x

f t	x

	

1 x	e

	 x	e

 	  x 



 	

	

	2 x e x 1x0


звгдки  1 x   0 x  



1

t

Проводячи замгну x  , отримаємо



t1	(6.36)

Наведемо приклад розрахунку ресурсу насосної штанги.

Нехай штанга при дії змінного напруження =100 МПа відпрацювала в лабораторних умовах 2,2 млн. циклів, а в свердловині 4,5 млн. циклів і при проведенні дефектоскопії методом УЗК (ультразвукового контролю) в ній виявили втомну тріщину довжиною LВ=5-7 мм. Необхідно визначити залишковий і повний ресурс штанги та їх інтервали довіри при =0,8 і v = 0,365 за параметром, який розглядається, якщо з експериментальних досліджень відомо, що швидкість росту тріщин в докритичному періоді описується рівнянням лінійної регресії [28]

VШТ  5, 6109  N / NK 

8,47 100, м/ц.

при середній швидкості Vшт.ср = 3,610-9 м/ц.

Залишковий ресурс штанги до моменту розвитку критичної тріщини

довжиною LГР= 20 мм буде рівним в лабораторних умовах:

| ТЗ | L~Р1 - IВ1 _ 0.020 - 0.007 6 - 3,610 1 Vшт.сер 3.6 109 | циклів. |
| --- | --- | --- |

Залишковий ресурс штанги до моменту розвитку критичної тріщини довжиною LГР= 25 мм буде рівним в промислових умовах:

| ТЗ | 2  LГР 2  LВ2 0.025  0.009  4, 4106 Vшт.сер 3.6 109 | циклів. |
| --- | --- | --- |

222

При законі розподілу Вейбула параметри довжин втомних тріщин визначаються через табульовані значення [31]: =3,0, СВ = 0,325.

.

Hk

Користуючись таблицею квантилів [31], визначаємо величини



При   0.1	  3.0	Hk   0.472



Hk

  0.9	  3.0	1.320



Тоді в лабораторних умовах:

ТЗн1

ТЗв 1

0.365 3,6 106

		6

 0.472 			циклів,

1,9 10

0.325

 1.320  0.3653,6106  5,3106 циклів. 0.325

в промислових умовах:

Т	0.472. 0.3654,4106  2 33.106 циклгв,

З2 =	0.325	 2,

33.106

в З

2  1.320  0.3654,4106  6,52106 циклгв.

0.325

Ресурс штанги в гнкубацгйному пергодг Тг при параметрах в = 520 МПа, max = 150 МПа, -1= 40 МПа, СІ= 200, n = 1,02 складає 1,53106 для лабораторних умов. Можна оцгнити, що гнкубацгйний пергод в експлуатацгйних умовах складає 3,3106 циклгв. В пергодг росту тргщини вгд початкової довжини LП = 5 мм до визначеної методом УЗК LВ = 7 мм наробгток ТФ склав в лабораторних умовах

| ТФ | 1LВ LП 0.0070.0055,610 Vшт 3.6109 | 5 | циклгв. |
| --- | --- | --- | --- |

в промислових умовах

ТФ

6

L L

В		

П 0.009 0.005 1,1 10

		 

2 V	9

шт	3.6 10



Визначаємо границг довгри повного ресурсу штанг:

-	для лабораторних умов

Т1  Ti1  TФ1  Т1  (1, 53  0, 56  1, 9)  106  3, 99106 циклгв

ТП1 T  TФ1  Т3  (1, 53  0, 56  5, 3)  106 7,39 10 циклгв

-	для промислових умов

н Тп2 Ti2 TФ2 Т2 (3,3  1,1 2,33) 106 6,73 106 циклгв ТП2  i2  TФ2  Т2  (3, 3  1,1  6, 52)  106 10, 92106 циклгв

Величина наробгтку при екстремумг щгльностг розподглу залишкового ресурсу складе:

-	для лабораторних умов

	

 1	6

 4,0410 3 3 3 1  3, 5106 циклгв,



| t1  1 |  |
| --- | --- |

| тут |  1 | v T  З1   СВ | 0.3653, 6106 4,0410 0.325 |
| --- | --- | --- | --- |

223

-	для промислових умов

	

  1	6 	

3 1



3	6

 4,94 10

		 4,32 10

	циклів,

	3

t  

 

2	2

| тут |  2 | v T  З 2   СВ | 0.365 4,4 10 4,94 10 6   6   0.325 |
| --- | --- | --- | --- |

224

В таблицях 6.3 і 6.4 наведені дані для визначення значень функції густини розподілу залишкового ресурсу при різних напруженнях.

Наведений приклад показує, що методом індивідуального прогнозування ресурсу насосних штанг можна більш точно визначити ймовірність відмови, ніж за кривою втоми, що має велике значення при проведенні дефектоскопії насосних штанг.

Таблиця 6.3 – Вих!дн! дан! для визначення щ!льност! розпод!лу залишкового ресурсу Тз1 насосних штанг в лабораторних умовах при  = 100 МПа

| tі, млн. ц. | ti  |   1   ti      |   ti  | ti    e   |       1 ti     ti       f t e ( )          |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |      |  |  |
| 0,5 | 0,1238 | 0,0153 | 0,0019 | 0,9981 | 0,0114 |
| 1,0 | 0,2475 | 0,0613 | 0,0152 | 0,9849 | 0,0448 |
| 1,5 | 0,3713 | 0,1379 | 0,0512 | 0,9501 | 0,0973 |
| 2,0 | 0,4950 | 0,2451 | 0,1213 | 0,8857 | 0,1612 |
| 2,5 | 0,6188 | 0,3829 | 0,2370 | 0,7890 | 0,2244 |
| 3,0 | 0,7426 | 0,5514 | 0,4095 | 0,6640 | 0,2719 |
| 3,5 | 0,8663 | 0,7505 | 0,6502 | 0,5219 | 0,2909 |
| 4,0 | 0,9901 | 0,9803 | 0,9706 | 0,3789 | 0,2758 |
| 4,5 | 1,1139 | 1,2407 | 1,3820 | 0,2511 | 0,2313 |
| 5,0 | 1,2376 | 1,5317 | 1,8957 | 0,1502 | 0,1709 |
| 5,5 | 1,3614 | 1,8534 | 2,5232 | 0,0802 | 0,1104 |
| 6,0 | 1,4851 | 2,2057 | 3,2757 | 0,0378 | 0,0619 |
| 6,5 | 1,6089 | 2,5886 | 4,1648 | 0,0155 | 0,0299 |
| 7,0 | 1,7327 | 3,0022 | 5,2018 | 0,0055 | 0,0123 |
| 7,5 | 1,8564 | 3,4464 | 6,3979 | 0,0017 | 0,0043 |
| 8,0 | 1,9802 | 3,9212 | 7,7647 | 0,0004 | 0,0012 |

225

Таблиця 6.4 – Вихгднг данг для визначення щгльностг розподглу
залишкового ресурсу Тз2 насосних штанг в промислових
умовах при  = 100 МПа

| млн,. ц. |  |   1 |  |  е \ ~ )(з |   ~ 1 ( ~ ГО) = / ~,~  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,2024 | 0,0410 | 0,0083 | 0,9917 | 0,0247 |
| 1,5 | 0,3036 | 0,0922 | 0,0280 | 0,9724 | 0,0544 |
| 2,0 | 0,4049 | 0,1639 | 0,0664 | 0,9358 | 0,0931 |
| 2,5 | 0,5061 | 0,2561 | 0,1296 | 0,8784 | 0,1366 |
| 3,0 | 0,6073 | 0,3688 | 0,2240 | 0,7993 | 0,1790 |
| 3,5 | 0,7085 | 0,5020 | 0,3507 | 0,7007 | 0,2136 |
| 4,0 | 0.8007 | 0,6556 | 0,5309 | 0,5881 | 0,2342 |
| 4,5 | 0,9109 | 0,8298 | 0,7559 | 0,4696 | 0,2366 |
| 5,0 | 1,0121 | 1,0244 | 1,0369 | 0,3546 | 0,2206 |
| 5,5 | 1,1134 | 1,2396 | 1,3801 | 0,2516 | 0,1894 |
| 6,0 | 1,2146 | 1,4752 | 1,7917 | 0,1667 | 0,1493 |
| 6,5 | 1,3158 | 1,7313 | 2,2780 | 0,1025 | 0,1078 |
| 7,0 | 1,4170 | 2,0079 | 2,8452 | 0,0581 | 0,0709 |
| 7,5 | 1,5182 | 2,3050 | 3,4995 | 0,0302 | 0,0423 |
| 8,0 | 1,6194 | 2,6226 | 4,2471 | 0,0143 | 0,0228 |

6.3 Дослгдження впливу обертання колони штанг в процесг йексплуатацгї на швидкгсть поширення втомної тргщини.

Пгд дгєю навантажень розтягу г згину в насосних штангах може утворитись сегментна тргщина, яка розвивається в глибину тгла перпендикулярно осг стержня. Для визначення коефгцгєнта гнтенсивностг напружень (КІН) в такому стержнг гснують декглька ргшень [75-77], отриманих ргзними методами (скгнченних елементгв, об‘ємних сил, за податливгстю, похгдною жорсткостг).

Особливий гнтерес представляє дослгдження впливу обертання колони штанг в процесг її експлуатацгї на швидкгсть поширення втомної тргщини. При цьому цей вплив, в основному, може бути суттєвим за дгї на штангу з тргщиною згинаючого моменту, наприклад, в викривленгй свердловинг.

На рис. 6.7а показано схему для визначення КІН в насосних штангах діаметром D з тріщиною прямолінійного фронту і глибиною a, якщо на штангу діє навантаження розтягу  та згинаючий момент M в площині 1-1, розташованій під кутом  до осі поперечного перерізу штанги. Вважається, що максимальні напруження згину дорівнюють напруженням розтягу (згmax=).

Значення КІН визначались за допомогою методу скінченних елементів, використовуючи відому формулу [78]:

| , | (6.37) |
| --- | --- |

2G Vy

K  2

1k r

де G – модуль зсуву, Па; Vy - половина величини розкриття тріщини (рис. 6.7б), м; r-віддаль від вістря тріщини до місця заміру Vy, м (r0); k=3-4  для плоского деформування; k=(3-)/(1+) - для плоского напруження;  - коефіцієнт Пуассона.

Для швидкої зміни значень  (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180) та a (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм) застосовувалась тривимірна параметрична модель штанги з тріщиною. Модуль пружності матеріалу Е=2,11011 Па, коефіцієнт Пуассона =0,28, модуль зсуву G=7,91010 Па.

Після обрахунку значень КІН знаходили відповідні значення поправочної функції Y, яка враховує вплив  і =a/D:

a



K

Y	.

(6.38)

226

За допомогою регресійного аналізу знаходимо саму функцію:

Y=A13-A22+A3+A4,	(6.39)

A1=18.525sіn(-11.54)+50.76,

A2=13.675sіn(-11.676)+35.646,

A3=-3.405sіn(+3.688)+8.93,

A4=-0.528+1.244.

При розрахунку довговічності насосної штанги з тріщиною викорис-

a

,	(6.40)

товували метод числового інтегрування:

_ a

NТ — ~а0 v(K)i

де v(K)і– середнє значення швидкості росту тріщини,



n

,

a	a



v(K)v(K ) v(K )	v(K	)

i	 		 

0	 30	  180

n – кількість значень .

а

б

227

Рисунок 6.7 - Схема для визначення КВН в насосних штангах
з тріщиною прямолінійного фронту при дії навантажень розтягу
і згину (а) та розподіл переміщень Vy (м) скінченно-елементної моделі
при о= 50 МПа; у=90°; а=4 мм; D=22 мм (б)

Отримано кривг втоми для насосної штанги дгаметром 22 мм зг сталг 20Н2М з початковою глибиною тргщини 2 мм, при умовг ргвностг напружень згину напруженням розтягу (рис. 6.8). Середовище – 3%NaСl (параметри дгаграми втомного руйнування: С=9,14•10-13 м/(МПа•м1/2)n, n=3,6). Перша крива побудована з умови пергодичної змгни значень у, друга – при

228

=0 (згинаючий момент дгє в площинг перпендикулярнгй фронту тргщини в напрямку збгльшення її розкриття); третя – при =180 (згинаючий момент дгє в протилежному напрямку). Помгтно, що ргвномгрне обертання колони може дещо пгдвищити ресурс штанги з тргщиною при заданих умовах, а повертання штанги на 180 - суттєво пгдвищує її довговгчнгсть.

s,МПа

s1 = 1E+08N-1,0936

s2 = 4E+07N-1,0587

s3 = 2E+13N-1,7716

0	2500000	5000000	7500000	10000000	N

80 70 60 50 40 30 20 10 0

1

2

3

1 – при рівномірному обертанні колони (const); 2 - =0; 3 - =180
Рисунок 6.8 - Криві втоми для насосної штанги діаметром 22 мм
(сталь 20Н2М, середовище - 3%NaCl) з початковою глибиною
тріщини 2 мм

Використовуючи цю ж методику, отримано поправочну функцгю У при дгї на штангу навантаження розтягу. Пропонуються два її варганти у виглядг полгномгв другого г третього степеня:

У=16,6022-6,0987+1,7431;	(6.41)

У=28,6783-14,6832+3,6186+0,9674.	(6.42)

Друга формула бгльш точна (величина достовгрностг апроксимацгї R2=0,9979), однак, для практичних розрахункгв простгша перша (R2=0,9879). На рис. 6.9 показанг залежностг значень поправочної функцгї У вгд вгдносної глибини тргщини а/D для цилгндричного стержня дгаметром D з тргщиною прямолгнгйного фронту, отриманг за формулою [6.41] та зггдно джерел [75-77]. Як видно, формула [6.41], отримана МКЕ, дає близькг значення У до значень отриманих гншими методами на промгжку 0,1<а/D<0,45. Меншг значення У, отриманг при а/D>0,4 пояснюється застосуванням пружної кгнцево-елементної моделг, яка не враховує пластичних деформацгй.

У

4,5

2,5

3,5

0,5

1,5

4

2

5

3

0

1

0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7

a/D

1

3

3

4

229

1 – формула [6.41]; 2 - джерело [76]; 3 - джерело [77]; 4 - джерело [75]
Рисунок. 6.9 - Залежність значень поправочної функції У від відносної
глибини тріщини a/D для циліндричного стержня діаметром D з
тріщиною прямолінійного фронту

За допомогою цього ж методу, отримано поправочної функції для наближеного визначення КІН в стандартних штангових муфтах МШ19, МШ22, МШ25 для випадку осьового навантаження розтягу та прямолінійного фронту тріщини:

| МШ19: У = | 0,4014a | + 0,4253, | 1?2 = | 0,9604; | (6.43) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МШ22: У = | 0,4095a | + 0,3038, | 1?2 = | 0,9484; | (6.44) |
| МШ25: У = | 0,4058a | + 0,2576, | 1?2 = | 0,9527. | (6.45) |

На рис. 6.10 показано залежність значень поправочної функції У від глибини тріщини та відповідні лінії регресії. Рівняння лінійної регресії дають достатню для практичних розрахунків точність. Формули (6.43-6.45) правильні для а2 мм. Для знаходження більш точних залежностей, необхідно знайти рівняння лінійної регресії на інтервалах а (0..9), (9..20) і (20..30).

На рис. 6.11 показано криві втоми для муфт штангових (МШ19, МШ22, МШ25) і штанги діаметром 22 мм (ШН22) з тріщиною початкової глибини 2 мм (параметри діаграми втомного руйнування: С=9,1410-13 м/(МПам1/2)n, п=3,6).

Отримані результати можуть бути корисними для прогнозування ресурсу штанг і муфт з тріщинами розміром, меншим критичного, виявлених методом неруйнівного контролю, а також для вибору допустимих напружень, які діють на них. За допомогою формули (6.41) може бути обґрунтована періодичність повороту колони штанг з метою підвищення їх втомної міцності в викривлених свердловинах.

у

14

12

10

8

6

4

2

0

0	5	10	15	20	25	30

МШ19
МШ22
МШ25

а,мм

230

Рисунок 6.10 - Залежність значень поправочної функції Y вщглибини
тріщини для штангових муфт з тріщиною прямолінійного фронту
при дії осьового навантаження розтягу

s,МПа

0	1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

МШ19 МШ22 МШ25 ШН22

н

Рисунок 6.11 - Криві втоми штангових муфт (МШ19,МШ22,МШ25) і штанги діаметром 22 мм (ШН22) з тріщиною початкової глибини 2 мм

231

7. ПРОТЕКТОРИ І СКРЕБКИ
ДЛЯ НАСОСНИХ ШТАНГ

7.1 Аналіз конструкцій протекторів і скребюв для
боротьби зі спрацюванням колони насосних
штанг і парафіноутворенням

Протекторами для насосних штанг називають пристроУ, якi розмiщуються на колонi насосних штанг з метою захисту УУ елементiв вiд спрацювання при тертi об НКТ. При цьому вони додатково забезпечують зрiзання парафiну з поверхонь НКТ i зменшення коефiцiєнта тертя колони штанг об НКТ. Однак, iснують конструкцiУ протекторiв призначених, головним чином, для зрiзання парафiну – скребки-протектори, або для центрування, запобiгання згину i зменшення тертя – центратори [58]. В залежностi вiд призначення протектори i скребки встановлюються в мiсцях iнтенсивних СПУ, в викривлених мiсцях свердловини, мiсцях спрацювання колони штанг.

При проектуваннi протекторiв важливим є вибiр Ух матерiалу, конструкцiУ, технологiУ монтажу на штангу, iнтервалу розмiщення на колонi.

В залежностi вiд призначення i умов експлуатацiУ матерiал скребкiв i протекторiв вибирається з умов: стiйкостi до спрацювання, мiнiмального коефiцiєнта тертя об сталь, хiмiчноУ i термiчноУ стiйкостi, вартостi. У випадку формування нерухомого протектора на штанзi, матерiал протектора повинен також забезпечувати надiйну адгезiю з матерiалом штанги.

Актуальною проблемою є вiдкладення СПУ на поверхнях самих протекторiв i скребкiв. Так на пластинчатих скребках, якi виготовлялись з м’якоУ сталi, спостерiгались значнi вiдкладення парафiну, що зменшувало пропускну здатнiсть труб [79]. Дослiдження, проведенi Троновим В.П. [80], показали, що найменшу схильнiсть до парафiноутворення мають полярнi матерiали [81,82].

Конструкцiя протекторiв повинна забезпечити: мiнiмальне спрацювання, необхiдну поверхню тертя з НКТ для забезпечення заданоУ довговiчностi, не заУдання при русi в НКТ, мiнiмальний гiдродинамiчний опiр, посилення чи зменшення турбулентностi потоку (в залежностi вiд потреби), зменшення ерозiУ матерiалу, ефективне вирiзання парафiну i малу витрату матерiалу при виготовленнi, а також враховувати призначення, мiсце розташування, технологiю монтажу на колону та мiцнiсть посадки на штанзi.

Компангя R&M Energy Systems (США) виробляє протектори ргзних конструкцгй: класичної конструкцгї, особливо стгйкг до спрацювання конструкцгї, конструкцгї для монтажу в польових умовах [67].

Протектори класичної конструкцгї призначенг для легких г середнгх умов експлуатацгї, переважно, в незначно викривлених свердловинах. До цього типу вгдносяться: Straгght VaneTM - протектори з прямими лопатками, Posгtгve Actгon Slant VaneTM (рис. 7.1а) - з похилими лопатками, в яких збгльшена площа зргзання парафгну, Turbulence BreakerTM & Smooth FlowTM (рис. 7.1б) - протектори з малим ггдродинамгчним опором, якг зменшують турбулентнгсть потоку, а також MortTM - ггдродинамгчний дизайн з похилими лопатками. Однак, надання протектору ггдродинамгчної конструкцгї призводить до збгльшення витрати матергалу, або зменшує його опгр спрацюванню.

232

а	б

Slant VaneTM (а), Turbulence BreakerTM (б)
Рисунок 7.1 - Протектори для легких умов роботи

Цгєю ж фгрмою розроблена система Dual SystemTM для видалення парафгну, яка являє собою комбгнацгю нерухомих протекторгв г рухомих скребкгв з зворотно-поступальним рухом. Скребки очищують вгд парафгну поверхнг штанги, а протектори – НКТ. Нейлоновий скребок гз зворотнопоступальним рухом (рис. 7.2) ефективно видаляє парафгн з поверхнг НКТ г насосних штанг. Спгральнг канавки забезпечують достатнгй перетгк ргдини, виключають заїдання.

233

Важливим є рацгональне розмгщення протекторгв г скребкгв на штангах. Як правило, протектори, якг встановлюються на штанзг нерухомо, розмгщуються таким чином, щоб обмежити рух скребка половиною ходу плунжера насоса.

Система подвгйного контролю за вгдкладенням парафгну Lotus Twгn аналоггчна системг Dual, але замгсть напрямних RYTON використовуються напрямнг LotusTM. Скребки рекомендується встановлювати тгльки в мгсцях гнтенсивних СПУ на тглг штанги, так як руйнування захисного шару СПУ на штанзг призводить до її корозгї г корозгйної втоми.

Протектори особливо стгйкої до спрацювання конструкцгї мають бгльшу площу контакту з НКТ, що досягається застосуванням увггнутого профглю StealthTM (рис.7.3а), збгльшенням довжини протектора Stealth XLTM г NETBTM, або змгщенням лопаток по довжинг CondorTM (рис. 7.3б) та DoublePlusTM, проте витрата матергалу для них г цгна вища. Протектор NETBTM вгдргзняється, кргм того, ггдродинамгчною конструкцгєю, що зменшує навантаження на колону штанг при ходг вниз.

Використовуючи напрямнг Double PlusTM (рис. 7.4), досягається суттєве зменшення ерозгйного спрацювання напрямних насосних штанг. Вони характеризуються вдвгчг бгльшою мгцнгстю посадки на насоснг штанги, полегшують перепуск ргдини в поргвняннг з будь-якою гншою 4-лопатевою напрямною (до 31% в залежностг вгд дгаметра штанг), завдяки конструкцгї зг змгщеними лопатками, зменшують турбулентнгсть потоку, знижують навантаження стиску на колону, дозволяють використовувати три напрямнг замгсть шести звичайних на одну штангу.

На Бакинських нафтопромислах вже давно використовують скребкизавихрювачг, якг являють собою турбгнку здатну вгльно обертатись на осг. Пгд дгєю напору вона завихрює потгк г, таким чином, не дає осгсти на поверхнг щойно зргзаному парафгну [79].

Розробка ефективної конструкцгї протекторгв з тглами кочення ускладнена високою їх вартгстю. Однак, на цей час у свгтг розроблено велику кглькгсть таких протекторгв, якг встановлюються мгж з’єднувальними муфтами або замгсть муфт.

Фгрмою “Oгlfгeld Іmprovements” (США) виготовляються роликовг центратори насосних штанг, якг встановлюються на колону замгсть муфти. Поргвняно з гншими центраторами, роликовг ефективнгше центрують ко-лону насосних штанг, зменшують тертя г спрацювання колони, зменшують навантаження на штанги г енерговитрати при вгдкачуваннг. Стандартнг моделг центраторгв призначенг для експлуатацгї свердловин з ргзними кутами нахилу. Вони оснащенг роликами з полгетилену надвисокої молекулярної маси. Для дуже важких умов експлуатацгї застосовуються ролики “Ргтон”.

Рисунок 7.2 - Скребок для системи Dual SystemTM

234

а	б

StealthTM (а), CondorTM (б)

Рисисунок 7.3 - Протектори для важких умов роботи

Рисунок 7.4 - Протектор-напрамна DouЫe PlusTM

235

У зв‘язку з високою вартгстю, роликовг центратори рекомендують встановлювати тгльки: на перших двох-трьох штангах над свердловинним насосом, в мгсцях спрацювання штанг або НКТ, в мгсцях викривлення свердловини, на перших двох-трьох штангах пгд сальником.

Для муфтових протекторгв пропонується [83,84] розмгщувати обойму з тглами кочення пгд деяким кутом до поперечного перергзу муфти, що покращує обертання кульок.

За технологгєю монтажу протектори подгляються на змгннг г постгйнг. Змгннг протектори бгльш зручнг для монтажу г замгни в польових умовах, але вгдргзняються меншою мгцнгстю посадки на штанзг або складнгшою конструкцгєю. Вгдомг ргзнг методи кргплення скребкгв г протекторгв на ко-лону штанг.

Фгрма SBS (Австргя) виготовляє протектори, якг формуються на штанзг в заводських умовах методом лиття. Збгльшена площа контакту з штангою г висока адгезгя забезпечує надгйне г нерухоме кргплення протектора. Недолгком такої конструкцгї є неможливгсть замгни спрацьованого протектора.

Компангя R&M Energy Systems виробляє протектори з конструкцгєю для монтажу г замгни в польових умовах. Протектор нагвинчуваного типу LotusTM монтується мгж двома нерухомими упорами в системг LNBTM, змгнний протектор Lotus RubberTM характеризується мгцною посадкою на штангу завдяки композицгї стальної пружини з гумою. Протектори NEPGTM г GuardгanTM монтуються на штангу з натягом завдяки наявностг в них повздовжнього пазу. Мгцнг нейлоновг напрямнг Lotus з подвгйною фгксацгєю характеризуються бгльшою мгцнгстю посадки на штангу, нгж гншг напрямнг, г встановлюються за допомогою одного трубного ключа. Вони мають гвинтову наргзку для заходу на штангу, що забезпечує їх фгксацгю у двох точках г запобггає проковзуванню. Данг напрямнг запобггають згину, зменшують спрацювання насосних штанг г НКТ, але суттєво збгльшують ггдродинамгчний опгр при ходг колони вниз.

Протектор для насосних штанг [85] складається з двох пружин, якг нагвинчуються на штангу, пгсля чого одна пружина вгвинчується в промгжок мгж витками гншої. Проте, цей протектор не захищає муфтовг з‘єднання, якг спрацьовуються в першу чергу.

Часто протектори з тглами кочення, роликовг центратори встановлюються замгсть муфт або мгж ними. Муфтовг протектори монтуються на муфтах. Пропонується [86] затискати муфтовий протектор вгвинченою в муфту штангою. Розробленг Азинмаш протекторнг муфти [87], футерованг полгмерною композицгєю з капрону г 10% графгту, зменшують коефгцгєнт тертя муфт об труби г їх спрацювання. Протекторнг муфти зг спгральними канавками на зовнгшнгй поверхнг, при установцг їх в нижнгй частинг колони, сприяють зменшенню концентрацгї пгску над насосом.

236

Розробленг АзНИИ стальнг протекторнг муфти зг збгльшеним зовнгшнгм дгаметром г повздовжнгми пазами [18] володгють надзвичайно високим термгном служби. Недолгком їх є велика вага.

Протектори фгрми МАРЕ виготовляються на вкорочених штангах, якг встановлюються мгж звичайними г оснащенг спецгальними змгцненими манжетами з тефлону, що дозволяє зменшити навантаження пов‘язанг з тертям [88].

Компангя R&М Energy Systems пропонує додатковг аксесуари для покращення умов роботи протекторгв: стабглгзуючг штанги для конструкцгї важкого низу колони, напрямнг втулки для безпечного спуску штанг з протекторами в свердловину та ргзнг конструкцгї штангообертачгв.

Вгтчизняними науковцями розроблена цгла гамма скребкгв ргзної конструкцгї (рис. 7.5-7.7).

1 – штанга; 2 – диск в положенні спуску; 3 – диск в положенні підйому;
4 – НКТ
Рисунок 7.5 – Штанговий скребок для періодичної очистки НКТ
від парафіна

237

1 - стержень; 2 – хомут; 3 – ніж; 4 – обважнювач

Рисунок 7.6 – Скребок з ножем

1 – пластина; 2- скребок

Рисунок 7.7 – Скребок з ножами змінного січення

238

7.2 Класифікація протекторів і скребків
для насосних штанг

На основг аналгзу конструкцгй протекторгв для насосних штанг автором розроблено їх класифгкацгю за призначенням, мгсцем розташування на колонг, технологгєю монтажу, матергалом та конструктивними ознаками. Сучаснг протектори для насосних штанг можна подглити [109]:

За основним їх призначенням на:

1 Протипарафгновг (скребки-протектори). Призначенг, як правило, для боротьби з СПУ. Мають конструкцгю з тонкими, переважно похилими лопатками, основне призначення яких не центрувати колону в свердловинг, а видаляти парафгн з поверхонь НКТ або штанг (наприклад, скребок для системи Dual SystemTM).

2 Центруючг (центратори). Призначенг для центрування г запобггання згину штанг в свердловинг. Мають, переважно, безлопаткову або подовжену конструкцгю з широкими лопатками (Stealth XLTM, NETBTM, LotusTM).

3 Зменшуючг тертя. Призначенг для зменшення тертя колони в викривленгй або похилгй свердловинг. Переважно це роликовг центратори, або протектори з антифрикцгйного матергалу.

4 Захиснг (протектори). Призначенг для захисту вгд спрацювання елементгв колони насосних штанг (наприклад, муфтовг протектори).

5 Унгверсальнг. Призначенг як для боротьби з СПУ так г для центрування, зменшення тертя г захисту вгд спрацювання (до них вгдноситься бгльшгсть пластикових протекторгв для середнгх умов роботи).

За місцем розташування на колоні протектори подгляються на:

1 Штанговг. Розмгщуються на тглг штанги з певним гнтервалом один вгд одного.

2 Муфтовг. Розмгщуються на штанговгй муфтг. Призначенг для захисту муфтового з‘єднання вгд спрацювання.

3 Напрямнг муфти або штанги. Це муфти або короткг штанги з напрямними елементами – роликами або лопатками.

За технологією монтажу штанговг протектори можна подглити на:

1 Постгйнг. Формуються на тглг штанги методом лиття.

2 Змгннг. Можлива їх замгна в польових умовах. Подгляються на:

2.1 Протектори з пазом (LotusTM, Lotus RubberTM, NEPGTM, GuardгanTM). 2.2 Нагвинчуванг (Lotus Twгst-OnTM).

2.3 Збгрнг – складаються з кглькох частин (Ultra-FlowTM).

2.4 З нерухомими упорами (LNBTM).

За можливістю переміщення відносно штанги:

1 Нерухомг (переважно всг центратори г протектори).

2 Рухомг – призначенг для видалення СПУ з поверхнг штанг (штанговг скребки).

239

3 Обертовг – призначенг для завихрювання потоку ргдини для боротьби з осадженням парафгну (скребки-завихрювачг). За матеріалом:

1 Металевг - бгльш стгйкг до спрацювання та високих температур.

2 Полгмернг - стгйкг до корозгї та мають малий коефгцгєнт тертя.

3 Метало-полгмернг. Сталевг елементи найчастгше використовують для змгцнення протектора або його посадки на штангу (наприклад, сталева пружина у Lotus RubberTM).

За конструктивними ознаками штанговг протектори можна класифгкувати за:

Кількістю лопаток:

1 Лопатковг (кглькгсть лопаток 2-6). Наявнгсть канавок мгж лопатками суттєво зменшує ггдродинамгчний опгр.

2 Багатолопатковг (кглькгсть лопаток бгльша 6). Призначенг для ефективного зргзання парафгну з стгнок НКТ (скребок для системи Dual SystemTM).

3 Безлопатковг. Поргвняно з лопатковими ефективнгше центрують ко-лону, але значно зростає ггдродинамгчний опгр (LotusTM, Lotus RubberTM, Lotus Twгst-OnTM).

Нахилом лопаток:

1 Без нахилу. Вгдсутнгсть нахилу лопаток зменшує турбулентнгсть потоку.

2 З нахилом. Забезпечує бгльш широку площу зргзання парафгну. (Posгtгve Actгon Slant VaneTM, MortTM, скребок для системи Dual SystemTM). Типом поперечного перерізу канавки:

1 Вигнута. Зменшує площу тертя лопатки, але покращує ггдродинамгчнг характеристики (переважно протектори для легких умов роботи: Straгght VaneTM, Posгtгve Actгon Slant VaneTM, Turbulence BreakerTM).

2 Увггнута. Збгльшує площу тертя лопатки (протектори для важких умов роботи: StealthTM, Stealth XLTM, CondorTM, Ultra-FlowTM). Типом взаємного розміщення лопаток:

1 Без змгщення по осг штанги.

2 Зг змгщенням по осг штанги. Значно зменшує ггдродинамгчний опгр, але суттєво зростає витрата матергалу (CondorTM, Ultra-FlowTM, DoublePlusTM). Наявністю гідродинамічних елементів:

1 Зг скругленням лопаток г без нього. Скруглення лопаток зменшує ггдродинамгчний опгр, турбулентнгсть потоку, ударнг навантаження, покращує ковзання, але зменшується площа тертя.

2 З ггдродинамгчним конусом г без нього. Ггдродинамгчний конус дозволяє зменшити ггдродинамгчний опгр г турбулентнгсть потоку та пгдвищити мгцнгсть посадки протектора на штанзг, але дещо збгльшує витрату матергалу (КАНАРОСС, Turbulence BreakerTM, MortTM).

240

Наявністю технологічних елементів.

Як правило, технологгчнг елементи (паз, перехреснг пази) зменшують загальну площу тертя протектора (див. класифгкацгю за технологгєю монтажу).

Довжиною:

1 Короткг (переважно скребки г протектори для легких умов роботи).

2 Подовженг. Забезпечують кращий опгр спрацюванню, але потребують, для виготовлення, бгльшого об‘єму матергалу (Stealth XLTM, NETBTM, NEPGTM, GuardгanTM).

Кргм цього, протектори можна подглити на тг, якг вимагають застосування штангообертача для ефективної роботи г на тг, при експлуатацгї яких застосування штангообертача необов‘язкове або не допускається (напри-клад, Ultra-FlowTM). Також, протектори можна подглити на протектори з елементами кочення г без них.

7.3 Аналіз конструкцій протекторів і скребків з точки зору їх опору спрацюванню та гідродинамічних характеристик

На нафтових промислах США проблему спрацювання, центрування штангової колони г СПУ виргшують шляхом вибору протектора конкретного типу з широкої їх номенклатури на основг даних про викривленгсть свердловини, фгзичних г хгмгчних характеристик середовища та монгторингу за спрацюванням свердловинного обладнання [67]. Але на даний час не гснує рекомендацгй для вибору параметргв та рацгонального проектування унгверсальних протекторгв.

Проведемо аналгз конструкцгй сучасних протекторгв з точки зору їх стгйкостг до спрацювання, об‘єму матергалу г ггдродинамгчних характеристик. Це поширенг протектори для легких г середнгх умов роботи в прямих г незначно викривлених свердловинах: Patco з прямими лопатками, Patco з похилими лопатками (призначений для ефективного видалення парафгну без застосування штангообертача), КАНАРОСС (з ггдродинамгчними конусними елементами г мгцною посадкою на шангу), Turbulence BreakerTM (зг зменшеною турбулентнгстю потоку), Ultra-flowTM (шестилопатевий центратор з малою турбулентнгстю потоку); протектори для важких умов роботи в викривлених свердловинах: CondorTM (двохлопатевий протектор з мгнгмальним ггдродинамгчним опором), DoublePlusTM (протектор зг змгщеними по осг лопатками), StealthTM (протектор зг збгльшеною площею тертя); змгннг центратори LotusTM г скребок з похилими лопатками. Розглянемо також протектор простої конструкцгї (без будь-яких ггдродинамгчних елементгв г заокруглень лопаток).

241

Для аналгзу геометричних г ггдродинамгчних характеристик протекторгв розроблялись їх тривимгрнг комп‘ютернг моделг в Solгd Works [89] та проводився розрахунок за допомогою програми кгнцево-елементного аналгзу потоку ргдини [90]. В таблицг 7.1 наведено результати розрахунку геометричних та ггдродинамгчних характеристик протекторгв для штанг дгаметром 22 мм г НКТ з внутргшнгм дгаметром 59 мм . Тут сила ггдродинамгчного опору – сила, яка дгє на протектор при русг штанг в НКТ, наповнених ргдиною (густина - 1000 кг/м3, динамгчна в‘язкгсть - 0,00179 Пас), з швидкгстю 1 м/с; гнтенсивнгсть турбулентностг – вгдношення змгнної компоненти швидкостг потоку до середньої компоненти швидкостг на вгддалг 25 мм вгд протектора при тих же умовах:

І=и/U=v/V=w/W,	( 7.1)

де и, v, w – змгннг компоненти швидкостг по осях х, у, г; U, V, W – середнг компоненти швидкостг.

Як видно з таблицг 7.1, протектори для легких умов роботи мають довжину близько 80 мм, на них витрачається 80103-100103 мм3 матергалу, сумарна площа тертя складає 3200-4300 мм2. Наявнгсть ггдродинамгчних схилгв дозволяє зменшити силу ггдродинамгчного опору на 20-50%, проте зменшується сумарна площа тертя. Наявнгсть ггдродинамгчного конуса не зменшує силу ггдродинамгчного опору, але гнтенсивнгсть турбулентностг зменшується вдвоє. Протектори для важких умов роботи мають довжину 120-200 мм, на них витрачається 100103-150103 мм3 матергалу, сумарна площа тертя - 5000-7300 мм2. Конструкцгя зг змгщеними лопатками дозволяє зменшити силу ггдродинамгчного опору до 2,2-3 Н, але загальна витрата матергалу значно зростає. Так, протектори типу CondorTM потргбно встановлювати на штанзг попарно, змгщуючи лопатки на 90. Площа поперечного сгчення суттєво впливає на силу ггдродинамгчного опору. У центраторгв типу LotusTM вгдсутнг лопатки, що дозволяє бгльш ефективно центрувати колону, але при цьому для них характерний значно вищгй ггдродинамгчний опгр.

Деколи висока гнтенсивнгсть турбулентностг за протектором є небажаною. Так, при застосуваннг гнггбгторгв корозгї чи гнггбгторгв вгдкладання парафгну, гнтенсивна турбулентнгсть потоку бгля тгла штанги може вимивати їх. Ерозгя, руйнування захисних корозгйних плгвок часто спостерггається за протекторами. Появляються типовг паралельнг язви г риски [22]. Для чотирьохлопатевих протекторгв найвища гнтенсивнгсть турбулентностг бгля тгла штанги спостерггається у протектора простої конструкцгї г протектора PATCO з прямими лопатками; наявнгсть ггдродинамгчних конусгв (КАНАРОСС), увггнутого профглю канавки (StealthTM) зменшують її. Найнижчий цей показник у протектора Turbulence BreakerTM, завдяки загостренгй формг лопаток.

242

Таблиця 7.1 - Геометричні та гідродинамічні характеристики
протекторів (скребків) для насосних штанг
діаметром 22 мм та НКТ 59 мм

| Назва | Модель | Довжина, мм | Об‘єм *1000, мм3 | Кількість лопаток | Середня площа тертя, мм2 | Макс. площа поперечного січ., мм2 | Сила гідродинамічного опору, Н | Інтенсивність турбулентності, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проста конструкція |  | 80 | 98,9 | 4 | 5120 | 1237 | 5,76 |  |  |
| Patco з прямими лопатками |  | 80 | 87,7 | 4 | 4211 | 1237 | 4,6 |  |  |  |
| Patco з похилими лопатками |  | 80 | 80,8 | 4 | 3712 | 1127 | 3,07 |  |  |  |
| Kanaross |  | 132 | 97,6 | 4 | 4235 | 1237 | 5,08 |  |  |  |
| Turbulence BreakerTM |  | 132 | 85,4 | 4 | 3233 | 1216 | 2,6 |  |  |  |

243

Продовження таблиці 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UltraflowTM |  | 80 | 82,1 | 6 | 4297 | 1275 | 8,79 |  |  |  |
| DoublePlusTM |  | 194 | 137,7 | 4 | 5038 | 860 | 2,17 |  |  |  |
| CondorTM |  | 124 | 115,7 | 2 | 5588 | 1097 | 2,93 |  |  |  |
| StealthTM |  | 74 | 147 | 4 | 7297 | 1535 | 11,25 |  |  |  |
| LotusTM |  | 90 | 130,1 | - | - | 1761 | 47,3 |  |  |  |
| LotusTM з перехресними пазами |  | 90 | 113,4 | - | - | 1761 | 139,3 |  |
| Скребок з по- хилими лопа- тками |  | 50 | 63,6 | 13 | 2317 | 1356 | 6,62 |  |

244

Важливою геометричною характеристикою є залежнiсть площi тертя протектора об НКТ вiд величини спрацювання лопатки Лiспр (рис.7.8). Враховуючи те, що в кiнцевий момент спрацювання лопатки (Лiспр=10-15 мм) на неї дiють незначнi навантаження i iнтенсивнiсть спрацювання мала, а також те, що захист елементiв колони при такому спрацюваннi неефективний, найбiльша площа тертя повинна бути при Лiспр=0...10 мм, а при Лiспр=10...15 мм – мiнiмальна. З рис. 7.8 видно, що тiльки протектор UltraflowTM частково вiдповiдає цiй вимозi.

Sтер*100, мм2

120

100

40

20

80

60

0

0	5	10	15

hспр, мм

Condor Double Patco Stealth Turb.Br Ultraflow

Рисунок 7.8 - Залежність сумарної площі тертя від величини
спрацювання лопаток різних протекторів

Протектори для важких умов роботи DoublePlusTM i StealthTM забезпечують дуже малу площу тертя, при спрацюваннi лопатки до 5 мм, що теж не рацiонально.

7.4 Принципи автоматизованого проектування за допомогою параметричного тривимірного моделювання та методу сюнченних елементів

В системах комп‘ютерного тривимiрного моделювання термiн “параметричнiсть” використовується для опису змiни форми моделi шляхом змiни значення розмiру. Проектування за допомогою комп‘ютерної параметричної тривимiрної моделi дає проектувальнику наступнi можливостi:

245

-легко вносити потрiбнi змiни в модель i проводити оптимiзацiю конструкцiї;

-оцiнювати правильнiсть розташування деталей за допомогою засобiв виявлення конфлiктiв;

-розраховувати масу i моменти iнерцiї фiгур;

-планувати технологiчний процес виготовлення i складання;

-автоматично отримувати конструкторську документацiю;

-перевiряти мiцнiсть деталей i зборок пiд навантаженням, вплив температури, вираховувати власнi частоти, розраховувати кiнематичнi i динамiчнi параметри механiзму (при наявностi додаткових програм).

Одними з найбiльш зручних i iнтегрованих з iншими програмами 3D моделювання можна назвати Компас 3D i Solid Works. Це параметричнi програми створення моделей твердих тiл, якi складаються з елементiв [89].

Для розв‘язку задач механiки деформiвного твердого тiла в останнi роки широке розповсюдження дiстав метод скiнченних елементiв (МКЕ). Вiн полягає в роздiленнi тiла на скiнчену кiлькiсть малих елементiв, пере-важно у виглядi трикутникiв для плоскої задачi i багатогранникiв для просторової задачi та рiшеннi системи лiнiйних рiвнянь [76]:

{Q}=[K]{U},	(7.1)

де {Q},{U} – вектори зовнiшнiх зосереджених у вузлах сiтки зусиль i перемiщень вузлiв сiтки вiдповiдно; [K] – матриця жорсткостi конструкцiї, яка складається з матрицi жорсткостi елементiв:

[Kn]=Bn TABnD,	(7.2)

де Bn T – транспонована координатна матриця елемента; A – об‘єм (площа) елемента; D – матриця пружностi.

Проблеми потоку рiдини визначаються законами збереження маси, iмпульсу i енергiї. Цi закони виражаються в термiнах диференцiйних рiвнянь, якi лягли в основу методу скiнченних елементiв для проблем потоку рiдини [90,91].

При використаннi комп‘ютера та програмного забезпечення, за допомогою якого може бути розв‘язана дана система рiвнянь (MathCAD, MathLab), МКЕ перетворюється на засiб вирiшення задач практично будьякої складностi. Однак, на практицi МКЕ може бути ефективно реалiзованим в повнiстю автоматизованi програмi (наприклад Ansys [91], Nastran, Cosmos), в якiй реалiзуються всi етапи розрахунку конструкцiї, починаючи вiд формування сiтки скiнченних елементiв та закiнчуючи пiдрахунком напружень, деформацiй i iнших величин.

Взаємодiя програми параметричного тривимiрного моделювання з програмою розрахунку МКЕ стала можливою при появi стандартiв на тривимiрнi комп‘ютернi моделi. Одна з головних переваг такої системи автоматизованого проектування – можливiсть вибору оптимального рiшення.

246

Робота даноУ САПР може бути виконана по принципу послiдовних наближень, або шляхом перебору всiх можливих варiантiв вхiдних даних, запису в базу даних вихiдних даних i Ух наступного аналiзу (рис. 7.9).

Спочатку приймаються початковi значення вхiдних параметрiв (значення параметрiв тривимiрноУ моделi, значення зовнiшнiх навантажень). Цi данi поступають в блок аналiзу тривимiрноУ моделi або блок розв‘язку МКЕ.

Рисунок 7.9 - Система автоматизованого проектування на основі параметричного тривимірного моделювання та методу скінченних елементів

Звiдти вихiднi данi (iнтегральнi геометричнi параметри моделi, значення напружень, деформацiй тощо) поступають в блок обмежень, де виконується перевiрка вихiдних даних на заданi умови i приймається рiшення про перехiд до наступного наближення або про завершення iтерацiУ. Оптимальнi параметри можуть бути знайденi також шляхом запису вихiдних даних в базу даних i наступного Ух аналiзу засобами аналiзу даних (на-приклад М Excel, М Acce ).

7.5 Проектування і розробка оптимальної конструкції протектора-скребка за допомогою параметричної тривимірної моделі

Рацiоналiзацiя конструкцiУ протектора полягає в розробцi виробу з достатньою площею тертя, мiнiмальним гiдродинамiчним опором, турбулентнiстю потоку i об‘ємом матерiалу. До геометричних параметрiв протектора, якi впливають на цi характеристики слiд вiднести: площу i форму канавки для протiкання рiдини, довжину протектора, гiдродинамiчний схил i радiуси заокруглення лопаток.

247

Автором побудована параметрична тривимгрна комп’ютерна модель протектора, яка зручна для рацгоналгзацгУ конструкцгУ тим, що дозволяє змгнювати модель шляхом змгни одного параметру, не змгнюючи, при цьому, гншг. Таким чином, можна виявити вплив окремих параметргв (табл. 7.2, рис. 7.10) на характеристики протектора.

Спочатку знаходилась залежнгсть ггдродинамгчного опору вгд кожного параметра вихгдноУ моделг протектора. Площа поперечного сгчення, довжина, ггдродинамгчний схил г радгуси заокруглень вихгдноУ моделг доргвнюють середнгм значенням вгдповгдних параметргв найбгльш пошире-них протекторгв для середнгх умов роботи: R=9 мм, L=90 мм, =27, R1=20 мм, R2=3 мм. Для зменшення ггдродинамгчного опору г збгльшення площг тертя на початковгй стадгУ спрацювання запропоновано виготовляти канавки круглого поперечного сгчення з радгусом R. Межг допустимих значень параметргв вибирались з умови можливостг побудови моделг, вгдповгдно меж параметргв гснуючих конструкцгй та мгркувань наведених вище.

Встановлено, що на ггдродинамгчний опгр протектора суттєво впливає змгна ггдродинамгчного схилу, радгуса канавки та радгуса заокруглення лопатки (рис. 7.11). Останнг два параметра впливають на величину площг поперечного сгчення протектора, яка, в основному, г визначає величину ггдродинамгчного опору.

Для визначення залежностг площг тертя Sтер, об‘єму V г площг поперечного сгчення Sпс протектора вгд кожного параметра г величини зносу протектора hспр нами розроблена комп‘ютерна програма на мовг VBA. Дана програма за допомогою SolгdWorks Applгcatгon Programmгng Іnterface (APІ) виконує змгну параметргв моделг вгд початкового значення до кгнцевого гз заданим кроком, визначає Sтер, V, Sпс для кожноУ комбгнацгУ параметргв, г записує Ух у базу даних для наступного аналгзу.

Аналгз цих даних (рис. 7.11, 7.12), показує, що радгус канавки величиною 9 мм г менше суттєво впливає на силу ггдродинамгчного опору, зг збгльшенням радгуса дещо поггршується залежнгсть площг тертя вгд вели-чини зносу лопатки протектора, об‘єм змгнюється лгнгйно: V=-9840R+167850.

Збгльшення довжини протектора не суттєво пгдвищує ггдродинамгчний опгр, але збгльшує площу тертя, об‘єм змгнюється лгнгйно: V=1084L18668. Зменшення кута ггдродинамгчного схилу вгд 90 до 14 зменшує силу ггдродинамгчного опору в 1,5 рази, але при цьому суттєво поггршується залежнгсть площг тертя вгд величини зносу лопатки. Зменшення радгуса заокруглення лопатки до 0..1 мм пгдвищує силу ггдродинамгчного опору в 1,5 рази, але покращує залежнгсть площг тертя вгд величини зносу лопатки. Враховуючи це, кут нахилу ггдродинамгчного схилу потргбно вибирати максимальним, а радгус заокруглення лопатки - мгнгмальним, але такими, щоб забезпечити неможливгсть ударгв при русг протектора в НКТ.

248

а

Б- Б

А

Б	Б

L2

А- А

З26

З22

1,4

L

А

249

б

Рисунок 7.10 - Дерево параметрів моделі (а) та геометричні параметри (б) протектора

а

б

7

6

5

4

Ру,Н

3

2

1

0

5	7	9	11	13	15

R,мм

0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5

R2, мм

4

3,5

3

2,5

Ру, Н

2

1,5

1

0,5

0

0	20	40	60	80

4

3,5

3

2,5

Ру,Н

2

1,5

1

0,5

0

схил,град

250

в

а - радіуса канавки; б - гідродинамічного схилу; в - радіуса
заокруглення лопатки

Рисунок 7.11 - Залежність сили гідродинамічного опору вщгеометричних параметрів протектора

а

70

60

Sтер*100, мм2

7

9

11

13

50

40

30

20

10

0

5	10	15

hспр,мм

б

80

70

Sтер*100, мм2

60

90

27

18

14

50

40

30

20

10

0

0	5	10	15

hспр, мм

80

70

Sтер*100, мм2

60

70

90

120

50

40

30

20

10

0

0	5	10	15

hспр,мм

251

в

а – радіуса канавки, мм; б - довжини протектора, мм; в - гідродинамічного схилу, град; г - радіуса заокруглення лопатки, мм

Рисунок 7.12 - Залежність сумарної площі тертя вщвеличини зносу
лопатки протектора для параметрів

| Sтер*100, мм2 | 70 60 50 40 30 20 10 0 |  | 0 3 |
| --- | --- | --- | --- |

0	5	10	15

hспр, мм

252

г

Продовження рисунку 7.12

Використовуючи отриманг результати, можна вибирати необхгднг параметри протектора в залежностг вгд умов його роботи. Наприклад, необхгдно знайти параметри протектора для важких умов роботи з площею тертя на початковгй стадгї спрацювання (hспр=2 мм) Sтер=7300 мм2, мгнгмальним об‘ємом г площею поперечного сгчення.

За допомогою засобгв аналгзу даних Ms Excel або Ms Access знаходимо оптимальний варгант: R=10 мм, L=120 мм, =45, R3=15 мм, R2=2 мм, V=108599 мм3, Sпс=820 мм2. Поргвняно з протектором CondorTM (табл. 3.2), при тому ж об‘ємг, площа тертя на початковгй стадгї спрацювання збгльшена на 23%, площа поперечного сгчення зменшена на 25%, а сила ггдродинамгчного опору - на 40%.

Для протекторгв для легких умов роботи з площею тертя на початковгй стадгї спрацювання (hспр=2 мм) Sтер=4300 мм2, мгнгмальним об‘ємом г площею поперечного сгчення знаходимо: R=12 мм, L=90 мм, =45, R3=15 мм, R2=1 мм, V=59671 мм3, Sпс=731 мм2. Поргвняно з протектором Turbulence BreakerTM об‘єм зменшено на 30%, площа тертя на початковгй стадгї спрацювання збгльшена на 46%, площа поперечного сгчення зменшена на 40%, а сила ггдродинамгчного опору - на 60%.

Розроблено також принципово новг конструкцгї роликових протекторгв. На рис. 7.13 показано конструкцгю роликового скребка-протектора [92].

Протектор складається з чотирьох роликгв 2, закргплених в опорах 3,4 г розмгщених на тглг насосної штанги 1, якг здатнг перемгщуватись вздовж насосної штанги, провертаючись навколо своїх осей. Рух протектора вздовж штанги обмежується половиною ходу плунжера насоса за допомогою буртгв, якг закргпленг нерухомо на штанзг. Протектор контактує поверхнею роликгв радгусом r з внутргшньою поверхнею НКТ, а поверхнею радгусом R - з поверхнею штанги. В результатг тертя, яке при цьому виникає, протектор перемгщується вгдносно штанги до опорного бурта.

253

Рисунок 7.13 - Конструкція роликового скребка-протектора

На рисунку 7.14 показано розроблені авторами конструкції роликового протектора для захисту муфтового з‘єднання від спрацювання [93].

Рисунок 7.14 - Конструкції роликових протекторів для захисту

муфтового з‘єднання від спрацювання

254

Протектор, змонтований на квадратнiй частинi головки штанги 1, складається з планок 2, якi з’єднанi мiж собою валиками 3, на яких розмiщуються ролики 4. Установка протектора на квадратнiй частинi головки штанги дозволяє спростити його конструкцiю i надiйно фiксує вiд провертання i осьового перемiщення.

Нами запропоновано конструкцiю скребка (рис.7.15) для насосних штанг, яка характеризується великим зчепленням з тiлом штанги та високими характеристиками зносостiйкостi та мiнiмального гiдравлiчного опору.

22

38

32

50

30

30

50

230

24

Рисунок 7.15 – Конструкщя скребка для надійного зчеплення
з тілом штанги

Дослiджено також силу зчеплення скребкiв згiдно ТУ У11.200135390- 117 – 2002 „Насоснi штанги з скребками-протекторами” до склопластикового стержня за допомогою пiдмотки, крiплення болтами та на клею.

255

Результати випробувань на зсув такi:

пiдмотка з двох сторiн на довжину 50 мм :

- без зачистки стержня - 6 кН,

- з зачисткою стержня – 45 кН,

крiплення двома стягуючими болтами:

- без зачистки стержня – 2,55 кН,

- зачистка стержня + епоксидний клей – 3,65 кН,

на епоксидному клею – 7,65 кН.

Отриманi результати представляють великий iнтерес для практики,

оскiльки дозволять пiдвищити ефективнiсть очищення штанг i НКТ вiд

АСПР.

256

8 ЗМIЦНЕННЯ НАСОСНИХ ШТАНГ
ТЕРМООБРОБКОЮ, ПОВЕРХНЕВО-ПЛАСТИЧНОЮ
ДЕФОРМАЦIЄЮ I НАНЕСЕННЯМ МЕТАЛЕВИХ
ТА МЕТАЛОПОЛIМЕРНИХ ПОКРИТЬ

8.1 Сучаснi методи i засоби пiдвищення опору
корозiйно-втомному руйнуванню насосних штанг

Для пгдвищення витривалостг насосних штанг доцгльно застосовувати поверхневг методи змгцнення, основанг на створеннг в поверхневих шарах металу залишкових напружень стиску, гзоляцгєю штанги вгд дгї корозгйного середовища, застосуванням гнггбгторгв корозгї та гншг. Особливо ефективними можуть бути комбгнованг методи змгцнення, якг поєднують термообробку г ППД з нанесенням захисних покрить.

Змгцнення термообробкою застосовують для пгдвищення механгчних характеристик насосних штанг. Вдосконаленню технологгї виробництва штанг сприяло застосування об'ємної термгчної обробки з нагргвом в полум’яних печах [18]. Спецгальний механгзований агрегат проводить масову термообробку (нормалгзацгю) г правку гарячих штанг. Проте застосування об'ємної термообробки г, зокрема, нормалгзацгї не дозволяє пгдвищити корозгйно-втомнг характеристики насосних штанг.

Поверхнева термообробка з нагргвом струмами високої частоти (СВЧ) дозволяє значно пгдвищити опгр корозгйно-втомному руйнуванню штанг, проте в виробничих умовах здгйснення цгєї операцгї ускладнене, так як насосна штанга має велику довжину (8 м) при малих дгаметрах (16 - 25 мм). Пристрої для реалгзацгї характеризуються складнгстю г необхгднгстю потужних високочастотних генераторгв струму. Пгсля термообробки глибина загартованого шару в залежностг вгд дгаметра штанги складає 1,8  2,8 мм, а твердгсть для сталг 40 досягає НАС 56 – 60. Умовна границя корозгйно-втомної мгцностг зростає пгсля гартування СВЧ бгльш як в 2 рази. Проте цей метод не завжди є ефективним в сгрководневих корозгйних середовищах внаслгдок наводнювання загартованого шару, бгльш гнтенсивним корозгйним стравлюванням загартованих поверхонь. Тому, на наш погляд, необхгдно наносити на загартовану СВЧ поверхню захиснг покриття, попередньо обробивши штангу ППД.

Ряд дослгдникгв вияснили вплив окремих захисних покрить на опгр корозгйнгй втомг насосних штанг [8,42], проте практично залишаються невивченими питання руйнування штанг пгсля комбгнованих методгв змгц-

257

нення, що поєднують ППД (дробом чи металевими щгтками, що обертаються) та нанесення металгзацгйних чи металополгмерних покрить.

Пластична деформацгя, викликана холодним наклепом, створює в поверхневих шарах металу залишковг напруження стиску, збгльшує твердгсть металу, що сприяє пгдвищенню корозгйно-втомної мгцностг деталг .

ВНДІНафтомаш розробив конструкцгю установки для направленого наклепу (пружно-пластичного розтягу насосних штанг), який сприяє пгдвищенню твердостг, границь мгцностг г текучостг сталг. При цьому понижується вгдносне видовження, а вгдносне звуження, яке характеризує пластичнгсть матергалу, майже не змгнюється. Ударна в'язкгсть зменшується тгльки у сталг 40 (тодг як для сталей 20ХН г 35Г2 вона практично не змгнюється). Результати поргвняльних випробувань штанг, нормалгзованих г змгцнених дозованим розтягом, показали пгдвищення опору корозгйновтомному руйнуванню насосних штанг в 1,5 - 2 рази.

Сумгсна робота гнститутгв ЦНДІТмаш г ВНДІНафтомаш доказала можливгсть значного пгдвищення довговгчностг насосних штанг дробоструминним наклепом. ЦНДІТмаш розробив унгверсальну сергйну установку ДУ-1, на якгй змгцнили дослгднг комплекти насосних штанг обдувкою дробом г випробували на промислах НГВУ "Ішимбай-нафта". Була показана ефективнгсть наклепаних насосних штанг, проте застосування дробоструминної обробки без наступного захисту наклепаного шару неоправдане для умов корозгйно-активних середовищ, особливо тих, що мгстять сгрководень.

Багато зарубгжних фгрм (Natгonal-Oгlwell, Contгnental Emsco, Аodco, SВS та гншг) використовують дробоструминну обробку, як завершуючу технологгчну операцгю по усуненню поверхневих дефектгв (тргщин, пор, волосовин г т.п.), якг утворюються при прокатцг г термообробцг.

Фгрма ІCO SS-Spraymetal (CША) пропонує технологгю, яка забезпечує пгдвищення строку служби насосних штанг в три рази г яка передбачає дробоструминну обробку, нанесення металгзацгйного нержавгючого стального покриття товщиною близько 254 мкм г твердгстю 58-62 НАC, стгйкого проти ударгв, а також наступного нанесення епоксидно-полгмерного покриття, яке пгдлягає охолодженню г полгмеризацгї з метою пгдвищення твердостг г мгцностг.

На даний час використовуються ргзномангтнг методи пгдвищення опору насосних штанг втомному руйнуванню. Їх можна роздглити на три основнг групи: експлуатацгйнг, конструктивнг г технологгчнг.

До експлуатацгйних методгв вгдносяться протекторний захист, введення гнггбгторгв в продукцгю свердловини, зниження агресивностг робочого середовища шляхом його попередньої обробки г очищення, використання оптимальних режимгв при експлуатацгї глибинонасосних установок. Протекторний захист насосних штанг оснований на використання спецгальних сплавгв з бгльш низьким в поргвняннг з штанговою сталлю електро-

258

дним потенцiалом, закрiплених на поверхнi насосних штанг, якi утворюють при цьому макропару, в якоУ анодом служить протектор. Розчиняючись в корозiйно-агресивному середовищi, протектор гальмує електрохiмiчну корозiю насосних штанг i тим самим забезпечує пiдвищення опору штанг корозiйно-втомному руйнуванню.

В роботi [43] оцiнена ефективнiсть протекторного захисту, яка визначалась за ступенем катодноУ поляризацiУ змiщення в негативну сторону електродного потенцiалу поверхнi штанг i труб якi захищаються i по втратi маси стальних зразкiв-муфт, що знаходяться в продукцiУ свердловини, яка не мiстить сiрководень. Як конструктивне рiшення автори вибрали протектор в видi муфт, якi одягаються i закрiплюються на поверхнi насосних штанг. Дослiдження протектора з магнiєвого сплава МЛ-4 в видi муфти висотою 250 мм, дiаметром 50 мм i масою 1 кг при вiдношеннi поверхонь протектора i стального обладнання (штанга, труба) 1:250 показали, що вiн працює на протязi 350 дiб, пiдтримуючи при цьому потенцiал сталi на рiвнi, достатньому для захисту.

Однак в процесi експлуатацiУ насосних штанг виникають ускладнення, якi полягають в забезпеченнi достатньо надiйного контакту мiж штангою i протектором, захистi самого протектора вiд механiчного зношування, налипання на нього рiзних домiшок продукцiУ свердловини. Крiм того, ресурс роботи протектора обмежений через його швидке розчинення. Вказанi недолiки не дозволяють ефективно використовувати вказаний метод для протикорозiйного захисту, а вiдповiдно i пiдвищення його корозiйновтомноУ мiцностi.

Вiдомо, що використання iнгiбiторiв - один iз унiверсальних методiв захисту металу вiд корозiУ. Захист вiд корозiУ iнгiбiторами оснований на властивостi цих речовин або Ух сумiшей зменшувати швидкiсть корозiйного процесу i змiнi механiчних властивостей металiв i сплавiв або повнiстю його подавити при введеннi Ух в незначних концентрацiях в корозiйне середовище. Достатньо повно описано механiзм дiУ рiзних iнгiбiторiв, Ух склад i використання в лiтературi [44-47]. Інгiбiторний захист може бути використаний як самостiйний метод захисту вiд корозiУ, а також в поєднаннi з iншими методами - як комплексний захист.

При експлуатацiУ свердловин, якi мiстять сiрководень, успiшно використовуються iнгiбiтори сiрководневоУ корозiУ - з’єднання типу амiнiв, що мiстять азот [45,48].

Позитивнi результати отриманi i при використаннi iнгiбiтору Катапiн. За даними [49] використання вказаного iнгiбiтору з концентрацiєю 200 мг/л дозволяє пiдвищити границю корозiйноУ втоми штангових сталей 20НМ i 40У бiльш нiж в 2 рази в сiрководневому середовищi з концентрацiєю Н2S до 400 мг/л.

Однак слiд врахувати, що ефективнiсть дiУ iнгiбiторiв в значнiй степенi залежить вiд складу експлуатацiйного середовища i режиму експлуата-

259

цiУ свердловин. Навiть при незначному змiненнi складу середовища цей ж iнгiбiтор може виявитися неефективним. В цей ж час склад продукцiУ свердловини змiнюється в широких межах навiть на одному i тому ж родовищi. Крiм того, при постiйному закачуваннi iнгiбiторiв є труднощi в доставцi приготовленого iнгiбiтору, збiльшується потреба в транспортних засобах, спецiальних насосних агрегатах, що ускладнює обслуговування свердловин. Також, згiдно розповсюдженоУ електрохiмiчноУ теорiУ корозiйноУ втоми  вiдповiдальними  за утворення трiщин рахують специфiчнi корозiйнi пари ( пари Еванса ), ефективнiсть дiУ яких значно вище дiУ корозiйних елементiв, якi обумовлюють загальну корозiю. Тому концентрацiя iнгiбiтору корозiУ, яка потрiбна для подавлення дiУ специфiчних корозiйних пар i для вiдчутного зниження швидкостi руйнування, повинна бути значно вище концентрацiУ, яка забезпечує захист метала вiд загальноУ корозiУ. Це може привести до збiльшення витрат iнгiбiтору. Отже Ух використання не завжди може бути технологiчно ефективне i економiчно доцiльне.

Пiдвищення корозiйно-втомноУ мiцностi штанг сприяють також оптимальнi режими роботи глибинонасосноУ установки. Динамiчнiсть навантаження штанг, а вiдповiдно i частота обривiв прямо пропорцiйна дiаметру насоса i числу качань балансира. Тому кращими являються довгоходовi режими вiдкачки.

Експлуатацiйнi методи, що мiстять комплекс органiзацiйнотехнологiчних заходiв, здiйснюваних в процесi експлуатацiУ штанг, мають в основному профiлактичний характер i вносять незначну частку в проблему пiдвищення корозiйно-втомноУ мiцностi насосних штанг в агресивних середовищах.

До конструктивних методiв вiдносяться як змiна самоУ конструкцiУ штанговоУ колони, так i використання найбiльш ефективних матерiалiв для виготовлення насосних штанг, якi володiють достатньо високим опором корозiйно-втомному руйнуванню i динамiчним навантаженням.

Особливий iнтерес з точки зору конструкцiй насосних штанг представляють неперервнi колони штанг, якi бувають двох видiв: канат i пруткова неперервна штангова колона.

Створення i використання неперервних насосних штанг, виготовлених з суцiльного металiчного стержня, а також комплексу обладнання для роботи з ними неможливо без вирiшення принципових питань, головне з яких - форма поперечного перерiзу пруткових неперервних насосних штанг (ННШ). В даний час прутковi ННШ виконують круглими [50] або елiптичними [51]. І цей i iнший метод має своУ переваги i недолiки.

Використання штанг з елiптичним поперечним перерiзом обумовлене необхiднiстю зменшити дiаметр барабана для намотування ННШ без утворення в тiлi намотуваних штанг напружень згину, якi б перевищували границю пружностi. Штанги в процесi укладання на барабан згинаються в

260

межах пружностг, в зв'язку з чим вони не мають залишкових деформацгй г при розмотуваннг знову випрямляються.

Позитивнг результати отриманг [50] в результатг використання пруткових ННШ круглого перергзу. Лабораторними дослгдженнями встановлено, що границя корозгйноУ витривалостг пруткових ННШ круглого перергзу, якг пройшли попередню деформацгю згин-виргвнювання в межах до 2% перевищують границю корозгйноУ витривалостг недеформованих штанг. В результатг використання такоУ конструкцгУ колони насосних штанг пгдвищується Ух корозгйно-втомна мгцнгсть за рахунок вгдсутностг ргзьбових з'єднань г перехгдноУ зони вгд головки до тгла штанги, що є в колонг штанг найбгльш слабким елементом.

Однак поряд з перевагами досвгд експлуатацгУ пруткових ННШ виявив г Ух недолгки. Найбгльш суттєвим обмеженням використання ННШ до цього часу вважається Ух ремонт в випадку обриву.

Продовжуються роботи по створенню працездатноУ конструкцгУ гнучкоУ ННШ [51-53]. Працгвники фгрми Henlan запропонували як насоснг штанги використовувати неперервну графгтову стргчку (Rгbbon Rod). Стргчка намотується на барабан невеликого дгаметра, що полегшує Ух транспортування г знижує необхгднгсть в робочгй силг при обслуговуваннг свердловини. Отриманг також позитивнг результати авторами [51], де як гнучку неперервну штангу використали сталевий канат одинарного звивання з полгетиленовим покриттям г подвгйного звивання з органгчним осердям.

Пгдвищення корозгйно-втомноУ мгцностг забезпечувалось в результатг використання порожнистих штанг [23,54]. Промисловг дослгдження показали Ух високу механгчну мгцнгсть. Застосування порожнистих штанг полегшує використання хгмреагентгв для боротьби з корозгєю обладнання, вгдкладанням парафгну, солей г т. д.

Велике значення надається можливостг повторного використання штанг пгсля пошкодження Ух ргзьбових з'єднань. З цгєю метою запропоновано [52] декглька варгантгв конструкцгй штанг, наприклад, нгпельний г муфтовий кгнцг штанг зробити роз'ємними. Вони можуть бути з'єднанг з тглом штанги за допомогою ргзьби г гарячоУ посадки або за допомогою гнерцгйного зварювання. В обох випадках при пошкодженнг ргзьби нгпельний г муфтовий кгнець можуть бути замгненг г штанги знову використанг в роботг, що дозволить скоротити витрати на замгну штанг.

З метою пгдвищення мгцностг штанг г економгУ матергалгв деякг фгрми виготовляють штанги г муфти цгльноштампованими. По повгдомленням фгрми-виготовлювача [53] економгя металу в середньому складає 35% в поргвняннг з механгчною наргзкою деталей з стальноУ заготовки.

Пгдвищення корозгйно-втомноУ мгцностг насосних штанг виргшувалось вгтчизняними г зарубгжними дослгдниками [52,53,55] шляхом вибору нових марок сталей. В роботг [55] пропонується нова технологгя отриман-

261

ня прокату, термозмiцненого охолодженням на повiтрi з температури гарячоУ обробки тиском, яка дозволить поряд з зниженням трудоємкостi виготовлення насосних штанг збiльшити надiйнiсть Ух роботи в результатi пiдвищення механiчних властивостей.

Технологiя основана на використаннi низьковуглецевих мартенситних сталей, якi дозволяють здiйснювати гартування штанг на повiтрi з утворенням структури низьковуглецевого мартенситу. Така структура забезпечує високi механiчнi властивостi заготовок (зв, зт , , i, КСU) нормованi технiчними вимогами i ГОСТ. Крiм того, штанги, виготовленi за но-вою технологiєю, мають границю втоми з-1 на 15-20% вище, чим серiйнi штанги.

Все бiльшого застосування в останнi роки мають склопластиковi насоснi штанги [52,53,56,57]. Використання склопластикових штанг дозволило рiшити багато проблем штанговоУ глибинонасосноУ експлуатацiУ свердловин. Цьому сприяли менша маса, бiльш висока пружнiсть, пiдвищена втомна мiцнiсть i корозiйна стiйкiсть таких штанг. Основна частина (тiло) таких штанг виконанi з склопластика. Для з'єднання Ух мiж собою, а також з полiрованим штоком i глибинним насосом, на кiнцях кожноУ з них є металiчнi з'єднуючi елементи, що дозволяє запобiгти небажаних для склопластика тангенцiйних напружень, якi виникають в тiлi штанг при Ух скручуваннi.

Крiм склопластика, при вiдкачцi корозiйно-активноУ рiдини для виготовлення штанг рекомендують використовувати алюмiнiєвi сплави [52,53]. Муфтовi з'єднання таких штанг виготовленi з сталi i захищенi вiд гальванiчноУ корозiУ.

При експлуатацiУ в викривлених i нахилених свердловинах все бiльш широке використання знаходять центратори штанг [52,53,58]. Серiйно випускаються кульковi i роликовi центратори, якi встановлюються як на з'єднувальних муфтах, так i на тiлi штанги. При цьому зменшується зношування штанг i насосно-компресорних труб, зменшується використання енергiУ, покращується робота насоса.

Проте в лiтературi практично немає даних про ефективнiсть комплексних покрить, не вивченi Ух корозiйно-втомнi характеристики, не даються рекомендацiУ з технологiчних режимiв пiд час обдувки дробом, металiзацiУ, ненесеннi полiмерних шарiв.

Таким чином, виникає необхiднiсть пошуку i вибору засобiв та вивчення ефективностi змiцнення насосних штанг комбiнованими поверхневими обробками з врахуванням дiУ змiнних напружень i корозiйних середовищ. Особливий iнтерес представляє проблема вiдновлення ресурсу деталей з дефектами чи трiщинами за допомогою ППД i нанесенням металiзацiйних i металополiмерних покрить.

262

8.2 Установки і технології зміцнення насосних штанг ППД, нанесенням металевих і металополімерних покрить

Для пiдвищення витривалостi деталей нафтогазового обладнання, яке експлуатується в корозiйно-активних середовищах, доцiльно використовувати поверхневi методи змiцнення, якi створюють в поверхневих шарах залишковi напруження стиску, пiдвищують твердiсть поверхнi, лiквiдують поверхневi дефекти, активують метал i пiдвищують його адгезiйнi властивостi для бiльш ефективного зчеплення з покриттям, яке наноситься на вирiб з метою iзоляцiї його вiд корозiйного середовища, пiдвищення ряду iнших експлуатацiйних характеристик. Найбiльш ефективнi комбiнованi методи, основанi на поверхнево-пластичному деформуваннi (ППД) металу i нанесеннi металiзацiйних чи металополiмерних покрить. Серед методiв змiцнення ППД широко використовується дробоструминна обробка чи наклеп металевими щiтками, що обертаються. Простим i технологiчним способом нанесення покрить є електродугова металiзацiя. Для пiдвищення стiйкостi металiзованих поверхонь i покращення ряду iнших властивостей покрить доцiльно наносити полiмернi захиснi шари за допомогою електростатичного осадження чи пневматичного пульверизатора.

З метою пiдвищення опору корозiйно-втомному руйнуванню насос-них штанг розроблена установка, загальний вигляд якої приведений на рис.8.1. Основнi елементи установки: дробоструминний аппарат i дробозбiрник, компресор з ресивером i вологомасловiддiлювачем, зварювальний генератор, електрометалiзатор, металiзацiйна камера з вентиляцiйним обладнанням, повiтряний колектор, система подаючих i обертових рольгангiв.

Подальша модернiзацiя установки дозволила проводити змiцнення насосних штанг як нових, так i пiсля експлуатацiї в свердловинi. Модернiзованi установки УДША-1 i УДШ-2 [62] були оснащенi витяжною вентиляцiйною системою, яка забезпечувала нормальнi санiтарно-гiгiенiчнi умови працi. Особливiстю вдосконаленої установки є наявнiсть камер металiзацiї i полiмеризацiї насосних штанг, приводної каретки. Для забезпечення бiльш ефективної поверхневої обробки насосних штанг, якi були в експлуатацiї, з метою зняття шару солей i смолисто-парафiнистих речовин, а також для прискорення дробоструминної обробки установка УДШ-2 була оснащена вузлом металевих обертових щiток з ударними елементами [94].

Для дробоструминної обробки довгомiрних тiл обертання (в тому числi i насосних штанг, див. рис. 8.2) використовуються пневматичнi дробоструминнi установки двох типiв – нагнiтальнi i всмоктуючi.

Рисунок 8.1 – Загальний вид установки для зміцнення насосних штанг УДШ-2

263

264

Схема установки нагнiтального типу показана на рис. 8.2а. Основою такої установки є дробоструминний апарат 1, який являє собою стальну зварну посудину, що працює пiд тиском стиснутого повiтря, яке поступає з мережi повiтропроводiв. Корпус апарату заповнюється дробом, який через регулюючий кран 2 безперервно поступає в трiйник-змiшувач З, де вiн пiдхоплюється потоком стиснутого повiтря i по шлангу 4 через сопло 5 направляється у виглядi потоку на оброблювану поверхню 7. Вiдпрацьований дрiб зсипається в бункер 8, iз якого при вiдкриттi завантажуючого клапана 6 поступає в дробоструминний апарат. Завантажувальний клапан вiдкривається пiд вагою дробу при вiдсутностi надлишкового тиску в дробоструминному апаратi. При подачi стиснутого повiтря в дробоструминний апарат, пiсля завантаження його дробом, повiтря тисне на тарiлку завантажувального клапана, яка щiльно притискається до сiдла i перекриває подальше надходження дробу в апарат.

1 – дробоструминний апарат; 2 – регулюючий кран;
3 – трійник-змішувач; 4 – шланг для дробоповітряної суміші;
5 – дробоповітряне сопло; 6 – завантажувальний клапан;
7 – оброблювана поверхня; 8 – бункер
Рисунок 8.2а – Схеми дробоструминної установки нагнітального типу

265

В дробоструминних установках всмоктуючого типу (рис. 8.2б) змiшування дробу iз стиснутим повiтрям вiдбувається в ежекторному дробоструминному пiстолетi. Змiшування вiдбувається за рахунок рiзнщi тискiв мiж камерою змiшування i атмосферним тисками (в змiшувальнiй камерi ежекторного пiстолета утворюється вакуум).

1 – сопло дробоструминного п!столета; 2 – зм!шувальна камера;
3 – штуцер для подач! стиснутого пов!тря; 4 – бункер;
5 – оброблювана поверхня
Рисунок 8.2б – Схема дробоструминної установки
всмоктувального типу

Установки всмоктувального типу дещо простiшi нiж нагнiтального, але мають значнi недолiки, якi перешкоджають використання їх для дробоструминної обробки в серiйному виробництвi. Цi установки, в порiвняннi з установками нагнiтального типу, при iнших рiвних умовах, мають бiльш низьку продуктивнiсть i вимагають бiльш високого тиску стиснутого повiтря. Збiльшення тиску, а отже i розхiд стиснутого повiтря, рiзко веде до збiльшення витрат на дробоструминну обробку, що знижує її економiчну ефективнiсть.

266

Рисунок 8.3 – Дробоструминна камера

267

На базi установки нагнiтального типу для дробоструминної обробки насосних штанг була розроблена установка УДШ-2 (див. рис. 8.1). Основ-ними елементами цiєї установки є: дробоструминний апарат, дробозбiрник, дробоструминна, металiзацiйна i полiмеризацiйна камери, система пiдготовки стиснутого повiтря i система очистки повiтря.

В дробоструминнiй камерi (рис. 8.3) стальний круглий i чавунний колотий дрiб (бiльш ефективний) пiд тиском стиснутого повiтря подається iз дробоструминного апарату через два сопла на оброблювану поверхню штанги.

Пiсля дробоструминної обробки, коли штанга займе крайнє праве положення, вимикають дробоструминний апарат i вмикають в роботу електричний металiзатор та пневматичний розпилювач.

Існуюча установка має ряд недолiкiв. Зокрема, використання окремо дробозбiрника i дробоструминного апарату вимагає часу на перемiщення дробу i додаткових комунiкацiй. На iснуючiй установцi неможливо забезпечити безперервний процес змiцнення насосних штанг, конструкцiя установки не дозволяє автоматизувати процес змiцнення.

8.2.1 Вибір комплексу обладнання для зміцнення насосних штанг

Виходячи iз технологiї змiцнення насосних штанг з наступним нанесенням захисного металополiмерного шару, необхiдно вибрати наступне обладнання:

- агрегат для пiдготовки стиснутого повiтря;

- обладнання для очищення штанг;

- обладнання для правки штанг;

- обладнання для накопичення (збирання) i подачi дробу;

- дробоструминна, металiзацiйна i полiмеризацiйна камери.

Для пiдготовки стиснутого повiтря використовуються компресори 4КС7-5М, потужнiстю 33 кВт кожний, якi забезпечують тиск в системi не нижче 0,6 МПа. В системi пiдготовки повiтря встановлюють ресивер, для створення запасу тиску i згладження пульсацiй; фiльтри для очищення повiтря вiд компресорного мастила i осушувачi.

Для очищення штанг перед дробоструминною обробкою використовується очисна головка. В нiй за допомогою обертових металевих щiток i кiлець вiдбувається процес очищення насосних штанг, якi були в експлуатацiї.

Для подачi штанг використовуються приводнi i пiдтримуючi рольганги, опис яких подається в наступних роздiлах.

Для накопичення i подачi дробу в установцi пропонується встановити дробоструминний апарат, який буде служити одночасно дробозбiрником з робочим тиском 0,6 МПа.

268

В процесг очищення г дробоструминної обробки проходить гнтенсивне видглення пороху, тому потргбно встановити загальну вентиляцгю. Кргм того необхгдна ще мгсцева вентиляцгя, яка буде усувати забруднене повгтря з дробоструминної камери г одночасно буде служити транспортером дробу з бункера дробоструминної камери в завантажувальний бункер дробоструминних апаратгв. Для цього пропонується використати систему вентиляцгї розроблену Самарським гнститутом “ВНИИТнефть”, яка використовується на установцг для дробоструминного внутргшнього очищення насосно-компресорних труб.

До її складу входять: вентилятор високого тиску ВВД №11 з приводом вгд електродвигуна 4АН200L43, потужнгстю 55 кВт, очиснг циклони, система трубопроводгв.

Для контролю ефективностг змгцнення насосних штанг в установцг необхгдно передбачити обладнання для дефектоскопгї (неруйнгвного контролю). З цгєю метою пропонується використати дефектоскопгчну установку розроблену “ПермНИПИнефть”.

8.2.2 Опис установки і її принцип дії

Установка для змгцнення насосних штанг УДШ-2 (рис.8.4) складається гз наступних складових частин:

1.	Системи збору г подачг дробу (дробозбгрник – 1 шт., дробоструминний апарат – 1 шт., повгтроочисник – 1 шт., трубопроводу, соплового апарату– 2 шт.).

2.	Камер, в яких послгдовно, зггдно технологгчного процесу, вгдбувається дробоструминна обробка штанг, а потгм їх металгзацгя анодним металом з наступним нанесенням полгмерного покриття (3 шт.).

Пгдтримуючих г подаючих рольганггв (9 шт.), призначених для транспортування оброблюваних штанг до камер обробки з наступною подачею їх до мгсця складання готової продукцгї.

Очисної головки (1 шт.).

Установки для правки штанг (1 шт.).

Витяжної вентиляцгйної системи.

Металгзатора для напилення анодного захисного покриття (1 шт.) г фарборозпилювача для нанесення полгмеру (1 шт.).

Установки для дефектоскопгї змгцнених штанг (1 шт.).

Особливгстю даної установки, по вгдношенню до гнших установок аналоггчного призначення, є наявнгсть камер металгзацгї г полгмеризацгї, що дозволяє проводити комплексне змгцнення насосних штанг, яке полягає в тому, що пгсля дробоструминної обробки проводиться металгзацгя поверхностг штанг анодним металом з наступним нанесенням полгмерного покриття.

269

1 - компресор, 2 – фільтр оливи, 3 – ресівер, 4 – фільтр повітря,
5 – колектор повітря, 6 – дробоструминний апарат, 7 – дробозбірник,
8 – засипна воронка, 9 – сопло, 10 – зварочний генератор,
11 – електрометалізаттор, 12 – насосна штанга
Рисунок 8.4 – Схема установки УДШ-2

Перемiщення насосних штанг здiйснюється за допомогою привiдних i пiдтримуючих рольгангiв. Насоснi штанги на рольганги подаються з мiсткiв (рис.8.5) за допомогою спецiальних приспосiблень.

Пiсля завершення комплексного змiцнення штанги теж складаються на мiстки (приймальнi). Конструкцiя їх аналогiчна подаючим мiсткам, лише вони зробленi нижчими для зручностi складання штанг.

Установка працює наступним чином. З допомогою спецiального приспосiблення штанга з мiсткiв подається на рольганги. З допомогою привiдних рольгангiв штанга обертається i послiдовно проходить через дробоструминну, металiзацiйну i полiмеризацiйну камери.

Якщо штанга була вже в експлуатацiї, то спочатку вона проходить очисну головку i, при потребi, установку для правки штанг та дефектоскопiчну установку.

Рисунок 8.5 – Містки подаючі

270

271

В дробоструминнгй камерг чавунний колотий дргб пгд дгєю стиснутого повгтря подається гз дробоструминного апарату через два сопла на оброблювану поверхню штанги. При швидкостг дробу 80-90 м/с в момент удару його об поверхню штанги створюється наклеп глибиною вгд 0,2 до 0,3 мм. Пгсля дробоструминної обробки вмикають в роботу електричний металгзатор г пневматичний розпилювач. В металгзацгйнгй камерг з допомогою металгзатора на змгцнюючу поверхню штанги наноситься анодне захисне покриття, товщина якого повинна становити 100-150 мм.

Пгсля даної обробки штанга проходить полгмеризацгйну камеру, в якгй наноситься розпилювачем на поверхню штанги полгмерне покриття товщиною не менше 0.5 мм. Дальше штанги пгддаються дефектоскопгчному контролю.

Пгд час змгцнення штанг постгйно працює система пгдготовки стиснутого повгтря г витяжна вентиляцгйна система.

8.2.3 Призначення, опис конструкцiї i принципу дiї витяжного

комплексу

Схема витяжного комплексу складається гз наступних елементгв:

-	вентилятор;

-	привгд вентилятора;

очиснг циклони;

бункер-сепаратор;

трубопроводи.

Витяжний комплекс призначений для вилучення гз дробоструминної камери дробоповгтряної сумгшг разом з порохом, утвореним в процесг об-робки, г сепарацгї дробу з наступним очищенням повгтря вгд пороху. Обладнання витяжного комплексу використовується також для вилучення пороху з металгзацгйної г полгмеризацгйної камер.

Для забезпечення транспортування дробоповгтряної сумгшг вгд дробоструминної камери до бункера-сепаратора в установцг використовується вентилятор високого тиску ВВД№11 (рис. 8.6) продуктивнгстю 13000 м3/год.

Приводом вентилятора є електродвигун 4АН200LУ3, потужнгстю 55 кВт з частотою обертання 1475 хв-1.

Для очищення повгтря вгд пороху, пгсля сепарацгї дробоповгтряної сумгшг, в установцг використовуються 4 порохозбгрника (циклони) ЦН-15 ВНИИГАЗ дгаметром 600 мм з коефгцгєнтом очистки 0,87. Принцип дгї циклона полягає в наступному. Забруднене порохом повгтря вентилятором подається пгд кутом в корпус циклона, завдяки чому створюється тангенцгйне завихрення. В результатг цього порох осгдає в його нижню частину. Очищене повгтря через колектор г вентилятор по повгтропроводу скидається в атмосферу.

272

1 – корпус; 2 – робоче колесо; 3 – рама; 4 – вал робочого колеса
Рисунок 8.6 – Вентилятор ВВД № 11

Так як крiм вилучення i очищення забрудненого порохом повiтря система витяжного комплексу виконує ще функцiю транспорту дробу, то в конструкцiї витяжної системи передбачений елемент для вiдокремлення повiтря вiд дробу. Таким елементом в системi є сепаратор.

Сепаратор являє собою бункер, виконаний з листової сталi, що має всерединi сiтчасту раму. Сiтка зупиняє дрiб, але пропускає запилене повiтря.

Вiдокремлений дрiб збирається в нижнiй частинi бункера, обладнаного кришкою з пневмоцилiндром. Нижня частина бункера з’єднана з дробоструминним апаратом через промiжнi трубопроводи. В мiру опорожнення дробоструминного апарату, дрiб поступає в нього iз бункера-сепаратора.

З’єднювальною ланкою мiж дробоструминною камерою i бункером сепаратором є сталевий трубопровiд дiаметром 194 мм i товщиною стiнки 10 мм. Така товщина стiнки потрiбна для запобiгання передчасного пошкодження труби абразивною дробоповiтряною сумiшшю.

Мiж бункером-сепаратором i очисними циклонами встановлюється повiтропровiд 450600 мм, виконаний з листової сталi. Секцiї повiтропроводу з’єднанi мiж собою болтовим з’єднанням.

Вентилятор з приводом i викидною трубою збираються на окремiй рамi i крiпиться до фундаменту анкерними болтами.

273

8.2.4 Опис конструкції, призначення і принцип дії рольгангів

Для одночасної подачi i обертання довгомiрних тiл iснують рiзноманiтнi механiзми.

Використовуються спецiальнi вагонетки, якi мають спарений привiд для повздовжнього перемiщення. Дана конструкцiя має ряд недолiкiв: проковзування через ненадiйнiсть зчеплення з напрямними, провисання довгомiрних тiл, вiдсутнiсть регулювання подачi в залежностi вiд дiаметра тiл обертання, мала продуктивнiсть.

Для усунення цих недолiкiв розроблена конструкцiя механiзму подач, який складається iз привiдного рольганга (рис. 8.7): електродвигуна, редуктора, притискного механiзму i стояка на якому дана конструкцiя змонтована.

Робочими органами рольганга є ролики, якi забезпечують подачу з одночасним обертанням довгомiрних тiл. Вiдомi гумовi конструкцiї роликiв для забезпечення подачi довгомiрних тiл обертання. Також є ролики з одним магнiтом i трьома магнiтами.

Гумовi ролики являють собою конструкцiю з формованої гуми, яка крiпиться на осi. Вiсь має двi опори. Вся конструкцiя на обертовiй плитi монтується на стояку. Ролик має декiлька недолiкiв: швидко зношується, вiдсутнє регулювання подачi.

Кафедрою НГО ІФНТУНГу розробленi конструкцiї роликiв з одним i трьома магнiтами (рис. 8.8 та 8.9) [95].

Ролик з одним магнiтом має наступнi недолiки: не забезпечує доброго притягуючого зусилля штанг, нема можливостi регулювання подачi пiд час проходження довгомiрних тiл по роликам. Для усунення цих недолiкiв була розроблена нова конструкцiя магнiтного ролика. Такий ролик складається iз кiльцевих постiйних магнiтiв 1; 3 по краях (конiчної форми) i центрального постiйного магнiту 2, однакового дiаметру, оскiльки ролик симетричний вiдносно вертикальної осi. Магнiти 1-3 чергуються з полюсними наконечниками 8; 10; 11; 13 виконаними iз феромагнiтного матерiалу. Магнiти 1 i 3 встановленi на дiамагнiтнi втулки 7; 14 i монтуються за допомогою металевих шайб 5; 15 та гайок 4; 16 на вiсь ролика 17.

Гумовi манжети 9; 12 надають ролику випуклої форми i оберiгають його вiд зношення.

Провисанню довгомiрних тiл запобiгають пiдтримуючi рольганги (рис. 8.10). Конструкцiя пiдтримуючих рольгангiв аналогiчна до конструкцiї привiдних крiм вiдсутностi привода.

Пiдтримуючi рольганги встановлюються через кожнi 1500 мм.

Для попередження спадання довгомiрних тiл обертання з роликiв, рольганги обладнаннi притискними механiзмами. Робочим органом притискного механiзму є обертаючi валики, якi притискаються i вiдводяться за допомогою пневматичної системи керування. Цей механiзм забезпечує добре зчеплення штанги з роликами.

Рисунок 8.7 – Привідний рольганг

274

275

1, 2, 3 – постійний магніт; 4, 16 – гайка; 5, 15 – шайба; 6 – шпонка; 7,
14 – діамагнітна втулка; 8, 10, 11, 13 – полюсовий наконечник;
9, 12 – гумова манжета; 17 – вісь ролика
Рисунок 8.8 – Ролик тримагнітний

а

б

а – загальний вигляд; б – з вирізом 1/4 частини
Рисунок 8.9 – Об’ємне зображення ролика тримагнітного

276

Рисунок 8.10 - Рольганг підтримуючий

8.2.5 Вдосконалення конструкції дробоструминної, металізаційної
і полімеризаційної камер

На основг дослгджень оптимальних режимгв роботи установки, а та-кож при експлуатацгї були виявленнг деякг недолгки. Виявленнг недолгки установки та шляхи їх усунення подаються нижче:

-	Для збгльшення величини залишкових напружень г якгснгшої обробки штанги дробом пропонується, щоб кожне сопло дробоструминної камери працювало вгд свого компресора.

В процесг дробоструминної обробки не весь дргб вдаряє в штангу, тому для збору цього дробу ззаду штанги встановлений щит. Цей щит вгд дгї дробу швидко зношується. Для попередження швидкого зношення пропонується на нього накласти гумову прокладку.

Також вгдзначено ще ряд недолгкгв. А саме, через недосконалгсть напрямних бокових щитгв, дргб, що знаходиться в серединг камери, попадає в зазори мгж самими щитами г їх напрямними. Це ускладнює операцгю по вийманню щитгв гз кришки камери. Кргм цього, з’ясувалось, що недостатньо двох щитгв в кришках камери, якг перешкоджають вилгтанню дробу за

277

межi камери. Недостатнiй об’єм кожуха камери сприяє затримцi в ньому дробу. Необхiдно також збiльшити розмiр бокових кришок для того, щоб штанга, яка проходить обробку, не рвала гумовi щити.

В процесi дробоструминноУ обробки в камерi проходить iнтенсивне видiлення пороху, а недостатня вентиляцiя приводить до осiдання його на тiло штанги, що недопустиме при подальшiй металiзацiУ i полiмеризацiУ.

Недостатня фiксацiя сопел в гнiздах приводить до Ух вiбрацiУ пiд час дробоструминноУ обробки штанг.

Недостатнiй розмiр бокових кришок металiзацiйноУ i полiмеризацiйноУ камер також приводить до швидкого зношення гумових щитiв. Об’єм кожуха не дозволяє усувати весь полiмеризацiйний порох утворений в процесi нанесення полiмерного покриття.

Аналогiчна проблема є в процесi металiзацiУ. В металiзацiйнiй камерi (рис. 8.11) пiд час металiзацiУ проходить насичення повiтря частинками металу, а iнколи вiн навiть перевищує допустиму норму i цим самим викликає замикання електричноУ дуги на електрометалiзаторi.

Для усунення вищезазначених недолiкiв пропонується наступне. Для пiдвищення герметичностi дробоструминноУ камери на кожнiй кришцi встановити по одному додатковому щитi. Також необхiдно вдосконалити конструкцiю напрямних, шляхом збiльшення щiльностi заходження щитiв, або встановити гумовий обхват щитiв на напрямних.

Так як в новiй конструкцiУ дробоструминноУ камери процес вилучення дробоповiтряноУ сумiшi вiдбувається через нижнiй кожух, то верхнього можна не встановлювати, або використовувати його для додаткового очищення повiтря в камерi. Також пропонується збiльшити об’єм нижнього кожуха, який сполучений з бункером-сепаратором.

Для забезпечення жорсткоУ фiксацiУ сопел дробоструминного апарату на входi в камеру розроблене крiплення. За допомогою прижимноУ кришки та болтами стискається гумове ущiльнення i тим самим усувається зазор мiж соплом i отвором в корпусi камери.

Також пропонується збiльшити об’єм бокових кришок.

Об’єм полiмеризацiйноУ i металiзацiйноУ камер пропонується збiльшити за рахунок збiльшення довжини Ух корпусiв.

Також потрiбно щоб вiдсмоктування повiтря з дробоструминноУ i металiзацiйноУ камер був дещо бiльшим нiж подача стиснутого повiтря в цi камери компресорами.

278

Рисунок 8.11 – Камера металізаційна

279

8.2.6 Вдосконалення конструкції рольгангів

В зв’язку з тим, що штанги, якi поступають для змiцнення, можуть бути не лише новими, а й тi що вже були в експлуатацiї, то вони можуть мати викривлення вiдносно повздовжньої осi. При таких умовах, проходячи через рольганги, вони можуть зсунутись або пошкодити установку. Для попередження таких випадкiв, в конструкцiї рольгангiв пропонується встановити вертикальнi ролики, змонтувавши з двох сторiн вiдносно магнiтного ролика.

Для попередження прогину i поломки поворотної плити рольганга у зв’язку iз значною вагою привода, змонтованого на плитi, пропонується провести змiцнення крiплення її до стояка. Дане змiцнення полягає у встановленнi опори, яка нерухомо крiпиться до стояка i дозволяє вiльно повертатись плитi.

Дане вдосконалення дозволяє швидко повертати магнiтний ролик на будь-який кут, змiнюючи положення поворотної плити з приводом без усяких застережень про можливу поломку плити.

Процес змiцнення насосних штанг (нових чи ремонтних) на установках проходить таким чином. За допомогою приводних рольгангiв чи приводної каретки вирiб обертається i послiдовно перемiщується через дробоструминну, металiзацiйну i полiмеризацiйну камери. В дробоструминнiй камерi стальний круглий i чавунний колотий дрiб пiд потоком стисненого повiтря поступає з дробоструминного апарата на поверхню, що обробляється. В металiзацiйнiй камерi за допомогою електрометалiзатора на зварнi шви чи на тiло виробу наноситься анодне захисне покриття. Потiм при потребi вирiб подається в полiмеризацiйну камеру, в якiй на його поверхню розпилювачем наноситься полiмерне покриття.

На протязi багаторiчної експлуатацiї установок була розроблена i вдосконалена технологiя поверхневого змiцнення та оптимiзованi режими обробки [28]. Дальше описуються технологiчнi особливостi змiцнення насосних штанг на установцi УДШ-2.

Перша i найважливiша операцiя при змiцненнi - дробоструминна об-робка. Визначено, що краще застосовувати суху, без помiтних слiдiв iржi чавунну колоту дрiб середнiх фракцiй розмiром 1,5-2,5 мм. Такий дрiб при тиску повiтря 0,5...0,6 МПа змiцнює поверхню i створює вiдповiдну шорсткiсть Rz 20-80. Чавунний колотий дрiб доцiльно використовувати до тих пiр, поки забезпечується оптимальна шорсткiсть поверхнi штанги.

Найвищi значення залишкових напружень стиску утворюються при тиску 0,55 МПа, дiаметрi отвору дробоструминного сопла 8...10 мм i швидкостях подачi штанги (2,5...3,0) 10-3 м/с з одним соплом i (1,05...1,26) 10-2 м/с з двома. Вiдхилення сопел вiд горизонталi складає 5...10о. Для пiдвищення стiйкостi сопел доцiльно виготовляти вставки з металокерамiчних сплавiв.

280

Пiсля дробоструминноУ обробки не бiльш нiж через 15 хв. ручним електрометалiзатором ЕМ-14 проводять металiзацiю цинком (чи алюмiнiєм). Величина напруги електричного струму визначається типом металiзацiйного апарату i методом металiзацiУ. Як правило, для електрометалiзатора ЕМ-14 напруга досягає 25...30 В, але оптимальнi режими отриманi при 17...19 В, коли стабiльнiсть дуги найкраща. Сила електричного струму залежить вiд багатьох факторiв: типу апарату, методу металiзацiУ i дiаметра використаного для напилення дроту. При силi струму 1 = 100А цинковий дрiт дiаметром 2 мм плавиться повiльно i нерiвномiрно, а при 1 = 200А - миттєво i повнiстю, i метал випаровується з появою специфiчного запаху. Це значно збiльшує втрати на угар, а окислення металлу помiтно погiршує його адгезiйнi властивостi. Найкращi результати отриманi при силi струму в дузi 160...180 А. Тиск стисненого повiтря при металiзацiУ сприяє розпиленню розплавленого металу i нанесенню його на поверхню, яка металiзується. При тиску стисненого повiтря менше 0,26 МПа потiк розплавленого металу має грубодисперсну структуру, яка знижує якiсть покриття (металiзацiйний шар стає пористим з низькими адгезацiйними властивостями). При легкому постукуваннi металiчним прутом по обробленiй поверхнi покриття розтрiскується i осипається. Крiм того, низький тиск повiтря не дає змоги розплавленим частинкам металу набувати достатньоУ кiнетичноУ енергiУ, що викликає необхiднiсть скорочення вiдстанi вiд розпилюючоУ головки металiзатора до поверхнi штанги, а це, в свою чергу, значно пiдвищує температуру основи (до 250С°).

Тиск стисненого повiтря в межах 0,5...0,6 МПа є достатнiм для якiсного тонкого диспергування напилюючого металу i повноти переносу роз-плавленого потоку на поверхню, що металiзується. Джерелом стисненого повiтря в схемi обв'язки установки вибрано компресор КСЕ-5М з робочим тиском до 0,8 МПа i подачею 5 м3/хв.

Вiдстань вiд розпилюючоУ головки металiзатора до штанги, що обробляється впливає не тiльки на адгезiю нанесеного покриття з основою, але й на величини втрат металу при переносi потоку до поверхнi, що металiзується. При вiдстанi бiльше 160 мм дiаметр плями контакту факелу розпилу з основою стає бiльшим (до 70 мм), що зумовлює значнi невиробничi втрати металу при напилюваннi вузьких поверхнень. Окрiм того, по мiрi наближення до основи, швидкiсть напилюючих частин i Ух температура знижуються, i при великих вiдстанях кiнетична i теплова енергiУ металiзацiйного потоку стають зовсiм недостатнi для утворення щiльного покриття з високими адгезацiйними властивостями. Зменшення вiдстанi вiд металiзатора викликає високi швидкостi напилюючих часток в момент Ух спiвудару з основою, що також сприяє Ух перегрiву в зв'язку з перетворенням кiнетичноУ енергiУ розплавленого потоку, що рухається, в теплову. При невеликих вiдстанях (< 70 мм) температура поверхнi виробу досягає 270С°. Оптимальна вiдстань до деталi - 100-130 мм. Швидкiсть подачi дроту, поряд з

281

силою струму на дузi, значно впливае на степiнь УУ плавлення. Значення швидкостi подачi дроту залежить вiд тиску i витрат стисненого повiтря, що подається на пневмотурбiну механiзму привода. При високих швидкостях подачi (бiльше 10 м/хв) вона встигає повнiстю розплавитися, дисперснiсть розплавленого металу значно погiршується, так як основна частина енергiУ повiтряного потоку витрачається на обертання пневмотурбiни. При низьких швидкостях подачi (менше 1,5 м/хв) дуга стає нестабiльною, переривчастою, що в свою чергу, порушує щiльнiсть i рiвномiрнiсть покриття. Оптимальне значення швидкостi подачi дроту - 2,5 м/хв.

Мiж параметрами металiзацiУ - дiаметром плями контакту факелу розпилювання з основою, часом обробки штанги, кроком УУ повздовжнього змiщення i частотою обертання iснує тiсний зв'язок. Наприклад, якщо дiаметр плями контакту факелу розпилювання досягає 40 мм, то для створення рiвномiрного покриття з врахуванням перекриття шарiв крок подачi штанги повинен дорiвнювати 50 мм. При цьому за час обробки штанга здiйснить 260 обертiв, частота УУ обертання складе 15 хв-1. Цi оптимальнi параметри процесу металiзацiУ зумовлюють товщину металiзацiйного покриття, що наноситься, в межах 100...150 мкм. Питомi витрати напилюючого металу досягають 114 г на 1 пог.м штанги, продуктивнiсть металiзацiйного апарату 3,13 кг/год.

При тривалому перебуваннi в свердловинi на штанзi проходить поступове розчинення цинку, його стирання, утворюються пластоподiбнi продукти корозiУ покриття, корозiйне середовище проникає до основного металу, руйнуються поверхневi шари, стравлюється змiцнений шар, зменшуються сприятливi залишковi напруження стиску, що обумовлює зародження корозiйно-втомних трiщин.

Для продовження строку служби штанг необхiдно захищати металiзацiйне покриття лакофарбними або полiмерними матерiалами.

Високi корозiйно-втомнi характеристики мають зразки штанг з полiамiдним, епоксидним, фторопластовим покриттям, якi полiмеризують на металiзованiй цинковiй (чи алюмiнiєвiй) пiдкладцi. Але нанесення полiмерних покрить на штанги та Ух полiмеризацiя спряженi з рядом технологiчних труднощiв: необхiднiстю довгомiрних печей, що не завжди реалiзується на базi виробничого обслуговування.

Для змiцнення нових i ремонту вiдпрацьованих штанг розроблена технологiя нанесення епоксидно-каучуковоУ композицiУ, що виправдано при Ух використаннi в сильно обводнених свердловинах.

Епоксидно-каучуковий антикор наносили фарборозпилювачем СО-71А при тиску на його входi 0,4...0,5 МПа, вiдстань вiд сопла до штанги 130...150 мм, плоским горизонтальним струменем розпилюючого матерiалу з шириною статичного вiдтиску не менше 70 мм. В'язкiсть антикору складає 30-35 по вискозиметру ВЗ-4, витрати полiмерного матерiалу - 33 г на 1 пог.м штанги.

282

8.3 Змiцнення i очистка насосних штанг металевими
обертовими щiтками

Для ремонту штанг, якi були в експлуатацiї, необхiдно провести вiдповiдну очистку поверхнi вiд смолисто-парафiнистих речовин, солей, продуктiв корозiї, окалини з метою наступного дробоструминного змiцнення i нанесення покрить багатофункцiонального призначення. Для цього доцiльно використовувати металевi обертовi щiтки. Установка УВЩ-25 забезпечує подачу штанг по рольгангу в змiцнюючу головку, обробку її тiла i складування на стелажах. Установка (рис. 8.12) складається з блоку обробки 4 насосної штанги 5, металiчних щiток 9, поворотних плит 8, пiдтримуючих 2 i приводних 3 рольгангiв, головними елементами яких є ролики 1, а також системи електроприводiв з ланцюговою 6 i пасовою 7 передачами.

Рисунок 8.12 – Установка УВЩ-25 для змiцнення i очищення
насосних штанг металевими обертовими щiтками

Однiєю з особливостей установки є наявнiсть магнiтного ролика, змонтованого на поворотнiй плитi 8 з можливiстю встановлення його пiд кутом до осi деталi, що транспортується. В поєднаннi з глобоїдною конфiгурацiєю опорної поверхнi ролика це забезпечує поряд з поступальним рухом обертання оброблюваного вироба навкруг своєї осi. Магнiтний ролик зiбраний з трьох потужнiх кiльцевих ферито-барiєвих магнiтiв дiаметром 85 мм i чотирьох полюсникiв з магнiтом'якого матерiалу. Вся система зроблена в виглядi глобоїду загальною довжиною вздовж осi бiля 200 мм. В процесi експлуатацiї магнiтна система практично не розмагнiчується. Використання постiйних магнiтiв для ролика дозволяє досягти необхiдної сили притягування перемiщуваної штанги до опорної поверхнi, що усуває нерiвномiрнiсть руху i проковзування. Це, в свою чергу, позитивно впливає на якiсть змiцнення. Подаючий рольганг має два-три магнiтних приво-

283

дних ролики i три-чотири опорних гумовометалiчних. Блок обробки (рис. 8.13) має три вузли металевих щiток 1, рiвномiрно розташованих по колу i послiдовно насаджених на валу 2. Металевий канатний дрiт i кiльця масою 50 г використовуються, як ударнi елементи. Металевий дрiт при обертаннi щiтки i набiганнi на тiло штанги вдаряється об її поверхню, виконуючи при цьому двi функцiї: очищує штангу вiд окалини, бруду, смолисто-парафiнiстих речовин i змiцнює поверхню тiла за рахунок утворення напружень стиску.

1 – металічна щітка, 2 – вал, 3 – ударні кільця Рисунок 8.13 – Блок обробки насосних штанг металічними обертовими щітками

Ударнi елементи в виглядi кiлець дiаметром 60 мм, товщиною 5 мм забезпечують глибокий поверхневий наклеп штанги, що додатково пiдвищує її опiр корозiйно-втомному руйнуванню. При збираннi щiток використовують до 20 кiлець. Кiльця насадженi на валу дiаметром 20 мм з можливiстю радiального перемiщення вiдносно своєї осi приблизно на 10 мм. Кiльця виготовляють з сталi 60Г або 60С2.

Працює установка УВЩ-25 таким чином. Насосну штангу 5 (див. рис. 8.12) встановлюють на рольганги 2 i 3. Через ланцюгову передачу 6 вiд електропривода ролики рольгангу 3 приводяться в обертання, викликаючи перемiщення деталi з блоку обробки 4. Привод металевих щiток

284

(електродвигун з пасовою передачею 7) розташовано таким чином, щоб Тх обертання не викликало опору обертанню штанги, яке передається магнiтними роликами при ТТ транспортуваннi. Пiсля блоку обробки деталь по рольгангам передається до мiсця складування змiцнених штанг.

Технiчна характеристика установки i її робочих органiв

Частота обертання металiчних щiток л, хв-1	1300

Маса ударного елемента m,г	50

Дiаметр дроту d,мм	1,6

Густина ворсу, шт./см2	20...25

Швидкiсть подачi штанги, мм/с	65

Час змiцнення однiєТ штанги, хв	2...3

Обслуговуючий персонал, чол	1

Для оцiнки ефективностi змiцнення металевими щiтками, що обертаються, з ударними елементами в виглядi кiлець проводили натурнi випробування насосних штанг дiаметром 22 мм з сталi 20Н2М.

В результатi обробки штанг на установцi УВЩ-25 глибина пластичного деформування склала 600...800 мкм, шорсткiсть поверхнi Ёz=40-80 мкм, залишковi осьовi напруження стиску - бiля 600-700 МПа.

Змiцненi штанги випробовували на опiр втомному руйнуванню при змiнному консольному згинi з частотою навантаження 15,2 Гц. Корозiйне середовище - 3%-ний водний розчин NaCІ з перiодичним насиченням сiрководнем до граничноТ концентрацiТ. Контроль втомноТ трiщини проводили за допомогою ультразвукового дефектоскопа ДУК-6В.

В результатi наклепу щiтками довговiчнiсть насосних штанг при роботi в сiрководневому середовищi зростає в 2,5 рази [28]. При цьому суттєво гальмується швидкiсть розвитку трiщини в початковий перiод роботи штанг. Величина G-критерiю насосних штанг дiаметром 22 мм при роботi в сiрководневому середовищi пiсля ППД металевими щiтками зростає в 1,5-2 рази (рис. 6.5).

Запропонованi рiвняння лiнiйноТ регресiТ для оцiнки величини G-критерiю насосних штанг дiаметром 22 мм з сталi 20Н2М: серiйнi G=1,93--2,01N/Nк, обробленi металевими щiтками G=2,50-2,09N/Nк, де N/Nк вiдношення поточного числа вiдпрацьованих штангою циклiв до ТТ кiнцевого значення.

Проведенi експерименти показують, що металевi щiтки можуть бути ефективним засобом очистки i змiцнення штанг, особливо тих, якi вже були в експлуатацiТ.

285

8.4 Розподіл, стабільність і вплив залишкових
напружень на витривалість насосних штанг

Пгд час поверхневого змгцнення деталей нафтогазового обладнання в верхнгх шарах металу виникають залишковг напруження, якг можуть суттєво впливати на витривалгсть виробу. Тому необхгдно дослгдити розподгл цих напружень в тглг деталг г визначити їх стабгльнгсть та вплив на корозгйно-втомнг характеристики виробу.

Визначали залишковг напруження першого роду, мгкронапруження в кристалгчнгй гратцг та мгкротвердгсть структури в натурних штангах дгаметром 19 - 22 мм. Мгкронапруження (залишковг напруження 2-го роду) г розмгр блокгв мозаїки вимгрювали рентгенгвським методом, знгмаючи вгдбиття 110 г 211. Реєстрацгя гнтенсивностг випромгнювання проводилась на апаратг Дрон-2,0. Випромгнювання здгйснювали в режимг сканування, крок сканування 0,05. Розрахунок величини мгкронапружень г блокгв мозаїк проводили за допомогою комп'ютерної програми [28].

Величина залишкових напружень стиску суттєво залежить вгд часу обробки дробом[28]. При часг обробки зразкгв на протязг 10 с на поверхнг штанги переважали залишковг напруження розтягу, величина яких на глибинг до 50 мкм досягала 400 МПа. Збгльшення часу обробки до 30 г 60 с приводить до перерозподглу напружень г на поверхнг виробу виникають сприятливг напруження стиску величиною до 600-750 МПа. В шарах металу на глибинг коло 350-400 мкм напруження стиску переходять в розтягуючг г при глибинах 500-600 мкм вони мають величини порядку 100-150 МПа. Оптимальним режимом обробки є час коло 120 с, коли на поверхнг штанги виникають залишковг напруження величиною 800 МПа, а їх глибина впливу переважає 600 мкм. Режим обробки тривалгстю коло 180 с приводить до зменшення величини напружень стиску (порядку 400-500 МПа).

Таблиця 8.1 - Вплив часу обробки дробом на величини мікронапружень і розмір блоків мозаїк в насосних штангах з сталі 20Н2М

| № п/п | Режим обробки дробом на протязі t, с | Величина мікронапружень, МПа | Розмір блока мозаїки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2,35 10-3 | 1,89 10-5 |
| 2 | 30 | 1,24 10-3 | 7,57 10-6 |
| 3 | 60 | 1,61 10-3 | 1,06 10-5 |
| 4 | 120 | 8,14 10-3 | 1,02 10-5 |
| 5 | 180 | 1,01 10-3 | 1,13 10-5 |

286

За оптимальноУ тривалостi обробки дробом мiкронапруження другого роду практично вiдсутнi i мiкроструктура характеризується максимальною стабiльнiстю (табл. 8.1).

Мiкротвердiсть сталi Н  при обдувцi дробом за оптимальними режима-

ми на поверхнi зразка складає 4000 МПа, тодi як на глибинi коло 200 мкм вона понижуєься до 2000-2500 МПа.

Процес корозiйно-втомного руйнування складається з двох стадiй - зародження i розвитку трiщини. Сповiльнення однiєУ з цих стадiй сприяє пiдвищенню довговiчностi виробу. Для вияснення факту, на яку стадiю руйнування впливає поверхневий наклеп дробом, проводили наступнi експерименти: зразки, змiцненi при рiзних режимах, випробовували на опiр корозiйнiй втомi, не доводячи до руйнування (до 60-80% довговiчностi). Пiсля цього зразки знiмали з машини i пiд оптичним мiкроскопом фiксували появу трiщин. Встановлено, що при випробуваннi ненаклепаних зразкiв трiщини в сiрководневому середовищi зароджуються, як правило, з поверхнi. На поверхнi наклепаних зразкiв трiщин практично не спостерiгали, хоча пiсля стравлювання поверхневого шару пiд наклепаним шаром можна було знайти окремi втомнi трiщини. Проте швидкiсть росту трiщин, якi розвивались пiд наклепаним шаром, нижча в порiвняннi зi швидкiстю росту трiщин, якi контактують безпосередньо з середовищем. Для пiдтвердження цього факту провели додатковi дослiди. Партiю зразкiв випробобували на протязi 10 млн циклiв при напруженнях, якi приводять, як правило, до зародження трiщин. Пiсля чого зразки знiмали з випробувальноУ машини, нагрiвали до 200С0, витримували при данiй температурi на протязi двох годин для частковоУ десорбцiУ i рiвномiрного розподiлу водню, пiсля чого випробовували дану партiю зразкiв на опiр втомi на повiтрi. Паралельно випробовували партiю зразкiв без наклепаного шару з попередньо виведеними втомними трiщинами. Проведенi дослiди показали, що границя втоми у обох партiй зразкiв приблизно однакова. В той же час при випробуваннi в сiрководневому середовищi ненаклепаних зразкiв спостерiгається рiзке пониження Ух довговiчностi в порiвняннi з випробуваннями в повiтрi. На основi проведених експериментiв можна запропонувати схему руйнування наклепаних зразкiв в сiрководневому середовищi.

Внаслiдок протiкання сiрководневоУ корозiУ на поверхi наклепаного шару видiляється протон водню, який i проникає в метал, а внаслiдок високих напружень стиску в поверхневих шарах протони водню не нагромаджуються, тобто не досягається Ух критична концентрацiя, а тому i не зароджуються трiщини в поверхневому шарi. Внаслiдок перерозподiлу напружень по глибинi зразка максимальна концентрацiя водню спостерiгаеться на границi роздiлу основного i наклепаного металу, де i проходить зародження трiщини (тобто пiд наклепаним шаром). Найбiльш негативний вплив на властивостi сталi чинить протон водню, який видiляється на по-

287

верхнi наклепаного шару пiд час протiкання корозiйного процесу, а зародження i розвиток трiщин проходить пiд наклепаним шаром. Тому негативна дiя водню на наклепаних зразках виявляється в значно меншiй мiрi.

При тривалому перебуванню змiцнених за оптимальними режимами насосних штанг в свердловинах проходить стравлювання поверхневих змiцнених шарiв, позитивнi залишковi напруження стиску поступово зменшуються i пiсля 3-4 рокiв роботи переходять в негативнi розтягуючi (рис. 8.14). Значення мiкротвердостi практично нiвелюється i становить коло 1500-1800 МПа на всiх глибинах попередньо змiцненого зразка. Зрозумiло, що в зразках з стравленими змiцненими шарами швидше зароджуються корозiйно-втомнi трiщини. Випробовування змiцнених i покритих металополiмерним покриттям насосних штанг на опiр корозiйнiй втомi пiсля 3-4 рокiв експлуатацiУ в свердловинах показують, що Ух витривалiсть практично дорiвнює витривалостi серiйних штанг [28]. Наприклад, границi витривалостi змiцнених насосних штанг дiаметром 19 мм з сталi 20Н2М, вiдпрацьованих в свердловинах 354Д та 230Д, при базi випробувань 20 млн циклiв складали вiдповiдно 40 i 70 МПа, а насосних штанг з сталi 15Х2НМФ пiсля роботи в свердловинi 800Д - 50 МПа (рис. 8.15). В той же час новi змiцненi штанги з сталi 20Н2М при базi 50 млн циклiв мали границю витривалостi, рiвну 250 МПа.

1, 1’ – нов! зм!цнен! штанги;
2, 2’ – зм!цнен! штанги п!сля трьох рок!в експлуатац!ї в свердловин!
Рисунок 8.14 – Розпод!л залишкових напружень стиску z
в поверхневих шарах п!сля комплексного зм!цнення (1, 2)
! м!кротвердост! Н (1’, 2’) у вз!рцях насосних штанг
д!аметром 19 мм !з стал! 20Н2М

288

1 – нові зміцнені насосні штанги; 2 – зміцнені насосні штанги
після трирічної експлуатації в свердловині
Рисунок 8.15 – Криві корозійної втоми зміцнених насосних штанг
із сталі 20Н2М в пластовій воді

Таким чином, сприятливi залишковi напруження стиску i мiкротвердiсть, отриманi при поверхневому змiцненнi, пiд час експлуатацiУ в свердловинах поступово зменшуються, тому необхiдне перiодичне вiдновлення характеристик штанг, що дозволить надовго зберегти Ух витривалiсть, закладену при виготовленнi.

8.5 Металополімерні композиції для насосних штанг

В результатi проведених дослiджень запропоновано комбiноване поверхневе змiцнення насосних штанг, яке основане на пластичному деформуваннi Ух поверхневих шарiв шляхом дробоструминноУ обробки i нанесеннi комплексних покрить багатофункцiонального призначення.

Покриття, нанесенi на оброблену дробом поверхню, виконують ряд функцiй. Металiзацiйний шар анодного металу (ил, Al i т.п.) служить протекторним захистом наклепаноУ дробом поверхнi, яка може бiльш активно взаємодiяти з корозiйним середовищем i бути стравленою за досить короткий промiжок часу, а залишковi напруження стиску можуть зменшитись i

289

навгть счезнути, поверхня металу може наводнюватись г окрихчуватись. В цих умовах металгзацгйне покриття бере на себе функцгї захисту основного металу, зменшуючи його наводнювання, гальмуючи процеси корозгйновтомного руйнування. Якщо обробка дробом чи обробка металевими обертовими щгтками пгдвищує опгр втомг насосних штанг з сталг 20Н2М в 3-4 рази, то сумгщення ППД г металгзацгйного цинкування пгднгмає обмежену границю витривалостг в 4-5 раз (рис. 8.16).

1, 2 – серійні, 3 – після зміцнення ППД і металізацією цинком Рисунок 8.16 – Криві втоми (1) і корозійної втоми (2,3) насосних штанг діаметором 22 мм зі сталі 20Н2М

Проте, як показують промисловг г лабораторнг спостереження,металгзацгйний шар, по мгрг збгльшення часу перебування в корозгйному середовищг поступово розчиняється, утворюючи продукти окислення цинку в виглядг бглих пластоподгбних плям, в окремих мгсцях покриття розшаровується г поверхня штанги оголюється. Для покращення захисних властивостей металгзацгйного шару необхгдно нанесення такого наступного покриття, яке, з одного боку, механгчно попереджувало б контакт нижнього шару з агресивним середовищем, зменшуючи ймовгрнгсть його розчинення г спрацювання при тертг об внутргшню поверхню НКТ, а з другого боку, зменшило би ймовгрнгсть вгдкладання на штангах парафгну, смол,

290

солей г т.п. Такими багатофункцгональними властивостями володгють полгмернг г лакофарбнг покриття.

Випробовування зразкгв дгаметром 5 мм, виргзаних з насосних штанг (сталь 20Н2М в станг нормалгзацгї), показали значну ефективнгсть металополгмерних покрить. Обдувка дробом, нанесення цинку г полгамгда ПП-12 пгдвищує границю витривалостг з 50 до 250 МПа при базг випробувань 50 млн. циклгв, цинкове г епоксидне покриття типу ПЕП-534 менш ефективне - умовна границя витривалостг зростає до 230 МПа. Адгезгйна мгцнгсть вказаних композицгй досить висока г складає 8...10 МПа. Недивлячись на те, що границя витривалостг зразкгв в повгтрг складаї приблизно 375 МПа, не вдалося досягти показникгв витривалостг, якг наближенг до результатгв випробовувань в повгтрг, металополгмерних покрить. ІФДТУНГ разом з АзІНмашем були проведенг пошуковг роботи по визначенню ефективностг металгзацгйного цинкового покриття з послгдуючим епоксидно-каучуковим шаром, який наноситься на штанги шляхом розпилювання або вручну. Пгдготовлена дослгдна партгя штанг (500шт.) для випробовувань в свердловинах Прикарпаття.

Але значно бгльший гнтерес представляють результати промислових випробувань змгцнених штанг протягом багатьох лгт, що дають повну картину поводження металополгмерних композицгй у реальних умовах свердловин.

За методикою промислових випробувань передбачався спуск у свердловину НГВУ "Долинанафтогаз" ВАТ "Укрнафта", на яких зафгксованг не менш 2−3 поломок штангових колон у рiк. Колону обладнали серiйними i змгцненими штангами чергуванням через 3 шт. кожна. Розрахункове приведене напруження σпр у кожнгй ступгнг, що включає коефгцгєнт, який враховує корозiйнi умови за ГОСТ 13877−80Е, складало 110 МПа. Результати спостережень за поводженням штангових колон заносили в спецгальний журнал облгку роботи насосних штанг. Пгсля спуску дослгдних колон у свердловини робили зняття динамограми через кожнi 2−3 тижня.

Зовнгшнгй огляд насосних штанг проводили з метою визначення характеру зламу, наявностг зносу штанги, вигину за головкою г його характером, стану покриття штанг, ступеня ушкодження покриття на штанзг г закономгрностг його ушкодження по довжинг колони.

Для промислових дослгдгв були пгдготовленг двг партгї змгцнених насосних штанг по 500 шт. кожна. Штанги зг сталг 20Н2М г 15Х2НМФ, змгцненг в 1983 р. на установцг УДШ-1, спущенг в свердловини 89СД, 230Д, 354Д, 100Т г 97СД. За пергод гз грудня 1983 р. по грудень 1990 р. не вгдбулося жодного обриву дослгдних штанг. Як показали результати спостережень протягом перших трьох рокгв, металополгмерне

Однак пгсля триргчної експлуатацгї спостерггалося часткове вгдшаровування металополгмерного покриття по гвинтовгй лгнгї (св. 354Д, 23.11.87). Причина - дробоструминна обробка штанги одним соплом при її завище-

291

ному осьовому перемгщеннг за один оберт, через що поверхня не одержу-вала вгдповгдно необхгдної шорсткостг. Кргм того, вгдшаруванню покриття сприяла кислотна обробка г тертя штанг об насосно-компресорнг труби.

Друга партгя штанг зг сталг 20Н2М дгаметром 19, 22 г 25 мм у 1987 р., змгцнена на модернгзовангй установцг УДШ-2, спущена в свердловини 169СД, 40Д, 264, 346 г 307Д. Випробовування проводилися по рангше затвердженгй методицг. Протягом останнгх рокгв пгд час пгдземних ремонтгв на цих свердловинах зовнгшнгм оглядом не виявлено помгтного вгдшарування металополгмерного покриття за винятком свердловини 169СД, введеної в експлуатацгю пгсля кислотної обробки. Тут виявлене розчинення цинкового покриття. На свердловинг 40Д в 1988 р. вгдбувся обрив на незмгцненгй насоснгй штанзг. Стан гнших змгцнених штанг задовгльний. Покриття штанг залишалося в задовгльному станг.

Особливий гнтерес представляє можливгсть вгдновлення ресурсу (ремонту) насосних штанг, що були тривалий час в експлуатацгї г мають на поверхнг експлуатацгйнг дефекти. Для перевгрки ефективностг їхнього ремонту пгдготовлена в 1988 р. партгя в обсязг 200 шт. дгаметром 19 г 22 мм зг сталг 20Н2М г 15Х2НМФ. Змгцнення штанг, що були в експлуатацгї, проводили на установцг УДШ-2. Перед змгцненням для видалення смолисто-парафгнистих речовин штанги пропарювали. Для виявлення прихованих дефектгв (тргщин тощо) проводили дефектоскопгю.

Поверхня насосних штанг, що були в експлуатацгї, мгстить шар вгдкладень солей, смолистих речовин, якг не видаляються струменем пари. Кргм того, на поверхнг утворюється окисл металу, твердгсть якого значно вища твердостг серцевини виробу.

Для забезпечення якостг поверхнг, а також прискорення дробоструминної обробки, поверхню штанги обробляли металевими щгтками з удар-ними елементами. При цьому руйнується шар солей г смолистих речовин. Вгдновленг за допомогою металополгмерних покрить штанги спущенг в свердловину 71СД для проведення промислових випробувань. Лабораторнг випробування на стендг ЗКШ-25 вгдновлених штанг, узятих зг свердловини 800Д, свгдчать про значне (у два рази) пгдвищення межг обмеженої витривалостг в поргвняннг з необробленими (рис.8.17).

Паралельно в лабораторних умовах оцгнювали ресурс дослгдних штанг до руйнування. Виявлено, що нанесення цинко-епоксиднокаучукової композицгї на 22-мм г 25-мм штанги пгдвищуї їх границю обмежаної витривалостг з 70 до 250 МПа при базг випробовувань 20 млн циклгв. При базг N=50 млн циклгв на поверхнг змгцнених штанг пгсля проходження базового циклу спостерггали здуття покриття, окреме вгдшаровування металополгмеру. В цглому заходи, що запропонованг, досить ефективнг, але одночасно в ІФДТУНГ проводились роботи по дослгдженню металофторопластового покриття, яке наноситься методом електростатичного осадження на цинковий шар полгмерного фторопластового порошку,

292

який оплавлюеться при контактi з нагрiтою штангою i полiмеризується на протязi 1,5...2 годин при температурi 250-290С0. Лабораторнi випробовування пiщвердили високу ефективнiсть цього метода змiцнення матерiалiв i натурних насосних штанг [28]. В результатi корозiйно-втомних випробовувань зразкiв дiаметром 5 мм з сталi марки 20Н2М встановлено, що Ух границя витривалостi пiдвищується з 50 до 200 МПа при базi 50 млн циклiв. Це трохи менше, нiж границi витривалостi металополiмерних покрить з полiамiдним i епоксидним покриттями, проте вище, нiж з металiзацiйним цинковим покриттям. Опiр втомi натурних 22-мм штанг з сталi марки 20Н2М зростає з 40 до 180 МПа. Цiкавим є той факт, що навiть при контактi з сiрководневим середовищем (3%-й розчин NaCl, насичений Н2S до граничноУ концентрацiУ) на кривих iснує горизонтальна дiлянка, що свiдчить про високу ефективнiсть захисту сталi вiд корозiйно-втомного руйнування.

1 – нові; 2, 3, 4 – які були в експлуатації відповідно в св. 354 Д, 230 Д і
800 д протягом 3−5 років; 5 – відремонтовані (5) після експлуатації в
св. 800Д протягом 4 років
Рисунок 8.17 – Криві корозійно-втомної міцності насосних штанг,
зміцнених металополімерними покритями діаметром 19 мм зі сталей
20Н2М (1−З) і 15Х2НМФ (4−5)

293

Особливгстю руйнування металополгмерного покриття при перевищеннг границг витривалостг є утворення сгтки мглких тргщин у фторопластовому шарг, утворення продуктгв корозгУ в металгзацгйному покриттг г, як наслгдок, утворення додаткових внутргшнгх напружень, якг руйнують покриття по площинг вздовж твгрноУ цилгндричноУ поверхнг насосноУ штанги.

При дгУ змгнних напружень, величина яких менша границг витривалостг, фторопластовий шар не руйнується, в ньому не спостерггали тргщин г тому корозгйне середовище не проникає пгд покриття г не стикається з прошарком з цинку або алюмгнгя г з основним металлом штанги. Металополгмернг (цинкофторопластовг) покриття є досить ефективним засобом захисту насосних штанг при Ух експлуатацгУ в нафтових емульсгях з ргзним вмгстом пластовоУ води при насиченнг Ух сгрководнем (рис.8.18).

1,а – з граничним вмгстом H2S, зразки з цинко-фторопластовим
покриттям; 2,б – без H2S, зразки без покриття; 3,в - з граничним
вмгстом H2S, зразки без покриття
Рисунок 8.18 – Залежнгсть границь корозгйної втоми сталг 20Н2М
вгд вмгсту води в нафтових емульсгях (1-3) г дгапазони впливу останнгх
на пониження її втомної мгцностг (а-в)

294

Дослгджено вплив масштабного фактора на витривалгсть насосних штанг дгаметром 19,22 г 25 мм та зразкгв дгаметром 5 мм з сталг 20Н2М [28]. Показано,що з ростом дгаметра зразка границг Ух витривалостг падають, проте в корозгйних середовищах (3% розчин NaCl чи пластовг води, насиченг H2S) це падгння значно менше. Виявлено ефект гнверсгУ масштабного фактора зразкгв з металополгмерними композицгями, випробуваних в корозгйному середовищг,в поргвняннг з випробуваннями незмгцнених зразкгв в повгтрг. Доказано,що металополгмернг покриття в 4-5 раз пгдвищуютьграницг витривалостг насосних штанг, але з ростом дгаметра штанги Ух опгр корозгйнгй втомг зменшуеться. На основг проведених експериментгв запропонованг аналгтичнг залежностг величини границг витривалостг насосних штанг ргзного дгаметра (рис. 8.19).

1,3,4 – без покриття, 2 – пгсля ППД та металгзацгйного цинкування,
5 – цинкофторопластова композицгя, 6 – цинкополгамгдна композицгя
Рисунок 8.19 – Вплив масштабного фактору на витривалгсть насосних
штанг в повгтрг (1), 3%-ному водному розчинг NaCl (3) г
3%-ному водному розчинг NaCl, насиченому Н2S до граничної
концентрацгї (2,4-б), та ргвняння експоненцгальної регресгї,
що описують цг залежностг

295

Зносостiйкiсть насосних штанг з фторопластовим покриттям досить висока при тертi колони штанг по внутрiшнiй поверхнi НКТ, особливо в небезпечних сiченнях (дiлянки тiла штанги на вiдстанi до 200 мм вiд галтелi). Крiм того, фторопластове покриття помiтно знижує ймовiрнiсть вiдкладання на штангах смолисто-парафiнистих речовин, що дозволяє зберiгати певний режим вiдкачки нафти тривалий час. Одночасна дiя змiнних навантажень i тертя стальної колодки об частину зразка, яка iмiтує умови роботи штанг в сверловинi, була дослiджена в середовищi мiнералiзованої пластової води [97]. Зразки 5мм з сталi 20Н2М з цинко-епоксидним покриттям ПЕП-534 працювали в контактi з сталлю при силi притискання Т=1,5 Н та 5 Н. При випробуваннях проводився замiр дiаметру зразка в мiсцi тертя. Зменшення дiаметру досягало 0,6 мм. Спостерiгалось, що чим бiльше циклiв вiдпрацював зразок, тим повiльнiше вiдбувалось зменшення дiаметру. Також, iз збiльшенням згинаючого навантаження збiльшувалась швидкiсть спрацювання. Випробування, що проводились при силi притискання 5 Н, характеризувались бiльшою швидкiстю спрацювання, нiж iз силою притискання 1,5 Н, та зразки ламались швидше при iнших однакових умовах.

Зростання контактного тиску з 75 до 250 кПа призводить до подальшого зниження границi втоми зразка ( з 230 до 175 МПа ).

Результати експериментiв показали, що навiть в випадку зношування та руйнування деяких дiлянок тiла штанги протекторна дiя анодного цинкового покриття допомагає пiдвищити довговiчнiсть насосних штанг в порiвняннi з незахищеними штангами.

Результати промислових випробувань насосних штанг з металевими i металополiмерними покриттями свiдчать про значне (в 2-3 рази) пiдвищення їх довговiчностi в умовах НГВУ "Долинанафтогаз". Окремi штанги вiдпрацювали в сильно обводнених свердловинах 10-12 рокiв.

8.6 Комплексне зміцнення насосних штанг термічною
обробкою, ППД та нанесенням металізаційних

покрить

Нами була поставлена задача змiцнення насосних штанг, якi експлуатуються в сiрководневих газоводонафтових сумiшах, шляхом термiчної обробки та комбiнового поверхневого змiцнення. Вивчено вплив рiзних видiв термообробки (вiдпал, старiння, гартування з вiдпуском) штангової сталi 20Н2М на її втомну i корозiйно-втомну мiцнiсть [28].

Для одержання крупнозернистої структури металу зразки нагрiвали до температури 11300С з витримкою при цiй температурi 2 години, 5 на

296

мiлкозернистоУ - вiдповiдно нагрiв до 9300С з витримкою 20 хвилин i наступним повiльним охолодженням для обох випадкiв.

В результатi такоУ термообробки отримали ферито-перлiтну структуру з величиною зерна вiдповiдно восьмибальноУ шкали. Старiння проводили нагрiвом зразкiв до температури 5000С.

з витримкою при цiй температурi 2 години i повiльним охолодженням з пiччю. Отримали стабiльну ферито-перлiтну структуру.

Гартування здiйснювали пiдiгрiвом зразкiв до температури 8900С i охолодженням Ух в пiдiгрiтому до 1000С маслi. Для отримання стабiльноУ сорбiтоподiбноУ структури зразки вiдпускали, пiдiгрiваючи Ух до температури 6000С.

Механiчнi характеристики зразкiв з сталi 20Н2М пiсля вищеописаних режимiв термiчноУ обробки наведенi в табл. 8.2, з якоУ випливає, що якщо старiння незначно пiдвищує механiчнi властивостi сталi в порiвняннi з вiдпалом, то сорбiтiзацiя дозволяє суттєво Ух пiдвищити.

Випробування, проведенi на установках ІМА-5 в середовищi 3% розчину NaCl з граничним насиченням сiрководнем до концентрацiУ 2500 мг/л, показали досить низькi витривалостi зразкiв. Умовнi границi корозiйноУ втоми знаходились в межах 40-60 МПа (при базi 50 млн. циклiв).

Таблиця 8.2 - Механ!чн! характеристики стал! 20Н2М
п!сля терм!чної обробки

| Вид терм!чної обробки | ов , МПа | от , МПа | 5 , % |  , % | Тверд!сть HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вiдпал на малi зерна | 557 | 374 | 36,8 | 61,2 | 79-81 |
| Вiдпал на великi зерна | 538 | 369 | 38,6 | 64,2 | 72-74 |
| Старiння | 568 | 385 | 35,9 | 60,5 | 84-87 |
| Сорбiтiзацiя | 739 | 628 | 30,9 | 59,9 | 98-102 |

Прим!тка: характеристики отриманi на основi середнiх значень випробувань трьох зразкiв

Слiд вказати на той факт, що сталь для насосних штанг в станi поставки має найбiльш низькi показники опору втомi в сiрководневому середовищi, нiж сталь пiсля термiчноУ обробки на крупнi i мiлкi зерна. Дисперсизацiя структури сприяє додатковому пiдвищенню опору корозiйновтомному руйнуванню.

В зв'язку з значним впливом сiрководневого середовища на витривалiсть матерiалу насосних штанг була дослiджена можливiсть застосування комплексного метода змiцнення, який передбачає термообробку, ППД та нанесення металiзацiйного цинкового покриття.

297

Результати випробувань наведенi на рис. 8.20. Пiдвищення циклiчної мiцностi сталi 20Н2М, загартованої на сорбiт, в порiвняннi з незмiцненими зразками складаї 500%, при цьому умовна границя витривалостi виросла з 40 до 200 МПа.

1,2 – без поверхневої обробки,
3,4 – п!сля ППД ! метал!за!йного цинкування
Рисунок 8.20 – Крив! короз!йної втоми терм!чно оброблених зразк!в
з! стал! 20Н2М на сорб!т (1,3) ! стар!нням (2,4) в с!рководневому
середовищ!

Зразки пiсля старiння i комбiнованого змiцнення мали показники опору корозiйнiй втомi в 4 рази вищi, нiж без поверхневої обробки. При такiй обробцi умовна границя зростає з 50 до 200 МПа.

298

Таким чином, застосування комплексного методу дозволить пiдняти опiр корозiйнiй втомi насосних штанг при експлуатацiУ в сiрководневих середовищах i пiдвищити технiко-економiчнi показники видобування нафти.

8.7 Відновлення ресурсу насосних штанг з дефектами
шляхом поверхнево-пластичного деформування і
металізаційного цинкування чи металополімерними
композиціями

Для оцiнки можливостi вiдновлення ресурсу насосних штанг з експлуатацiйними дефектами був проведений експеримент [28]. Серiю зразкiв з нових насосних штанг (5шт.) випробовували на опiр корозiйнiй втомi в сiрководневому середовищi i вирощували в Ух тiлi трiщини при дiУ змiнних напружень рiзноУ величини, що вiдповiдали дiапазону можливих експлуатацiйних навантажень. Випробовування проводили на втомнiй машинi ЗКШ-25 напротязi часу, який складає 75...97 % довговiчностi штанг з початку навантаження до поломки. На рис.8.21 приведенi кривi втоми штанг до повного руйнування (крива 1) i з вирощеними в Ух тiлi дефектами до 75...97% ресурсу (крива 2). Потiм зразки знiмали з машини, проводили дефектоскопiю i робили змiцнення поверхнi шляхом пластичного деформування. Метод наклепу, який частiше застосовується, це обробка металевими щiтками з наступною обробкою дробом. При цьому способi поряд з змiцненням поверхнi забезпечується УУ шорсткiсть, яка необхiдна для адгезiУ наступного покриття. При наклепi зразкiв дiаметр ударного елемента (дробу, дроту) повинен бути в 1,5...2,0 раза бiльше глибини втомноУ трiщини. Таке спiввiдношення розмiру ударного елемента i дефекту дозволяє створити необхiдну зону пластичноУ деформацiУ в вершинi трiщини i навкруг неУ, що затримує подальший рiст трiщини.

Пiсля поверхнево-пластичного деформування активiзовану поверхню зразкiв металiзували анодним цинковим покриттям в середовищi iнертного газу. Захисний матерiал аноду, який має бiльш вiд'ємний потенцiал, нiж метал насосноУ штанги, пiсля нанесення його на поверхню запобiгає електрохiмiчним процесам в вершинi втомноУ трiшини i припиняє УУ рiст. Нанесення металiзацiйного покриття в середовищi iнертного газу сприяє збереженню властивостей металлу, що наноситься, запобiгає його окисленню i бiльш ефективно захищає вершини трiщини при електрохiмiчному руйнуваннi. Товщина шару металiзацiйного покриття знаходиться в межах 0,15- 0,18 мм.

Наступнi випробування вiдновлених таким методом штанг, якi проводили при бiльш високих напруженнях (на 25% вище ранiше дiючих),

299

показали значне пiдвищення Ух ресурсу в порiвняннi з незмiцненими зразками (крива 4 на рис.8.21). Гранщя обмеженоУ витривалостi вiдновлених штанг збiльшилася в 1,5...2,0 рази при низьких рiвнях напружень (70-120) МПа i в 4...10 раз при високих рiвнях напружень (150-200) МПа. При дiУ змiнних напружень бiля 250 МПа ресурс вiдновлених штанг досягає ресурсу нових змiцнених штанг i навiть може перевищити його (крива 3 на рис.8.21).

1 – до повного руйнування, 2 – з вирощеними в т!л! дефектами до
75-97% повного ресурсу, 3 – нов! штанги, 4 – з тр!щинами,
в!дновленими комплексним методом
Рисунок 8.21 – Крив! короз!йної втоми насосних штанг д!аметром
22 мм з стал! 20Н2М сер!йних (1,2) ! змщнених ППД
та метал!зац!йним цинкуванням (3,4)

300

Випробування пгдтвердили можливгсть вгдновлення насосних штанг з експлуатацгйними дефектами за рахунок значного гальмування їх росту. Ефективнгсть ремонту штанг з дефектами визначали за формулою:

k = Np/N,

де Np - довговгчнгсть вгдремонтованих штанг, якг мають дефекти типу втомних тргщин; N - довговгчнгсть нових стандартних штанг.

Експериментально доказано [28], що вгдновленню пгдлягають насоснг штанги, якг мають глибини корозгйно-втомних тргщин до 2-3 мм, максимум до 4 мм, коли величина ефективностг k > 1 (рис.8.22).

Рисунок 8.22 – Залежність ефективності ремонту k насосних штанг
комбінованим методом від глибини корозійно-втомної тріщини hв

Недопустимо вгдновлення насосних штанг з дефектами глибиною hв > 4 мм. Наприклад, при hв = 6,2 мм ефективнгсть ремонту ргзко понижується г її значення складає величину менше 1 (k = 0,84), тобто ресурс змгцнених штанг з дефектом вказаної глибини менше ресурсу сергйних штанг.

Критичнг розмгри дефектгв в даному випадку близькг до запропонованих рангше (див. роздгл 4) г можуть бути критергями вгдбраковки при ремонтг штанг, якг були в експлуатацгї.

На основг проведених експериментгв запропоновано ргвняння експоненцгйної регресгї, яке дозволяє визначити ефективнгсть ремонту k в залежностг вгд глибини змгцненої втомної тргщини:

k=5,65.

301

Насоснi штанги, якi проробили певний час в свердловинi, також можливо вiдновити шляхом нанесення металополiмерiв. В таблицi 8.3 приведенi результати лабораторних випробувань штанг, якi вiдпрацювали в свердловинах ВО Укрнафта i ВО Азнафта вiд 2 до 8 рокiв. На пiдставi аналiзу результатiв випробувань нових i вiдпрацьованих в свердловинах насосних штанг можливо зробити висновок, що нанесення цинкоепоксидноУ композицiУ збiльшує довговiчнiсть штанг в декiлька раз. Таким чином, комбiноване змiцнення нових i насосних штанг, якi були в експлуатацiУ, дозволяє значно пiдвищити довговiчнiсть перших i продовжити час роботи штанг, якi проробили певний час в агресивних середовищах в нафтових свердловинах. Це в свою чергу дозволить скоротити витрату штанг, якi вводяться в експлуатацiю. Отримано авторське свiдощво на вказану технологiю (а.с. № 1178780) [96].

Таблиця 8.3 - Довговічність відпрацьованих в свердловині насосних
штанг після нанесення металополімерного покриття

| Діаметр штанг d,мм | Ресурс роботи насосних штанг в свердловині, | Довговічність в стендових умовах N, млн циклів/величина змінного на- пруження, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | роки | Без покриття | З покриттям |
|  |  | 0,538/+140 | >20/+140 |
| 22 | 8* | 2,938/+140 | >50/+140 |
|  |  | 4,00/+100 | 28/+200 |
| 25 | 2** | 13,52/+80 | 20/+250 |

* - ВО "Азнафта"

** - НГВУ "Долинанафтогаз" ВАТ "Укрнафта"

8.8 Ремонт насосних штанг зварюванням і комбінованим поверхневим зміцненням

При комплектацiУ колон насосних штанг часто виникає необхiднiсть установки мiж полiрованим штоком i розташованою нижче нього колоною насосних штанг так званих "коротишiв", тобто насосних штанг скороченоУ довжини, яка не вiдповiдає стандартнiй.

Вiдсутнiсть нестандартних коротких штанг (а по ГОСТ 13877-96 Ух випускають довжиною вiд 0,61 до 3,66 м) не дозволяє зiбрати колону штанг необхiдноУ довжини. Крiм того, в зв'язку з дефiцитом прокату i насосних штанг виникає необхiднiсть повторного використання обiрваних штанг пiсля вiдповiдноУ дефектоскопiУ шляхом Ух приварки в мiсцях обри-

302

ву. В ІФДТУНГ i НГВП "Долинанафтогаз" розроблена технологiя зварювання насосних штанг потрiбноУ довжини. Дослiдження корозiйно-втомноУ мiцностi зварювальних швiв проводили на зразках дiаметром 16 мм з сталi 36Г2 румунського виробництва. Механiчнi властивостi сталi:  в = 822 МПа,

т = 658 МПа.

Особливу увагу придiляли технологiУ зварювання швiв. Як показали попереднi дослiди, потрiбна пiдготовка торцiв штанг без скосу кромок з Ух зачисткою до металiчного блиску. Зачищували також i зовнiшню поверхню штанг на вiдстанi 10-15 мм вiд торця.

Зварювання штанг прводили в спецiальних графiтових формах, якi забезпечують повiльне охолоджування металу шва. Враховуючи високий вуглецевий еквiвалент матерiалу штанг (С > 0,50), зварювання проводили з попереднiм пiдогрiвом до температури 1500С, яка контролюється термоолiвцями. Зварювання проводиться при постiйному струмi зворотньоУ полярностi електродами 3,25 мм при силi струму 120-130 А. Величина зазору при зварюваннi складає 6-8 мм. Зварний шов знаходився на вiдстанi 40-50 мм вiд галтелi, де найчастiше трапляютья поломки штанг. Поверхневе змiцнення здiйснювали на установцi УДША-1, яка призначалася для наклепу штанг дробом i нанесення металiзацiйних захисних покрить. Зварний шов i тiло штанги обдували сумiшшю колотого i гладкого дробу дiаметром 0,8-2 мм на протязi 2 хв. Цинкове покриття товщиною бiля 100-150 мм наносили на штангу по всiй довжинi. Окремi зразки зварених i змiцнених штанг випробовували на стендi ВКШ-25. Зону шва клали в електролiтичну чарунку, яка заповнена 3%-ним розчином NaCl i насичена сiрководнем до концентрацiУ 2500 мг/л. Розчин перiодично насичували сiрководнем, один раз на добу. Встановлено, що мiцнiсть зварного шва при змiнних напруженнях практично не поступається мiцностi гладкого шва. Довговiчнiсть тiла штанги без змiцнення при амплiтудi змiнних напружень, рiвних 120 МПа, складає в середньому 1,2 млн.циклiв до руйнування за результатами випробовувань 5 зразкiв. Довговiчнiсть незмiцненого зварного шва - 160 тис.циклiв до руйнування. Трiщини корозiйноУ втоми зароджувались i розвивались в зонi термiчного впливу зварювання. Поверхневе комбiноване змiцнення в 8-10 разiв пiдвищує довговiчнiсть зварного шва насосних штанг. Змiцненi зразки мали довговiчнiсть, яка перевищуУ 10 млн.циклiв, причому трiщини корозiйноУ втоми в зонi зварного шва i в тiлi не виявленi. Поверхневий наклеп дробом утворює в тiлi штанги i зварному швi алишковиi пруження стиску, якi значно пiдвищують опiр корозiйнiй втомi сталi, яка працює в агресивному середовищi. Обробка дробом особливо придатна для змiцнення зварних швiв, якi мають шорстку поверхню через наявнiсть грату. Захисне металiзацiйне покриття гальмує процеси корозiйноУ втоми в гетерогеннiй структурi зварного шва за рахунок анодного розчинення в агресивному сiрководневому середовищi. Комбiноване змiцнення пропонуєть-

303

ся для пiдвищення довговiчностi зварних швiв i гладкого тiла насосних штанг чи ремонту обiрваних штанг пiсля вiдповiдної дефектоскопiї насос-них штанг [28].

8.9 Змiцнення i ремонт насосних штанг
склопластиковими бандажами

Запропонована технологiя ремонту насосних штанг з використанням бандажiв з полiмерно-композитних матерiалiв призначена для пiдвищення довговiчностi, вiдновлення працездатностi, iметалiзованих поверхонь штанг з корозiйними i механiчними пошкодженнями, дефектами штанг.

Дана технологiя поширюється на ремонт полiмерно-композитними матерiалами дефектних сталевих штанг.

До зв’язуючого компаунда в полiмерно-композитному бандажi вiдноситься епоксидний зв’язувач ЕДТ-10 ОСТ 92-0957, в який можна додавати прискорювач полiмеризацiї 2,4,6-три (дiмметиламiно) (метил) фенол УПО 60612 згiдно ТУ 6-00209817.035, каталiзатор диметиланiлiн технiчний згiдно ГОСТ 2168-78.

Матерiал бандажа – конструкцiйна склотканина структури 10 на замаслювачi №80 Т-10-80 згiдно ГОСТ 19170-73.

Полiмерно-композитний бандаж на основi вказаних вище матерiалiв повинен забезпечувати фiзико-хiмiчнi характеристики, наведенi в таблицi 8.4.

У таблицi 8.4 наведено данi полiмерно-композитного бандажу на основi ЕДТ-10, Т-10-80, К-153. Звичайно, можна використовувати й iншi полiмернокомпозитнi матерiали, якi забезпечать виконання основних фiзико-механiчних параметрiв. Показники цих параметрiв наведено в таблицi 8.5.

Ширина бандажної композицiйної стрiчки складає 20-80 мм.

Ремонт штанг iз використанням полiмерно-композитних матерiалiв проводиться для таких типiв дефектiв:

- задири, подряпини, сколи;

- корозiйнi виразки (локальнi, груповi, розподiленi за довжиною)

- вм΄ятини глибиною до 5% діаметра труби;

- корозiйнi дефекти на зварних стиках (непровари).

Не пiдлягають ремонту бандажем з полiмерно-композитних матерiалiв такi дефекти:

- трiщини бiльшi за 2 мм;

- наскрiзнi дефекти;

- вм΄ятини разом з додатковим концентратором.

Перед проведенням ремонту в обов’язково проводиться обстеження локальної зони дефекту за допомогою неруйнiвних методiв контролю для виявлення дефектiв.

304

Таблиця 8.4 - Властивост! конструкц!ї пол!мерно-композитного

бандажу на основ! наповнювача –склотканини Т-10-80,
зв΄язувача ЕДТ-10, адгезія до металу на

основ! клею К-153

| № п/п | Параметри | Одиниц! вим!рювання | Значення параметр!в |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Густина бандажу | кг/м3 | 1900 |
| 2 | Границя мгцностг на розтяг | МПа | 100 |
| 3 | Границя мгцностг на стиск | МПа | 240 |
| 4 | Модуль пружностг | МПа | 46400 |
| 5 | Питомий об΄ємний електричний опгр | Ом* м | 1,3* 1013 |
| 6 | Ударна в΄язкгсть | кДж/м2 | 874 |
| 7 | Водовбирання | % | 0,04 |
| 8 | Твердгсть за Бргнелем | НБ, МПа | 487 |
| 9 | Час затвердгння | год | 24 |
| 10 | Коефгцгєнт лгнгйного розширення | 1/К | 4,1 * 10-6- 8,1* 10-6 |
| 11 | Коефгцгєнт Пуассона |  | 0,24 |
| 12 | Перехгдний електричний опгр | Ом* м2 | 108 |
| 13 | Мгцнгсть адгезгї склопластикового бандажу до матергалу труби зг сталг: а) за руйнуючим напруженням при ргвномгрному вгдривг за 20°С б) за руйнуючим напруженням при зсувг, за 20°С | МПа МПа | 10-10,9 10,5-12,8 |
| 14 | Температура адгезгї | °С | 18-20 |
| 15 | Робоча температура експлуа- тацгї з’єднання на основг клею К-153 | °С | -40÷+40 |
| 16 | Електрична мгцнгсть адгезгй- ного з’єднання | кВ/мм | 24,9 |
| 17 | Термгн служби адгезгйного з’єднання | р окгв | 25 |
| 18 | Суцгльнгсть бандажу | кВ/мм | не менше 5,0 |
| 19 | Товщина бандажу | м | 0,01 |
| 20 | Термгн служби бандажу | рокгв | 25 |
| 21 | Мгцнгсть пгд час удару | Дж | не менше 10 |

305

Таблиця 8.5 - Основн! ф!зико-механ!чн! параметри, як! повинн!
забезпечити бандаж! на основ! р!зних пол!мерно-композитних

матер!ал!в

| № | Параметри | Од.вим. | Значення параметр!в |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питомий об΄ємний електричний опір | Ом* м | не менше 106 |
| 2 | Перехгдний електричний опгр | Ом* м2 | не менше 108 |
| 3 | Мгцнгсть адгезгї склопластикового бандажу до матергалу труби зг сталг: а) за руйнуючим напруженням у випадку ргвномгрного вгдриву за Т = 20°С б) за руйнуючим напруженням у випадку зсуву, при Т = 20° С | МПа МПа | не менше 10 не менше 10 |
| 4 | Робоча температура експлуатації | °С | -15÷+40 |
| 5 | Термгн служби клейового з’єднання | рокгв | 25 |
| 6 | Суцгльнгсть бандажу | кВ/мм | Не менше 5,0 |
| 7 | Термгн служби бандажу | рокгв | 25 |
| 8 | Мгцнгсть пгд час удару | Дж | не менше 10 |

До початку виконання ремонтних робгт з використанням полгмернокомпозицгйних бандажгв виконують такг операцгї:

-	вгзуальний огляд дефектної зони з попереднгм вимгрюванням товщини її стгнки г глибини найбгльших каверн;

пгскоструминне очищення поверхнг труби на дефектнгй дглянцг з використанням портативних установок Сопло-160, Стик-325 г т.п. Допускається механгчне зачищування дефектної дглянки металевою щгткою з допомогою шлгфмашинки або вручну з якгстю поверхнг не нижче 3-го ступеня за ВСН 008-88, ГОСТ 9402-80.

Необхгдна кглькгсть шаргв композицгй (товщина бандажа) залежить вгд дгаметраштанги механгчних властивостей, мгцнгсних характеристик полгмерно-композицгйних матергалгв г визначається за розробленою методикою.

Роботи з ремонту штанг з дефектами полгмерно-композитними бандажами виконуються в такгй технологгчнгй послгдовностг:

1) Розмгчання дглянки штанги, що пгдлягає ремонту. Межг встановлення бандажу повиннг бути розмгченг маркером або крейдою по периметру штанги. Розмгчання виконується намоткою одного-двох виткгв шаблона. Ширина шаблона повинна бути ргвною ширинг композицгйної стргчки бандажа.

306

2)	Обезжирювання зони ремонту. Поверхня в мiсцях нанесення зв’язуючого компаунда на трубi повинна бути протерта i обезжирена тканиною, просоченою ацетоном або уайт-спiрiтом. Використання бензину для обезжирювання поверхнi труби не допускається.

Просушування ремонтованоУ поверхнi безвогневим методом (за необхiдностi). За наявностi вологи (конденсату) поверхня труби перед нанесенням полiмерно-композитних матерiалiв i встановленням бандажу повинна бути просушена. Температура просушування - 40...60°С. За температури повiтря нижче +5°С просушування поверхнi штанги в мiсцi ремонту обов’язкове.

Пiдготовка матерiалу бандажу. Контроль вихiдного матерiалу бандажу включає його випробовування на вiдповiднiсть технiчним вимогам механiчних характеристик, розмiрiв, густини стрiчки. Якщо матерiал замаслений, то вiн буде зменшувати мiцнiсть зв’язку мiж бандажем i трубою. В токому разi виконують операцiю розшлiхтування-видалення замаслювача з поверхнi бандажа перед просочуванням його зв’язуючим. Для цього матерiал пропускають через бензин, водний розчин олеУновоУ кислоти (2%) i триетаноламiна (1%) або iншi розчинники. Видалити замаслювач можливо шляхом нагрiвання матерiалу бандажу до температури 200-450 °С. Хороший ефект дає вiдмивання у водi з використанням ультразвуку. Цей метод вiдрiзняється унiверсальнiстю i може бути використаний до будь-якоУ марки промаслювача. Для прискорення розшлiхтування iнодi описанi методи комбiнують.

Пiсля розшлiхтування матерiал може адсорбувати вологу, що погiршує адгезiю до труби i знижує експлуатацiйнi характеристики бандажу загалом. Аппретування-нанесення на поверхню гiдрофобних (водовiдштовхуючих) покриттiв, якi збiльшують мiцнiсть зв’язку бандажу з трубою i зменшують водовбирання бандажу. Як апрети можна використовувати амiносилан, емульсiю етигiдросiлоксановоУ рiдини та iншi. Закрiплюють апрети нагрiванням матерiалу бандажу до 80-150 °С протягом 20-60 хв.

2)	Приготування зв’язуючого. Перед використанням компоненти зв′язуючого повинні пройти контроль, під час якого слід перевірити термін Ух придатності. Для того, щоб зв′язуючий мав необхідну технологічну в’язкiсть до нього вводять розчинник або розрiджувач. Розчинник (летючi речовини) розчиняють смолу та iншi компоненти зв’язуючого. Як розчинник використовують ацетон, бензол, толуол, дiхлоретан, чотирихлористий вуглець, метиловий спирт тощо. Оскiльки розчинники є летючими речовинами, то Ух переважно використовують для "сухого формування". Якщо ж намотування виконується шляхом "мокрого формування", то в зв’язуючий слiд додавати розрiджувачi, якi є нелетючими речовинами, що сприяють отриманню потрiбноУ технологiчноУ в’язкостi i залишаються в зв’язуючому пiсля затвердiння. Розрiджувачi одночасно виконують роль пластифiкато-

307

ра. Як розргджувач високов’язких епоксидних смол використовують низьков’язкг епоксиднг смоли (ДЕГ, ТЕГ та гн.)

Важливою технологгчною характеристикою зв′язуючого є його життєздатнгсть - властивгсть зберггати певний час (вгд декглькох хвилин до декглькох дгб) технологгчну в′язкгсть у заданих межах. Протягом цього часу гз зв′язуючого випаровуються розчинники, що збгльшує в’язкгсть компаунда (сумгшг всгх компонентгв, що входять до складу зв′язуючого), поггршує його просочувальнг характеристики г, як наслгдок, змгнює спгввгдношення матрицг г наповнювача в кгнцевому продуктг. Якщо розчинники випаровуються повгльно, то компаунд володгє високою життєздатнгстю, проте гстотно збгльшується час сушгння. Може навгть трапитися так, що час повного видалення розчинника перевищить час тужавгння зв′язуючого. В цьому випадку в затужавгвшому полгмерг виявиться безлгч пор г газових пухирцгв. Використання сильнолетючих розчинникгв ргзко зменшує життєздатнгсть зв′язуючого, що також небажано. Тому найчастгше всього використовують середньолетючг розчинники. Для епоксидних смол, напри-клад, рекомендується толуол або його розчин в етиловому спиртг. В станг постачання зв′язувач може бути дуже в’язким, гнодг - твердим. Пгд час транспортування г зберггання до нього гнодг потрапляє волога. Тому перед використанням смолу розггргвають у спецгальних металевих ємностях до температури 100-140 °С г пгсля видалення води розводять розчинниками або розбавлювачами.

6) Просочування. Це - операцгя сумгщення наповнювача (матергалу бандажа) зг зв′язуючим шляхом нанесення компаунда на поверхню матергалу бандажа. Намотування бандажа здгйснюють двома способами – "мокрим" г "сухим". Пгд час мокрого способу бандаж просочується ргдким зв′язуючим безпосередньо перед намотуванням, тобто просочування технологгчно сумгщене з формуванням бандажа. Пгд час “сухого способу” просочування видглене в самостгйну операцгю, внаслгдок якої з матергалу бандажа г зв′язуючого отримують "препреги". "Препреги" - це тканина, стргчка, яка пгсля просочування пгдсушена г частково затужавгла. Просочування г пгдсушування виконують на спецгалгзованих дгльницях. Зв′язуючг з розчинниками володгють низькою технологгчною в’язкгстю, а це дає змогу добитись високої в’язкостг г ргвномгрностг просочування. В частково затужавглому станг “препреги” можуть перебувати вгд декглькох днгв до декглькох мгсяцгв залежно вгд температури навколишнього середовища. “Сухе” намотування - бгльш прогресивний спосгб, ангж “мокре”. Недолгки “мокрого” намотування:

- вибгр зв′язувачгв для “мокрого” намотування обмежений тими смолами, якг можна використовувати в ргдкому виглядг, наприклад, епоксидними або полгефгрними;

308

- для того щоб вiдрегулювати в′язкiсть в потрiбних межах, розчинники використовувати не рекомендується, оскiльки летючi речовини, що видаляються пiд час тужавiння намотаного бандажа, призводять до утворення пор та пухирiв, погiршують монолiтнiсть i мiцнiсть;

- використання рiдких зв′язуючих погiршує санiтарнi умови на робочому мiсцi, забруднює його;

- продуктивнiсть “мокрого” намотування обмежена швидкiстю просочування матерiалу бандажа зв′язуючим. Якщо матерiал протягувати занащо швидко, то вiн не покривається достатнiм шаром смоли;

- використання пiдiгрiву для зменшення технологiчної в’язкостi смоли зменшує життєздатнiсть зв′язуючого, прискорює процес полiмеризацiї i погiршує просочувальнi властивостi смоли.

Всi перелiченi недолiки вiдсутнi у випадку проведення „сухого” намотування. Її вирiзняє висока продуктивнiсть, оскiльки швидкiсть намотування не лiмiтується i повнiстю залежить вiд можливостей намоточного обладнання. “Сухе” намотування дає змогу використовувати широку номенклатуру смол, забезпечувати рiвномiрне розподiлення зв′язуючого по всьому об’ємi виробу. Для проведення такого намотування достатньо забезпечити якiсне з’єднання шарiв зв′язуючого мiж собою (аутогезiю) i матерiалу бандажа з тiлом труби (адгезiю). Це здiйснюється шляхом вибору зусилля натягу "препрегiв" у процесi намотування, а також тиску i температури у процесi затвердiння. До перелiку основних недолiкiв “сухого” намотування вiдносяться її пiдвищена (в 2-3 рази) вартiсть порiвняно з “мокрим” намотуванням.

7) Формування :

- обезжирення поверхнi труби по всьому периметру в мiсцях намотування бандажа;

- фiксацiя початку стрiчки бандажа на штанзi;

- натягування стрiчки бандажа на штанзi;

- намотка бандажу на дiлянку труби, що ремонтується, з нанесенням зв′язуючого помiж витками;

- фiксацiя кiнця стрiчки бандажа;

- заповнення промiжкiв мiж витками, оброблення торцiв бандажа зв′язуючим.

Пiд час ремонту штанг з дефектами потрапляння вологи, масел i забруднень на ремонтовану дiлянку штанги, зв′язуючий компаунд i змiцнюючий бандаж не допускається. Перед намотуванням початок стрiчки бандажа фiксується за допомогою попередньо нанесеного на дiлянку штанги клею К-153 ОСТ 92-0949 або наклеюється за допомогою двосторонньої самоклеючої стрiчки до поверхнi труби. Закрiплення початку стрiчки бандажа повинно не допускати її прокручування навколо штанги, що ремонтується.

309

Намотування стрiчки на штангу повинно здiйснюватись з натягом до видалення промiжкiв. Перекоси стрiчок пiд час намотування не допускаються. Шари стрiчки, що виступають, пiсля намотування слiд вирiвняти по торцях бандажа.

Для забезпечення щiльного прилягання бандажа до ремонтованоУ штанги проводиться додаткове натягування стрiчки, що виконується вручну за допомогою спецiального пристрою, який закрiплюється на самiй композицiйнiй стрiчцi. В процесi натягування витки стрiчки змiцнюючого бандажа повиннi прокручуватись одне вiдносно одного. Якщо не вдасться забезпечити натяг стрiчки (передчасне затвердiння клеючого матерiалу, вiдсутнiсть надiйного закрiплення початку стрiчки на поверхню труби), то слiд зняти композицiйний бандаж, розрiзавши його навпiл по ширинi за допомогою шлiфмашинки, i встановити новий бандаж. В процесi розрiзування композицiйного бандаж дотикання абразивним диском до поверхнi труби не допускається.

Пiсля натягування стрiчки видимi локальнi промiжки мiж бандажем i поверхнею штанги, а також мiж шарами стрiчки повиннi заповнюватись зв′язуючим компаундом. Торці встановленого композиційного бандажу повинні бути оброблені зв′язуючим компаундом, який формується під кутом 30-45° з обох бокiв бандажа.

Пiсля натягування стрiчка бандажу закрiплюється за допомогою двох натяжних пасiв, якi розмiщуються по краях бандажа на вiдстанi 20...30 мм вiд торцiв, або липких стрiчок (скотч) шириною 20-40 мм. Натяжний пристрiй пiсля натягування стрiчки знiмається. Кiнцева дiлянка останнього витка бандажу додатково прикрiплюється до попереднього витка за допомогою липкоУ стрiчки.

Запропонована технологiя змiцнення та ремонту штанг iз використанням полiмерно-композитних бандажiв дасть змогу пiдвищити Ух ресурс роботи iз використанням бандажiв з вiтчизняних матерiалiв.

310

9 НАСОСНІ ШТАНГИ З ПОЛІМЕРНИХ
КОМПОЗИТІВ

9.1 Розробка конструкцій штанг з полімерних
композиційних матеріалів

9.1.1 Технологічний процес виготовлення насосних штанг із
полімерних композиційних матеріалів

Металополгмерна насосна штанга (МПНШ) (рис. 9.1) складається зг стержня 1 з однонапрямленого армованого пластика круглого перергзу з закргпленими на його кгнцях сталевими головками 2, якг мають ргзьбу 3 для з’єднання штанг мгж собою за допомогою сталевих муфт 4. Номгнальний дгаметр (у мм) штанг складає 16, 19, 22, 25, 32, 38, а довжина (у м) – 8 або 11,5. Можливг й укороченг варганти (1, 1,2, 1,5, 2 г 3 м) для регулювання довжини колони штанг г точної посадки плунжера свердловинного насоса.

1 – головка штанги; 2 – тіло штанги

Рисунок 9.1. Зразок насосної штанги з ПКМ для випробувань

Полгмерний стержень (тгло штанги) отримують з використанням методу пултрузгї (протягування) [57]. Ця технологгя виготовлення ПКМ є досить складна, оскгльки вона повинна вгдповгдати специфгчним вимогам щодо прямолгнгйностг, жорсткостг, опору згину г одночасного ргвня пруж-

311

ностi. Найбiльш ефективним є варiант сумiщення процесiв протяжки i наступного намотування на вирiб просякнутих у матрицi волокон пiд зада-ним кутом. Якщо внутрiшнiй (пултрузований) шар такого стержня працює на розтяг, то зовнiшнiй (намотаний) на згин та ударнi навантаження.

Для виробнищва тiла штанги пултрузiєю використовують однонапрямлену рiвницю з Е-скла, вуглецевi i арамiднi волокна. Перспективним є використання базальтових волокон, завдяки їх меншiй густинi, бiльшiй мiцностi i значним запасам вихiдної сировини в Українi.

Монолiтнiсть композиту забезпечує матриця (сполучник), в ролi якої використовують полiефiрнi, епоксиднi, фенольнi чи кремнiйорганiчнi смоли. Зазначимо, що для виробництва штанг звичайно беруть модифiкованi епоксиднi матрицi, оскiльки вони дають незначну усадку, мають хорошу адгезiю до волокон та пiдвищену мiцнiсть на згин, але в 4–6 разiв дорожчi полiефiрiв. Тому їх застосування значно пiдвищує вартiсть штанг.

Сталева головка 1 ПНШ (рис. 9.2) дещо нагадує форму головки звичайних сталевих штанг. Головка має потовщену частину, всерединi якої виконане гнiздо для крiплення полiмерного стержня 2. Квадратний перерiз „пiд ключ” та посадочне мiсце пiд елеватор є бiльшими на один типорозмiр для стандартного дiаметра штанги. Рiзьба та бурт виконанi за стандартом сталевих штанг (рис. 9.1).

Головка та муфта повиннi бути виконанi з корозiйностiйких сталей, або мати антикорозiйнi покриття, для того щоб не нiвелювати чудовi антикорозiйнi якостi тiла штанги. Якщо зовнiшня форма головки подiбна у всiх конструкцiях штанг з ПКМ, то форма її внутрiшнього отвору для крiплення стержня залежить вiд способу його з’єднання з головкою. Розрiзняють клейове з’єднання та з’єднання обтисканням у сталевiй обоймi (обробка тиском). Через слабкiсть мiсця з’єднання сталевої головки та стержня, конструкцiя штанги нерiвномiрна. Зазначимо, що вiдношення мiцностi тiла штанги до мiцностi мiсця крiплення для розривних навантажень складає для вiтчизняних зразкiв 5:2, для кращих закордонних – 7:4.

На рис. 9.3 вказана послiдовнiсть операцiй у процесi виготовлення СПНШ.

9.1.2 Технологія виготовлення склопластикових насосних штанг

Послiдовнiсть операцiй при виготовленнi насосних штанг з полiмерних композицiйних матерiалiв.

Сталева головка насосної штанги

Технологія №1

1.	Розрiзання заготовок з готового прокату вiдповiдного дiаметру для наступного штампування

Контроль якостi

3.	Попереднгй нагргв до температури штампування

Штампування головок

Маркування по Держстандарту

Термробробка для нормалгзацгї

Контроль якостг

Механгчна обробка ргзальним гнструментом. Обкатування заргзьбової канавки роликом та накатування ргзьби

Контроль якостг. Контроль ргзьби по Держстандарту

Гартування буртгв СВЧ

Кргплення захисних ковпачкгв

Контроль якостг (дефектоскопгя)

12,5

( )

ГОСТ 13877-80

43

Ргзьба Ш22

3,2	3,2

1

30 +1

0,1

R3

41,3

37

+0,5

+1,5

53,5

+0,2

26

-0,04

3,2

17

3,2

Б А

R4 R4

4+1	4+1

A

35

10-0,5

190

1

ТВЧ 1,5...3,0;50...56HRCэ

R3+0,5

38

90*

1

1

1,6

3 фаски

0,5 45

R2

22H7

32h8

27-1,5

R2

-1,5

27

А-А

1.192...227 HB.

2.*Розмгр для довгдок. 3.H14; h14; +t /2.

2

4.Ргзьбу виготовляти накаткою, поверхню Б - обкатати. 5.Покриття Ц12.

6.Матергал: сталь 40Х ГОСТ 4543-81.

312

Рисунок 9.2. Головка штанги

313

а	б

а - сталева головка, б - тіло з ПКМ

Рисунок 9.3 - Послідовність операцій при виготовленні насосних
штанг із полімерних композиційних матеріалів

Технологія №2

1.	Розрізання заготовок з готового прокату з припуском на чорнову обробку

Контроль якості

Механічна обробка різальним інструментом. Обкатування зарізьбовыканавки роликом та накатування різьби

314

4.	Контроль якостг. Контроль ргзьби по Держстандарту

Маркування по Держстандарту

Гартування буртгв СВЧ

Кргплення захисних ковпачкгв

Контроль якостг (дефектоскопгя)

Тіло насосної штанги з ПКМ

Технологія №1

“Мокрим” способом

1.	Розташування шпульок з армуючими нитками у шпулярнику та їх кргплення до натяжного механгзму

Контроль якостг

Просочення волокон у ваннг з ргдким зв‘язуючим

Контроль якостг

Протягування волокон через фгль’єри до досягнення необхгдного дгаметру з одночасною полгмеризацгєю

Контроль якостг

Полгмеризацгя в печах

Охолодження стержня до кгмнатної температури

Контроль якостг (дефектоскопгя)

Наргзка стержнгв необхгдної довжини абразивними чи алмазними кругами

Контроль якостг

Розташування рухомих скребкгв на тглг штанги (при необхгдностг)

2.	З‘єднання стальної головки з тглом з ПКМ а) Клиново-клейове з‘єднання б) З‘єднання шляхом обтискання стального бандажу

1.	Контроль якостг (вгзуальний контроль та випробування статичним розтягом)

Монтаж нерухомих протекторгв ггдродинамгчної конструкцгї на штанзг (при необхгдностг)

Нанесення полгмерного захисного покриття

Упаковка

Технологія №2
“Сухим” способом

1.	Розташування шпульок з армуючими препрегами у шпулярнику та їх кргплення до натяжного механгзму

Контроль якостг

Попереднє нагргвання препреггв до досягнення необхгдної в‘язкостг зв’язую чого на волокнах

Контроль якостг

Протягування волокон через фгль’єри до досягнення необхгдного дгаметру з одночасною полгмеризацгєю

Контроль якостг

315

7.	Полiмеризацiя в печах

8.	Охолодження стержня до кiмнатної температури

Контроль якостi (дефектоскопiя)

7.	Нарiзка стержнiв необхiдної довжини абразивними чи алмазними кругами

Контроль якостi

Розташування рухомих скребкiв на тiлi штанги (при необхiдностi)

10.	З‘єднання стальної головки з тiлом з ПКМ а) Клиново-клейове з‘єднання б) З‘єднання шляхом обтискання стального бандажу

7.	Контроль якостi (вiзуальний контроль та випробування статичним розтягом)

Монтаж нерухомих протекторiв гiдродинамiчної конструкцiї на штанзi (при необхiдностi)

Нанесення полiмерного захисного покриття

Упаковка

Нiпель та квадратна частина стальної головки склопластикової штанги практично не вiдрiзняються вiд головки стальної штанги (див.рис.). Головка має потовщену частину, всерединi якої виконане гнiздо для крiплення полiмерного стержня. Головка та муфта повиннi бути виконанi з корозiйностiйких сталей, або мати антикорозiйнi покриття, для того щоб не нiвелювати антикорозiйнi якостi тiла штанги. В залежностi вiд умов експлуатацiї головки виготовляються з сталей 20Н2М, 30ХМА, 15Н3МА, 15Х2НМФ. Форма внутрiшнього отвору для крiплення стержня залежить вiд способу його з’єднання з головкою.

Пропонуються двi технологiї виготовлення стальних головок. Перша з них основана на гарячому об‘ємному штампуваннi головки i пропонується для серiйного виробництва. Незважаючи на складнiсть вона забезпечує оптимальне з точки зору втомної мiцностi розташування волокон в матерiалi. Для цього штампування потрiбно проводити в декiлька етапiв, важливим при цьому є правильна конструкцiя iнструменту i точна вiдповiднiсть умовам пластичного формоутворення. Низьколегованi сталi вiдрiзняються кращою деформованiстю при висадцi i меншою вартiстю.

Друга технологiя не передбачає обробки тиском, є дешевшою, пропонується для дрiбносерiйного виробництва i, крiм того, дозволяє застосовувати високолегованi, корозiйностiйкi i зносостiйкi сталi. Промисловi випробування штанг, головки яких були виготовленi за цiєю технологiєю показали, що кiлькiсть обривiв в районi головки не збiльшується в порiвняннi з штангами з штампованими головками.

В умовах серiйного виробництва механiчна обробка головок виконується на токарно-револьверних верстатах. Найбiльш точна схема базування реалiзується шляхом затиску упорного бурта в цанговому патронi. Для цього поверхня бурта попередньо обробляється при базуваннi головки в

316

центрах. Далг головка зг сторони нгпеля обробляється за допомогою револьверної головки за один установ в п‘ять позицгй аналоггчно обробцг головки стальної штанги. За другий установ розсвердлюють г обробляють гнгздо для з‘єднання з склопластиковим тглом, а також зовнгшню поверхню г фаски.

Пропонується проводити гартування струмами високої частоти частини зовнгшньої поверхнг головки бгля опорного бурта нгпеля на глибину 1,5-3 мм з метою пгдвищення її зносостгйкостг.

Полгмерний стержень (тгло штанги) отримують методом пултрузгї (протягування). При “мокрому” протягуваннг смола наноситься на волокна в процесг формування. “Сухе” протягування ґрунтується на використаннг ровгнгу, попередньо просоченого смолою г частково затвердженого.

Для виробництва тгла штанги пултрузгєю використовують склянг, вуглецевг г арамгднг волокна. Перспективним є використання базальтових волокон завдяки їх меншої густини, бгльшої мгцностг г значному запасовг вихгдної сировини в Українг.

Монолгтнгсть композиту забезпечує матриця (зв’язуюче), в ролг якої використовують полгефгрнг, епоксиднг, фенольнг чи кремнгйоргангчнг смоли. Проте для виробництва штанг беруть головним чином модифгкованг епоксиднг матрицг, оскгльки вони дають незначну усадку, мають добру адгезгю до волокон та пгдвищену мгцнгсть при згинг, але в 46 разгв дорожчг полгефгргв г тому їх застосування спричиняє високу вартгсть штанг.

Монтаж рухомих скребкгв з пазом на тгло штанги шляхом запресування небезпечний тим, що гснує можливгсть пошкодження склопластикового тгла. Тому пропонується розмгщення скребкгв на штанзг до операцгї з‘єднання головки з тглом.

Для з‘єднання головки з тглом шляхом обтискання стального бандажу стержень просочують клеєм, запресовують в головку г нагргвають до температури 110С. Пгсля цього виконується ргвномгрне обтискання бандажу з 6-8 сторгн прямими або формованими штампами на пресг. Для забезпечення герметичностг з‘єднання вхгд в область контакту заклеюють епоксидним клеєм.

Для зменшення ударних навантажень г навантажень стиску на склопластиковг штанги на тгло монтуються нерухомг протектори спецгальної ггдродинамгчної конструкцгї або упори для рухомих скребкгв в кглькостг не бгльшгй чотирьох. Для збгльшення мгцностг при згинг найбгльш небезпечної дглянки штанги за головкою тут встановлюється один з протекторгв.

Для зменшення корозгї г вгдкладень парафгну на стальнг головки наноситься гальвангчне, лакове або полгмерне захисне покриття. Полгмерне покриття наноситься також на тгло склопластикової штанги на вгдстань 300 мм за головкою для пгдвищення ерозгйної стгйкостг тгла.

317

9.1.3 Лов! вар!анти з’єднань т!ла насосних штанг з!
сталевою головкою

Важливою задачею при проектуваннi склопластикових насосних штанг є вибiр типу з’єднання сталевої головки з ПКМ тiлом штанги. Максимальне осьове розтягувальне навантаження, яке витримує з‘єднання, є основним параметром при його проектуваннi. Але потрiбно враховувати також i втомнi характеристики з’єднання, складнiсть конструкцiї й технологiї, можливiсть змiн механiчних характеристик матерiалiв пiд впливом високої температури i агресивного середовища.

На цей час найбiльше практичне використання знайшли клейове з’єднання i з’єднання шляхом обтискання стального бандажу. Перше з них рекомендовано стандартом АРІ i витримує досить високi розтягувальнi навантаження, проте технологiя виготовлення сталевої головки досить складна. З’єднання шляхом пластичного деформування сталевого бандажу технологiчно значно простiше, але потребує оптимального зусилля обтискання залежно вiд матерiалiв i геометрiї з’єднання для досягнення ним максимальної мiцностi пiд дiєю осьового розтягувального навантаження.

У [1] описано розроблену математичну модель контактної взаємодiї тiла штанги i сталевої головки, яка дає змогу дослiдити розподiл контакт-них напружень залежно вiд механiчних та геометричних властивостей з’єднання. Для знаходження оптимального зусилля обтискання пропонується застосовувати метод скiнченних елементiв (finite elements method – FEM). Цей метод широко застосовують у практицi конструювання машин для вибору оптимальної конструкцiї виробу. Геометричнi параметри з’єднання: дiаметр склопластикового тiла – 22 мм, зовнiшнiй дiаметр головки – 32 мм, довжина контакту – 90 мм, довжина обтискання – 80 мм. На поверхнi контакту осесиметричної моделi задано опцiї: можливiсть взаємного перемiщення i коефiцiєнт тертя f=0,1, для матерiалу головки задано параметри Е=2,11011 Н/м2, =0,28, т=4,2108 Н/м2, а для матерiалу тiла з ПКМ параметри ортотропiї: модуль пружностi в осьовому напрямку Еy=0,51011 Н/м2, в радiальному напрямку Еx=0,11011 Н/м2, xy=0,22. Для знаходження параметрiв контактної взаємодiї (контактний тиск), якi визначають мiцнiсть з’єднання при рiзних зусиллях обтискання Р i рiзних рiвнях осьового розтягувального навантаження F застосовувався алгоритм, схема якого зображена на рис. 9.4.

На рис. 9.5 показано розподiл контактного тиску на поверхнях контакту при обтисканнi i пiсля нього для рiзних зусиль обтискання.

Максимальне розтягувальне навантаження – 500 МПа за умови x<xт, досягнуто при обтисканнi зусиллям 400 МПа.

Пiдвищення мiцностi з’єднання за дiї осьового навантаження можна досягнути обтисканням сталевої головки формованими штампами.

318

P – крок зміни тиску обтискання, F – крок зміни осьового
розтягувального навантаження, x, xт – напруження і границя
текучості в радіальному напрямку склопластикового стержня
Рисунок 9.4 - Схема алгоритму дослідження контактної взаємодії
з’єднуваних деталей

На рис. 9.6 показано розподiл контактного тиску по довжинi зони контакту, якщо зусилля обтискання рiвномiрно змiнюється вiд 400 МПа (вгорi з’єднання) до 300 МПа (внизу): у момент обтискання, пiсля обтискання та у разi досягнення допустимого розтягувального навантаження 520 МПа.

Спосiб з’єднання шляхом обтискання потребує уваги до таких параметрiв як гранищтекучостi xт i модуль пружностi Еx склопластикового стержня. Авторами експериментально виявлено, що у разi обтискання склопластикових стержнiв, полiмерна складова яких втратила свої початковi характеристики щодо мiцностi внаслiдок тривалої дiї середовища i температури, значно зменшується мiцнiсть з’єднання. Цю обставину слiд враховувати при проектуваннi з’єднань. Зазначимо, що додаткове застосування клею в з’єднаннi такого типу не тiльки пiдвищить мiцнiсть з’єднання, але й забезпечить не проникнення середовища у мiсце контакту.

а

319

б
Рисунок 9.5. Розподіл контактного тиску по довжині контакту
в момент обтискання (а) і після обтискання (б) при тиску
обтискання 100, 200, 300, 400, 500, 600 МПа вщповщно

При проектуваннi цього варiанту з’єднання важливо iдентифiкувати мiсця в сталевому бандажi, в яких можливе зародження втомної трiщини. Залишений штампом слiд на поверхнi головки може стати причиною зародження трiщини. На рис. 9.7 показано розподiл коефiцiєнта запасу втомної мiцностi D при багатоосьовому напруженому станi при рiвномiрному обтисканнi зусиллям 400 МПа i змiнi осьового розтягувального навантаження вiд 0 до 250 МПа.

320

а	б	в

а-в момент обтискання; б-після обтискання; в-в момент досягнення
максимального розтягувального навантаження

Рисунок 9.6 - Розподіл контактного тиску по довжині контакту

при обтисканні похилими штампами

|  т т '-т•б 207 , | (9.1) |
| --- | --- |

а	а

де т – середнє нормальне напруження (МПа), а – амплгтуда напружень за критергєм Мгзеса (МПа), N – границя витривалостг, N=207 МПа, т – коефгцгєнт впливу середнього напруження, т=1.

Як видно з рис. 9.7, найбгльш небезпечна зона знаходиться поблизу мгсця початку контакту штампа з бандажем. Для зменшення небезпеки утворення тргщин слгд застосовувати штампи з округленням на краях.

На рис. 9.8 показанг принциповг схеми з’єднань сталевих головок з полгмерним тглом штанги. Схема, зображена на рис. 9.8б виконана на основг патенту США № 4919560, кл. F16B 11/00, 28.04.89) [56].

З’єднання металевої деталг г стержня з армованого волокнами пластика є конструктивною необхгднгстю в насосних штангах з скловолокна. Застосування такого варганту штанги, пов’язане умовами г технологгєю видобутку нафти за допомогою свердловинної штангової насосної установки (СШНУ), а саме, частими операцгями скручування-розкручування штанг

321

мiж собою за допомогою сталевих муфт при Ух формуваннi в колону. Та-кож сталевi деталi виконують роль протекторiв i є елементами, що пiдвищують жорсткiсть колони. Дослiдження з’єднань сталевих бандажiв i полiмерних стержнiв на основi конструкцiУ насосних штанг зi скловолокна стало головним завданням авторiв.

Істотнi вiдмiнностi фiзико-механiчних властивостей композитiв вiд аналогiчних властивостей традицiйних металiв i сплавiв (зокрема, рiзка анiзотропiя пружних i мiцнiсних характеристик, гетерогеннiсть структури, низька мiжшарова мiцнiсть та iн.) зумовили той факт, що цi матерiали гiрше, нiж метали, призвичаєнi до передачi зусиль (особливо сконцентрованих) з одного елемента на iнший. Мiцнiсть найбiльш розповсюджених (клепаних, болтових, рiзьбових) з’єднань металевих елементiв значно перевищує мiцнiсть аналогiчних з’єднань конструкцiй iз композитiв.

Рисунок 9.7 - Розподіл коефіцієнту запасу втомної міцності В при
багатоосьовому напруженому стані за рівномірного обтискання
зусиллям 400 МПа і зміні осьового навантаження
від 0 до 250 МПа

322

1 – сталевий бандаж або труба; 2 – полімерний композитний стержень
або трубчатий виріб; 3 – адгезив (клей); 4 – розпушення; 5 – штифти
Рисунок 9.8 - Види з’єднань полімерних композитних стержнів та
сталевих бандажів

Через невисоку мiцнiсть на зминання та зрiз, низький опiр спрацюванню може бути зведений нанiвець увесь виграш у масi вщзастосування в конструкцiї композитiв. Шляхом з’єднання металевих деталей i композитних вдається усунути вище вказанi перешкоди. Причому цi з’єднання виконуються, як правило, нероз’ємними, оскiльки вже металева деталь прийматиме участь у роз’ємному з’єднаннi.

З’єднання стержневих виробiв виконуються встик з напуском частини однiєї деталi над другою. У таких конструкцiях один iз виробiв є охоплюваною деталлю, а другий захоплюючою: система композит-метал або навпаки метал-композит. Класифiкацiя з’єднань елементiв металевих i композитних матерiалiв стержневого типу мiж собою наведена на рис. 9.9.

323

| З’єднання композитних стержнів і металевих бандажів |
| --- |
| Адгезивні | Механічні | Отримані в про- цесі формування композиту | Комбіновані |
| Звичайні по гладкій поверхні | Клепані | По гладкій повер- хні | Адгезійно- клепані |
| З виконанням виступів і заглиб- лень на поверхнях | Обробкою тиском | По поверхні з ви- ступами і заглиб- леннями | Адгезійно- різьбові |
| Інтегральні | Штифтові |  | Адгезійно- штифтові |
|  | З канавками типу різьби |  |  |

Рисунок 9.9 - Класифікація з’єднань

Найбільш розповсюдженим видом адгезійного з’єднання є звичайне по гладкій поверхні (рис. 9.8а), яке потребує високої точності виготовлення елементів, точної посадки для забезпечення необхідного зазору між деталями, спеціальної підготовки поверхонь. Крім того, вимагає технології, яка б забезпечувала 100 % заповнення порожнини (зазору). Надійнішим є з’єднання з виконанням зміцнювальних канавок чи виступів на склеюваних поверхнях (рис. 9.8б). Технологічно воно складніше. Однак таке з’єднання має перевагу – краще працює при розтягувальних зусиллях.

Серед адгезійних з’єднань найперспективнішими є, так звані, інтегральні, в яких передбачена розпушена частина стержня (рис. 9.8в) [57]. Такі механічні з’єднання, як клепка, за допомогою штифтів (рис. 3.8г), з різьбовими канавками, вимагають механічної обробки композитного матеріалу. Як відомо, механічна обробка викликає пошкодження монолітної структури матеріалу, утворює велику кількість місць зародження тріщин, що загалом різко знижує надійність з’єднання.

Оригінально відрізняється з’єднаня обробкою тиском (рис. 9.8д). У такому з’єднанні сталева деталь осесиметрично обтискається навколо композитної зусиллям, що дає найкращі характеристики міцності. Сам процес вирізняється високою технологічністю. Проте, неточність обтискання (овальність, прямокутність) може призвести до розтріскування матеріалу, а в місці переходу від деформованої до недеформованої частини стержня відбувається переріз волокон, який є значним концентратором.

324

Найнадгйнгшим є, безумовно, з’єднання, отримане в процесг намотки чи накладання незатвердженого композиту на сталеву деталь зг спецгальними заглибленнями (рис. 9.8е) або без них. Недолгк методу полягає в тому, що вгн не придатний для вже затвердженого композиту. Останню групу становлять комбгнованг з’єднання (рис. 9.8є). Ргзна комбгнацгя адгезгйних та механгчних з’єднань загалом пгдвищує iх надгйнгсть у 1.2–1.5 рази. Кожне з наведених з’єднань володгє особливостями, перевагами г недолгками. Вибгр того чи гншого з них залежить вгд ряду чинникгв: характеру г вели-чини навантаження, розмгргв деталей, фгзико-механгчних властивостей матергалу, умов експлуатацгi, вартостг, технологгчноi реалгзацгi г спецгальних вимог, наприклад, герметичностг. З урахуванням iх нами було запропоновано ряд нових конструкцгй з’єднань для впровадження в нафтовгй промисловостг. Основнг з них описанг нижче.

Спосгб з’єднання сталевоi головки з полгмерно-композицгйним тглом глибиннонасосноi штанги (Патент Украiни № 35751А) [98] полягає у фгксуваннг за допомогою клею кгнця полгмерно-композицгйного тгла штанги в цилгндричному гнгздг сталевоi головки. На кгнцг полгмерно-композицгйного тгла г на внутргшнгй цилгндричнгй поверхнг сталевоi головки виконують асиметричну трикутну ргзьбу з великим кроком таким чином, щоб профгльна сторона ргзьби зг сторони дгi осьового навантаження була б довшою, нгж гнша. Кргм того, на внутргшнгй цилгндричнгй поверхнг гнгзда сталевоi головки виконують виточку, розмгщену бгля дна гнгзда, яке зроблене у формг напрямного конуса з кутом конусностг 100о–120о . Кгнець полгмерно-композицгйного тгла розпушений на довжину виточки г просочений клеєм.

Для збгльшення мгцностг ргзьбового з’єднання на внутргшнгй цилгндричнгй поверхнг сталевоi головки г на кгнцг полгмерно-композицгйного тгла штанги виконують ргзьбу з великим кроком. Для запобггання зргзання ргзьби за дгi осьового навантаження застосовано принцип заклинювання, зггдно з яким профгльну сторону ргзьби зг сторони дгi навантаження виконують довшою за гншу. Виточку на внутргшнгй цилгндричнгй поверхнг сталевоi головки виконують мгж ргзьбою г дном гнгзда сталевоi головки для заповнення ii клеєм г розмгщення в нгй розпушеного кгнця полгмернокомпозицгйного тгла штанги.

Дно гнгзда сталевоi головки виконують у формг напрямного конуса з кутом конусностг 100о–120о для розпирання розпушеного кгнця полгмернокомпозицгйного тгла штанги при закручуваннг його в гнгздо сталевоi головки. Кути конусностг меншг нгж 100о можуть призвести до розшаровування тгла штанги. Кути конусностг бгльшг нгж 120о не сприяють достатньому розпиранню розпушеного кгнця тгла штанги.

Полгмерно-композицгйне тгло штанги складається з матрицг (сполучника) г армуючоi фази. Як матрицг використовують ргзнг типи смол, на-приклад, епоксиднг. Армуюча фаза – це однонапрямленг полгмернг волок-

325

на. У цьому разi використовують скловолокно. Кiнець полiмерно-композицiйного тiла звiльняють вiд сполучника на довжину виточки в стальнiй головцi i розпушують для збiльшення площi контакту при склеюваннi полiмерних волокон з дном i виточкою сталевої головки.

З’єднання (рис. 9.10) складається з полiмерно-композицiйного тiла штанги 2 дiаметром 22 мм i сталевої головки 1. На кiнцях полiмернокомпозицiйного тiла виконана асиметрична трикутна рiзьба з зовнiшнiм дiаметром 28 мм i великим кроком 18 мм. Профiльна сторона рiзьби зi сторони дiї осьового навантаження довша за iншу. Кiнець полiмернокомпозицiйного тiла штанги розпушений на довжину 15 мм. На внутрiшнiй цилiндричнiй поверхнi гнiзда сталевої головки виконанi рiзьба такого ж профiлю, як i на кiнцi полiмерно-композицiйного тiла штанги, виточка, а дно гнiзда зроблено у формi направляючого конуса з кутом конусностi 100о–120о.

t

1

7

6

5

d1

d

4

а	3	ФІГ. 1

2

Lф

Рисунок 9.10 - Різьбове з’єднання насосної штанги з ПКМ
зі сталевою головкою

Порожнина мiж внутрiшньою поверхнею виточки та зовнiшньою поверхнею стержня в розпушенiй дiлянцi заповнюється клеєм, наприклад, епоксидним. При згвинчуваннi головки з стержнем окремi волокна полiмерно-композицiйного стержня, просоченi клеєм, входять у виточку за допомогою напрямного конуса, що сприяє заклинюванню кiнця тiла штанги в простiр виточки гнiзда за дiї на нього розтягувальних навантажень. Клейове з’єднання деталей використано для запобiгання взаємному вiдгвинчуванню сталевої головки i тiла штанги.

326

У разi проведення замiни спрацьованих сталевих головок зовнiшню частину сталевої головки в мiсцi склеювання попередньо нагрiвають струмами високої частоти, що сприяє деструкцiї i пом’якшенню поверхневого шару клею i полегшує розгвинчування полiмерно-композицiйного тiла штанги i сталевої головки.

Недолiком з’єднання (Патент США № 4919560) запропонованого в [56] є низька надiйнiсть в роботi через можливiсть руйнування клейового шару пiд дiєю знакозмiнного навантаження а також те, що в з’єднаннi приймають участь тiльки поверхневi волокна стержня. Крiм того, таке з’єднання є нероз’ємним.

Мета розробки конструкцiї (Патент України №50093А) [99] – пiдвищити надiйнiсть з’єднання, опiр втомi сталевої головки i зробити з’єднання роз’ємним, що дасть можливiсть замiни спрацьованих деталей новими.

Ця мета досягається у такий спосiб. Склопластикове тiло штанги 1 (рис. 9.11) позбавляється сполучника на певну довжину i просочене клеєм вставляється в отвiр сталевої головки 2, поверхня якого утворена кiлькома конусами з невеликими кутами. У протилежний кiнець головки, в якому просвердлено отвiр невеликого дiаметра, вставляється гвинт 3, кiнець якого утворюють кiлька конусних поверхонь з малими кутами. Гвинт закручується до упора в гайку 4 i конусними поверхнями розтискає волокна склопластикового стержня. Застосування гайки, яка спрямовується в отвiр за допомогою конуса i запресовується в ньому, дає змогу обминути нарiзання рiзьби в корпусi головки, що загрожує зародженням у нiй втомних трiщин. Крiм того, стиснутий за допомогою гвинта i гайки кiнець головки бiльш надiйний при дiї розтягувального навантаження. Пiсля застигання клею утворюється мiцне з’єднання, яке надалi при потребi можна роз’єднати, вiдгвинтивши гвинт i витягнувши попередньо нагрiтий кiнець склопластикового стержня. Перша i третя конуснi поверхнi гвинта i отвору

виготовляються з кутом у 1 7 , а друга i четверта з кутами с i ‚ вiдповiд

но близько 2–3°. Зазначимо, що для збiльшення ефективностi затискання волокон стержня пропонується кути конусних розточок отвору робити на кiлька градусiв бiльшими нiж кути конусних поверхонь гвинта: ‚=с-1°.

Економiчна ефективнiсть винаходу полягає в тому, що у цьому разi з’єднання є роз’ємним, що означає можливiсть замiни спрацьованих деталей.

Завданням створення конструкцiї (Патент України №50094А) [100] було створити такий спосiб з’єднання сталевої головки з полiмернокомпозицiйним тiлом насосної штанги, в якому новий конструктивний зв’язок мiж елементами, дав змогу стабiлiзувати внутрiшнi напруження в тiлi насосної штанги i завдяки цьому пiдвищити надiйнiсть з’єднання тiла штанги з сталевою головкою.

327

1 – склопластикове тіло; 2 – головка; 3 – гвинт; 4 – гайка Рисунок 9.11 - З’єднання головки глибинонасосної штанги з склопластиковим тілом

Ця задача розв’язується шляхом зменшення внутрiшнiх напружень, збiльшення площi зрiзу, що досягається тим, що в сталевiй головцi i на полiмерно-композицiйному тiлi насосної штанги нарiзається несиметрична рiзьбова поверхня круглого профiлю, для встановлення сталевого витка, який служить з’єднуючим елементом мiж сталевою головкою i полiмернокомпозицiйним тiлом насосної штанги, крiм цього на кiнцi цилiндричного гнiзда головки i тiла штанги виконується конiчна поверхня 1:16.

Рiзьбова поверхня на тiлi штанги утворюється накатуванням. Завдяки цьому не порушується шарувата структура матерiалу, тому що волокна матерiалу не розрiзаються, а деформуються пластично пiд дiєю рiзьбонакатних плашок чи роликiв, виступи яких вдавлюються в матерiал. Отримана таким способом рiзьба має рiвну, чисту i змiцнену поверхню. Використання круглого несиметричного профiлю рiзьбової поверхнi призводить до зменшення концентрацiї напружень у з’єднаннi, збiльшеннi площi зрiзу, а отже пiдвищує границю мiцностi з’єднання.

З метою забезпечення герметичностi, високої мiцностi i напруженостi з’єднання сталевої головки i тiла штанги на кiнцi цилiндричного гнiзда головки i на тiлi штанги виконуємо конiчну поверхню 1:16.

На рис. 9.12 зображено з’єднання сталевої головки i полiмернокомпозицiйного тiла насосної штанги. З’єднання складається з сталевої головки 1 i полiмерно-композицiйного тiла насосної штанги 2, на яких зроблено виточки несиметричного круглого профiлю, а також вставного сталевого витка 3.

328

3	1	2

1 – сталева головка; 2 – пол!мерно-композиц!йне т!ло насосної
штанги; 3 – сталевий виток
Рисунок 9. 12 - З’єднання т!ла штанги з головкою через
вставний виток

в)

з)

р

р

Q

Q

д)

клин

р

р

ж)

нагрівати

Q

Q

р

Q

епоксидна смола

і)

р

р

Q

Q

а)

б)

г)

р

Q

Рисунок 9.13 - Лов! конструктивн! р!шення з’єднання сталевої
головки з склопластиковим т!лом штанги

329

З’єднання виконується у такий спосiб. На тiлi склопластикової штанги 1 накатується рiзьбова поверхня круглого несиметричного профiлю, на яку нагвинчується вставний сталевий виток 3. Тодi тiло насосної штанги вгвинчується в сталеву головку 2. При цьому вставний виток заповнює простiр виточок в сталевiй головцi i на тiлi насосної штанги, внаслiдок цього забезпечується герметичнiсть з’єднання. Крiм того, затиснутий виток створює в з’єднаннi напружений стан, який перешкоджає самовiльному вiдгвинчуванню штанги при її роботi. При складаннi з’єднання слiд дотримуватись вимог спiввiсностi сталевої головки з тiлом насосної штанги. Нами запропоновано ряд iнших рiшень для реалiзацiї з’єднань (рис. 9.13).

9.2 Статична міцність з’єднань насосних штанг та склопластикового тіла

Для випробувань використовувались такi конструкцiї зразкiв (рис.9.14):

 склопластиковий зразок для виробництва штанг дiаметром 22 мм, фрезерований з двох сторiн на довжину 150 мм, товщину 15 мм;

 склопластиковий зразок для виробнищва труб, який вирiзаний з тiла труби, має загальну довжину 250 мм; довжина робочої частини становить 100 мм, її товщина – 7 мм, а ширина – 20 мм;

 базальтопластиковий зразок довжиною бiля 100 мм з робочою частиною завдовжки 40 мм та дiаметром 7 мм;

 конструкцiї насосних штанг для випробувань на розривнiй машинi та при циклiчному згинi: зразок мав довжину коло 500–700 мм i складався з тiла склопластикової штанги, з’єднаного iз сталевими головками рiзної довжини (вкороченi та подовженi – посиленi). Сталевi головки в мiсцях з’єднання з тiлом пластика обтискались певними зусиллями, встановленими за регламентом заводу-виробника.

Для випробувань були пiдготовленнi зразки склопластикових насос-них штанг дiаметром 22 мм i довжиною 300 мм з фрезерованою частиною i без неї. Зразки мали два виконання: звичайної мiцностi i пiдвищеної. Результати випробувань на розрив натурних штанг звичайної мiцностi показують (рис. 9.15а), що границя мiцностi склопластикової штанги досягає 445 МПа. Характер руйнувань зразкiв такий: у мiсцях закрiплення спостерiгається зсув пластика, а в середнiй частинi – розщеплення волокон. Розриву по тiлу не спостерiгали.

На зразки з фрезерованою частиною (рис. 9.15а) наклеювали повздовжнi тензодатчики базою 20 мм та поперечнi базою 5 мм. Повздовжнi працювали на розтяг, а поперечнi на стиск. Результати випробувань наведенi в табл. 9.1 та на рис. 9.15а.

330

Рисунок 9.14 - Зразки для випробувань ПНШ та труб із ПКМ
Таблиця 9.1 - Результати тензометрування зразків насосних штанг

| Зусилля Р, кН | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруження  , МПа | 33.1 | 66.2 | 165.5 | 331.0 |
| В. о. д. |  |  |  |  |
| Повздовжні | 35 | 102,5 | 350 | 740 |
| поперечні | 5 | 20 | 75 | 175 |

У разі досягнення напруження порядку 330–350 МПа у місцях закріплення зразка в машині спостерігали розшарування склопластику.

При випробовуванні насосних штанг зі склопластику підвищеної міцності отримали максимальні зусилля, яюдосягали 226 та 210 кН, що відповідає границі міцності  в  591 МПа та 553 МПа відповідно.

P, кН

180

160

140

120

100

40

80

60

20

0

331

0	10	20	30	40	50

а	L, мм

б

Рисунок 9.15 -Діаграми розтягу зразка нової насосної штанги
зі склопластику

332

Рисунок 9.16 - Діаграма розтягу зразка насосної штанги зі
склопластику, що була у використанні

Рисунок 9.17 - Діаграма розтягу зразка насосної штанги діаметром 22 мм зі сталі 20Н2М

333

Для випробувань були пiдготовленi зразки зi сталевих (сталь 20Н2М) i склопластикових насосних штанг дiаметром 22 мм i довжиною 300 мм з фрезерованою частиною i без неї. Дослiджувались новi та такi, що були у використаннi склопластиковi штанги. Результати випробувань на розрив зразкiв з нової склопластикової штанги показують, що границя пропорцiйностi складає пц=381 МПа, а границя мiцностi досягає 514 МПа (рис. 9.15б). Характер руйнування зразкiв такий: у мiсцях закрiплення спостерiгається зсув пластика, а в середнiй частинi – розщеплення волокон. Розриву по тiлу не спостерiгали. Якщо напруження досягало порядку 330– 350 МПа, то в мiсцях закрiплення зразка в машинi спостерiгали розшарування склопластику.

Унаслiдок випробувань насосних штанг зi склопластику, якi були у використаннi, отримали границю пропорцiйностi пц=357 МПа i границю мiцностi в=496 МПа (рис. 9.16). Границя мiцностi сталевої штанги (сталь 20Н2М) досягла 842 МПа. Статичнi випро-бування зразкiв, якi вирiзанi з тiла склопластикових труб, проводили при консольному згинi. Для напруження, значення якого близьке до 200 МПа, у мiсцi защемлення проявлялись характернi трiски, що свiдчили про початок руйнування композиту.

9.3 Витривалість зразюв насосних штанг
при циклічному згині

У разi проведення випробувань зразкiв зi склопластику та базальтопластику на циклiчний згин отриманi такi результати:

 побудованi кривi Велера при рiзних згинаючих навантаженнях та рiзних середовищах (повiтря, водо-нафтова емульсiя, кислотно-нафтова емульсiя, мiнералiзована вода);

 отриманi границi втоми при заданих базах випробування;

 зробленi висновки щодо довговiчностi згаданих матерiалiв порiвняно зi сталевими.

Довговiчнiсть сталевих штанг порiвняно зi склопластиковими у разi високих навантажень бiльша та менша – для низьких навантажень. У випадку випробувань в емульсiях (пластова вода+нафта) границя втоми при великих базах випробування у штанг iз ПКМ була на 20–30% вищою, нiж у сталевих.

Витривалiсть склопластикових НШ, якi працювали у мiнералiзованiй водi, для високих напружень є нижча вiд витривалостi цих штанг у разi роботи в емульсiї з пластової води та нафти.

Випробування базальтопластикових стержнiв проводились на повiтрi та в емульсiях рiзного складу: 5%-, 10%-, 15%- розчини соляної (HCl) кислоти разом iз нафтовою емульсiєю (50% пластової води) навпiл. На пiдста-

334

вi аналiзу побудованих кривих Велера можна зробити висновок, що на витривалiсть базальтопластику практично не впливає змiна вказаних середовищ. Виявлено, що кривi Велера для склопластикiв та базальтопластикiв практично спiвпадають.

За бiльших навантажень мiсце руйнування склопластикових штанг знаходиться на вiддалi 8–10 см вiд кромки сталевої головки та характеризується iнтенсивним розшаруванням склопластику. У разi пониження амплiтуди змiнних напружень мiсце поломки локалiзується безпосередньо в мiсце з’єднання тiла з головкою (пiд сталевий бандаж на 3–5 см) i зумовлене протiканням iнтенсивних процесiв фреттiнга iз-за рiзницi модулiв пружностi сталi i композиту. При цьому розщеплення волокон не спостерiгається. Поверхнi зламу горбистi. За напружень, якi дорiвнюють границi витривалостi, руйнування тiла штанг не спостерiгалось.

Наведемо границi витривалостi при базовому числi циклiв 10 млн. та 50% ймовiрностi неруйнування для базальтопластикових стержнiв у таких робочих середовищах: повiтря – 60 МПа; нафтова емульсiя з 5% розчином HCl – 60 МПа; нафтова емульсiя з 10% розчином HCl – 60 МПа; нафтова емульсiя з 15% розчином HCl – 60 МПа.

Особливо небезпечною для склопластикових штанг є робота в умовах циклiчного згину. Стискаючi навантаження, якi дiють на колону штанг, можуть призвести до спiралевидного згину низу колони та циклiчних згинаючих напружень. Найбiльшi значення останнiх локалiзуються за 200 мм за головкою штанги. Зазначимо, що найчастiше поломки сталевих i склопластикових насосних штанг по тiлу вiдбуваються в цьому мiсцi. В склопластикових штангах спочатку вiдбувається руйнування полiмерного сполучника, а потiм обриви окремих волокон. Зруйнований таким чином склопластиковий стержень важко надається проведенню ловильних робiт. На рис. 9.18 показано типову поломку тiла склопластикової штанги у випадку дiї на колону стискаючих навантажень.

Рисунок 9.18 - Типова поломка тіла склопластикової штанги

335

Дослiджено склопластиковi насоснi штанги на опiр втомному руйнуванню при круговому згинi. Випробування зразкiв iз насосних штанг звичайноУ i посиленоУ конструкцiУ проводили у таких робочих середовищах: пластова вода з нафтою, мiнералiзована пластова вода, нафта i 10% кислоти НСl. Отриманi кривi (рис. 9.19) корозiйноУ втоми i виявленi границi корозiйноУ втоми: для ПКМ звичайноУ конструкцiУ в пластовiй водi з нафтою – 70 МПа, в мiнералiзованiй пластовiй водi – 65 МПа, для ПКМ посиленоУ конструкцiУ в нафтi з 10% НСl – 98 МПа.

9.4 Використання порожнистих склопластикових штанг
для виносу піску з свердловини

Склопластиковi насоснi штанги являють собою склопластиковий стержень з полiмерного композицiйного матерiалу (ПКМ), який з‘єднаний зi сталевими головками. Першi колони зi склопластикових насосних штанг були впровадженi в 1970-х роках в США [56]. Спочатку, основною областю Ух застосування вважали свердловини з агресивним середовищем, так як скловолокно не пiддається корозiУ. Проте швидко стали помiтнi iншi переваги використання склопластикових штанг:

- менша вага (табл. 1), що дозволяє експлуатувати свердловини з великою глибиною спуску свердловинного насоса та свердловини з перевантаженням наземного обладнання, зменшити споживання електроенергiУ, пiдвищити швидкiсть спуско-пiдiймальних операцiй при пiдземних ремонтах;

- корозiйна стiйкiсть, що дозволяє експлуатувати свердловини з агресивним корозiйним середовищем та обводненою продукцiєю;

- вищий опiр корозiйнiй втомi. Число аварiй, пов’язаних з втомою, становить для них 1,6 на 100 свердловин, у тому числi обриви по тiлу штанг - 0,48, обриви в муфтових з’єднаннях - 1,12 на рiк (для сталевих вiдповiдно 3,74; 2,5; 1,69);

- малий модуль пружностi (табл.1.), що дозволяє дещо пiдвищити продуктивнiсть видобутку нафти завдяки збiльшенню ходу плунжера насоса (деколи на 20-50% [3]);

- гiдрофiльна поверхня штанг, що зменшує iнтенсивнiсть смолистопарафiнових утворень (СПУ) на нiй;

- технологiчнi дефекти, переважно, не властивi склопластиковим насосним штангам.

Разом з тим, склопластиковi штанги, порiвняно зi сталевими, мають такi недолiки:

- бiльша вартiсть (в 1,5-2 рази);

- допустима температура середовища не бiльше 100С;

- труднощi в проектуваннi;

336

-	складнi вимоги при транспортуваннi i зберiганнi;

-	мала границя мiцностi при стиску i згинi, що потребує застосування важкого низу колони та унеможливлює застосування в свердловинах з високов‘язкою нафтою;

труднощi в ремонтi при обривi штанги по тiлу, що потребує застосування спецiальних iнструментiв [1].

Таблиця 9.2 - Механічні характеристики сталевих і склопластикових насосних штанг

| Характеристики | Сталеві | Склопластикові |
| --- | --- | --- |
| Густина тiла штанги, кг/м3 | 7500-7900 | 2100 |
| Допустиме напруження на розтяг, МПа | 275 | 187 |
| Модуль пружностi тiла, МПа | 2,07105 | 5,3104 |
| Максимальне допустиме короткочас- не напруження розтягу, МПа | 300 | 280-365 |
| Границя мiцностi на розрив, МПа | 570-700 | 560 |
| Допустиме осьове напруження зсуву, МПа | - | 55 |
| Допустиме поперечне напруження розтягу, МПа | 688 | 22 |
| Допустиме напруження кручення, МПа | 238-337 | 70 |
| Температура середовища, не бiльше, С | - | 100-115 |

Експлуатацiя малодебiтних свердловин за допомогою звичайного обладнання неефективна i складна. Застосування в даному випадку порожнистих склопластикових штанг є одним iз найрацiональнiших варiантiв вирiшення даної проблеми.

Суть використання установок з порожнистими склопластиковими штангами полягає в тому, що останнi є одночасно i ланкою, котра передає рух плунжеру насоса вiд поверхневого обладнання, i трубопроводом для вiдкачування рiдини iз свердловини .

337

Основною технологiчною перевагою використання порожнистих насосних штанг є економiчнiсть, так як порожнистi склопластиковi насоснi штанги дозволяють пiднiмати на поверхню нафту, газ, воду, пiсок та парафiн.

У звичайних устаткуваннях з трубним насосом пiсок пiд час осадження iз пiднiмальних труб легко потрапляє в зазор плунжерноУ пари i викликає заклинювання плунжера.

В устаткуваннях iз трубчастими штангами вiн не може проникнути в зазор плунжерноУ пари, але за великоУ висоти осаду в трубчастих штангах може вийти з ладу нагнiтальний клапан.

Якщо ж використовується спосiб видобування нафти без використання НКТ – може прихопити пакер глибинного насоса. Хоча беручи до уваги високу швидкiсть виносу рiдини, що є характерним для порожнистих штанг, небезпека утворення пiщаних пробок неiстотна.

У вiтчизнянiй практицi замiсть склопластикових чи металевих порожнистих штанг використовувались труби дiаметром 48 мм.

Очищення порожнистих склопластикових штанг вiд парафiну може бути виконано без Ух пiдйому на поверхню. Кiльцевий простiр мiж обсадною колоною i порожнистими штангами використовується для вiдводу газу iз вибою свердловини, для циркуляцiУ гарячоУ нафти, котра використовується для промивки внутрiшньоУ порожнини штанг.

Вважається, що при однакових параметрах експлуатацiУ, свердловини, що обладнанi порожнистими склопластиковими штангами, дають бiльший дебiт, нiж свердловини, котрi експлуатуються iз застосуванням сталевих штанг.

В мiру вилучення газу з вибою свердловини рiвень рiдини в мiжтрубному просторi збiльшується (мiж обсадною колоною i порожнистими штангами), що сприяє зменшенню максимального навантаження на головку балансира, i з’являється можливiсть значно знизити необхiдну потужнiсть, вантажопiдйомнiсть та масу наземного обладнання.

Із зростанням глибини свердловин i швидкостi вiдкачки рiдини iз них кiлькiсть аварiй з порожнистими штангами збiльшується.

Руйнування спостерiгались у рiзьбовому з’єднаннi. Аналiз аварiйностi склопластикових штанг в США показав, що руйнування вiдбувається внаслiдок дiУ згинаючих навантажень. Було розроблено декiлька конструкцiй муфтових з’єднань, але вони виявились неефективими. Автором [101] було вдосконалено муфтовi з’єднання насосних штанг з точки зору запасу втомноУ мiцностi. Використовуючи теоретичний та практичний досвiд в данiй проблемi, можна запропонувати наступнi варiанти пiдвищення мiцностi i ресурсу муфтових з’єднань порожнистих склопластикових насосних штанг (рис. 9.19, прохiдний отвiр штанги умовно не показано).

1	3	2	1	2

1	2	а	1	3	2	б

1	3	2

в	1	2

4 г

д	є

338

1-штанга, 2-муфта, З-протекторна вставка, 4-конусна вставка Рисунок 9.19 - Способи пщвищення ефективності муфтового з’єднання порожнистих склопластикових насосних штанг

Істотною проблемою у використаннi склопластикових штанг є досить високе механiчне спрацювання тiла штанги внаслiдок тертя пари порожнистi штанги – обсаднi труби, щоб унеможливити цi моменти використовують центратори.

Через вiдносно малий внутрiшнiй дiаметр порожнистих склопластикових насосних штанг (в порiвняннi з кiльцевим перерiзом мiж сталевою насосною штангою i обсадною колоною) та прекраснi показники роботи в ускладнених умовах доцiльно використовувати порожнистi штанги в малодебiтних свердловинах ускладнених проявами пiску та виносом пiску.

Робота колони порожнистих насосних штанг, котра одночасно є i трубопроводом i передаточною ланкою, залежить вiд цiлого ряду факторiв:

- навантаження вiд власної ваги i ваги рiдини в них;

- прискорення i сповiльнення руху штанг;

- сил тертя;

Сума цих факторiв i обумовлює навантаження на головку балансира верстата-качалки.

Так як процес видобування нафти за допомогою порожнистих штанг подiбний процесу видобування нафти звичайними штангами, то для розрахункiв в роботi порожнистих штанг використаємо формулу Мiлса:

| ) | (9.1) |
| --- | --- |

2

Pmax=Pр+Рш• (1+  sn

17907 .

де Ртах – максимальне навантаження на головку балансира в Н; Рр – навантаження вгд маси ргдини в Н; Рш – навантаження вгд маси штанг в Н; s – довжина ходу, м; n – число качань за хв.

Цю формулу можна також застосувати г для розрахунку при роботг через мгжтрубний простгр з використанням порожнистих штанг.

Для випадку, коли порожнистг штанги слугують для пгдняття ргдини на поверхню, вся ргдина, що знаходиться в них, при ходг плунжера вгору отримує однакове прискорення. При цьому формула (9.1) отримає такий вигляд:

2

Pmax = (Pр + Рш)•(1 +  sn

1790.7

)	(9.2)

339

У формулг всг члени, кргм Pр - залишаються сталими. Змгнна Pр -

характеризує навантаження вгд ргдини, що знаходиться всерединг порожнистих штанг. Це навантаження може бути визначено за формулою:

=k•d •H•р•g

Рр

2	(9.3)

де k – коефгцгєнт пропорцгйностг; д- внутргшнгй дгаметр порожнистих штанг, м; Н – глибина спуску насоса, м; р – густина ргдини в кг/м3.

З формули (9.3) бачимо, що у випадку застосування порожнистих штанг максимальне навантаження на головку балансира не залежить вгд дгаметра насоса.

Важливою умовою при проектуваннг склопластикових колон є розташування сталевих штанг нижче гнтервалу розташування склопластикових (емпгрично визначенг межг - вгд 10% до 50% сталевих штанг внизу колони). Роль сталевих штанг двояка. По-перше, тгло склопластикових штанг г клинове клейове з'єднання не витримують осьових навантажень стиску. Важкий низ зг сталевих штанг забезпечує постгйну дгю навантаження розтягу на склопластиковг штанги. Для запобггання виникнення напружень стиску г згину у склопластикових штангах не рекомендується обладнувати їх протекторами-центраторами. По-друге, гнерцгя важчих сталевих штанг внизу колони дещо збгльшує довжину ходу плунжера насоса. Виходячи з цього, вгдношення ваги склопластикових штанг до ваги сталевих вибирається з умови забезпечення допустимого напруження в штангах г продуктивностг насоса.

Мгнгмальне навантаження на головку балансира при застосуваннг звичайної (металевої) колони штанг може бути визначена за формулою:

2

рр

(9.4)

м	sn

P min ш

= • _

P ( 1	) Р

_ ш

рш

1790 7

.

де рр – густина свердловинної рiдини в кг/м3; рш – густина матерiалу штанг в кг/м3.

У формулi (9.4) останнiй член враховує зменшення ваги колони штанг в рiдинi. При роботi iз порожнистими склопластиковими штангами значення цього члена значно зменшується через малу густину матерiалу (рш = 1900 кг/м3) i прямує до нуля. Тодi формула (9.4) набуде вигляду :

P min P ш (

=	• 1

1790 7

.

)	(9.5)

2

sn

340

На практицi можна зустрiти три випадки роботи глибинного насоса з порожнистими штангами. Всi три випадки показано на рисунку 1( початок ходу вниз).

Перший випадок – дiаметр плунжера насосу i внутрiшнiй дiаметр порожнистих штанг однаковий (рис. 9.20а). При цьому все навантаження вiд стовпа рiдини повнiстю передається на вхiдний клапан 4 i дiя рiдини на штангу рiвна нулю.

а	б	в

Рисунок 9.20 - Схеми роботи ШГН з порожнистими штангами

Другий випадок – внутрiшнiй дiаметр порожнистих штанг бiльший дiаметра плунжера – 3 (рис. 9.20б). Тут частина стовпа рiдини дiє на вхiдний клапан, а iнша частина на колону порожнистих штанг 1. Ця частина рiдини перемiщується разом iз штангами вниз, отримуючи вiд’ємне прискорення.

Третгй випадок – дгаметр плунжера насоса бгльший за внутргшнгй дгаметр порожнистих штанг (рис 9.20в). При цьому навантаження вгд маси стовпа ргдини в порожнистих штангах г насосг передаються на вхгдний клапан останнього. В результатг виникає сила, ргвна добутку ргзницг площг плунжера г порожнистих штанг на градгєнт тиску г на глибину спуску насоса, котра чинить супротив руху колони вниз. Ця сила намагається витиснути ргдину вгору з прискоренням за рахунок маси колони штанг. Невргвноважена ггдравлгчна сила може бути виключена, якщо в мгжтрубному просторг є стовп ргдини, котрий зазвичай вргвноважує невргвноважену ггдравлгчну силу г виключає можливгсть повздовжнього вигину колони.

Вгдповгдно до другого г третього випадку пгд час ходу штанг вниз на всмоктувальний клапан дгє навантаження :

| Р L 1  | 2     g  dн  , 4 | (9.6) |
| --- | --- | --- |

а на колону насосних штанг дгє навантаження:

,	(9.7)

(

4

Р2Lg d2d2ш) де L – глибина опускання насоса; ρ – густина рідини (рідиннопіщаної сумгшг) g – прискорення вгльного падгння; dн - дгаметр насоса (плунжера); dш – внутргшнгй дгаметр порожнистих штанг .

Для всгх розглянутих випадкгв мгнгмальне навантаження на головку балансира може бути визначено за наступною формулою:

| P minPш(1 sn2 )(FшFн)gН(1 sn2 1790.7 1790.7 | ) (9.8) |
| --- | --- |

де Fш - внутргшнгй дгаметр порожнистих штанг; Fн - дгаметр плунжера, м2. Знак плюс у другому доданку в дужках ставиться тодг, коли дгаметр плунжера бгльший внутргшнього дгаметра штанг. Якщо навпаки – ставиться знак мгнус.

При звичайнгй експлуатацгї значенням механгчного тертя нехтують. При обладнаннг насосних установок порожнистими склопластиковими штангами впливом механгчного тертя можна знехтувати тгльки при ходг плунжера вниз, коли дгаметр плунжера бгльший внутргшнього дгаметра порожнистих штанг. В такому випадку в системг виникає сила, що протидгє руху штанг вниз г визначається за виразом:

(F ш Fн) Н(Н 1790.7

sn 2	) F

 .	(9.9)

341

Опгр, що виникає при цьому, прямопропорцгйний дгаметру плунжера, г може призвести до вигину нижньої частини колони штанг, а також до

342

дотику з колоною г, як наслгдок, до механгчного тертя. Визначити величину цього тертя можливо з використанням спецгальних дгаграм Гудмана.

Величина навантажень розтягу в порожнистих штангах залежить вгд навантаження на колону, густини ргдини, що видобувається, г глибини спуску насоса.

Для порожнистих штанг дгаметром 19 мм видовження колони штанг становить:

дl= . •Н •F п •р•g•

3 3 9	2	10-12	(9.10)

де ∆l – видовження колони штанг, м;

Для порожнистих штанг дгаметром 25 мм видовження колони складе: дl= •Н •F п •р•g•

23 2	10-12	(9.11)

Збгльшення довжини ходу плунжера, обумовлене прискоренням, тобто перебгг плунжера, можна знайти за формулою Коберлг:

2

дs = .	•

6 2

0 147 10-sn

·	Н • 		(9.12)
1790,7

Всг цг розрахунковг формули дають наближенг результати, так як не враховують змгну динамгчного ргвня, вгдкладень парафгну, виносу пгску, механгчних домгшок та гнших особливостей експлуатацгї свердловин.

9.5 Крутний момент штангообертача для провертання склопластикових насосних штанг та оцінка міцності з’єднання їх головок

Часто виникає запитання – який крутний момент може передавати типовий штангообертач штанговгй колонг. Це особливо важливо для склопластикових насосних штанг(СПНШ). В Українг створено виробництво насосних штанг з полгмерних композитгв, пгдтверджених патентами України № 29783А, 35751А, 35781А, 50094А та 50093А, розробленг новг технгчнг умови ТУ У 29.5 -13741713-002.2006 (замгсть ТУ У 13741713.001 2000), проведенг промисловг випробування насосних штанг та органгзовано сергйне виробництво штангообертачгв ОКШ-100 та ОКШБ-100 для штангових колон (ТУ.У. - 02070855-025-2000), пгдтвердженг патентами України № 49211А та № 55848А, на Бориславськгй ЦБВО та ТзОВ “Русич”, якг впровадженг в НГВУ “Долинанафтогаз”.

Для дослгдження контактних напружень у конструктивному з’єднаннг, виготовленому за спецгальною технологгєю, стержня з ПКМ г сталевої обойми (жорсткого бандажа) використовуємо узагальнену теоргю оболонок типу Тимошенка [57,69]. Вибгр даного варганта теоргї оболонок

обумовлений: по-перше, необхгднгстю враховувати особливостг механгчної поведгнки композитних матергалгв (низька зсувна жорсткгсть г обтиснення); по-друге, можливгстю одержання фгзично коректних розв’язкгв контактних задач.

Із загальних спгввгдношень зазначеної теоргї для цилгндричної оболонки за вгдсутностг об’ємних сил маємо:

ргвняння ргвноваги

N1	 S   2 

R

1



N2 S

, 		 Q2  2R2

,



 



 



H

M1 	 RQ1  2hR

M H

2  	

  RQ	hR

2 

 	(9.13)

2	2





1 ,









Q



343

Q

 

1 	2

	 N2  2R3



спгввгдношення пружностг

B   u	

 v	 	B   v	 u 

1 	2	 

N  	  	 w  , N 		 

w 	 ,

1	12	2	21

R  	    	R   	  

	1  w h

	

	1  

 w   h

Q1 1 1

 

		

		3 1

 , Q  

		  	 v   	2	(9.14)
2 2 2

R  		R      3
B vH  D12h1   2

R ,	R   

D h		 	D	h 	

1	2 	1

1 	2	2

M 			 , M			

1 R	12	21	
  2 R

	

	  	 

Тут u, v, w, 1, 2 – узагальненг перемгщення серединної поверхнг оболонки; N1, N2, S, Q1, Q2 г M1, M2, H – ргвнодгйнг (зусилля г моменти) напружень; z  2 131,з2,з3 – заданг на лицевих поверхнях (z  h) напруження; 2h, R – товщина г радгус серединної поверхнг оболонки;  – безрозмгрна довжина твгрної, вгднесена до радгуса,  – центральний кут дуги напрямної.

Характеристики жорсткостг визначаються за формулами, якг наведенг в [57]. Для трансверсально гзотропного матергалу вони визначаються так:

2 Eh

B B B

  	,

1	2	 2

D1 2D

2Eh

3	 1	

  2

2

,

1



Eh	Eh

B 	, D 	,   

 

12	12	1	2

1  	3 1

( )

 

5

  hG .



3

2

344

У разг розв’язування конкретних контактних задач спгввгдношення (1), (2) необхгдно доповнити умовами контакту мгж елементами конструкцгї г крайовими умовами. Запропонована математична модель дає змогу враховувати як гдеальний контакт (вгдсутнє тертя, проковзування, вгдлипання), так г контакт через тонкий клейовий прошарок. Розглянутг нижче випадки навантаження оболонки дають змогу звести задачу визначення контактних напружень до розв’язування вгдповгдних лгнгйних одновимгрних контактних задач, якг надаються формалгзацгї. Основнг ргвняння, що описують такг задачг, зводяться до систем звичайних диференцгальних ргвнянь з постгйними коефгцгєнтами в нормальнгй формг Кошг. У рамках математичної моделг [57] розглядається кручення композитної цилгндричної оболонки, яка взаємодгє на дглянцг 0   c її довжини з жорстким бандажем (рис. 9.13). Для забезпечення необхгдної мгцностг з’єднання оболонки з ПКМ зг сталевою обоймою контакт вгдбувається через клейовий прошарок товщини 2hk. Несуча здатнгсть даного конструктивного

з’єднання, з огляду на умови навантаження, визначається максимальним моментом M , який прикладений до вгльного торця оболонки. За заданих

умов навантаження лицьових поверхонь оболонки (2  0, 3  0) дгя

бандажа виявляється тгльки через тангенцгальну реакцгю.

Таким чином, задача полягає у визначеннг контактного дотичного напруження ( ), що виникає в областг зчеплення 0   c складових еле-

ментгв конструкцгї [57].

У цьому випадку з ргвнянь (9.13), (9.14) одержуємо основнг спгввгдношення:

ргвняння ргвноваги

|  Q 2 |  R(  31 31  ), |
| --- | --- |

dS

dH d

d	(9.15)

RQ2  hR1  ); 31

спгввгдношення пружностг

dv

B12

,



S

R

Q2

2

d

  1 

 	v 

 R 

	

31 31



h

3

(9.16)

d

	 ,M 

H

D h

12

R d

2R(H SR),



де   2 – кут повороту нормального волокна, v – перемгщення в напрямку координати  .

3 умов задачг випливає, що 31  0

 	,

 ( ), 0  

 c,

 

 ( )

31		(9.17)

 0,	c 

 L,

де ( )– невгдоме контактне напруження.

3 урахуванням навантаження г закргплення торцгв оболонки граничнг

умови формулюються в такий спосгб

0, v0 0, S , H H

0  0  L

	(9.18)

У разг наявностг адгезгйного шару в областг контактної взаємодгї оболонки г бандажа умова контакту має вигляд

v( )	k ( ) 	,

    	0    c	(9.19)
де k  2hk G  k – коефгцгєнт, який характеризує зсувну жорсткгсть адгезгйного шару, kG – модуль зсуву.

Отже, математична модель сформульованої задачг – це система диференцгальних ргвнянь (9.15) разом з умовами (9.18) г (9.19).

Систему ргвнянь (9.15) зображаємо в унгверсальному виглядг (нормальна форма Кошг), що дає змогу без утруднень застосувати описану вище методику до дослгджуваної контактної задачг. В описаному випадку матриця A  aij 4j має такг вгдмгннг вгд нуля елементи:

1

a13 1 14 1 31  , a  , a

2	R	l

D12h

2

.

B12

2

,

	,a  a

32	31

R

345

R 2

a  	,a 

41	42

l B12

Решта елементгв матрицг A доргвнюють нулю.

Вектори Z() г F() тут визначаються в такий спосгб:

T

T 	d dv 	

Z( ) (z ,..., z )	, v ,

 	,	 , F( ) ( , ,	,	)

 T

,



 			0 0  

31



1	4	31

 d d 

5 R2E

де   	,  

6 D 1

R  E   R

h	

	
l B12 6

	

2

, v  v l, 31 31	– безрозмгрнг

E

величини, 3 1 визначається зггдно (9.17).



Одержуємо розв’язок крайової задачг (9.15), (9.18) у виглядг

| zi | 4                  C g     g   s g    s s k ik i3 i4 k1 0 | ds, i1,,4. (9.20) |
| --- | --- | --- |

Із умов (6) при   0, випливає що C1  C2 0. Ще двг сталг C3 , C4

визначаються з умов (9.18) при   L.

На пгдставг (9.20) для тангенцгального перемгщення в областг контакту 0   c одержуємо вираз

c

v z2  C3g23   C4g24  g23  s24  s sds

0

Далг вгдповгдно до описаної схеми розв’язування контактна задача

зводиться до гнтегрального ргвняння вгдносно *   R2 H , де

0

s)

K ( ,



1  	

g ( s) g ( s) y ( ),

     0 

s	;



23	24	3

k0

y(

3

),   

s c,





y ( ) y ( ) g (L s) g (L s) y ( ) g (L s) g (L s),    

	  	 

	

1

 	  	

3	1	33	34	2	43	44

y1() 	44	23	43	24

1



y2() 	33	24	34	23



3

.

  g33(L )g44(L)  g43(L )g34 (L),

R E	kE

f( ) 

	y ( ), k

 0 

1

D h	l

12

346

Використовуючи знайдений розв’язок (9.20), зггдно з (9.16) для визначення безрозмгрної величини крутного моменту H*  H H0 в областг

0   c одержуємо формулу

H*

 D

3 C	sC434

ER

ds	(9.21)

c

 	 

				

 33 

g	s  34 	

g	  

s * s

0

347

В областг c   L функцгя	

H *	має вигляд (9.21), лише верхня
межа гнтегрування  замгнюється на c . На пгдставг (9.16) г (9.20) для зсувного зусилля S*  SR H0 у вказангй областг c   L можемо записати

S*

B l

ER2 C3g43C4g44

ds	(9.22)

c

  g43 sg44  s* s 0

В областг c   L функцгя 

S *	визначається аналоггчно функцгї

H*  в цгй областг.

Враховуючи особливостг композитних матергалгв щодо мгцностг, ва-

*

жливо знайти розподгл дотичних напружень 1 2 уздовж та по товщинг цилгндричної оболонки. Розрахунок безрозмгрної величини напруження

12  R12 H0 здгйснювався за формулою

2

1 R *

	3  R   z  

 *   	 

S		 H 	 ,

12 2  h 	2  h   h 

де hzh.

Отже, маючи розв’язки контактних задач легко виписати основнг характеристики напружено-деформованого стану оболонки. Метод побудови розв’язку контактних задач дає достатню для гнженерної практики точнгсть результатгв [57].

На рис. 9.21 наведенг результати розрахунку дотичних контактних напружень ( )

 *  при крученнг оболонки. Графгки побудованг для безрозмгрної величини *    

( ) R2 ( ) H0 . Задача розв’язана для таких значень параметргв з’єднання:

E G 7.6, 0.1 8, l R	, h R , c R , h h	.	,

2	1	1 k 0 001 E 1 9 ГПа.

Кривг	1–4	побудованг	для	значень	параметра
Gk   0.95, 1.0, 1.05, 2.8 ГПа вгдповгдно. На рис. 9.22 зображенг графгки розподглу напруження *

12 по товщинг композитної оболонки вздовж осьової координати  . Кривг 1–3 побудованг при z  0, 0.5, 1.0 вгдповгдно, де z  z h. З поданих на рис.9.21 графгкгв можна зробити висновок, що максимум контактного напруження ( )

*  досягається на деякгй вгдстанг вгд жорстко закргпленого краю, причому зг збгльшенням kG концентрацгя

348

 зменшується, а максимум при цьому спостерiгається ближче до закрiп-

*

леного краю.

Рисунок 9.21 - Вплив клейового прошарку на контактне напруження при крученні композитної оболонки з жорсткою обоймою

Рисунок 9.22 - Розподіл напруження 

1 2 по товщині композитної

оболонки, з’єднаної з жорсткою обоймою

Вiдзначимо, що пропонована методика розв’язування контактних задач зручна в застосуваннi, здiйснена програмна реалiзацiя її, що дає змогу виконувати багатопараметричний аналiз розрахункових величин.

Проведенi дослiдження показали, що мiцнiсть з’єднання типу оболонка-бандаж визначається рiвнем контактних напружень, що залежить вiд широкого комплексу характеристик з’єднання. Зокрема, наявнiсть клейового прошарку в областi контактної взаємодiї оболонки i бандажа пiдвищує контактну мiцнiсть конструктивного з’єднання в цiлому. Цi результа-

349

ти були використанi в експериментальних дослiдженнях насосних штанг iз ПКМ [57].

На пiдставi проведених дослiджень створений ряд промислових зразкiв насосних штанг iз ПКМ, що у порiвняннi зi сталевими мають значнi переваги: дають змогу пiдвищити опiрнiсть корозiйнiй дiї агресивних середовищ, iстотно скоротити їхню аварiйнiсть при експлуатацiї.

За останнi декiлька рокiв доволi часто виникало запитання, який крутний момент може передавати типовий штангообертач склопластиковiй штанговiй колонi. В цьому параграфi розглянутi лiтературнi данi та результати випробовувань штангообертачiв моделей ОКШ-100, ОКШ-100Б, Weatherford, T-164TM, T-252TM, T-3O2TM i T-3O2SGTM. Результати випробовування полягають в порiвняннi навантаження на важелi та вихiдного крутного моменту, вимiряного в момент проковзування, що вiдбувається на фрикцiйному з’єднаннi мiж черв’ячним колесом (храповим колесом) i клиновою плашкою рiзних за конструкцiєю штангообертачiв.

Крiм того у параграфi представлено аналiз роботи штангообертача з жорстким приводом, для випадку виникнення великого зносу з одної сторони протекторiв-скребкiв. У цьому типу штангообертача використовується спецiальнi елементи для з’єднання черв’ячного колеса з клиновою плашкою i для запобiгання проковзування мiж штанготримачем i верхнiм торцем клинової плашки.

Нами було поставлено двi мети. Перша мета – визначити, чи може крутний момент, що створює будь-який з розглянутих штангообертачiв, зруйнувати сталевi або склопластиковi штанги. Друге завдання - вимiряти кiлькiсть ходiв для кожного штангообертача для повороту колони на один оберт.

Штангообертачi залежнi вiд двох фрикцiйних з’єднань, якi показанi на зображеннi в розiбраному видi штангообертача на рис. 9.23, для передачi обертового руху та крутного моменту штанговiй колонi. Перше фрикцiйне з’єднання знаходиться мiж черв’ячним колесом та нижньою поверхнею клинової плашки. Друге фрикцiйне з’єднання знаходиться ззовнi мiж верхнiм торцем клинової плашки та нижньою поверхнею серги полiрованого штоку. Цi двi фрикцiйнi площини в дiйсностi є зчепленнями, тобто обмежувачами крутного моменту. Як наслiдок цього величина крутного моменту, який передається до колони штанг, регулюється мiнiмальним зусиллям на важелi для стискання поверхонь, площею поверхонь контакту i коефщiєнтом тертя мiж поверхнями.

Були проведенi випробування штангообертачiв на величину крутного моменту на виходi в порiвняннi з навантаженням на важелi. Для кожного навантаження на упор натискалася рукоятка важеля поки не вiдбувалося проковзування у внутрiшньому зчепленнi. В цiй точцi для кожного навантаження був записаний максимальний крутний момент, що передавався клиновiй плашцi.

350

Рисунок 9.23 - Штангообертач з храповою передачею

В той же час проводились випробовування, пов’язанi з визначенням кiлькостi ходiв насоса, необхiдних для кожного оберту колони насосних штанг. Виходячи з припущення що рукоятка важеля (див. рис. 9.23) здiйснює поворот на 1/4 оберту або на 90˚ при одному ході насосу ( один повний оберт балансира), було також визначено кiлькiсть ходiв насосу за один оберт колони насосних штанг.

Випробовування штангообертачів

Для моделювання навантажень на штангу був створений випробовувальний стенд. Гiдравлiчний цилiндр був використаний для прикладання певної зусилля на штанготримач, який опирається на верхнiй торець клинової плашки. Кожне навантаження було вимiряне i записано з допомогою датчика тиску i стрiчкового самописця. Зусилля до рукоятки важеля прикладалося до того моменту поки не вiдбувалося проковзування в одному з фрикцiйних з’єднань. Зовнiшнiй крутний момент при кожному навантаженнi був визначений за допомогою прикладання важеля певної довжини до полiрованого штоку i вимiрювання сили на кiнцi цього важеля. Навантаження на важелi були також вимiрянi i записанi з допомогою датчика тиску i стрiчкового самописця. В результатi, крутний момент був порахований для кожного змодельованого навантаження на полiрованому штоку

351

шляхом перемноження сили на кiнцi важеля на довжину важеля. Щоб переконатися у точностi процесу, перед кожним випробовуванням штангообертачiв було проведено вимiрювання сили тертя в стендi без встановленого штангообертача. Точний крутний момент без врахування опору тертя стенду був розкладений на множники по записаному значенню крутного моменту для кожного штангообертача за допомогою регресiйного лiнiйного аналiзу. Стенд для випробування зображений на рис. 9.24.

Рисунок 9.24 - Стенд для випробовування штангообертачів

Обмеження крутного моменту для насосних штанг

Необхiдно враховувати три умови для визначення максимального крутного моменту, який може витримати колона насосних штанг. Двi з них стосуються сталевих насосних штанг. Третя – склопластикових.

По-перше у величинi крутного моменту необхiдно враховувати межу текучостi матерiалу насосної штанги.

По-друге максимальний крутний момент, що дозволений пiд час монтування з’єднання кiнцiв насосних штанг з муфтами. Для деяких марок i розмiрiв штанг iснують обмеження на межу текучостi тiла насосної штанги. Для iнших марок i розмiрiв встановленнi обмеження на величину крутного моменту при монтуваннi.

Третя умова стосується крутного моменту необхiдного для нерухомого з’єднання мiж металевою головкою та склопластиковим тiлом насосних штанг.

352

Обмеження 1. Крутний момент, при якому вiдбувається руйнування цилiндричного сталевого тiла визначається за формулою:

Mкр

8 

	

[ ] J

		(9.23)
3d

де ё – діаметр штанги; J – центральний полярний момент інерції; [τ] – максимальне допустиме напруження зсуву, що визначається [8], як добуток допустимого напруження при розтязi сталi на 0,577 .

d 4

Для цилiндричного поперечного сiчення:

J 	

	(9.24)

32

Пiдставивши цей вираз у формулу (9.23), отримаємо

d3 [ ]

 

Mкр  	(9.25)

12

Результати розрахункiв крутних моментiв для певних марок i розмiрiв насосних штанг приведенi в таблицi 9.3.

Таблиця 9.3 - Крутнi моменти для насосних штанг певних
марок i розмiрiв

| Дiаметр штанги, мм | Марка штанги | Граничний крутний момент, Н∙м | Момент згвинчування рiзьби, Н∙м | Граничний крутний момент з’єднання СПНШ, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 20Н2М | 252 | 288-298 | — |
| 16 | 15Н3МА | 356 | 288-298 | — |
| 19 | 20Н2М | 434 | 461-474 | — |
| 19 | 15Н3МА | 614 | 461-474 | — |
| 22 | 20Н2М | 688 | 656-705 | — |
| 22 | 15Н3МА | 975 | 656-705 | — |
| 25 | 20Н2М | 1028 | 1039-1084 | — |
| 25 | 15Н3МА | 1456 | 1039-1084 | — |
| 28 | 20Н2М | 1463 | 1400-1491 | — |
| 28 | 15Н3МА | 2072 | 1400-1491 | — |
| 22 | СПНШ | — | — | 150 |

353

На рис. 9.25 зображена залежнгсть допустимого крутного моменту на колонг насосних штанг, що визначається за даними таблицг 9.3, вгд дгаметру насосних штанг. Для поргвняння приведений графгк побудований за даними, отриманими американськими науковцями для вгдповгдних дгаметргв насосних штанг.

Рисунок 9.25 - Графік залежності допустимого крутного моменту
від діаметру насосних штанг

Штангообертачі з жорстким приводом

Пгд час розробки родовищ набагато частгше виникають поломки вгд заклинювання штангообертачгв, нгж вгд перевищення допустимого крутного моменту на колонг насосних штанг. Як правило, заклинювання виникає в свердловинах з великою кривизною свердловини. В цьому випадку, мгнгмальне навантаження на важелг настгльки мале, що внутргшнє фрикцгйне з’єднання буде проковзувати до того як крутний момент зможе повернути колону насосних штанг. Ознакою таких умов є нергвномгрний знос колони насосних штанг. Великг бгчнг навантаження створюють достатнгй опгр, що обумовлює заклинювання штангообертачгв. В наслгдок цього, штангообертач не виконує свою функцгю ргвномгрного розподглу зносу скребкгв-протекторгв на штангах. Виргшенням цгєї проблеми є впровадження штангообертача з жорстким приводом, що показаний на рис. 9.26.

354

Рисунок 9.26 - Штангообертач з жорстким приводом

9.6 Прогнозування міцності склопластикових насосних
штанг методом акустичної емісії

Використання в сучаснiй нафтогазовидобувнiй промисловостi нового композицiйного матерiалу - склопластика при виготовленнi вiдповiдальних деталей при видобуваннi нафти - насосних штанг (рис. 9.27) спричинило за собою ряд проблем, зв'язаних з нестабiльнiстю технологiї їхнього виробництва i, як наслiдок, нестабiльнiстю мiцнiсних характеристик деталей, що випускаються [57]. Поломки, що виникають при видобутку нафти, i iстотнi витрати, що йдуть на уловлювання уламкiв зi свердловини, та ремонт устаткування викликали необхiднiсть вишукати спосiб оцiнювання i контролю мiцностi деталей, що випускаються. Одним зi шляхiв рiшення

355

цiєї задачi є розробка методик неруйнiвного дiагностування i прогнозування мiцностi деталей за допомогою методу акустичної емiсiї.

Рисунок 9.27 - Насосні штанги та стержні з склопластика

Акусто-емiсiйнi дослiдження склопластикових вiдрiзкiв насосних штанг, якi є основною i вiдповiдальною складовою частиною насосних штанг при статичному навантаженнi на згин стало частиною виконання замовлення нафтогазової промисловостi по створенню методик неруйнiвного дiагностування i прогнозування мiцностi насосних штанг при видобутку нафти.

9.6.1 Випробування відрізків насосних штанг статичним
навантаженням на згин

Випробування проводилися за допомогою машини ИР5057-50 навантаженням на вигин (чотириточковий вигин) з постiйною швидкiстю 5 мм/хв. Схема навантаження показана на рис. 9.28.

Р

3

1

1

4

2

1 – п’єзоелектрический давач; 2 - відрізок насосної штанги;
3 - пуансон; 4 - опора

Рисунок 9.28 - Схема навантажения відрізків насосних штанг

356

Одночасно з навантаженням на самописг ИР5057-50 робився запис дгаграми навантаження - вгдносна деформацгя г реєстрацгя параметргв сигналгв АЕ за допомогою вимгрювального комплексу ПАК АЕ. Для зняття сигналгв АЕ п'єзоелектричнг датчики кргпилися за допомогою струбцин на кгнцях вгдргзкгв насосних штанг (рис. 9.28) через шар акустичного мастила.

Навантаженням за зазначеною схемою до руйнування було випробувано 15 зразкгв (надалг вгдргзки насосних штанг будемо гменувати зразками).

9.6.2 Акустична емісія при деформуванні відрізків насосних штанг

Проведенг випробування дозволили одержати залежностг параметргв сигналгв АЕ вгд навантаження г лгнгйної координати по довжинг зразкгв. На рис. 9.29 показанг типовг акустограми амплгтуди рис. 9.29а г активностг рис. 9.29б сигналгв АЕ, отриманг при випробуваннг склопластикових зразкгв.

Подгбний тип акустограм був отриманий для усгх випробуваних зразкгв. Характерним г загальним в поводженнг АЕ склопластикових зразкгв є те, що залежнгсть амплгтуди й активностг сигналгв АЕ вгд навантаження має завжди той самий вид, представлений на рис. 9.30.

Як видно з графгкгв (рис. 9.29, 9.30), сигнали АЕ випромгнюються вгдразу ж пгсля початку навантаження, при цьому ргвень емгсгї невисокий  амплгтуда сигналгв знаходиться на ргвнг 1200-1800 мкВ (рис. 9.29а), а гнтенсивнгсть доргвнює приблизно 10 гмп/с (рис. 9.29б). Цгкавим є той факт, що амплгтудний ргвень залишається постгйним вгд початку навантажения г до досягнення матергалом зразка деякого критичного навантаження Ркр. При досягненнг цього навантаження має мгсце ргзкий сплеск параметргв АЕ. Тут амплгтуда сигналгв приймає максимальнг значення близько 6000 мкВ, активнгсть пгдвищується до ргвня 50-60 гмп/с (рис. 9.29).

Як показують матергали експериментгв, критичне навантаження, при якгй вгдбувається ргзкий сплеск параметргв АЕ, вгдповгдає

Ркр=(0,70,8)Рmax,	(9.26)

де Рmax - максимальне навантаження, що витримав зразок.

Оскгльки те саме проявлення параметргв АЕ (ргзке пгдвищення амплгтуди до 6000мкВ г активностг до 50-60 гмп/с) вгдповгдає тому самому навантажению, зв'язаному, вгдповгдно до (9.26), з руйнгвним навантаженням, то можна припустити можливгсть використання значень параметргв АЕ для оцгнки навантажения, а значить г мгцнгсного стану зразкгв. Для перевгрки цього припущення було проведено детальне вивчення параметргв сигналгв АЕ, отриманих при випробуваннг партгї зразкгв.

357

а

б

Рисунок 9.29 - Залежність амплітуди (а) і активності (б) сигналів АЕ
від навантаження і лінійної координати по довжині зразка

 N, A

()

()

A(  )

358



Рисунок 9.30 - Криві залежностей амплітуд (A) і активності (N) сигналів АЕ та напружень () вщвідносної деформації () склопластикових зразків

9.6.3 Амплітудна селекція сигналів АЕ

Амплiтудний розподiл сигналiв АЕ на всiй дiлянцi навантажения зразкiв має свої особливостi. Установлено, що при навантаженнi склопластику, в основному виявляються два типи сигналiв АЕ: основний “фон” - низький рiвень сигналiв близько 1200 мкВ, що є присутнiм вiд початку навантажения до самого руйнування, i сигнали, що виявляються як амплiтуднi сплески (понад 3000 мкВ), що з'являються в мiру збiльшення навантаження i найбiльше явно виявляють себе при перевищеннi критичного навантаження Ркр.

На рис. 9.31 показанi залежностi параметрiв сигналiв АЕ обох типiв. Данi графiки були отриманi програмною обробкою матерiалiв АЕ, у процесi якої проводилася амплiтудна селекцiя сигналiв, тобто з загального обсягу сигналiв АЕ, отриманих при тестуваннi склопластикового зразка, вiдбиралися сигнали низького рiвня - до 3000 мкв i високого - понад 3000 мкв i по них будувалися представленi залежностi.

Наявнiсть двох рiзних проявiв АЕ може бути пояснено природою їхнього походження. Структура склопластику являє собою систему волокноматрищ, де волокнами є скловолокно, а матрицею - епоксидна сполучна. Низькорiвневе випромiнювання сигналiв АЕ може бути зв'язане з плиннiстю i розтрiскуванням матрицi i руйнуванням границь роздiлу волокноматрищ. Активнiсть цих сигналiв безупинно зростає до рiвня навантажения, що вiдповiдає Ркр; на рис. 9.31б даний момент визначається максимумом активностi АЕ.

359

а	б	в

а-побудовані по всім сигналам АЕ, зареєстрованим при випробуванні
зразка; б-по сигналам, амплітудний рівень яких нижче 3000мкВ;
в-по сигналам, рівень яких перевищує 3000мкВ
Рисунок 9.31 - Залежності амплитуди (А), сумарної амплитуди (Sa)
та активності сигналів АЕ (N) вщнавантаження (Р)

360

Збiльшення навантаження i прогину приводить до того, що вичерпавши запас мiцностi матрицi, руйнування втягує в себе скловолокна. Першi високоамплiтуднi сплески свiдчать про розрив найбiльш слабких волокон, розташованих у поверхнi зразка, де дiють максимальнi нормальнi напруги (рис. 9.32). Висока амплiтуда сигналiв АЕ, що виникає при розривi волокон, викликана кiлькiстю пружної енергiї, що накопичується i вивiльняється при їхньому розривi. Зростаюче кiлькiсть сигналiв АЕ вiдбиває кiлькiсть волокон, що руйнуються; на рис. 9.31в видно пiдвищення активностi високоамплiтудних сигналiв. Пiк активностi цих сигналiв вiдповiдає моменту руйнування матерiалу, тут крiм розриву окремих волокон можливе включення ще одного виду руйнування - матриця, що розтрiскується, i волокна, що рвуться, поєднуються в магiстральну трiщину, що несе руйнування.

Рисунок 9.32 - Фрагмент навантаження, який показує початок
руйнування скловолокон

Таким чином, максимум активностi низькорiвневих сигналiв i наявнiсть високоамплiтудних сигналiв показують момент настання катастрофiчних змiн у структурi матерiалу. На пiдставi цього можна сказати, що параметри АЕ характеризують процеси, що вiдбуваються в матерiалi. Однак таке дiагностування стану матерiалу є таким, що руйнує, тому необхiдно

361

було знайти спосiб, у якому за допомогою параметрiв АЕ можна було б характеризувати стан i мiцнiсть матерiалу при його тестуваннi в зонi до-критичного навантаження.

9.6.4 Розробка методики неруйнівного діагностування
і прогнозування міцності відрізків насосних штанг

Якщо на прикладi графiка на рис. 9.31в, для побудови якого були використанi параметри сигналiв АЕ, амплiтуда яких перевищує 3000 мкВ, розглянути поводження АЕ, випромiнюваної при навантаженнi зразка, то видно, що поява перших високоамплiтудних сплескiв (понад 3000 мкВ) вiдбувається ще в зонi пружностi, задовго до настання Ркр. Фiксацiя цих сигналiв, амплiтудний рiвень яких перевищує рiвень фона в два рази, свiдчить про початок розвитку небезпечного дефекту структури зразка. Логiчно припустити, що чим при меншому навантаженнi будуть зафiксованi високоамплiтуднi сигнали, тим менш мiцним може виявитися тестований зразок.

Для перевiрки цього припущення, використовуючи пiдхiд, вироблений на сталевих зразках, для 15-ти випробуваних склопластикових зразкiв були визначенi навантаження прогнозування Рпрг , що вiдповiдають моменту появи сигналiв АЕ, амплiтудою 3000 мкв i активнiстю 25 iмп/с i обчисленi коефiцiєнти прогнозування граничного навантаження для кожного зразка

К

.	(9.27)

Рmax

Рп г

р

Виявилося, що коефiцiєнти прогнозування для випробуваної партiї зразкiв знаходяться в межах вiд 2,06 до 3. Як i у випадку зi сталевими зразками, така розбiжнiсть значень коефiцiєнта прогнозування зв'язано з нестабiльнiстю технологiї виробнищва склопластику (яка тут значно бiльше чим у зразкiв стали Ст3, тому, з огляду на вiдповiдальнiсть тестованих зразкiв, якi служили основою насосних штанг, що випускаються, найбiльш рацiональним буде, якщо як коефiцiєнт прогнозування граничного навантаження зразкiв прийняти мiнiмальне значення Кmіn=2, тодi можлива по-милка пiде в запас їхнiй мiцностi.

Для органiзацiї контролю мiцностi, що неруйнує, деталей коефiцiєнт прогнозування граничного навантаження використовувався для визначення безпечного рiвня тестування за формулою

| Р тест | Рдоп max |  | (9.28) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кmin | , |  |

де Рдоп

max - припустиме значення максимального навантаження склопласти-

кових зразкiв.

362

Тепер, навантажуючи зразок до Ртест i вимiрюючи значення амплiтуди й активностi сигналiв АЕ, можна сказати, що тестований зразок є мiцним, тобто максимальне навантаження, що вiн здатний витримати, - не нижче Рдоп

max у випадку, коли амплiтуда сигналiв не перевищила 3000 мкв i активнiсть – 25 iмп/с, чи в противному випадку цей зразок визнається дефектним i вiдбраковується. Крiм цього, при необхiдностi можна спрогнозувати максимальне навантаження зразка, визначивши її за формулою

Р аз Р К

п г

р

р р 	р min .	(9.29)
п г

Оцiнку витривалостi i довговiчностi насосних штанг провели на основi втомних випровувань натурних зразкiв дiаметром 22 мм при круговому згинi [57].

На пiдставi отриманих результатiв запропонована методика дiагностування i прогнозування мiцностi склопластикових вiдрiзкiв (заготовок), використовуваних для виробництва насосних штанг:

1)	З промислової партiї заготовок вiдбирається контрольна група, що пiддається тестуванню, що неруйнує; у випадку виробнищва особливо вiдповiдальних деталей тестуванню пiдлягають усi заготовки.

Неруйнiвне тестування кожної заготовки, що проводять навантаженням на чотирихточковий вигин, ступiнчасто, до навантаження тестування

| Р тест | Рдоп max |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кmin | , |

де - Рдоп

max припустиме значення максимального навантаження заготовок,

Кмin - коефiцiєнт прогнозування максимального навантаження (Кмin=2), з одночасною реєстрацiєю навантаження i параметрiв сигналiв АЕ.

2)	Якщо при навантаженнi до Ртест значення амплiтуд i активностi сигналiв АЕ перевищили контрольнi значення: 3000 мкв i 25 iмп/с, то заготовка визнається дефектною i вiдбраковується; при необхiдностi визначається її максимальне навантаження за формулою

,

Р п г

р  р min

Р К

max	п г

де Рпрг - навантаження при якiй параметри АЕ досягли контрольного рiвня.

3)	Якщо ж параметри АЕ не перевищили контрольного рiвня, то заготовка не мiстить дефекти, що розвиваються i небезпечних для мiцностi дефектiв i її мiцнiсть вважається не нижче допустимої.

363

10 РОЗРОБКА ОБЕРТАЧІВ
КОЛОНИ НАСОСНИХ ШТАНГ

10.1 Аналіз конструкцій штангообертачів
для боротьби зі спрацюванням колони насосних штанг
і парафіноутворенням

Вже довший час на свердловинах свiтових нафтових промислiв, обладнаних СШНУ, застосовують штангообертачi. Штангообертач - це пристрiй для повiльного i рiвномiрного обертання колони насосних штанг у процесi роботи СШНУ. Застосування штангообертачiв забезпечує: рiвномiрне спрацювання елементiв колони НКТ i штанг, у тому числi муфт, скребкiв i протекторiв, плунжера насоса, що пiдвищує їх довговiчнiсть в 3- 4 рази; в комплексi з протекторами i скребками - ефективне видалення СПУ з поверхонь штанг i НКТ; пiдвищення надiйностi муфтового рiзьбового з‘єднання штанг з муфтами завдяки ефекту догвинчування.

Загальними конструктивними особливостями сучасних штангообертачiв є наявнiсть упорного пiдшипника мiж траверсою канатної пiдвiски i затискачем полiрованого штока та передача зусилля для обертання вiд ходу колони насосних штанг. Вiдомi такi способи передачi зусилля для обертання (рис. 10.1): за допомогою троса i важеля (а), упора i важеля (б), троса i важеля з вантажем (в). У першому i другому випадку обертання штанг виконується при ходi колони штанг вниз, а у третьому - при ходi вверх. Для перетворення коливального руху важеля в обертальний рух колони знайшли застосування храповi та храпово-черв‘ячнi передачi. Для надiйної роботи механiзму, у випадку застосування важеля i троса (рис. 10.1а), деякi виробники штангообертачiв використовують додатковий вантаж, який пiдвiшують на кiнцi важеля для повертання його в вихiдне положення (на-приклад, штангообертач марки ШХ-1 заводу “Нефтетерммаш”, Росiя).

Аналiз найбiльш поширених конструкцiй штангообертачiв дозволить обґрунтувати застосування штангообертача певного типу i намiтити шляхи удосконалення його конструкцiї. У процесi аналiзу будемо оцiнювати:

- робочi характеристики (максимальний крутний момент, вантажопiдйомнiсть, кiлькiсть коливань важеля на один оберт колони, залежнiсть крутного моменту вiд навантаження на полiрований шток),

- надiйнiсть i довговiчнiсть (наявнiсть ефективного змащення деталей, пiдшипникiв, вiдсутнiсть атмосферного впливу на деталi);

- зручнiсть в експлуатацiї i обслуговуваннi (наявнiсть запобiжних механiзмiв, простота монтажу на дiючу СШНУ, можливiсть замiни деталей без повного демонтажу штангообертача);

364

- простоту конструкцiї i виготовлення; - експлуатацiйнi обмеження.

а	б	в

1 - підвіска штока; 2 - штангообертач; 3 – балансир СШНУ; 4 – запобіжник (а), упор (б), вантаж (в), 5 –трос Рисунок 10.1 - Способи передачі зусилля для обертання колони

Вже майже п’ятдесят рокiв тому на промислах СРСР використовували дисковий i цилiндричний храповi штангообертачi [79]. Виконавчий храповий механiзм першого приводився в дiю важелем, який коливався у вертикальнiй площинi, а другого – важелем, який коливався в горизонтальнiй площинi. Конструкцiя їх була надзвичайно простою, але надiйнiсть невисокою внаслiдок вiдкритих передач.

Штангообертач ПКРВ-12 для одночасного повертання двох колон насосних штанг виконано як iндивiдуальний вузол обертання канатної пiдвiски ПКРВ-12 для пiдвiшування двох колон насосних штанг [102] i є модифiкацiєю цилiндричного храпового штангообертача. Важiль здатний повертатись в вихiдне положення завдяки тому, що троси керування закрiплюються у верхнiй i нижнiй частинах вишки СШНУ i пiд час ходу колони штанг донизу i догори вiдбувається перемiнне натягнення тросiв. Недолiками є навантаження на важiль у вертикальному напрямку i вiдкритi передачi механiзму.

Штангообертач з вiдкритим храповим механiзмом (рис. 10.2) [103] є модифiкацiєю дискового штангообертача. Зусилля передається через важiль 8 до собачки 12 храпового механiзму. Недолiками є вiдкритi передачi, вiдсутнiсть радiальних пiдшипникiв та неможливiсть використання стандартної пiдвiски гирлового штоку, що ускладнює монтаж i обслуговування. Конструкцiю ускладнює розмiщення храпового колеса як окремого вузла. Проте, це дозволяє застосовувати храпове колесо з великим дiаметром, що зменшує навантаження на храповий механiзм.

365

1 – корпус; 2 – вал; 3 – вісь; 4 – втулка штока; 5 – клинова плашка;
6 – шток; 7 – втулка; 8 – важіль; 9 – ролик; 10 – шайба; 11 – планка;
12 – собачка; 13 – храпове колесо; 14 – затискач; 15 – стопор;
16 – упорний підшипник
Рисунок 10.2 - Штангобертач з відкритим храповим механізмом

У штангообертача з вiдкритою храповою i черв’ячною передачами (рис. 10.3) поворот храпового колеса 7 передається через черв’ячну пару 13-3 полiрованому штоку 4. Порiвняно з попереднiми, цей штангообертач є складнiшим за конструкцiєю, але надiйнiшим, оскiльки застосовано храпову i черв`ячну передачi, в результатi чого перша навантажується менше. Крiм цього, вiдпадає необхiднiсть у встановленнi собачки для фiксацiї колони. Позитивною рисою конструкцiї є можливiсть використання стандартної пiдвiски гирлового штока як корпуса штангообертача, що зменшує загальну кiлькiсть деталей, проте це створює труднощi при монтажi i обслуговуваннi. Кут повороту штанг за один хiд колони невеликий, що зменшує напруження кручення в колонi. Недолiком є вiдкритi передачi.

Штангообертачi з храповим механiзмом моделi PW-252 фiрми “Weatherford” (Канада), Т-252 компанiї R&M Energy Systems (США) та Ш81-170 ЗАТ “МЕТАРОСС” (Росiя) (рис. 10.4) складаються з корпусу 2, в якому розмiщено упорний пiдшипник i храповий механiзм. Корпус закривається кришкою 11. Зусилля передається через важiль 6, вал 16 i собачку храпового механiзму на храпове колесо. До важеля 6 крiпиться трос, iнший кiнець якого, через запобiжний затискач балансира, крiпиться до

366

балансира насосної установки. Кут повороту штанг за один хгд колони значно бгльший нгж в черв‘ячних штангообертачгв, але конструкцгя простгша. Габарити штангообертача обмежує вгддаль мгж тросами пгдвгски, тому г дгаметр, г модуль храпового колеса не можуть перевищувати певної величини. Наприклад, для пгдвгски типу ПСШ-15 вгддаль мгж канатами доргвнює 144,5 мм, тодг зовнгшнгй дгаметр колеса може бути не бгльшим 120-125 мм, а кглькгсть зубгв не бгльше 30-36. Тому, враховуючи значнг навантаження, якг дгють на храповий механгзм штангообертача, важливою задачею є зменшення напружень в зачепленнг шляхом вибору його оптимальних геометричних параметргв. Найбгльш поширенг види вгдмов - це поломка чи знос собачки г зубгв храпового колеса. Тому, в конструкцгї слгд передбачити можливгсть замгни деталей храпового механгзму без демонтажу штангообертача з СШНУ.

1 - траверса канатної підвіски; 2 – упорний підшипник;
3 – опорний стакан з черв`ячним колесом; 4 – полірований шток;
5 – затискна гайка; 6 – клинова плашка; 7 – храпове колесо;
8 – собачка храпового механізму; 9 – гвинт; 10 – вісь собачки;
11 – важіль; 12 – планка; 13 – черв`як; 14 – болт
Рисунок 10.3 - Штангобертач з відкритою храповою і черв`ячною
передачами

367

1 – храпове колесо; 2 – корпус; 3 – захисна втулка; 4 – корпус блока ексцентрикового вала;
5 – кришка; 6 – важіль; 7 – заливна горловина; 8 – підшипник; 9 – собачка; 10 –стопор; 11-кришка;
12 – захисна пластина; 13 – стопорна гайка; 14 –вісь; 15 –втулка; 16 – ексцентриковий вал;
17– розпірна втулка; 18– підшипник
Рисунок 10.4 - Штангообертач моделі РW-252

368

Штангообертачi з закритими храповими механiзмами i черв‘ячною передачею (моделi Т-164, Т-302, Т-302SО компанiї R&M Energy Systems) мають переваги вище проаналiзованого черв‘ячного штангообертача i, крiм того, наявнiсть корпусу забезпечує змащення деталей в ваннi з масти-лом, що набагато збiльшує довговiчнiсть передач. В моделi Т-302SО (“Slow Оear”) застосовано черв’ячну передачу з бiльшим передавальним вiдношенням (табл. 10.1), що зменшує крутнi навантаження на колону i рекомендовано для колони склопластикових штанг.

Таблиця 10.1 - Технічні характеристики штангообертачів

| Модель | Т-164 | Т-252 | MD-300 | Т-302 | Т-302SG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип передачі | черв‘ячна | храпова | черв‘ячна | черв‘ячна | черв‘ячна |
| Максимальний крутний момент, Нм | 144 | 163 | 136 | 325 | 325 |
| Максимальне рекомендоване осьове навантаження, кН | 58 | 147 | 147 | 178 | 178 |
| Кiлькiсть коливаньважеляна один оберт колони | 28 | 24 | 160 | 77 | 154 |
| Вiдстань мiж тросами пiдвiски штока, мм; мо- дель пiдвiски | 100 ПСШ 3 | 150 ПСШ 6 | 150 ПСШ 6 | 177 ПСШ 15 | 177 ПСШ 15 |
| Дiаметр полiрованого штока, мм | 28-32 | 28-38 | 28-38 | 28-44 | 28-44 |

Штангообертач з черв‘ячною передачею i робочим ходом, який вiдповiдає ходу колони штанг униз (модель MD-300 компанiї R&M Energy Systems), конструктивно подiбний на моделi Т-164, Т-302, Т-302SО, але вiдрiзняється способом передачi зусилля для обертання. Обертання штанг виконується при ходi колони вниз за допомогою вантажу на кiнцi важеля (рис. 10.1в). При цьому забезпечується постiйний крутний момент i зменшується ймовiрнiсть проковзування в парi тертя затискач полiрованого штока - стiл штангообертача. Ця модель штангообертача не потребує застосування запобiжника i рекомендована для колон склопластикових насосних штанг.

369

Існує модифгкацгя штангообертачгв без проковзування в парах тертя (моделг Т-252 г Т-303 модифгкацгї “No slгp” компангї R&M Energy Systems). В викривлених свердловинах можливе суттєве зменшення навантаження на полгрованому штоку при ходг вниз. Це може стати причиною проковзування в парг тертя затискач полгрованого штока-стгл штангообертача. В модифгкацгї “No slгp” затискач полгрованого штока, стгл штангообертача г храпове (черв’ячне) колесо закргпленг нерухомо. Для контролю кглькостг обертгв на штангообертачг встановлюють лгчильники обертгв.

Проковзування в парах тертя штангообертача може впливати на залежнгсть крутного моменту вгд мгнгмального навантаження на полгрований шток. Так, для деяких моделей штангообертачгв, при зростаннг до певного значення мгнгмального навантаження на полгрованому штоку, крутний момент далг не збгльшується [104].

При виборг штангообертача для встановлення на конкретну свердловину важливо також оцгнити: максимальний допустимий крутний момент для тгла штанги в залежностг вгд дгаметра штанги г матергалу, момент згвинчувння муфтового з‘єднання, крутний момент, необхгдний для обертання колони, в залежностг вгд навантаження на полгрований шток г викривленостг свердловини. Для запобггання руйнування елементгв колони максимальний крутний момент штангообертача не повинен перевищувати допустимої величини (табл. 10.2).

Таблиця 10.2 - Співставлення максимальних допустимих крутних
моментів з максимальним крутним моментом штангообертача

| Діаметр штанги (мм)/ матеріал | Макс. доп. кру- тний мо- мент, Нм | Момент згвинчування з‘єднань штанг, Нм | Максимальний крутний момент штангообертача, при осьовому навантаженні Fо (кН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т-164 Fо=58 | Т-252 Fо=89 | Т-302 Fо=89 | Т-302SG Fо=89 |
| 16/сталь | 251 | 298-328 | 142 | 163 | 325 | 182 |
| 16/сталь | 355 | 298-328 |  |  |  |  |
| 19/сталь | 432 | 474-522 |  |  |  |  |
| 19/сталь | 613 | 474-522 |  |  |  |  |
| 22/сталь | 686 | 705-775 |  |  |  |  |
| 22/сталь | 972 | 705-775 |  |  |  |  |
| 25/сталь | 1025 | 1085-1193 |  |  |  |  |
| 25/сталь | 1452 | 1085-1193 |  |  |  |  |
| 28/сталь | 1459 | 1491-1640 |  |  |  |  |
| 28/сталь | 2066 | 1491-1640 |  |  |  |  |
| 19-32/ склопла- стик | 136 |  |  |  |  |  |

370

Аналгз конструкцгй та робочих характеристик штангообертачгв показує, що для обладнання найбгльш поширених СШНУ з колоною стальних штанг дгаметром 19-25 мм, пгдвгскою ПСШ 15 г навантаженням на балансирг до 89 кН найбгльш рацгонально використовувати храповг штангообертачг типу Т-252. Шляхами удосконалення цих штангообертачгв є: модернгзацгя храпового механгзму, можливгсть замгни спрацьованих деталей, збгльшення дгаметра храпового колеса, забезпечення обертання без холостого ходу.

10.2 Розробка і аналіз конструкцій храпових
штангообертачів

Для оснащення СШНУ промислгв “Долинанафтогаз” г “Бориславнафтогаз” Бориславською центральною базою виробничого обслуговування була виготовлена партгя штангообертачгв з храповим механгзмом. В загальному, вгн показав невисоку надгйнгсть. В демонтованих штангообертачах виявленг деформацгї г поломки зубгв храпового колеса (рис.10.5), що спричинено неправильними геометричними параметрами зачеплення, зуба колеса г значними контактними напруженнями в зачепленнг. Часто спостерггались поломки собачки храпового механгзму.

Виходячи з цього, автором було запропоновано г проаналгзовано три варганти вдосконаленого храпового механгзму з торцьовим зачепленням (рис. 10.5).

На рис. 10.6а показанг основнг геометричнг параметри храпового механгзму штангообертача. Тут а - кут коливання ексцентрикового вала г важеля штангообертача, pa – крок зубгв колеса по зовнгшньому радгусу, h – висота зуба, ф - кут западини зуба колеса, ф1 - кут робочої частини собачки.

В храповому механгзмг з круговим зубом г кулачком для напрямлення руху собачки (рис. 10.6а), виготовленг з певним радгусом R в площинг торця колеса, зуби храпового колеса г собачка храповика завжди контактують по всгй поверхнг профглю собачки. Це досягається тим, що собачка перемгщується паралельно осг свого обертання, так, що центр кривизни її робочої частини завжди спгвпадає з центром кривизни зуба, який перемгщується по колу радгусом rц:

(10.1)

r ц r c 2  R 2 .

Для ефективного направлення собачки запропоновано кулачковий механгзм у виглядг паза в собачцг радгусом rц г гвинта, вгвинченого в корпус [105]. Зуб з кривизною радгусом R не бгльше 25 мм може бути отриманий при наргзаннг зубгв торцьовою ргзцевою головкою.

а

371

б	в

Рисунок 10.5 - Храпове колесо з круговими зубами по торцю колеса
(а) та типов! види пошкоджень кругових (б) ! прямих (в) зуб!в

Переваги - збiльшена площа контакту, що зменшує контактнi напруження, немає перекосу собачки. Недолiки - зменшена ширина робочої частини собачки Ь; iснує iнтенсивне тертя в зачепленнi i кулачку; необхiдна висока точнiсть виготовлення кулачкового механiзму; складнiсть виготовлення кругового зуба. В процесi роботи собачка буде перемiщуватись вздовж осi свого обертання на величину Л, яка дорiвнює вiддалi мiж першим i останнiм положенням центра кривизни зуба:

а	а

( 2 т ц sin ) ( т c sin )

2	2

Л =	- 2	.	(10.2)

2	2

Ширина робочої частини собачки визначається так:

Ь=B-Л,	(10.3)

де В – ширина зуба колеса.

б

а

372

в

Рисунок 10.6 - Види храпового механізму із зачепленням по торцю колеса

373

На рис. 10.6б показано схему храпового механгзму, який вгдргзняється вгд попереднього тим, що перемгщення собачки вздовж осг свого обертання зведене до мгнгмуму. Це досягається тим, що центр кривизни зуба г собачки впродовж робочого ходу перемгщуються по нижнгй дглянцг кола радгусом rц (рис. 10.6б).

Переваги цього механгзму - простота конструкцгї, немає перекосу собачки. Недолгки - мала ширина робочої частини собачки, є невелике змгщення центра кривизни зуба вгдносно собачки, яке можна розрахувати за формулою

д=rц•(1-cos (180/z)).	(10.4)

На рис. 10.6в показано схему храпового механгзму з кульовим шарнгром г поступальною парою в основг собачки. Цей вид храпового механгзму суттєво вгдргзняється вгд гнших тим, що при робочому ходг собачки вона контактує гз зубом в одних г тих самих точках, що виключає тертя в зачепленнг. Це досягається тим, що основа собачки з кульовим шарнгром г поступальною парою має можливгсть перемгщення по колу з центром в т.О радгусом rц

rц = rс 2+ a2 ,	(10.5)

де а - вгддаль мгж вгссю вала г колеса, rс - середнгй дгаметр колеса. На рис. 3.3в показано положення центра шарнгра собачки в трьох положеннях: початковому, середньому г кгнцевому. При умовг перемгщення центра шарнгра по колу радгусом rц поверхня контакту зуба собачки завжди буде паралельна поверхнг контакту зуба колеса.

Переваги механгзму - мгнгмальнг контактнг напруження, вгдсутнє тертя в зачепленнг, можливе застосування зубгв з прямолгнгйним профглем, що бгльш технологгчно, гснує можливгсть застосовувати собачки з кглькома зубами, що збгльшить надгйнгсть передачг. Враховуючи це, такий вид храпового механгзму може служити для передачг великих зусиль. Недолгки  вгдносна складнгсть конструкцгї, значно збгльшується довжина осг ексцентрика.

Розроблено тривимгрнг параметричнг моделг цих механгзмгв, за допомогою, яких можна визначити напружений стан в зачепленнг г проводити рацгоналгзацгю конструкцгї, визначати вплив кожного геометричного параметра зуба на мгцнгсть (рис. 10.7).

Проаналгзуємо напружений стан в зубг храпового колеса кожного з вищенаведених механгзмгв. Для цього видглимо з моделг храпового колеса сектор з одним зубом г проведемо аналгз за допомогою методу скгнченних елементгв. Змодельований сектор кожного колеса має наступнг параметри: z=32, ra=61 мм, rb=46 мм, R=25 мм (для круглозубих колгс), 35°, h=4 мм. Іншг параметри храпових механгзмгв визначались за формулами (10.1 -

374

10.5). Сила, яка діє на собачку F=3700 Н. Матеріал колеса – легована сталь (Е=2,11011 Па, =0,28, т=6,2108 Па).

а	б	в

а – з кулачком; б – круглозубий; в – прямозубий шарнірний
Рисунок 10.7 - Тримірні моделі храпових механізмів

а
а – круглозубе кулачкове, б – круглозубе, в – прямозубе шарнірне
Рисунок 10.8 - Розподіл напружень згину за критерієм Мізеса (Па) в
зубі храпового колеса в кінці робочого ходу собачки

б

в

375

Продовження рисунку 10.8

Аналіз напруженого стану показує, що круглозубе зачеплення може використовуватись тільки для передачі невеликих зусиль, так як зосереджене навантаження крайніх частин профілю зуба призводить до підви-

376

щення напруження в 2-2,5 рази (рис. 10.8, 10.9). Круглозубе зачеплення з кулачком може передавати вищi навантаження. При цьому вiдсутнє суттєве пiдвищення напруження в головцi зуба в початковий i кiнцевий момент руху (рис. 10.9).

Конструкцiя храпового механiзму з двома паралельно працюючими собачками дозволить зменшити навантаження на них i зуби колеса в два рази. Двi послiдовно працюючi собачки [106] (рис. 10.10) дозволять проводити обертання колеса i колони штанг безперервно, що зменшує iмовiрнiсть вiдгвинчування муфтових з’єднань штанг. На вiдмiну вiд аналогiв [103], холостий хiд собачки 2 храповика компенсується робочим ходом додаткової собачки 1, що забезпечує безперервне обертання i, як наслiдок, бiльш надiйну роботу.

6

напруження,*100МПа

5

4

3

2

1

0

кут повороту,град

0	5	10	15

з кулачком
круглозубе
шарнірне

а

б

3

напруження,*100МПа

2,5

2

1,5

1

0,5

0

кут повороту, град

0	5	10	15

з кулачком
круглозубе
шарнірне

Рисунок 10.9 - Залежність максимального напруження згину
за критерієм Мізеса вщкута повороту храпового колеса
в ножці (а) і головці (б) зуба

3

р

1

4

р/ 2

5

р

2

е

377

1,2 – собачки, 3 – храпове колесо, 4 – важіль,
5 – ексцентрикові вали з ексцентриситетом e

Рисунок 10.10 - Кінематична схема штангообертача з послідовно
працюючими собачками

10.3 Принципи проектування штангообертачів
за допомогою параметричної тривимірної моделі

Використовуючи систему автоматизованого проектування на основi параметричного тривимiрного моделювання та методу скiнченних елементiв, було спроектовано новий тип пристрою для обертання колони насос-них штанг – штангообертач з послiдовно працюючими собачками [106].

Спочатку створювались ескiзи деталей i зборки. Найбiльш вiдповiдальнi деталi, якi вимагають перевiрки на мiцнiсть i визначають габарити

378

механiзму, проектувались в першу чергу. В останню чергу створювались стандартнi деталi i деталi, розмiри яких замикають розмiрнi ланцюги.

На прикладi круглозубого храпового колеса показано основнi принципи рацiоналiзацiУ конструкцiУ деталi. Будується параметрична модель деталi (рис. 10.11) так, щоб параметри, якi пiдлягають рацiоналiзацiУ були легко доступнi для змiни i, по можливостi, незалежнi.

Рисунок 10.11 - Дерево параметрів та модель храпового колеса

Рацiоналiзувались наступнi геометричнi параметри колеса: кiлькiсть зубiв, ширина зуба, висота зуба, радiус кривизни зуба, кут западини зуба, величина фаски зуба. Цiллю рацiоналiзацiУ вихiдноУ конструкцiУ є зменшення максимальних напружень згину за критерiєм Мiзеса в головцi i нiжцi зуба колеса (омmax -* mіn) при максимальному значеннi кiлькостi зубiв, радiуса зуба, кута западини (z, R, ф -* max) i мiнiмальному значеннi ширини зуба (B-* mіn). Межi припустимих значень основних параметрiв обґрунтованi вище. В таблицi 10.3 наведено дослiджуванi параметри моделi, вiдповiднi Ум об’єкти, дослiджуванi значення, Ух межi та залежнi параметри.

Вихiдна модель, яка пiдлягає рацiоналiзацiУ, має наступнi параметри: rc=53,5 мм, z=32, B=15 мм, h=4 мм, R=25 мм, =35°, f=1 мм. Це середнi параметри храпових колiс найбiльш розповсюджених моделей штангообертачiв для пiдвiски типу ПСШ-15. Іншi параметри визначаються за формулами (10.1-10.3). Сила, яка дiє на собачку F=3700 Н. Матерiал колеса – легована сталь (Е=2,1.1011 Па, ‚'=0,28, от=6,2.108 Па).

379

Таблиця 10.3 - Опис параметрів моделі, які
підлягають раціоналізації

| № | Параметр | Позна- чення | Об‘єкт в тривимірній моделі | Межі і значення | Залежні параметри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К зькгв уб | г | CirPattern1 | 30 32, 4 , | ,b |
| 2 | Ширина зуба |  | B Boss-Extrude1/ Sketch2 | B15 мм 10, 15мм | r r b c,ц, |
| 3 | Висота зуба | h | Boss-Extrude1 | 2, 3, 4мм | - |
| 4 | Радгус зуба | R | Cut-Revolve1/ Sketch4 | R20 мм 20 ,25, 30мм | ,rц |
| 5 | Кут запади- ни |  | Cut-Revolve1/ Sketch4 | 35 35,25 |  |
| 6 | Фаска зуба | f | Chamfer1 | f<h 0, 1, 2мм |  |

Сутнгсть алгоритму рацгоналгзацгї полягає в знаходженнг значень максимального напруження при ргзних положеннях собачки г значеннях одного з параметргв вихгдної моделг, побудовг вгдповгдних залежностей для всгх параметргв (рис. 10.12-10.17) та наступному їх аналгзг. Такий алгоритм не охоплює всгх можливих комбгнацгй значень параметргв, але дозволяє зменшити кглькгсть тривалих розрахункгв МКЕ г виявити влив кожного параметра на мгцнгсть зуба.

Аналгзуючи цг данг бачимо, що напруження в нгжцг г головцг зуба суттєво зростають (435 МПа, 162 МПа вгдповгдно) коли кглькгсть зубгв ргвна 34. Збгльшення ширини зуба вгд 10 до 15 мм зменшує максимальне напруження в нгжцг зуба в1,5 рази, а в головцг зуба в 2 рази. Найменшг напруження в нгжцг зуба виникають при його висотг 3 мм, а в головцг зуба – при висотг 4 мм. Збгльшення радгуса зуба до 30 мм суттєво пгдвищує напруження в нгжцг зуба. Зменшення кута впадини зуба до 25 майже не зменшує максимальне напруження в крайнгх положеннях собачки, проте зменшується товщина робочої частини собачки. Величина фасок зуба суттєво впливає на максимальне напруження в нгжцг г головцг зуба в крайнгх положеннях собачки. Фаска 1 мм призводить до появи найбгльших напружень в нгжцг, а в головцг – найменших. Найменшг напруження в нгжцг зуба, в крайнгх положеннях собачки, виникають при фасцг 2 мм. Виходячи з цього, розглянемо конструкцгю храпового колеса з наступними парамет-

380

рами: z=32, В=15 мм, h=3 мм, R=20 мм, =35, f=2 мм. Результати розрахунку (рис. 10.18) показують суттєве зменшення напружень в крайніх положеннях собачки.

Аналогічним чином проектуються собачки храпового механізму, як найбільш відповідальні і навантажені деталі.

При розробці зборки моделі штангообертача, було створено окремо зборку корпуса і підшипникового вузла, а потім в зборку корпуса встановлено два підшипникові вузли, з`єднано їх з корпусом і розгруповано кожен підшипниковий вузол (рис. 10.19).

В отриманій зборці можна визначити масу деталей, виявити конфлікти (деталі, які взаємно перетинаються) і корегувати розміри, отримати розміри замикаючих ланок розмірних ланцюгів і спланувати процес складання.

4-5 3-4 2-3 1-2 0-1

5

напруження,*100МПа

4

3

2

1

34

z

0

1	32

2

3	4	30

5

6

положення собачки

а

1,5-2 1-1,5 0,5-1 0-0,5

2

напруження,*100МПа

1,5

1

0,5

0

z

положення собачки

34

1	2	3

4	30

5	6

б
Рисунок 10.12 - Залежність максимального напруження в ніжці (а) і
головці (б) зуба храпового колеса від положення
собачки і кількості зубів

6

напруження,*100МПа

5

4

10

3

15

2

1

0

положення собачки

1	2	3	4	5	6

а

б

3

напруження,*100МПа

2,5

2

10

1,5

15

1

0,5

0

положення собачки

2	3	4	5	6

381

Рисунок 10.13 - Залежність максимального напруження в ніжці (а) і
головці (б) зуба храпового колеса від положення собачки
для ширини зуба 10 і 15 мм

напруження,*100Мпа

напруження,*100МПа

4

3

2

3

2

1

1

0

0

положення собачки

положення собачки

1	2	3	4

1	2	3	4

а

4

5	6

4

5	6

2

2

ii,мм

ii,мм

2-3

1-2

0-1

3-4 2-3 1-2 0-1

б

382

Рисунок 10.14 - Залежність максимального напруження в ніжці (а) і
головці (б) зуба храпового колеса від положення
собачки і висоти зуба

напруження,*100МПа

напруження,*100МПа

1,5

5

0,5

4

3

2

2

1

0

1

0

положення собачки

положення собачки

30

1 2 3 4	20

5	6

30

1 2 3 4	20

5	6

а

R,мм

R,мм

1,5-2 1-1,5 0,5-1 0-0,5

4-5 3-4 2-3 1-2 0-1

б

383

Рисунок 10.15 - Залежність максимального напруження в ніжці (а) і
головці (б) зуба храпового колеса від положення
собачки і радіуса зуба

а

4

напруження,*100МПа

3,5

3

2,5

35

2

25

1,5

1

0,5

0

положення собачки

1	2	3	4	5	6

1,6

напруження,*100МПа

1,4

1,2

1

35

0,8

25

0,6

0,4

0,2

0

1	2	3	4	5	6

положення собачки

384

б

Рисунок 10.16 - Залежність максимального напруження в ніжці (а) і головці (б) зуба храпового колеса від положення собачки для кута западини зуба 35 і 25

напруження,*100МПа

напруження,*100МПа

1,5

4

0,5

3

2

1

2

0

1

0

положення собачки

положення собачки

0

1 2 3 4	2

5	6

0

1 2 3 4	2

5	6

а

1,мм

1,мм

1,5-2 1-1,5 0,5-1 0-0,5

3-4 2-3 1-2 0-1

б

385

Рисунок 10.17 - Залежність максимального напруження в ніжці (а) і
головці (б) зуба храпового колеса від положення
собачки і величини фасок зуба

напруження,*100МПа

3,5

2,5

0,5

1,5

4

3

2

0

1

1	2	3	4	5	6

положення собачки

2

1

386

Рисунок 10.18 - Залежнгсть максимального напруження в нгжцг зуба
храпового колеса вгд положення собачки для вихгдного (1)
та рацгоналгзованого (2) варгантгв

1 – важелг, 2 – кришка з пгдшипником, 3 – ексцентриковг валики,
4 – штовхаюча собачка, 5 – храпове колесо, 6 – упорний пгдшипник,
7 – тягнуча собачка
Рисунок 10.19 - Тривимгрна модель штангообертача

Для доступу до прихованих деталей створюються мiсцевi вирiзи i приховуються деталi (на рис. 10.19 приховано корпус, стiл i кришку). Креслення деталей i зборки автоматично створюються з їх тривимiрних моделей.

387

11 ПРОМИСЛОВЕ ВИПРОБУВАННЯ,
ВПРОВАДЖЕННЯ I ЕКОНОМIЧНА ЕФЕКТИВНIСТЬ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПIДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ
НАСОСНИХ ШТАНГ I БОРОТЬБИ З
ПАРАФIНОУТВОРЕННЯМ

11.1 Промислове випробування i впровадження
обладнання для пiдвищення ресурсу колони насосних
штанг i боротьби з парафiноутворенням

Для пгдвищення ресурсу колони штанг та боротьби з СПУ пропонується розроблений комплекс обладнання (рис. 11.1), в який входять склопластиковг насоснг штанги [57], запобгжний пристргй для склопластикових штанг [107], скребки г протектори ггдродинамгчної конструкцгї та роликовг протектори [92,93], захиснг втулки для з‘єднань НКТ [108], протекторнг муфти [65] г штангообертач [105,106].

Промисловг випробування склопластикових штанг (з пресовим з‘єднанням головки з тглом) проводилися на свердловинах №40-Д, №753-Д Долинського родовища НГВУ “Долинанафтогаз”. В колону кожної свердловини були вмонтованг сгм склопластикових штанг, а шгсть були резервними.

Свердловина № 40-Д:

Насос з дгаметром плунжера 38 мм спущено на глибину 1418 м. Кглькгсть ходгв верстата-качалки – 7,5 хв-1. Навантаження на головку балансира – 7т. Довжина ходу насоса – 3 м. Колона штанг: дгаметром 22 мм – 123 шт., з них 7 шт. склопластиковг, дгаметром 25 мм – 27 шт. Інтервал розташування склопластикових штанг – 580...623 м (початок зони зменшення навантаження розтягу г збгльшення навантаження стиску l0/l=0,42 (рис. 11.1)). В цьому гнтервалг кривизна свердловини складає 230‘. Обводненгсть продукцгї свердловини – 34%.

Через 607 дгб на свердловинг проводився поточний ремонт з метою замгни насоса г замгру пластового тиску. При зовнгшньому оглядг склопластикових штанг пошкоджень на тглг (вм‘ятин, протирань, розшарування волокон, тргщин) не виявлено. Сталевг головки, муфти не пошкодженг. Товщина СПУ на склопластикових штангах не перевищувала 1-2 мм, а на сталевих штангах - 2-3 мм.

6

9О

iгг.гг.г.г Jг!г~гfгг~гг~гjгг гг.гггг	i%г~iг!.г

г.г	гг/гfгг.г/ггг	i~гJгj!

г • • г	гг•	г~

9Т

92 9З

74

Т5

9 - нпгпг

2 - Муфто штонгобо

3 - Ппаншог до

- Одлддндння гирлд 5- !2770к гирлдби6

| Т6 97 90 99 |  |
| --- | --- |

6 -	К7 гирлдбдхд штдкд

7 - Штднгддс5ертдч

В - Заподгэенис6 эатискач

9 - Верстам-качалка

90 - Фунддмент

99 - Скребки

72 - 3охисно бтулко

75 - Скпоппастикобг о госiч штанги

74 - Здподгжний мехднгэм для кдлдни ндсдсних штанг

95 - Прдтектдр ггдрадиндмгчндг кднструкцгг

76 -Муфта штднхдбд прдтекторнд

77 - Стольнг насоснг штанги

9В - Но го яо-компаоооо, труби 99 - Оfолона експлуатдцгбнд

388

Рисунок 11.1 - Схема СШНУ з комплексом обладнання
для пгдвищення ресурсу колонн насосних штанг
та боротьбизпарафгноутворенням

389

Ч	ерез 649 дгб вгд початку випробувань був проведений поточний ремонт з метою вгдновлення видобутку; через 710 – з метою замгни насоса; через 820 – з метою оптимгзацгї роботи свердловини; через 847 – з метою лгквгдацгї обриву сталевої штанги. Склопластиковг штанги знаходилися в доброму станг. Виявлено спрацювання тгла в середнгй частинг штанг на 1,2 мм та повздовжнг подряпини.

ерез 876 дгб вгд початку випробувань було виявлено, що склопластикова штанга обгрвана. Обрив вгдбувся по тглу штанги бгля сталевої головки. Тгло штанги в зонг обриву розшароване на довжину 100 мм (рис. 11.2). В головцг залишилися затиснутг волокна штанги. Штангу замгнили на нову. Іншг штанги були спрацьованг на 2-2,2 мм. Сталевг головки знаходилися в доброму станг.

На 883 добу випробувань було виявлено обрив склопластикової штанги, характером аналоггчним попередньому. Шгсть штанг спрацьованг на глибину 7-8 мм. На тглг штанг виявлено повздовжнг тргщини довжиною 20-60 мм.

Свердловина № 753-Д:

Насос з дгаметром плунжера 32 мм спущено на глибину 1753 м. Кглькгсть ходгв верстата-качалки – 6,5 хв-1. Навантаження на головку балансира – 7,5 т. Довжина ходу насоса – 3 м. Колона штанг: дгаметром 19 мм –134 шт., дгаметром 22 мм – 38 шт., з них 7 шт. склопластиковг, дгаметром 25 мм – 60 шт. Інтервал розташування склопластикових штанг – 1272...1320 м. (початок зони максимальних навантажень стиску l0/l=0,74). В цьому гнтервалг кривизна свердловини складає вгд 7°45‘ до 8°45‘. Обводненгсть продукцгї свердловини – 10%.

Ч	ерез 80 дгб було проведено поточний ремонт. На поверхнг штанг виявлено неглибокг подряпини. На деяких дглянках штанги товщина СПУ складала 1-2 мм.

ерез 726 дгб вгд початку випробувань виявлено обрив склопластикової штанги. Характер обриву аналоггчний попереднгм.

На 776 добу випробувань виявлено обрив двох склопластикових штанг. Характер обриву аналоггчний попереднгм. Для продовження випробувань в свердловину спустили п‘ять нових штанг. При проведеннг поточного ремонту на 985 добу випробувань, пошкоджень на тглг штанг (за винятком спрацювання) не виявлено. Тгло штанг спрацьоване на 2-3 мм.

На 1014 добу випробувань, при поточному ремонтг з метою замгни насоса, на тглг штанг виявлено повздовжнг тргщини (рис. 11.2). Мгсцями штанги спрацьованг на 6-8 мм.

Результати випробувань показують, що пресове з‘єднання головки штанги з тглом, на вгдмгну вгд клиново-клейового з‘єднання, придатне для використання в умовах дгї на штангу пгдвищених навантажень стиску. Для боротьби з руйнуванням штанг по тглу слгд застосовувати протектори-

390

центратори ггдродинамгчної конструкцгї та уникати технологгчних дефектгв тгла у виглядг повздовжнгх тргщин.

а

б

а – нової; б – на 1014 добу випробування в умовах підвищеного навантаження стиску

Рисунок 11.2 - Вигляд тіла склопластикової штанги

На дев‘яти свердловинах Спаського, Струтинського, Волинського г Пгвнгчно-Долинського родовищ НГВУ “Долинанафтогаз” для випробування у найважчих умовах експлуатацгї були застосованг насоснг штанги з протекторами г скребками. Свердловини, депарафгнгзацгя яких рангше про-

391

водилась через 28-60 дiб, вийшли на нормальний режим роботи. Мiжремонтний перiод збiльшився до 140-160 дiб (середнiй для НГВУ – 145 дiб), покращилися умови роботи насосiв, пiдiймання штанг проходило без затяжок, припинилися випадки вiдгвинчування штанг, зменшилося взаємне спрацювання насосно-компресорних труб i штанг в iнтервалi розмiщення протекторiв, зменшилась кiлькiсть поточних ремонтiв свердловин (табл. 11.1).

Таблиця 11.1 - Кількість підземних ремонтів на свердловинах НГВУ
“Долинанафтогаз” до і після обладнання колони протекторами

| № п/п | № свердловини | Кількість підземних ремонтів | Зменшення кількості ремонтів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До | Після |  |
| 1 | 104-Сп* | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 55-Сп* | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 57-Сп | - | - | - |
| 4 | 5-Сп* | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 176-ПД | 1 | - | 1 |
| 6 | 105-Стр* | 5 | 3 | 2 |
| 7 | 509-Д | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 4-Сп* | 6 | 5 | 1 |
| 9 | 60-Сп* | 1 | - | 1 |
|  | Всього: | 29 | 16 | 13 |

Примітка: * - свердловини з особливо високою iнтенсивнiстю СПУ; свердловина 4-Сп викривлена за iнтервалом розташування протекторiв.

Проводився нагляд за впровадженням штангообертачiв i насосних штанг з модернiзованими протекторами та скребками на свердловинах НГВУ “Долинанафтогаз”. Насоснi штанги з модернiзованими протекторами i скребками, виготовленi Бориславською ЦБВО, були спущенi в чотири свердловини НГВУ. Проводились також спостереження за роботою всього комплексу обладнання для попередження зносу колони штанг i НКТ. Особливо придiлялась увага мiцностi посадки модернiзованого протектора на тiлi штанги. На пiдставi результатiв спостережень вiдмiчено рiвномiрне спрацювання бiчної поверхнi протекторiв. Зсуву протекторiв по тiлу штанги не виявлено, проте виявлено внутрiшнi дефекти на спрацьованiй поверхнi у виглядi пустот рiзної конфiгурацiї. Це технологiчнi дефекти, якi утворились внаслiдок використання попередньо не осушеного полiамiду i недосконалої конструкцiї прес-форми для виготовлення протекторiв. Для попередження зсуву протекторiв потрiбно проводити попередньо обробку

392

тгла насосних штанг дробом в оптимальному режимг. Обробка поверхнг штанг передбачає очистку вгд окалини, забезпечення шорсткостг г її змгцнення.

На протязг вгдведеного часу роботи вгдмгчено нормальну роботоздатнгсть штангообертачгв. Однак, в одному штангообертачг виявлено спрацювання храпового колеса. Кглька штангообертачгв не провертали штангову колону. Пгсля розбирання виявлено, що порожнина штангообертачгв була заповнена мастилом замгсть рекомендованої зггдно ТУ оливи. Для надгйного провертання колони запропоновано встановити на собачки штангообертача пружини, а поверхню зубгв храпового колеса цементувати. Рекомендовано також замгнити сталь 40Х, з якої виготовлено храпове колесо на нову, яка б пгддавалась цементацгї.

На пгдставг проведених дослгджень автори рекомендують застосовувати комплекс обладнання для пгдвищення ресурсу штанг та боротьби з СПУ в такгй конфггурацгї:

-	штангообертач безперервної дгї (якщо частими є вгдмови внаслгдок нергвномгрного спрацювання елементгв колони, вгдгвинчування муфтових з’єднань, втоми штанг в викривлених мгсцях свердловини);

склопластиковг штанги з пресовим з’єднанням тгла з головкою в нижнгй частинг колони склопластикових штанг (якщо частими є вгдмови клинового з’єднання тгла з головкою);

запобгжний пристргй для склопластикових штанг на глибинг, якгй вгдповгдає максимуму вгдмов внаслгдок навантажень розтягу (l0/l=0,2-0,3);

скребки-протектори, захиснг втулки для муфтових з’єднань НКТ в мгсцях гнтенсивних СПУ;

скребки-протектори ггдродинамгчної конструкцгї для склопластикових штангах в мгсцях гнтенсивних СПУ та спрацювання;

протекторнг муфтовг з’єднання зг зменшеною нергвномгрнгстю навантажень по витках ргзьби в мгсцях спрацювання муфт та втомного руйнування з’єднань (переважно внизу колони).

Автори рекомендують не обладнувати склопластиковг штанги протекторами г сталевг насоснг штанги рухомими скребками при невисокгй гнтенсивностг СПУ на штангах.

11.2 Економічна ефективність обладнання для підвищення ресурсу колони насосних штанг та боротьби з парафіноутворенням

Основнг переваги склопластикових штанг над сталевими дозволяють значно зменшити витрати при видобутку нафти СШНУ. Поряд з цим, цгна склопластикових штанг вища поргвняно з не змгцненими сталевими штангами.

393

У виробництвi полiмерних штанг застосовують скляне волокно як найдешевше. Разом з тим, скловолокно має непоганi механiчнi характеристики порiвняно з волокнами з iнших матерiалiв (табл. 11.2).

Таблиця 11.2 - Характеристики i вартiсть композитiв
з епоксидною матрицею

| Характеристика | Скляне волокно | Вуглецеве волокно | Арамiдне волокно | Базальтове волокно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Густина | + | + | ++ | + |
| Границя мiцностi при розтязi | + | + | + | ++ |
| Модуль пружностi | - | ++ | + | - |
| Границя мiцностi при стиску | + | + | - | + |
| Опiр удару | + | - | + | + |
| Динамiчна характеристика | + | ++ | + | ++ |
| Адгезiя | ++ | + | - | ++ |
| Опiр вологостi | + | + | - | ++ |
| Фактор вартостi | 1 | 7-8 | 8-14 | 2-4 |

Використання склопластикових штанг дозволяє досягти наступних переваг [57]:

1) Зменшення споживної потужностi i енерговитрат, пов‘язаних зi зменшенням крутного моменту на валу кривошипа внаслiдок зменшення ваги колони:

Nc=M/,	(11.1)

де Nc – споживна потужнiсть (кВт);  - коефiцiєнт корисної дiї установки, =0,27;  - кутова швидкiсть вала (с-1); M - максимальний середнiй крутний момент на валу кривошипа (кНм), який наближено може бути розрахований за емпiричною формулою:

M=30s10-2+0,24s(Pmax-Pmіn),	(11.2)

де s – довжина ходу плунжера насоса (м); Pmax, Pmіn - максимальне i мiнiмальне навантаження (кН) на балансирi, визначене за допомогою динамограми. В даному випадку, навантаження розраховувались за вiдомими формулами [92].

У випадку застосування сталевих насосних штанг (значення Pmax, Pmіn взятi для типової свердловини), отримуємо:

394

М=302,1/100+0,242,1(57-36,2)=10,5 кНм. Для склопластикових штанг:

М=302,1/100+0,242,1(21,7-6,9)=7,5 кНм.

За формулою (11.1) отримуємо для базового варганта (колона сталевих штанг):

Nc=10,57/60/0,27=4,5 кВт.

Для проектного варганта (колона склопластикових штанг):

Nc=7,57/60/0,27=3,2 кВт.

Вгдношення: 4,5/3,2=1,4.

2)	Зменшення навантаження на головку балансира призводить до збгльшення мгжремонтного пергоду верстата-качалки.

Довговгчнгсть склопластикових штанг складає 10 рокгв, а сталевих - 5 рокгв при легких умовах експлуатацгї.

Число ремонтгв, пов‘язаних з обривами насосних штанг, зменшується на 50°/о.

Збгльшення продукцгї внаслгдок збгльшення довжини ходу плунжера, в середньому, складає 16°/о вгдповгдно даним НГВУ.

Всг необхгднг данг для економгчного розрахунку отриманг на промислах НГВУ “Долинанафтогаз” (табл 11.3).

Середня необхгдна кглькгсть насосних штанг на одну свердловину складає 200 штук. Необхгдне число склопластикових штанг доргвнює N=2/3200=133 штуки. Витрати на придбання насосних штанг:

е=СfgrN=60133=7980 у.о.	(11.3)

де Сfgr - цгна склопластикової штанги.

Потреба НГВУ в сталевих штангах складає R=10000 штук/ргк. Кглькгсть свердловин, обладнаних СШНУ, складає 412. Тому на одну свердловину п`=10000/412=24,3.

Якщо середня глибина свердловини 1600 м, кглькгсть насосних штанг складає 200 штук з довговгчнгстю 5 рокгв. Тому реальна потреба в насос-них штангах буде п=200/5=40 штук/ргк. Ргзниця мгж п` г п показує, що нафтовидобувна компангя має дуже старий парк насосних штанг.

Для розрахунку вгзьмемо реальнг данг. Для проектного варганта необхгдна кглькгсть сталевих насосних штанг: п1=1/340=13,3, а склопластикових п2=2/3401/2=13,3 (враховуючи те, що в середньому довжина склопластикової частини колони складає 2/3 вгд загальної довжини), де 1/2 - коефгцгєнт, який враховує збгльшення довговгчностг склопластикових штанг в два рази.

Економгчний ефект для цього випадку буде:

E1=Сsrп-(Сsrп1+Сfgrп2)=41,540-(41,513,3+6013,3)=310,1 у.о. (11.4)

395

Таблиця 11.3 - Дані для підрахунку економічної ефективності
використання склопластикових штанг

| № | Назва | Варіант |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базо- вий | Проектний |
| 1 | Загальна кглькгсть свердловин обладнаних СШНУ | 412 |
| 2 | Середня глибина свердловини, м | 1600 |
| 3 | Кглькгсть штанг в типовгй свердловинг (N), стальнг/склопластиковг | 200 | 67/133 |
| 4 | Довговгчнгсть насосних штанг, рокгв | 5 | 10 |
| 5 | Частота вгдмов насосних штанг на одну свердловину, ргк-1 | 0,44 | 0,22 |
| 6 | Потужнгсть електродвигуна верстата-качалки (P1,2), кВт | 30-50 | 18-25 |
| 7 | Споживна потужнгсть одного верстата- качалки, кВт | 4,5 | 3,2 |
| 8 9 | Вартгсть 1 кВт електроенерггї (Се), у.о. | 0,0321 | 0,0321 |
|  | Вартгсть 1 кВт встановленої потужностг (Сv), у.о./ргк | 1,065 | 1,06 |
| 10 | Вартгсть насосної штанги довжиною 8 м (Сsr,fgr), у.о. | 41,5 | 60 |
| 11 | Час одного ремонту (t), год | 74,3 | 74,3 |
| 12 | Вартгсть ремонту (w‘), у.о. | 348,2 | 348,2 |
| 13 | Середня кглькгсть ремонтгв на одну свердловину (b) | 2 | 1,78 |
| 14 | Кглькгсть робочих днгв установки в ргк (и, и1) | 357,6 | 358,4 |
| 15 | Продуктивнгсть однгєї свердловини (q1, q), тонн/день | 2,281 | 2,64 |
| 16 | Продуктивнгсть однгєї свердловини (Q1, Q), тонн/ргк | 815,33 | 946,18 |

Кглькгсть пгдземних ремонтгв по лгквгдацгї обривгв насосних штанг визначається у вгдповгдностг зг статистичними даними, згбраними в НГВУ “Долинанафтогаз”. На протязг трьох рокгв вгдбулось 544 поломки, або 0,44

396

поломки на одну свердловину в рiк. При застосуваннi склопластикових насосних штанг частота вiдмов зменшується на 50%, тому кiлькiсть ремонтiв буде 0,44/2=0,22 (враховуючи те, що бiльшiсть поломок вiдбувається в верхнiй частинi колони, де розмiщенi склопластиковi штанги).

Вартiсть одного ремонту w‘ та ж сама, як для сталевих так i для склопластикових штанг. Отже витрати на пiдземнi ремонти за один рiк будуть: Базовий варiант:

w2=w`0,44=348,20,44=153,2 у.о.	(11.5)

Проектний варiант:

w1=w`0.22=348,20,22=76,6 у.о.	(11.6)
Економiчний ефект при цьому:

E2=w2-w1=153,2-76,6=76,6 у.о.	(11.7)
Зменшення витрат електроенергiї за один рiк:

P=(Nc базовийU-Nc проектнийU1)24=(4,5357,6-3,2358,4)24=11096 кВт, (11.8)

де U=365-tb/241,2=365-74,32/241,2=357 - кiлькiсть робочих днiв СШНУ в рiк для базового варiанта; b - середня кiлькiсть ремонтiв в рiк на одну свердловину; 1,2 - коефiцiєнт, який враховує простої.

U1=365-t(b-0,22)/241,2=365-74,3(2-0,22)/241,2=358,4 - кiлькiсть робочих днiв СШНУ в рiк для проектного варiанта.

0,22 – враховує зменшення кiлькостi ремонтiв внаслiдок зменшення поломок склопластикових насосних штанг.

Економiчний ефект на одну свердловину:

E3=PCe=113880,0321=365,9 у.о.	(11.9)

Як результат зменшення споживання енергiї, необхiдно замiнити електродвигуни на двигуни з меншою потужнiстю. Для типового верстатукачалки двигун має потужнiсть 30 кВт. Для проектного варiанта:

P1=30/1,4=21,4 кВт.

Економiчний ефект в цьому випадку:

E4=(P2-P1)Cv=(30-21,4)1,06=9,1 у.о.,	(11.10)

Cv - плата за 1 кВт встановленої потужностi в рiк.

Середня продуктивнiсть однiєї нафтової свердловини: Базовий варiант:

q1=Q`/412=2,28 т/день.	(11.11)

Проектний варiант:

q=q1k=2,281,16=2,64 т/день,	(11.12)
де k – коефiцiєнт, який враховує збiльшення ходу плунжера насоса.

Видобуток нафти за один рiк з однiєї свердловини буде:

397

Базовий варгант:

Q1=q1U=2,28357,6=815.33 т/ргк.	(11.13)
Проектний варгант:

Q=qU1=358,4=946,18 т/ргк.	(11.14)

Якщо цгна сирої нафти доргвнює Cn=102 у.о. за тонну, ми матимемо економгчний ефект:

E5=Cn(Q-Q1)=102(946,18-815,33)=13346,7 у.о.	(11.15)

Для однгєї нафтової свердловини, при експлуатацгї склопластикових насосних штанг 10 рокгв, ми матимемо економгчний ефект кожен ргк:

Eg=E1+E2+E3+E4+E5-0.1CfgrN=310,1+76,6+365,9+9,1+13346,7-0,160133=

=14108,4-0,17980=13310,4 у.о.,	(11.16)

де 0,1 – коефгцгєнт розподглу вартостг склопластикових штанг на 10 рокгв експлуатацгї.

Якщо придбати верстати-качалки вантажопгдйомнгстю 6 тонн замгсть 12 тонн, то матимемо економгчний ефект:

En=Cu-Cu1=6000-3000=3000 у.о.,	(11.17)

де Cu, Cu1 – вартгсть верстатгв вантажопгдйомнгстю 12 г 6 тонн вгдповгдно. Ефект зменшення витрат при обслуговуваннг:

Em=Ens=30000,05=150 у.о.,	(11.18)

де s – коефгцгєнт, який враховує витрати при обслуговуваннг. Отже загальний економгчний ефект для однгєї свердловини:

E`=Eg+En+Em=13310,4+3000+150=16460,4 у.о.	(11.19)

Проведемо аналгз економгчної ефективностг використання насосних штанг з протекторами г скребками та штангообертачгв.

Вихгднг данг для пгдрахунку економгчної ефективностг впровадження насосних штанг з протекторами г скребками наведенг в таблицг 11.4. Поргвнювались показники роботи СШНУ до г пгсля обладнання їх насосними штангами з протекторами г скребками (табл. 11.1). Ефективнгсть роботи установки оцгнювалась шляхом поргвняння числа ремонтгв, проведених з метою замгни елементгв колони, насосгв та депарафгнгзацгї обладнання.

398

Таблиця 11.4 - Вихідні дані для підрахунку економічної ефективності використання насосних штанг з протекторами і скребками

| № | Назва | Варіант |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовий | Новий |
| 1 | Кглькгсть свердловин, n | 9 | 9 |
| 2 | Кглькгсть пгдземних ремонтгв (np) | 29 | 16 |
| 3 | Середня вартгсть одного ремонту (w‘), грн | 4919 | 5532 |
| 4 | Кглькгсть операцгй по депарафгнгзацгї свер- |  |  |
|  | дловини в ргк (nд) | 12 |  |
| 5 | Середня вартгсть однгєї операцгї по депара- |  |  |
|  | фгнгзацгї (wд‘), грн | 679,68 | - |
| 6 | Кглькгсть свердловин, на яких проводили |  |  |
|  | депарафгнгзацгю (Nд) | 2 |  |
| 7 | Вартгсть штанги з протекторами г скребка- |  |  |
|  | ми (С‘ш.пр), грн | - | 250 |
| 8 | Необхгдна кглькгсть штанг з протекторами г |  |  |
|  | скребками для однгєї свердловини, nш | - | 100 |
| 9 | Вартгсть одного штангообертача (Соб), грн | - | 3000 |
| 10 | Вартгсть змгнного протектора або скребка | - | 3,5 |
|  | (Спр), грн |  |  |
| 11 | Кглькгсть змгнних протекторгв на штанзг, nпр | - | 4 |

Витрати на пгдземний ремонт: w=w‘np. Базовий варгант: w1=491929=142651 грн. Новий варгант: w2=553216=88512 грн. Витрати на депарафгнгзацгю свердловин:

wд=nдNдw‘д=122679,68=16312,32 грн.	(11.20)

Економгчний ефект для дев‘яти свердловин:

E=w1+ wд-w2-n С‘ш.пр nш 0.15=

=142651+16312,32 –88512-33750=36701 грн,	(11.21)

де 0,15 – коефгцгєнт амортизацгї.

Визначимо економгчну ефективнгсть застосування протекторгв г скребкгв, що монтуються в польових умовах та штангообертача для дев‘яти свердловин:

E=w1+ wд-w2- n 0.15( nпр  Спр nш + Соб ) =

=142651+16312,32 –88512-5940=64511 грн.	(11.22)

399

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.	Адонин А.Н. Добыча нефти штанговыми насосами, М.: Недра, 1979. - 181с.

Артим В.I. Розвиток наукових основ оцгнки впливу навантаженостг на довговгчнгсть рухомих елементгв свердловинного обладнання Дис... докт. техн. наук: 05.05.12. - Iвано-Франкгвськ, IФНТУНГ, 2008. - 378 с.

Баграмов Р.А. Исследование коррозионно-усталостной прочности насосных штанг. Автореферат дис.... кан.техн.наук – М., МИНХ И ГП им. И.М. Губкина, 1952, 24 с.

А.С.Вирновский. Теория и практика глубиннонасосной добычи нефти/ Избранные труды. - М.: Недра, 1972, - 176 с.

Джабарзаде Д.А., Литровенко М.Г., Ломакин А.С. Некоторые вопросы работоспособности насосных штанг, закалённых ТВЧ.// Сер. Машины и нефтяное оборудование,-М.: РНТС. ВНИИОЭНГ, 1987, №2, с.6-7.

Н.Д.Дреготеску. Глубиннонасосная добыча нефти. Пер. С румынского. - М.: Недра, 1966 - 416 с.

Iвасгв В.М., Артим В.I., Харун В.Р., Пушкар П.В. Оцгнка експлуатацгйної навантаженостг та її вплив на довговгчнгсть насосних штанг. Розвгдка та розробка нафтових г газових родовищ. – 2005.-№4.- с.77-81

Круман Б.Б. Глубиннонасосные штанги. - М.: Недра, 1977. - 181с.

Малько Б.Д., Прозур О.В., Пушкар П.В. Навантаженгсть колони штанг з двома плунжерними насосами. Науковий вгсник IФНТУНГ, 2004, №1,(7). - с. 41-43.

2.	K.N.Mгlls. Factors гnfluencгng well loads combгned гn a new formula. Petroleum engгneer,№ 7, v.IX-IV, 1939 – p.27.

1.	Нассонов В.В. Надежность колонн штанг глубинных насосов в наклонно направленных нефтяных скважинах Западной Сибири: Автореф. дис...канд.техн.наук: - М.,МИНХ и ГП им. Губкина, 1989,-23 c.

Прозур О.В. Пгдвищення ефективностг експлуатацгї штангових глибинно-насосних установок у вертикальних г викривлених свердловинах. Дис... канд. техн. наук: 05.05.12. - Iвано-Франкгвськ, IФНТУНГ, 2006. - 192 с.

Пушкар П.В. Оцгнка довговгчностг насосних штанг з урахуванням експлуатацгйних факторгв. Дис... канд. техн. наук: 05.05.12. - IваноФранкгвськ, IФНТУНГ, 2007. - 142 с.

4.	Langer B.F., Lamberger E.H. Calculatгon of load and stroke гn oгl well pumpгng rods. Paper of ASME. Oгl and Gas Journal., v.10, III – 1943.

Steward W.B. Sucker rod faгlures. Oгl and Gas Journal.v.11,№ 15, 1973, р.39-68.

400

16.	Копей Б.В., Тараевский С.И. Защитные покрытия для глубиннонасоcных штанг. Обзорн. информация. Сер. "Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности". -М., ВНИИОЭНГ, 1982. - 36 с.

Копей Б.В., Федорович Я.Т. Устранение технологических и эксплуатационных дефектов насосных штанг с одновременным их упрочнением. — М.: ВНИИОЭНГ, 1987. — 38 с.

И. Л. Фаерман. Штанги для глубинных насосов. - Баку.: Азнефтеиздат, 1955. - 323 c.

17.	Farmer L.C. The method for treatment of sucker rods and the results of research. US Patent, № 3489620. 13.01.1970.

16.	ГОСТ 13877-96. Межгосударственный стандарт. Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия. - Киев. Гоcстандарт Украины, 2002. - 28 с.

19.	API Spec. 11B. Sucker rods.26thEdгtгon. 1998.- 58 pp.

16.	Г. Ришмюллер, Х. Майер. Добыча нефти глубинными штанговыми насосами. Пер. с нем. - М.: Фест-Альпине, 1988. – 151 с.

Алексеева Л.М Исследование усталостной прочности глубинно-насосных полых штанг с приварными концами / Дис.... к.т.н. МИНХиГП им. И.М.Губкина, 1974, - 148 с.

Копей Б.В., Андрушко М.Р., Копей I.Б. Використання баз даних для розробки стратеггї ремонту СШНУ. - IФДТУНГ, Iвано-Франкгвськ, 1996 - 12 с. Деп. в ДНТБ України 29.05.96 - №1319-Ук96.

Копей Б.В., Копей I.Б. Розробка комп’ютерного дгагностичного комплексу верстата-качалки. Оглядова гнформацгя науково-технгчних розробок в галузг бурового г нафтопромислового обладнання. Вип.2.УНГА. Вгддглення “Нафтогазове обладнання г механгзми”. Iв.-Франкгвськ - 1999, с.25-32.

Карпенко Г.В. Прочность стали в коррозионной среде.Машгиз. М.-К.,1963.-188 с.

21.	Mehdгzadeh P. Corrosгon fatгgue testгng apparatus and procedure. US Patent, №3427878, 30.03.1966.

16.	Копей Б.В. Науково-технологгчнг принципи комплексного пгдвищення ресурсу свердловинного нафтогазового обладнання. Дис... докт. техн. наук: 05.15.07. - Iвано-Франкгвськ, 1996. - 478 с.

Копей Б.В. Анализ отказов и определение параметров надежности насосных штанг по НГДУ "Долинанефтегаз"// НТИС ВНИИОЭНГ. Cер. «Защита от коррозии и охрана окружающей среды». — 1992. - № 5. — С. 7-10.

Копей Б.В. Оценка эксплуатационной надежности насосных штанг // ЭИ ВНИИОЭНГ. Cер. «Защита от коррозии и охрана окружающей среды». — 1992. - № 8. — С. 5-11.

Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. — М.: Наука. — 1983. — 419 с.

401

32.	РД-50-345-82. Определение характеристик трещиностойкости при циклическом погружении. — М.: Изд. стандартов. - 1983. — 96 с.

И.Т.Мищенко. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. - М.: Недра, 1989.- 245 с.:ил.

33.	C. И. Тараевский, Б.В. Копей. Анализ поломок глубиннонасосных штанг в НГДУ “Долинанефтегаз” // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. Респ. межвед.научн.-техн. сборник. Вып.19. – Львов.: Вища школа, 1982, - С.104-107.

32.	Лепехин Ю.Н. О надежности скважинной штанговой установки и штанговых колонн, работающих в наклонно-направленных скважинах // Сб. научн. трудов "Повышение эффективности использ. бурового и нефтепромысл. оборуд. в экстремальных условиях" - Свердловск, УНЦ АН СССР,1987,с.37-52.

35.	Clayton T. Hendricks, Russell D. Stevens. Sucker rod failure analysis. Special report from Norris. Tulsa - 2005, 15 pp.

32.	В.Б. Копей, I.I. Стелiга. Аналiз вiдмов колон насосних штанг в НГВУ “Долинанафтогаз” // Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ. – 2002. - № 4(5). - С.78-80.

Механика разрушения и прочность материалов. Справ. пособие:4т./Под общей ред.. В.В.Панасюка.- Киев :Наукова думка. Т.4.:Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов материалов/ Романив О.Н., Ярема С.Я., Никифорчин Г.Н. и др. – 1990. – 680 с.

РД-50-345-82. Определение характеристик трещиностойкости при циклическом погружении. — М.: Изд. стандартов. - 1983. — 96 с.

Когаев В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени. М.,"Машиностроение",1977. - 232 с

Молчанов Г.В.,Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа Учебник для нефтяных вузов. М.:Недра, 1984. – 464 с.

Жолудев М.Д., Проскуркин Е.В., Гарбунов Н.С., Рабинович А.М. и др. Диффузионное цинкование насосных штанг. // Нефтяное хозяйство, 1972, №9.- с. 53-55

НегреевВ.Ф., Шарифов Ф.Р. Протекторная защита труб и штанг глубиннонасосных скважин от коррозии.// Газовое дело, 1965, №8,- с. 24-25.

Саакиян Л.С., Ефремов А.П., Соболева И.А. Повышение коррозионной стойкости нефтегазопромыслового оборудования.-М.: Недра, 1988.- 211с.

Гутман Э.М., Низамов К.Р., Гетманский М.Д., Низамов Э.А. Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии. Учебное пособие для рабочих.- М.: Недра, 1983.-152с.

402

46.	Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии: Справочник рабочего / Саакиян Л.С., Ефремов А.П., Соболева И.А. и др. -М.: Недра, 1985.-206 с.

Розенфельд И.Л. Ингибиторы коррозии. -М.:Химия,1966.-352с.

Эйлазов Э.Д., Заманин И.С., Саттар-заде И.С. Влияние азотосодержащих органических соединений на сероводородную коррозию стали.// Азербайджанское нефтяное хозяйство,1973, №2. -с.44-49

Везирова В.Р., Керимзаде А.С., Мамедова И.Ф. Изучение усталостной характеристики сталей в условиях нефтяных сероводородных скважин. // Азербайджанское нефтяное хозяйство,1977, №11. -с.42-44

Ивановский В.Н. Исследование работоспособности непрерывных наматываемых штанг глубиннонасосных установок.// Автореферат дисс. канд. техн.наук. -М., 1981.-24с

Ивановский В.Н., Деговцов А.В. Непрерывные наматываемые штанги скважинных насосных установок.// Обзорная информация: Сер. Нефтепромысловое машиностроение.- М.:ЦИНТИхимнефтемаш,1987.

Пути сокращения числа аварий насосных штанг за рубежом // ЭИ. Зарубежный опыт: Нефтепромысловое дело. ВНИИОЭНГ, 1986, №9, с.12-14

Промысловые испытания новых конструкций насосных штанг // ЭИ. Зарубежный опыт: Нефтепромысловое дело. ВНИИОЭНГ, 1984, №21,с.17-19

Рылов Б.М. Скважинная штанговая насосная установка с откачкой по полым штангам. // Нефтяное хозяйство, 1989, №5. -с. 49-53

Клейнер Л.М., Пиликина Л.Д., Толчина И.В. Новые технологии и материалы в производстве нефтепромыслового оборудования.//Нефтяное хозяйство, 1998, №4.- с. 70-71

Матвейчук А.Т., Михайлов И.В. Опыт применения стеклопластиковых насосных штанг за рубежом. - М.: ВНИИОЭНГ, 1989 // (обзор. информ. Сер. нефтепромысловое дело) -18 с.

Копей Б.В., Максимук О.В., Щербина Н.М., Розгонюк В.В., Копей В.Б. Насоснi штанги i труби з полiмерних композитiв: проектування, розрахунок, випробування. Львiв: IППММ iм. Я. С. Пiдстригача НАН України, 2003 р. – 352 с.

Уразаков К.Р. Эксплуатация наклонно-направленых скважин штанговыми глубинными насосами.-М.: ВНИИОЭНГ, 1988

Кореу В.V, Кореу I.В., Maksymuk O.V., Shcherbyna N.V. Development of steel head joints with fiberglass sucker rods on the base of contact stress investigation. Ргосееdings of International Symposium “Fatigue Design”, Finland, Espo, 1998, pp. 603-612.

403

60.	Методика исследования распространения усталостных трещин в призматических образцах при постоянном коэффициенте интенсивности напряжения /Микитишин С.И., Левицкий М.О. - В кн.: Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов. Сб. науч. тр. - Киев: Наук. думка, 1980, - с. 226-228.

Копей Б.В., Кисиль И.С., Солоничный Я.И. Исследование поверхностного натяжения сероводородсодержащих нефтяных эмульсий и их влияния на сопротивление коррозионной усталости насосных штанг. ЭИ, ВНИИОЭНГ. Сер. "Коррозия и защита окружающей среды”, №9, 1984, с. 1-5.

Биргер И. А., Иосилевич Г. Б. Резьбовые и фланцевые соединения.– М.: Машиностроение, 1990. – 368 с.: ил.

Якушев А.И., Мустаев Р.Х., Мавлютов Р.Р. Повышение прочности и надежности резьбовых соединений. – М.: Машиностроение, 1979. – 215 с., ил.

Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн. 2. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Машиностроение, 1977.–574с.сил.

Пат. UA 58828 А, МПК Е21В17/04. Муфтове рiзьбове з’єднання насосних штанг / Копей В.Б., Петрина Ю.Д., Стелiга І.І. - № 2002118793; Заявлено 06.11.2002; Опубл. 15.08.2003. Бюл. №8. – 2с.

61.	Eёwагё Ь. НоГГшал. Fiлiйе Elешелй Aлаlуsis оГ uсkег Роё Соuрliлщs wiйh Оuiёеliлеs Гог Ішргоviлщ Fайiщuе ЬiГе // алёiа герогй. алёiа Nайiолаl ЬаЪогайогiеs, 1997, - 66 рр.

62.	www.гшелегщу.сош

60.	Копей Б.В., Михайлюк В.В., Лисканич М.В.Затягування рiзьбових з’єднань та способи контролю моменту згвинчування насосних штанг. Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ, № 3(24) , 2007, с.82-88.

Копей Б.В., Максимук О.В., Щербина Н.М., Зiнченко Ю.С. Крутний момент штангообертача для провертання склопластикових насосних штанг та оцiнка мiцностi з’єднання Ух головок. Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ, № 4(25) , 2007, с.132-139.

Хусаинов Р.С., Королев Н.И., Вагапов Ю.Г. Промысловые исследования влияния момента свинчивания на работоспособность резьбовых соединений глубиннонасосных штанг. РНТС ВНИИОЭНГ – Серия «Нефтепромысловое дело », №7, 1972, с.21-25.

Копей Б.В., Михайлюк В.В., Копей В.Б. Оптимiзацiя затягнення рiзьб при згвинчуваннi насосних штанг. Науковий вiсник Нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу. № 2(18), 2008.

Копей Б.В., Стелiга І.І., Копей В.Б. Методи прогнозування ресурсу насосних штанг. // Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ. Серiя: Нафтогазопромислове обладнання. - Івано-Франкiвськ. - 1999. - № 36. с.24.

404

73.	Расчёты и испытания на прочность. Методы испытаний на многоцикловую усталость деталей машин, элементов конструкций и полуфабрикатов. Методические рекомендации МР 55-82. - М.: ВНИИНМАШ, 1982.  64 с.

Копей Б.В. Стелiга I.I., Копей В.Б.Прогнозування ресурсу насос-них штанг за швидкiстю росту трiщин в докритичному перiодi. Науковий вiсник Нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу. № 1(17), 2008, С.64-65.

Ратич Л.В., Федорович Я.Т. Циклическая коррозионная трещиностойкость материалов и долговечность насосных штанг // ФХММ. – 1988. – № 6. — С. 95-100.

74.	Daoud O. E. K., Cartwright D. J., Carney M. Strain-energy release rate for a single-edge-cracked circular bar in tension // J. of Strain Analysis. – 1978. – 13, № 2. – P. 83-89.

73.	Методика оценки вязкости разрушения круглого проката и высокопрочной проволоки. О.Н. Романив, Л.П. Лазько, И.Н.Панько, Р.В. Ризничук // ФХММ. – 1981. - № 6. – С. 64-68.

76.	Paris P. C., and Sih G. C. Stress Analysis of Cracks, Fracture Toughness and Testing and its Applications, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, STP 381. – 1965. – P. 30-83.

73.	Галонский П.П. Борьба с парафином при добыче нефти. Теория и практика. - М.: Гостоптехиздат, 1955. – 165 с.

Тронов В.П. Механизм образования смоло-парафиновых отложений и борьба с ними. - М.: Недра, 1970. – 171с.

Конструкционные материалы: Справочник / Б.Н. Арзамасов, В.А.Брострен, Н.А.Буше и др.; Под общ. редакц. Б.Н.Арзамасова. - М.: Машиностроение, 1990. – 688 с.; ил – (Основы проектирования машин).

Ван Кревелен Д.В. Свойства и химическое строение полимеров. Голландия, 1972, Пер. с англ. Под ред. А.Я. Малинина. - М.: Химия,1976. – 240с.

А.с. № 911007 СССР, МКИ Е 21 В 17/10. Протектор, преимущественно для насосных штанг/ У.З. Ражетдинов, И.Г. Шафафутдинов, Ю.Г. Валишин, О. И. Прокопов. - № 2971801/22-03; Заявлено 18.08.80; Опубл. 07.03.82; Бюл. № 9. – 2 с.: ил.7.

А.с. № 1078021 A СССР, МКИ. Е 21 В 17/10. Протектор для насосных штанг/ С.Г. Галяветдинов, Н.М. Граханцев, Е.И. Богомольный, Ю.Н. Кузоватов. - № 3398294/22-03; Заявлено 11.01.82; Опубл. 07.03.84; Бюл. № 9. – 3 с.: ил.

А.с. № 1530740 A1 СССР, МКИ Е 21 В 17/10. Протектор для насосных штанг / И.Я. Петранюк, Ю.С. Сычев, Б.С. Петровский. - № 4378702/31-03; Заявлено 15.02.88; Опубл. 23.12.89; Бюл. № 47. – 3с.: ил.

405

86.	А.с. № 1448024 A1 СССР, МКИ Е 21 В 17/10. Протектор для насосных штанг/ И.Я. Петранюк, Ю.С. Сычев, Б.С. Петровский, Я.Т. Федoрович, В.А. Петрыняк - № 4207561/22-03; Заявлено 09.03.87; Опубл. 30.12.88; Бюл. № 48. – 3с.: ил.

Трубы нефтяного сортамента. Справочник / Под общей ред. А.Е. Сарояна. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1987. 488 с.

Максутов Р.А., Джавадян А.А., Шкадов Я.Я., Воробьев В.Д., Смирнова Н.М. Современные глубиннонасосные установки в нефтяной промышленности. Обзорная информация. Сер. «Машины и нефтяное оборудование». М., ВНИИОЭНГ, 1982, 34 с.

87.	Solid Works. Девид Мюррей. Пер. с англ. – М.: Лори, 2001. – 458 с.

Schnipke R.J., “A Streamline Upwind Finite Element Method For Laminar And Turbulent Flow”, Ph.D. Dissertation, University of Virginia, May 1986.- 156 рр.

ANSYS, Inc. Theory Manual . 001369 . Twelfth Edition . SAS IP, Inc. – 2001. - 1266 p.

86.	Пат. UA 50092А, МПК Е21В17/10. Протектор для насосних штанг / Копей В.Б., Копей Б.В., Петрина Ю.Д. - №2001075459; Заявлено 31.07.2001; Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10. – 2с.

Пат. UA 49212А, МПК Е21В17/10. Протектор для насосних штанг / Копей В.Б., Стелiга I.I. , Копей Б.В. - № 2001075463; Заявлено 31.07.2001; Опубл. 16.09.2002. Бюл. № 9. – 2с.

Копей Б.В., Федорович Я.Т. Упрочнение насосных штанг металлическими вращающимися щетками. ЭИ, ВНИИОЭНГ. Сер. "Машины и нефтяное оборудование", №10, 1986, с.5-9.

Копей Б.В., Курников Ю.А., Федорович Я.Т., Филипович О.П. Устройство для подачи длинномерных тел вращения. Авторское свидетельство №1234169 по заявке № 3820588/25-27 от 10.12. 84 г. Бюл. №20, 30.05.86.

Копей Б.В., Федорович Я.Т., Тараевский С.И., Протасов В.Н. Способ восстановления деталей с трещинами. Авторское свидетельство СССР, №1178780, по заявке № 3725957/31-02 от 12.04.1984 г., Бюл.№48, 30.12.1987.

Копей Б.В., Гуменюк С.Б., Копей В.Б., Стелiга I.I. Зношування i корозiйно-втомне руйнування металополiмерних композицiй для насосних штанг. “Проблеми трибологiї”, №2, 1999, с.35-37.

Пат. UA 35751А, МПК Е21В17/00, Е16В11/00. Спосiб з`єднання стальної головки з полiмерно-композицiйним тiлом глибинонасосної штанги / Копей В.Б., Копей Б.В. Копей I.Б. - № 98042004; Заявлено 22.04.1998; Опубл. 16.04.2001. Бюл. №3. – 3с.

406

99.	Пат. UA 50093А, МПК Е21В17/02. З`єднання головки насосної штанги з склопластиковим тглом / Копей В.Б., Стелгга I.I., Копей Б.В., Петрина Ю.Д. - № 2001075460; Заявлено 31.07.2001; Опубл. 15.10.2002. Бюл. №10. – 2с.

Пат. UA 50094А, МПК Е21В17/02. З`єднання стальної головки з полгмерно-композицгйним тглом насосної штанги / Крижангвський Є. I., Копей Б.В., Стелгга I.I., Копей В.Б. - №2001075462; Заявлено 31.07.2001; Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10. – 2с.

Копей В.Б. Скгнченно-елементний аналгз муфтового ргзьбового з‘єднання насосних штанг // Розвгдка та розробка нафтових г газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний науково технгчний журнал. – 2003. - № 2(7) С.54-58.

Оборудование для раздельной эксплуатации нефтяных скважин. - М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1973. – 79 с.

Копей Б.В., Копей В.Б., Кгшакевич Л.Л., Федорович Я.Т. Аналгз конструкцгй обертачгв колони насосних штанг // Нафтова г газова промисловгсть. - 2002р. - №1. - С.40-43.

100.	Rod Rotator Torque гn Rod Strгngs. Dean Smгth. R&M Energy Systems. A Unгt of Robbгns & Myers, Inc. 12 pp.

99.	Пат. UA 55848 А, МПК Е21В17/02. Штангообертач / Копей Б.В., Копей В.Б., Костур Б.М. - № 2002075587; Заявлено 08.07.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4. - 2 с.

Пат. UA 49211А, МПК Е21В17/02. Штангообертач / Копей В.Б., Копей Б.В. - № 2001075461; Заявлено 31.07.2001; Опубл. 16.09.2002. Бюл. № 9. – 2с.

Пат. UA 57203 А, МПК Е21В17/04. Запобгжний пристргй для колони склопластикових насосних штанг / Копей В.Б., Стелгга I.I. - № 2001128397; Заявлено 06.12.2001; Опубл. 16.06.2003. Бюл. № 6. – 2 с.

Пат. UA 55847 А, МПК Е21В17/04. Пристргй для герметизацгї муфтових з`єднань труб / Копей В.Б., Копей Б.В., Костур Б.М., Стелгга I.I. - № 2002075586; Заявлено 08.07.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4. – 2с.

Копей Б.В., Кузьмгн О.О., Копей В.Б. Механгчнг методи зняття вгдкладень парафгну та асфальто-смолистих речовин з поверхнг свердловинного обладнання. Нафтогазова енергетика. № 3(8), 2008,с.10-14.

Копей Б.В., Михайлюк В.В., Копей В.Б. Моделювання ргзьб насосних штанг методом скгнченних елементгв. Анотацгї Мгжнародної науково-технгчної конференцгї молодих вчених „Технгка г прогресивнг технологгї в нафтогазовгй гнженергї”, Iвано-Франкгвськ, 16-20 вересня 2008 р., с.17.

Копей Б.В., Згнченко Ю.С., Копей В.Б. Аналгз поломок насосних штанг в промислових умовах Науковий вгсник Нацгонального технгчного унгверситету нафти г газу. № 2(18), 2008, с.49-56.

Таблиця 1.1 – Механічні характеристики насосних штанг згідно ГОСТ 13877-96

| Марка сталі | Вид термічної обробки | Механічні властивості, не менше |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6в , МПа | 6т , МПа | S % 5 | W ,% | KV, Дж/см2 | НВ min |
|  | 40 Нормалiзацiя i (або) гартування СВЧ | 559 | 314 | 16 | 45 | 59 | 217 |
|  | 20Н2М Нормалiзацiя i (або) гартування СВЧ | 588 | 382 | 21 | 56 | 118 | 200 |
| 30ХМА | Нормалiзацiя i високий вiдпуск та гартування СВЧ | 598 | 392 | 20 | 62 | 176 | 229 |
| 15Н3МА | Гартування i високий вiдпуск або нормалiзацiя i високий вiдпуск | 637 | 490 | 22 | 60 | 176 | 229 |
| 15Х2НМФ | Те ж саме | 686 | 617 | 16 | 63 | 137 | 255 |
| 15Х2ГМФ | - " - | 686 | 617 | 16 | 63 | 137 | 255 |
| 14Х3ГМЮ | - " - | 725 | 617 | 16 | 63 | 137 | 269 |

Таблиця 1.2 - Областi використання насосних штанг
i величина допустимого приведеного напруження в штангах

| Показники штанг | Умови експлуатацiї штанг | Допустиме приведене напруження в штангах, МПа, не бiльше |
| --- | --- | --- |
| Марка сталi | Вид термiчної обробки | Групи корозiйностi продукцiї нафтових свердловин | Дiаметр свердловинних насосiв, мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Нормалiзацiя | Некорозiйнi | вiд 27 до 95 | 69 |
|  | Нормалiзацiя з наступним поверхневим змiцненням нагрiвом СВЧ |  | вiд 27 до 51 | 118 |
|  |  |  | вiд 57 до 95 | 98 |
| 20Н2М | Нормалiзацiя | Некорозiйнi | вiд 27 до 95 | 88 |
|  |  | Середньо-корозiйнi з наявнiстю Н2S |  | 59 |
|  | Нормалiзацiя з наступним поверхневим змiцненням нагрiвом СВЧ | Некорозiйнi | вiд 27 до 51 вiд 57 до 95 | 127 108 |
|  |  | Середньо-корозiйнi з наявнiстю Н2S | вiд 27 до 95 | 100 |
| 30ХМА | Нормалiзацiя i високий вiдпуск з наступним поверхневим змiцненням нагрiвом СВЧ | Некорозiйнi | вiд 27 до 51 вiд 57 до 95 | 127 108 |
|  |  | Середньо-корозiйнi | вiд 27 до 95 | 88 |

Продовження таблиці 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15Н3МА | Нормалiзацiя | Високо-корозiйнi " з наявнiстю H2S до 6/о | вiд 27 до 95 | 118 |
|  | Нормалiзацiя з наступним поверхневим змiцненням нагрiвом СВЧ | Некорозiйнi | вiд 27 до 51 вiд 55 до 95 | 167 147 |
|  |  | Середньо-корозiйнi з наявнiстю H2S | вiд 27 до 95 | 118 |
| 15Х2НМФ | Гартування i високий вiдпуск або нормалiзацiя i високий вiдпуск | Некорозiйнi | вiд 27 до 95 | 98 |
|  |  | Середньо-корозiйнi без впливу H2S | вiд 27 до 95 | 88 |
| 15Х2ГМФ | Те ж саме | Некорозiйнi | вiд 27 до 95 | 98 |
|  |  | Середньо-корозiйнi без вплывуHZS | вiд 27 до 95 | 88 |
| 14Х3ГМЮ | - " - | Некорозiйнi | вiд 27 до 95 | 98 |
|  |  | Середньо-корозiйнi з наявнiстю H2 S | вiд 27 до 95 | 88 |

Таблиця 4.6 - Розрахунок параметрів повної діаграми витривалості Р -о - N
насосних штанг діаметром 22мм

| Напруження о , МПа | Довговічність штанг, млн. циклів N min /N max N сер | Параметри закону розподілу Вейбула ' і 17 | Середнє квадратичне відхилення, о | Коефіцієнт варіації, V | Дисперсія, D | Коефіцієнт кореляції, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0.16/1.2 | 0.433 | 0.81 | 0.485 | 0.458 | 1.06 | 0.21 | 0.910 |
| 200 | 0.2/0.7 | 0.945 | 0.99 | 1.08 | 0.745 | 0.786 | 0.554 | 0.970 |
| 150 | 0.32/5.0 | 1.642 | 1.00 | 1.82 | 1.579 | 0.96 | 2.49 | 0.969 |
| 120 | 0.55/8.0 | 3.097 | 1.47 | 3.51 | 2.05 | 0.662 | 4.20 | 0.991 |
| 90 | 0.7/20.2 | 7.22 | 1.21 | 8.11 | 5.36 | 0.743 | 28.78 | 0.994 |
| 40 | 2.0/50.0 | 18.18 | 0.98 | 19.29 | 16.47 | 0.905 | 271.26 | 0.978 |

Таблиця 6.1 - Статистична обробка результат!в короз!йно-втомних випробувань
насосних штанг д!аметром 22 мм з стал! 20Н2М за р!внянням (1)

| i ,МПа | Ті, млн. цикл | i  Ті | i  Ті/Q | yі | 2 yі | i  yі | Vo yі |  ri = i Vo yі |  ri   r |  ri   r  2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0,11 | 22,0 | 0,0275 | 3,6072 | 13,0125 | 721,457 | 200,5603 | -0,5603 | -14,7603 | 217,8664 |
| 180 | 0,29 | 52,2 | 0,0652 | 2,7627 | 7,6326 | 497,286 | 153,6061 | 26,3939 | 12,1939 | 148,6912 |
| 150 | 0,61 | 91,5 | 0,1143 | 2,2255 | 4,9530 | 333,825 | 123,7378 | 26,2622 | 12,0622 | 145,4966 |
| 120 | 1,59 | 190,8 | 0,2385 | 1,5502 | 2,4033 | 186,024 | 86,1911 | 33,8089 | 19,6089 | 384,5089 |
| 120 | 1,38 | 165,6 | 0,2070 | 1,6767 | 2,8114 | 201,204 | 93,2245 | 26,7075 | 12,5755 | 150,6879 |
| 100 | 2,08 | 208,0 | 0,2600 | 1,4742 | 2,1734 | 147,420 | 81,9655 | 18,0345 | 3,8345 | 14,7033 |
| 80 | 2,81 | 224,8 | 0,2810 | 1,4066 | 1,9785 | 112,528 | 78,2069 | 1,7931 | -12,4069 | 153,9311 |
| 70 | 4,03 | 282,1 | 0,3526 | 1,2135 | 1,4726 | 84,945 | 67,4706 | 2,2940 | -11,9060 | 141,7528 |
| 60 | 6,56 | 393,6 | 0,4920 | 0,9452 | 0,8934 | 56,712 | 52,8366 | 7,1634 | -7,0366 | 49,5137 |
| 60 | 10,94 | 656,4 | 0,8205 | 0,5801 | 0,3366 | 34,806 | 32,2535 | 27,7465 | 13,5465 | 183,5076 |
| 50 | 5,82 | 291,0 | 0,3637 | 1,1877 | 1,4107 | 59,385 | 66,0361 | -16,0361 | -30,2361 | 914,2217 |
| 50 | 12,37 | 618,5 | 0,7731 | 0,6191 | 0,3832 | 30,954 | 34,4219 | 15,5781 | 1,3781 | 1,8991 |
| 40 | 20,0 | 800,0 | 1,000 | 0,4586 | 0,2103 | 18,344 | 25,4981 | 14,5019 | 0,3019 | 0,0911 |
| 1280 |  |  |  | 19,7073 | 39,6715 | 2484,890 |  |  |  | 2506,8714 |
| 800 10 Vo=55,6 МПа r  1 4,2МПа Qo = r  Nу   6 МПа  цикл |

Таблиця 7.2 - Опис параметргв моделг, якг пгдлягають оптимгзацгї

| № п/п | Параметр | Позначення | Об ‘єкт в тривимгрнгй моделг | Значення | Межг допустимих значень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радіус канавки |  | R Cut-Extrude5/Sketch1/ радіус кола R | від 7 до 13 мм з кроком 1 мм. | 7<_R<_13 |
| 2 | Довжина | L | Base-Extrude | від 60 мм до 120 мм з кроком 10 мм | 60<_L<_120 |
| 3 | Гідродинамічний схил | а | Chamfer1 | 90°, 27°, 18°, 14° | а<_90° |
| 4 | Радіус заокруглення елементів гідродинамічного схилу | R1 | Fіllet4 | 0, 5, 10, 20мм | - |
| 5 | Радіус заокруглення лопатки | R2 | Fіllet6 | 0, 1, 2, 3мм |  |